■ 2014년, 문화재수리 표준품셈 개정 내역

구분

당    초

개    정

비    고

제1장 적용기준

조정

1-6 금액의 단위표준

일위대가표 금액란 또는 기초계산금액에서 소액이 산출되어 공종이 없어질 우려가 있어 소수위 1위 이하의 산출이 불가피할 경우에는 소수위의 정도를 조정 계산할 수 있다.

종목	단위	지위 (止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	이하버림 (단,10,000원 이하의 공사는 100원 이하버림)
설계서의 소개 설계서의 금액란 일위대가표의 계금 일위대가표의 금액란	원원원원	1 1 1 0.1	미만버림 미만버림 미만버림 미만버림

1-11 토질 및 암의 분류

[주]표준품셈에서 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.

③ 거친돌 : 마름질하거나 다듬지 않은 면이 거친 상태의 돌

1-17 품의 할증

1. 품의 할증은 필요시 다음의 기준 이내에서 적용하며, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

9. 특수작업 할증률

① 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술자, 기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자 등) 및 감독원이 투입될 경우에는 필요에 따라 본 작업에 대하여 인력품을 5∼10%까지 가산한다.

13. 지세구분내역

지구 구분		평탄지	야산지	산악지
지형		평지 또는 보통 야산지대로서 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이기준	해발 표고	100m 미만 50m 미만	300m 미만 150m 미만	400m 미만 200m 미만
통행조건	도로 구배 통행	대소로(유) 완만 양호	대로(무) 완급 불편	대소로(무) 극급 극히불량
자연환경	지세 수목 지상	양호 소수 또는 소목 보통	불편 보통 또는 약간 울창 불편	불량 울창 불편
기타조건	교통편 숙소 통신 인력 동원	차도에서 500m이내 편리 편리 편리	차도에서 1㎞이내 불편 불편 불편	차도에서 1㎞이상 극히불편 불가 불가

〔주〕교통

차도 : 대형차(6Ton트럭정도)의 통행가능 도로

편리 : 대형차의 통행가능

불편 : 소형차 또는 리어카정도 통행가능

극히불편 : 사람이외에 통행불가

※공사단위(대, 중, 소) 및 성질별로 할증률을 감안

적용한다.

표고 : 활동중심구역내에서의 거리 300m 기준

구배 : 완만 : 사거리100m미만으로 수평각 15도 미만정도

완급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도 미만정도

극급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도 이상정도

지구선정기준 : 상기 지세구분 내역의 2/3이상 해 당되는 대상을 선정

1-30 조사연구

실측조사, 단청조사연구(단청보호조치 포함), 목재연륜연대조사 등 각종 조사연구가 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

1-6 금액의 단위표준

일위대가표 금액란 또는 기초계산금액에서 소액이 산출되어 공종이 없어질 우려가 있어 소수위 1위 이하의 산출이 불가피할 경우에는 소수위의 정도를 조정 계산할 수 있다.

종목	단위	지위 (止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	이하버림 (단,10,000원 이하의 공사는 100원 이하버림)
설계서의 소계 설계서의 금액란 일위대가표의 계금 일위대가표의 금액란	원원원원	1 1 1 0.1	미만버림 미만버림 미만버림 미만버림

1-11 토질 및 암의 분류

[주]표준품셈에서 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.

③ 거친돌 : 마름질과 다듬질을 하지 않은 면이 거친 상태의 돌

1-17 품의 할증

1. 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 산정을 위하여 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 적용하고, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

9. 특수작업 할증률

① 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술자, 기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자, 방제기술자 등) 및 감독원이 투입될 경우에는 필요에 따라 본 작업에 대하여 인력품을 5∼10%까지 가산한다.

13. 지세구분내역

지구 구분		평탄지	야산지	산악지
지형		평지 또는 보통 야산지대로서 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이기준	해발	100m 미만	300m 미만	300m 이상
	표고	50m 미만	150m 미만	150m 이상
통행조건	도로	대소로(유)	대로(무)	대소로(무)
	구배	완만	완급	극급
	통행	양호	불편	극히불량
자연환경	지세	양호	불편	불량
	수목	소수 또는 소목	보통 또는 약간 울창	울창
	기상	보통	불편	불편
기타조건	교통편	차도에서 500m이내	차도에서 1㎞이내	차도에서 1㎞이상
	숙소	편리	불편	극히 불편
	통신	편리	불편	불가
	인력 동원	편리	불편	불가

〔주〕교통

차도 : 대형차(6Ton트럭정도)의 통행가능 도로

편리 : 대형차의 통행가능

불편 : 소형차 또는 리어카정도 통행가능

극히불편 : 사람이외에 통행불가

※공사단위(대, 중, 소) 및 성질별로 할증률을 감안

적용한다.

표고 : 활동중심구역내에서의 거리 300m 기준

구배 : 완만 : 사거리100m미만으로 수평각 15도 미만정도

완급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도 미만정도

극급 : 사거리100m이상으로 수평각 30도 이상정도

지구선정기준 : 상기 지세구분 내역의 2/3이상 해 당되는 대상을 선정

1-30 조사연구

실측조사, 단청조사연구(단청보호조치 포함), 목재연륜연대조사, 과학적조사(시료채취, 성분분석, 비파괴 조사, 손상요인 조사, 물성조사 등) 등 각종 조사연구가 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

ㅇ오기 수정

ㅇ문구 수정

ㅇ목적 및 검토범위 명시

-품의 할증 적용시 검토사항을 구체적으로 명시

ㅇ내용추가(방제기술자)

ㅇ범위 명확화

-문화재수리현장은 해발 400m 이상에도 있기 때문에 높이기준을 300m 이상으로 명시

-문화재수리현장은 표고 200m 이상에도 있기 때문에 높이기준을 150m 이상으로 명시

ㅇ오기 수정

ㅇ내용추가(과학적조사)

제2장 가설공사

조정

2-0 적용기준

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
공사안내판설치 강관비계매기 (미장․단청공사용) 수리용덧집 (강관비계) 보양 목재치목장 (벽체없음) 보관시설 한식진폴 조립해체	개소 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 대	설치수량 지붕수평투영면적의 90% (비계둘레×비계높이) +지붕면적+박공면적 보양면적 바닥면적 바닥면적 설치수량	추녀마루 막새끝 기준

2-0 적용기준

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
공사안내판설치 목재치목장 (벽체없음) 보관시설 강관비계매기 (미장․단청공사용) 수리용덧집 (강관비계) 보양 한식진폴 조립해체	개소 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 대	설치수량 바닥면적 바닥면적 지붕수평투영면적의 90% 덧집벽체면적(비계둘레×비계높이)+ 덧집지붕면적+ 덧집박공면적 보양면적 설치수량	본건물 추녀마루 막새끝 기준 수리용 덧집 기준

ㅇ항목순서대로 배열

ㅇ수량산출기준 명확화

-수리용덧집 수량산출시 벽체면적, 지붕면적, 박공면적을 합산하여 산출하므로 ‘벽체면적’을 구체적으로 명시

제4장 목공사

조정

4-0 적용기준

1. 축부재는 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 인방재(벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중 장귀틀, 동귀틀 등을 말한다.

2. 평연부재는 평서까래, 말굽서까래, 부연, 목기연, 박공널, 개판, 착고판, 순각판, 판벽, 용지판 등을 말한다.

4-0 적용기준

1. 축부재는 기둥, 보, 창방, 평방, 도리, 인방재(벽선, 문선, 인방), 동자주 및 판대공, 마루부재 중 장귀틀, 동귀틀, 멍에, 장선 등을 말한다.

2. 평연부재는 평서까래, 말굽서까래, 평고대, 부연, 목기연, 박공널, 개판, 착고판, 풍판, 순각판, 판벽, 용지판 등을 말한다.

ㅇ멍에, 장선 추가

ㅇ평고대, 풍판 추가

조정

4-11 도리치목

4-11-2 납도리

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.55 0.93 0.78 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 멍에, 장선, 평방 등은 본 품에 따른다.

4-11 도리치목

4-11-2 납도리

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	1.55 0.93 0.78 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 장귀틀, 동귀틀, 멍에, 장선, 평방 등은 본 품에 따른다.

ㅇ장귀틀, 동귀틀 추가

조정

4-32 도리치목(기계장비)

4-32-4 납도리(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.73 0.44 0.36 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 멍에, 장선, 평방 등은 본 품에 따른다.

4-32 도리치목(기계장비)

4-32-4 납도리(기계장비)

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.73 0.44 0.36 1
[주] ① 본 품은 4각제재목(製材木)을 사용하여 치목할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 기계장비를 사용하여 치목하고, 마무리는 전통연장을 사용할 때의 품이다. ③ 장귀틀, 동귀틀, 멍에, 장선, 평방 등은 본 품에 따른다.

ㅇ장귀틀, 동귀틀 추가

제5장 지붕공사

조정

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

⑥ 초가지붕

구분	단위	산출식	비고
초가알매흙치기	㎡	보토다짐과 동일
초가지붕 처마기스락설치	㎡	설치면적

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

⑥ 초가지붕

구분	단위	산출식	비고
초가알매흙치기	㎥	보토다짐과 동일
초가지붕 처마기스락설치	㎡	설치면적 (뒷길이 포함)

ㅇ단위 오기 수정

ㅇ수량산출기준 명확화

-처마기스락을 처마에서 들여 지붕면에 알매흙으로 고정시키는데, 수량산출시 처마기스락이 처마에서 내민 부분만을 수량산출하는 오류를 방지하기 위해 ‘뒷길이 포함’ 명시

제7장 미장공사

조정

7-8 정벌바르기

7-8-1 회벽바르기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 여물 풀 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎏ ㎏ 인 인 인 식	2.25 0.075 0.105 0.08 0.03 0.05 1
[주] ① 본 품은 회벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 여물은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등의 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ③ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ④ 바름두께는 3㎜를 기준으로 한 것이다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 바름폭이 300㎜ 이하일 때는 인력품을 30%까지 가산한다. ⑨ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑩ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

7-8 정벌바르기

7-8-1 회벽바르기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 여물 풀 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎏ ㎏ 인 인 인 식	2.25 0.075 0.105 0.08 0.03 0.05 1
[주] ① 본 품은 회벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 3㎜를 기준으로 한다. ③ 여물은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등 동물의 털로써 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 바름폭이 300㎜ 이하일 때는 인력품을 30%까지 가산한다. ⑨ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑩ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

ㅇ주기 순서 변경 : 기존 ④번을 ②번 으로 변경

ㅇ 오기 수정

조정

7-8 정벌바르기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 모래 풀 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎏ ㎥ ㎏ 인 인 인 식	0.005 3.375 0.0023 0.105 0.1 0.03 0.04 1
[주] ① 본 품은 재사벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 풀은 해초풀 등을 사용한다. ③ 바름두께는 3㎜를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 바름폭이 300㎜ 이하일 때는 인력품을 30%까지 가산한다. ⑧ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑨ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

7-8-2 재사벽바르기

7-8 정벌바르기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 생석회 모래 풀 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎏ ㎥ ㎏ 인 인 인 식	0.005 3.375 0.0023 0.105 0.1 0.03 0.04 1
[주] ① 본 품은 재사벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 3㎜를 기준으로 한다. ③ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 바름폭이 300㎜ 이하일 때는 인력품을 30%까지 가산한다. ⑧ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑨ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

7-8-2 재사벽바르기

ㅇ주기 순서 변경 : 기존 ③번을 ②번 으로 변경

신설

7-8 정벌바르기

7-8-3 회사벽바르기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 모래 여물 풀 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎏ ㎏ 인 인 인 식	2.25 0.0023 0.075 0.105 0.07 0.05 0.05 1
[주] ① 본 품은 회사벽정벌바르기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 3㎜를 기준으로 한다. ③ 여물은 털여물, 삼여물, 종이여물 등을 사용한다. 털여물을 사용할 때는 소털, 말털 등 동물의 털로써 표백한 것을 풀어서 사용한다. ④ 풀은 해초풀 등을 사용한다. ⑤ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑥ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑦ 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑧ 바름폭이 300㎜ 이하일 때는 인력품을 30%까지 가산한다. ⑨ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ⑩ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

ㅇ적용범위

ㅇ시공법(바름두께)

ㅇ재료(여물)

ㅇ재료(풀)

ㅇ포함(재료할증)

ㅇ포함(비빔 및 소운반 품)

ㅇ가산(생석회피우기)

ㅇ가산(품의 할증)

ㅇ준용(비계매기)

ㅇ준용(보양)

제8장 창호공사

조정

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	5.83 0.278 1
[주] ① 본 품은 대문 규격 가로 770∼930㎜, 세로 1,150∼1,910㎜, 두께 30∼50㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 제작 및 설치 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 대문설치를 위한 철물설치품이 포함되어 있으며, 철물제작은 별도 계상한다. ④ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

8-9 대문제작

(짝당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식목공 목재 공구손료	인력품의 3%	인 ㎥ 식	5.83 0.149 1
[주] ① 본 품은 대문 규격 가로 770∼930㎜, 세로 1,150∼1,910㎜, 두께 30∼50㎜를 기준으로 한다. ② 본 품에는 제작 및 설치 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 대문설치를 위한 철물설치품이 포함되어 있으며, 철물제작은 별도 계상한다. ④ 본 품의 목재수량과 상이한 창호를 제작하고자 할 때는 설계목재수량(할증제외)에 따라 품을 비례 증감할 수 있다.

8-9 대문제작

ㅇ목재수량 오기 수정

제13장 단청공사

조정

13-5 면닦기(바탕면만들기 포함)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.1 1
[주] ① 본 품에는 단청을 위한 면닦기, 바탕면만들기 품이 포함되어 있다. ② 기존 단청의 제거품은 별도 계상한다.

13-5-1 수리

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.02 1
[주] ① 본 품에는 단청을 위한 면닦기, 바탕면만들기 품이 포함되어 있다.

13-5-2 신축

13-5 면닦기(바탕면만들기 포함)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.1 1
[주] ① 본 품은 재사용 부재를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 단청을 위한 면닦기, 바탕면만들기 품이 포함되어 있다. ③ 기존 단청의 제거품은 별도 계상한다.

13-5-1 수리

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.02 1
[주] ① 본 품은 수리 중 새로 보충하는 신재 또는 신축 건물의 부재를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 단청을 위한 면닦기, 바탕면만들기 품이 포함되어 있다.

13-5-2 신축

ㅇ재사용 부재와 새로 보충하는 신재를 구분

ㅇ주기 순서 변경 : 기존 ①번을 ②번 으로 변경

ㅇ재사용 부재와 새로 보충하는 신재를 구분

ㅇ주기 순서 변경 : 기존 ①번을 ②번 으로 변경

조정

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow 이산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 공구손료	CON‘C일 경우는 아크릴에멀젼 150g 인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 인 인 식	7.3 21.75 36 2.1 78.3 8.2 69.3 76.9 13.4 40.6 36.4 27.5 5.3 15.7 4.7 14.4 12 0.25 0.28 1
[주] ① 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ② 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

13-14 모로단청

13-14 모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow 이산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 인 인 식	7.3 21.75 36 2.1 78.3 8.2 69.3 76.9 13.4 40.6 36.4 27.5 5.3 15.7 4.7 14.4 12 0.25 0.28 1
[주] ① 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ② 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다. ③ 콘크리트면일 경우에는 아교를 대체하여 아크릴에멀죤 150g을 사용한다.

ㅇ규격 내용을 주기로 이동

제14장 유구정비공사

조정

14-0 적용기준

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
석재드잡이	㎥	부재 체적

14-0 적용기준

3. 유독성 약품(토양경화제, 전사용수지, 살생물제 등)을 취급하거나 처리할 경우에는 방제기술자를 추가 적용할 수 있다.

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
석재드잡이	㎥	부재 체적
유구현장보존 (경화처리)	㎡	경화처리 면적
유구이전보존 (토층단면 전사 및 이전설치)	㎡	토층단면전사 면적

ㅇ내용추가(방제기술자)

ㅇ항목신설에 따른 수량산출기준 추가

신설

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
토양경화제 보존처리공 조력공 공구손료	아크릴산에멀젼계 인력품의 3%	㎏ 인 인 식	1.97 0.56 0.34 1
[주] ① 본 품은 보호시설물 내부에 점질토 유구를 경화처리하여 현장보존할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 경화처리면 정리‧건조, 토양경화제 분무‧침투까지를 기준으로 한다. ③ 경화제는 6회 분무를 기준으로 하며, 농도는 3∼20% 범위에서 선택적으로 적용한다. ④ 희석제는 물을 사용한다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 현장여건에 따라 에폭시계 등 기타 토양경화제가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑦ 잡재료는 별도 계상한다. ⑧ 살생물제는 필요시 별도 계상한다. ⑨ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑩ 방제기술자는 “1-17 품의 할증 9. 특수작업할증률”에 준하여 적용한다.

14-2 유구현장보존(경화처리)

ㅇ적용범위

ㅇ시공기준

ㅇ시공법(분무, 농도)

ㅇ재료(희석제)

ㅇ포함(소운반품)

ㅇ별도 계상(기타 토양경화제 사용시)

ㅇ별도 계상(잡재료)

ㅇ별도 계상(살생물제)

ㅇ별도 계상(비계매기)

ㅇ준용(방제기술자)

신설

14-3 유구이전보존

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
수지 보존처리공 조력공 공구손료	1액형 전사용수지 인력품의 3%	㎏ 인 인 식	4 2 1.2 1
[주] ① 본 품은 토층단면(점질토, 사질토, 패총 등) 중 점질토 토층단면을 경사각 90°로 전사할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 토층단면 정리‧건조, 전사용수지 도포(배접)‧경화, 토층단면 분리 및 정리(세척‧건조, 청소 등)까지를 기준으로 한다. ③ 전사용수지는 3회 도포를 기준으로 한다. ④ 전사용수지 도포(배접)‧경화 횟수를 조정할 경우에는 1회마다 보존처리공 0.36인, 조력공 0.22인을 증감할 수 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 토층단면의 면적이 3㎡ 이상이거나 중량이 60㎏ 이상인 경우에는 전사면 보강을 위하여 보강용수지 도포(배접)‧경화 2회,로 보존처리공 0.24인, 조력공 0.15인을 가산한다. ⑦ 굴곡이 심한 토층단면을 전사할 때 형태 유지를 위해 보강용 지지대 설치가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑧ 2차 전사(역(易)전사)가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑨ 2액형 전사용수지를 사용하는 경우에는 별도 계상한다. ⑩ 잡재료는 별도 계상한다. ⑪ 살생물제는 필요시 별도 계상한다. ⑫ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑬ 방제기술자는 “1-17 품의 할증 9. 특수작업할증률”에 준하여 적용한다.

14-3-1 토층단면전사

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
보존처리공 조력공 공구손료	인력품의 3%	인인식	1.17 0.7 1
[주] ① 본 품은 전사한 토층단면을 이전설치할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 이전설치 준비, 이전설치 및 정리, 토양경화제 분무‧침투까지를 기준으로 한다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 이전설치하는 토층단면의 연결부위 정리는 별도 계상한다. ⑤ 토층단면의 면적이 3㎡ 이상이거나 중량이 60㎏ 이상인 경우에 필요한 보강용 지지대는 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다. ⑦ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑧ 방제기술자는 “1-17 품의 할증 9. 특수작업할증률”에 준하여 적용한다.

14-3-2 토층단면이전설치

ㅇ적용범위

ㅇ시공기준

ㅇ시공법(수지도포)

ㅇ증감(수지도포 횟수 조정 시)

ㅇ포함(소운반품)

ㅇ가산(보강용 수지도포 시)

ㅇ별도 계상(보강용 지지대)

ㅇ별도 계상(2차 전사)

ㅇ별도 계상(2액형 전사용수지)

ㅇ별도 계상(잡재료)

ㅇ별도 계상(살생물제)

ㅇ별도 계상(비계매기)

ㅇ준용(방제기술자)

ㅇ적용범위

ㅇ시공기준

ㅇ포함(소운반품)

ㅇ별도 계상(토층단면 연결부위 정리)

ㅇ별도 계상(보강용 지지대)

ㅇ별도 계상(잡재료)

ㅇ별도 계상(비계매기)

ㅇ준용(방제기술자)

제15장 기타공사

조정

15-9 사괴석담쌓기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
사괴석 생석회 시멘트 모래 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	180㎜×180㎜×250㎜ 인력품의 3%	개 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	25 12.24 5.1 0.044 0.11 0.12 0.11 1
[주] ① 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다. ② 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ③ 뒤채움은 별도 계상한다. ④ 줄눈바름은 “6-6-2 사괴석벽”에 따른다.

15-9 사괴석담쌓기

(한면㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
사괴석 생석회 백시멘트 모래 한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	180㎜×180㎜×250㎜ 인력품의 3%	개 ㎏ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	25 12.24 5.1 0.044 0.11 0.12 0.11 1
[주] ① 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다. ② 생석회피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. ③ 뒤채움은 별도 계상한다. ④ 줄눈바름은 “6-6-2 사괴석벽”에 따른다.

ㅇ재료명칭 오기 수정

제16장 보존처리공사

조정

16-0 적용기준

1. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분		단위	산출식	비고
방염제도포 방부방충제도포		㎡	도포면적
훈증소독		10㎥	피복체적
토양처리		m	투약길이
목재수지처리	성형	0.1㎥	수지체적
석재수지처리	충전	m	충전길이
	접합	㎡	접합면적

16-0 적용기준

1. 유독성 약품(방염제, 방부방충제, 훈증제, 살충약제, 거품활성제 등)을 취급하거나 처리할 경우에는 방제기술자를 추가 적용할 수 있다.

2. 지용성 오염물(페인트, 유지류 등), 무기오염물(백화, 철녹 등) 세척은 필요시 별도 계상한다.

3. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분		단위	산출식	비고
방염제도포 방부방충제도포		㎡	도포면적
훈증소독		10㎥	피복체적
토양처리		m	투약길이
목재수지처리	성형	0.1㎥	수지체적
석재수지처리	충전	m	충전길이
	접합	㎡	접합면적
석재성형		0.01㎥	성형체적
세척	건식	㎡	세척면적
	습식	㎡	세척면적

ㅇ내용추가(방제기술자)

ㅇ주기이동(지용성 오염물, 무기오염물)

ㅇ항목신설에 따른 수량산출기준 추가

조정

16-2 방부방충제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방부방충제 훈증공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ④ 방제기술자는 “1-17 품의 할증/9. 특수작업 할증률 [주]①”에 준하여 적용한다.

16-2 방부방충제도포(3회 분무)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
방부방충제 훈증공 공구손료	인력품의 5%	ℓ 인 식	1 0.01 1
[주] ① 본 품은 면청소에서 방부방충처리까지의 품으로 3회 분무를 기준으로 한 것이다. ② 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ③ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ④ 방제기술자는 “1-17 품의 할증 9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

ㅇ오기 수정

조정

16-3 훈증소독

(10㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
훈증제 피복용시트 훈증공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎡ 인 인 식	1 60 0.79 0.47 1
[주] ① 본 품은 건조물에 피복작업, 훈증소독, 피복벗기기까지를 기계장비로 훈증소독할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 보양재료 및 보양 품이 포함되어 있다. ④ 훈증효과판정비는 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다. ⑦ 방제기술자는 “1-17 품의 할증/9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

16-3 훈증소독

(10㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
훈증제 피복용시트 훈증공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎡ 인 인 식	1 60 0.79 0.47 1
[주] ① 본 품은 건조물에 피복작업, 훈증소독, 피복벗기기까지를 기계장비로 훈증소독할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 보양재료 및 보양 품이 포함되어 있다. ④ 훈증효과판정비는 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다. ⑦ 방제기술자는 “1-17 품의 할증 9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

ㅇ기호 삭제

조정

16-4 토양처리

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
살충약제 거품활성제 훈증공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	ℓ ℓ 인 인 식	4 0.35 0.02 0.01 1
[주] ① 본 품은 건축물 주위에 기단에서 30㎝ 떨어진 지점과 그 지점에서 50㎝ 떨어진 지점을 기준으로 평행한 2줄의 선을 표시하고, 각각의 줄에 간격 50㎝, 깊이 50㎝로 천공한 후 약제를 주입하여 토양처리할 때를 기준으로 한 것이다. 이때 천공 위치는 2줄이 교차되도록 한다. ② 본 품은 기준실설치, 토양천공, 약제살포, 되메우기까지를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 약제제조 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 건물바닥, 마루밑의 토양처리 시에는 ㎡당 훈증공 0.01인을 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다. ⑥ 방제기술자는 “1-17 품의 할증/9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

16-4 토양처리

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
살충약제 거품활성제 훈증공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	ℓ ℓ 인 인 식	4 0.35 0.02 0.01 1
[주] ① 본 품은 건축물 주위에 기단에서 30㎝ 떨어진 지점과 그 지점에서 50㎝ 떨어진 지점을 기준으로 평행한 2줄의 선을 표시하고, 각각의 줄에 간격 50㎝, 깊이 50㎝로 천공한 후 약제를 주입하여 토양처리할 때를 기준으로 한 것이다. 이때 천공 위치는 2줄이 교차되도록 한다. ② 본 품은 기준실설치, 토양천공, 약제살포, 되메우기까지를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 약제제조 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 건물바닥, 마루밑의 토양처리 시에는 ㎡당 훈증공 0.01인을 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다. ⑥ 방제기술자는 “1-17 품의 할증 9. 특수작업 할증률”에 준하여 적용한다.

ㅇ기호 삭제

조정

16-6 석재수지처리

16-6-2 석재접합

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
보존처리공 세척공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	8.03 3.56 4.82 1
[주] ① 본 품은 석재의 떨어져 나온 부분을 이물질 제거 후 신재(구재)로 수지접합하고 성형한 공정까지를 기준으로 한 것이다. ② 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ③ 접합을 위한 신재의 치석 및 석고모형 제작은 별도 계상한다. ④ 신재로 보충하는 접합부재는 별도 계상한다. ⑤ 발수경화처리는 필요시 별도 계상한다. ⑥ 이끼, 지의류 등의 세척은 별도 계상한다. ⑦ 잡재료는 별도 계상한다.

16-6 석재수지처리

16-6-2 석재접합

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
보존처리공 세척공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	8.03 3.56 4.82 1
[주] ① 본 품은 석재가 떨어져 나간 경우 접합해야 할 면의 이물질을 제거하고 수지접합한 후 접합된 부위의 면처리하는 공정까지를 기준으로 한 것이다. ② 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ③ 신재로 보충하는 접합부재는 별도 계상한다. ④ 발수경화처리는 필요시 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

ㅇ주기 수정

ㅇ주기 삭제(석재성형 항목 신설)

ㅇ주기 수정(세척품 포함됨)

신설

(0.01㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
보존처리공 조력공 석조각공 공구손료	인력품의 3%	인인인식	1.67 1.01 3.17 1
[주] ① 본 품은 석재의 떨어져 나간 부분을 화강암 신재를 사용하여 원형에 맞게 가공할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 모형제작(경화), 신재 가공까지를 기준으로 한다. ③ 신재 가공은 기존 석재의 가공정도에 따르고, 접합면은 떨어져 나간 형상에 맞게 가공한다. ④ 신재는 기존 석재와 재질이 유사한 석재를 사용하되, 재질조사가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 접합면의 이끼류, 지의류 등 세척은 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다.

16-7 석재성형

ㅇ적용범위

ㅇ시공기준

ㅇ시공법(신재가공)

ㅇ재료(석재)

ㅇ별도 계상(접합면 세척)

ㅇ별도 계상(잡재료)

신설

16-8 세척

16-8-1 건식세척

(㎡당)

구분 오염도	세척공	조력공	비고
10%	0.17	0.1
20%	0.34	0.2
30%	0.51	0.3
40%	0.68	0.4
50%	0.85	0.5
60%	1.02	0.6
70%	1.19	0.7
80%	1.36	0.8
90%	1.53	0.9
100%	1.7	1
[주] ① 본 품은 화강암 석재표면의 자연발생적 유기오염물(이끼류, 지의류 등)을 세척용 도구를 사용하여 제거할 때를 기준으로 한 것이다. ② 오염도(%)는 건식세척 대상면의 오염면적을 백분율로 나타낸 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다. ⑥ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

ㅇ적용범위

ㅇ시공기준(오염도)

ㅇ포함(소운반품)

ㅇ계상(공구손료)

ㅇ별도 계상(잡재료)

ㅇ별도 계상(비계매기)

신설

(㎡당)

구분 오염도	1회		2회		3회		4회		5회		비고
	세척공	조력공	세척공	조력공	세척공	조력공	세척공	조력공	세척공	조력공
10%	0.08	0.05	0.16	0.1	0.23	0.14	0.31	0.19	0.38	0.23
20%	0.16	0.1	0.31	0.19	0.46	0.28	0.61	0.37	0.76	0.46
30%	0.23	0.14	0.46	0.28	0.68	0.41	0.91	0.55	1.14	0.69
40%	0.31	0.19	0.61	0.37	0.91	0.55	1.21	0.73	1.52	0.92
50%	0.38	0.23	0.76	0.46	1.14	0.69	1.52	0.92	1.89	1.14
60%	0.46	0.28	0.91	0.55	1.36	0.82	1.82	1.1	2.27	1.37
70%	0.53	0.32	1.06	0.64	1.59	0.96	2.12	1.28	2.65	1.6
80%	0.61	0.37	1.21	0.73	1.82	1.1	2.42	1.46	3.03	1.83
90%	0.68	0.41	1.36	0.82	2.04	1.23	2.72	1.64	3.4	2.05
100%	0.76	0.46	1.52	0.92	2.27	1.37	3.03	1.83	3.78	2.28
[주] ① 본 품은 화강암 석재표면의 자연발생적 유기오염물(이끼류, 지의류 등)을 세척수와 세척용 도구를 사용하여 제거할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 세척수 분무, 오염물 불리기, 오염물 제거, 세척수 청소까지를 기준으로 한다. ③ 오염도(%)는 습식세척 대상면의 오염면적을 백분율로 나타낸 것이다. ④ 오염도 10% 이하는 오염도 10%에 해당하는 세척공, 조력공 품을 적용한다. ⑤ 세척수는 증류수를 사용한다. ⑥ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑦ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ⑧ 잡재료는 별도 계상한다. ⑨ 살생물제 사용 등 화학적인 세척은 별도 계상한다. ⑩ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

16-8-2 습식세척

ㅇ적용범위

ㅇ시공기준

ㅇ시공기준(오염도)

ㅇ시공기준(품 적용)

ㅇ재료(세척수)

ㅇ포함(소운반품)

ㅇ계상(공구손료)

ㅇ별도 계상(잡재료)

ㅇ별도 계상(화학적 세척)

ㅇ별도 계상(비계매기)