□ 문화재수리 표준시방서 일부 개정

당 초	개 정	비 고
0100 일반공통사항 0190 기타	0100 일반공통사항 0190 기타 3. 부속기록물 관리 ㄱ. 현판, 주련, 비문, 각자, 묵서 등 해당 건조물과 관련된 부속기록물은 수리기간동안 훼손되지 않도록 관리한다. ㄴ. 부속기록물 중 현판, 주련 등 부착물은 부착위치, 부착방법, 규격 및 파손 상태 등을 면밀히 조사하고, 부착물이 손상되지 않도록 해체 및 보관하며, 건조물 조립 후에 원 위치에 부착될 수 있도록 한다. 특히, 주련의 경우 댓구를 조사하여 순서가 바르게 부착되어 있는지 확인한다. ㄷ. 현판, 주련 등 부착물은 『국보·보물 건조물문화재 관련기록물 종합조사·연구보고서(2019년)』의 ‘부속기록물 목록’, ‘위치표시’, ‘사진 및 번역’ 등의 자료를 참고하여 부착 위치가 변경되었을 경우 바로 잡도록 한다.	ㅇ(신설) 부속기록물의 조사, 해체, 부착 등 일반관리에 관한 사항
0200 가설공사 3. 자재보관소·목재치목장 3.2 자재보관소 ㄱ. 해체 공정이 있는 문화재수리시에는 해체자재보관소를 설치한다. 단, 해체 자재의 수량이 경미하거나 수리용덧집 내부를 이용하여 보관할 경우에는 담당원의 승인을 받아 설치하지 아니할 수 있다. ㄴ. 해체 자재는 각각의 재료별, 위치별로 구분, 정리하여 보관하고, 필요시 온ㆍ습도 조절, 환기 등을 위한 시설을 설치한다. ㄷ. 해체 자재가 풍화되거나 훼손의 우려가 있는 경우 보호조치가 가능한 구조로 한다. ㄹ. 자재보관소는 해체 자재를 구분하여 보관이 필요한 경우에는 담당원의 지시에 따라 자재별로 보관소를 설치할 수 있다.	0200 가설공사 3. 자재보관소·목재치목장 3.2 자재보관소 ㄱ. (좌동) ㄴ. (좌동) ㄷ. (좌동) ㄹ. (좌동) ㅁ. 해체 부체 중 현판, 주련 등 건조물에 부착된 기록물은 별도의 잠금장치가 있는 장소에 보관한다.	ㅇ (신설) 현판, 주련 등 부착된 기록물은 별도 보관필요
0500 목공사 0540 해체 2. 목부해체 ㄱ. 목부해체는 설계도서에 의하여 지정하는 범위로 하되, 해체순서는 조립순서의 역순으로 한다. ㄴ. 해체 전에 현판 등은 안전하게 떼어서 별도로 보관한다. ㄷ. 묵서명․상량문․낙서 흔적․못구멍․홈자국 등을 실측 및 사진촬영하여 기록․보존한다. ㄹ. 해체 부재의 이음과 맞춤부 등은 조사(실측, 사진촬영 등)하여 기록 하고 조립시 참고한다. ㅁ. 해체시 철물 등은 최대한 변형ㆍ파손되지 않게 수습하며, 원위치를 표시하여 보관하고, 상세하게 기록 및 촬영을 한다.	0500 목공사 0540 해체 2. 목부 해체 ㄱ. (좌동) ㄴ. 현판, 주련 등 부착물은 훼손되지 않도록 가장 먼저 해체하여 잠금장치가 있는 장소에 별도 보관한다. ㄷ. (좌동) ㄹ. (좌동) ㅁ. (좌동)	ㅇ(수정) 현판, 주련 등 가정먼저 해체

□ 문화재수리 표준시방서 부속서 신설

부속서 1. 전통소재단청 시방서

부속서 1. 전통소재단청 시방서

전통소재단청 시방서

001 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 본 시방은 전통소재를 이용한 “전통소재단청공사”에 한하여 적용한다.

ㄴ. 전통소재를 이용한 단청이라 함은 전통적으로 사용되어온 소재를 이용하여 시행하는 단청공사로서 단청을 그리거나 문양 등을 채색하기 위한 모든 작업을 말한다.

ㄷ. 시공자는 착공 전에 단청기술자 및 기능자의 동원계획과 작업구분, 순서, 일정 등에 대한 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

발주자에 의해 감독자 및 보조감독자로 임명된 자

ㄹ. 시공자는 현장에 배치된 문화재수리기술자로 하여금 사용 재료현황, 안료 배합비, 아교 농도, 채색 방법, 채색할 목재와 벽체의 상태 등을 포함한 공사 전반에 관한 내용을 상세히 기록토록하고 준공 시 준공보고서를 담당원에게 제출하여야한다.

2. 쓰임말정리

ㄱ. 전통소재 : 전통적으로 사용되어온 소재로서 화학적 합성 기술로 제조된 근대인공안료가 국내로 유입되기(19세기 중엽) 이전부터 사용된 안료 및 교착제

ㄴ. 바탕칠 : 가칠 전에 단청 부재의 바탕면을 정리하기 위하여 백토나 미황색의 황토 등으로  칠하는 일 또는 칠한 것

ㄷ. 기존단청 : 기존 남아 있는 단청 중 현대인공안료가 아닌 전통소재로 된 단청에 한함

ㄹ. 그 외 쓰임말은 문화재수리 표준시방서 ‘1600 단청공사 1610 일반사항 3. 쓰임말정리’에 따른다.

002 재료

1. 안료

ㄱ. 안료(顔料)는 전통적으로 사용되어온 안료를 사용하되 수급이 불가한 경우에는 상시 수급이 가능한 안료 중 전통안료와 가장 유사한 물성의 것을 선정하여 사용한다.

ㄴ. 설계도서에 지정되지 않은 안료와 교착제는 견본품을 담당원에게 제출하여 승인을 받은 후 사용한다.

ㄷ. 안료를 현장에 반입할 시에는 제품의 포장을 개봉하지 않은 상태로 반입한다.

ㄹ. 설계도서에 정한 바가 없거나 담당원의 지시가 없는 경우 전통소재 단청안료는 다음 표를 기준으로 한다.

표  전통소재 단청색명 및 안료명

구분	전통색명	단청색명 (별칭)	주요 성분	안료명(별칭)
적	주홍(朱紅) 당주홍(唐朱紅), 반주홍(磻朱紅), 번주홍(燔朱紅), 왜주홍(倭朱紅)	주홍	황화수은계 광물 및 인공화합물 (HgS)	주사 은주
	연지(臙脂) 편연지(片臙脂)	연지	잇꽃(홍화)추출물 (carthamin, C43H42O22,), 꼭두서니(Alizarin(C14H8O4), Purpurin (C14H8O5)), 랙(C26H35N3O11), 코치닐(Carmine, C22H20O13)	홍화 꼭두서니 랙(자광) 코치닐(연지충)
	석간주(石磵朱), 주토(朱土) 당주(唐朱)	석간주	적색계 토양 및 광물 (Fe2O3 함유)	석간주(주토)
	장단(漳丹), 황단(黃丹) 당황단(唐黃丹), 왜황단(倭黃丹), 상황단(常黃丹)	황단(장단)	사산화삼납 (Pb3O4)	황단(장단, 연단)
황	석웅황(石雄黃) 석자황(石紫黃)	석황	황화비소(As4S4) 황화비소(As2S3)	웅황 자황
	토황(土黃)	토황	황색토양 (α-FeO(OH) 함유)	황토
	동황, 등황(同黃),	등황	Garcinia 나무수액 (Gamboge,Camboge)	등황
녹	뇌록(磊綠)	뇌록	녹토 또는 뇌록석 (K(Mg,Fe2+)(Fe3+,Al)[Si4O10](OH)2)	뇌록
	석록(石碌), 생석록(生石碌) 삼록(三碌) 녹반(綠礬) 동록(銅碌), 당동록(唐銅碌) 대록(大碌), 생대록(生大碌)	삼록 하엽	염기성탄산구리 (Cu2CO3(OH)2)-	석록
			염소계 구리화합물	동록 녹염동광
	하엽(荷葉), 당하엽(唐荷葉), 하엽록(荷葉綠)
청	청화(靑花)	청화(쪽)	쪽(C16H10N2O2)	청화(쪽, 람)
	석청(石淸) 회청(回靑) 대청(大靑), 이청(二靑), 삼청(三靑)	삼청 대청	염기성탄산구리 (Cu3CO3(OH)2)	석청
			코발트함유 유리 또는 유약	회청
백	당분(唐粉) 진분(眞粉) 정분(丁粉) 합진분(合眞粉), 분(粉), 향분(鄕粉)	연백	염기성탄산납 (Pb2(CO3)2(OH)2)	연백(연분)
		백토	카올리나이트 (Al2Si2O5(OH)4) 등 토양성 백색물질	백토
		호분(패분)	조개껍질류의 탄산칼슘(CaCO3)	패분
흑	진먹(眞墨), 당먹(唐墨), 당수먹[唐水墨], 당숯먹[唐炭墨], 대절상먹[大節常墨], 반참먹[半眞墨] 상먹(常墨),송연(松烟)	먹	탄소(C)	송연묵 유연묵
금·은 (金·銀)	이금(泥金), 금박(金箔), 대금박(大金箔) 이은(泥銀), 은박(銀箔)	이금·이은 금박·은박	금(Au) 은(Ag)	이금·이은 금박·은박

※ 문헌기록 등 19세기 중반 이전 사용 여부에 대한 근거 제시가 가능한 경우, 성분이 표기된 서류를 제출하여
담당원의 승인을 받은 후 상기 표 이외의 안료도 사용할 수 있다.

2. 교착제 및 부재료

ㄱ. 채색 시 교착제는 아교(牛)를 사용하며, 어교, 찹쌀풀, 쌀풀 등 전통적으로 사용된 것을 보조적으로 사용할 수 있다.

ㄴ. 금박을 붙일 때는 옻, 아교, 어교 등으로 접착한다.

ㄷ. 아교는 물에 불려 가열하되 중탕하여 사용하고 불순물이나 찌꺼기 등이 있을 때는 체나 헝겊으로 걸러서 사용한다.

ㄹ. 찹쌀풀, 쌀풀 등은 곱게 풀어 사용하고 덩어리는 체나 헝겊으로 걸러서 사용한다.

ㅁ. 어교는 물고기의 부레에서 추출하여 사용하며, 불순물이나 찌꺼기 등이 있을 때는 체나 헝겊으로 걸러서 사용한다.

ㅂ. 아교나 어교, 찹쌀풀 등은 부패하기 쉬우므로 유의해야 하며, 밀봉해서 보관한다.

ㅅ. 교착제를 만들 경우 명반(백반,明礬)을 혼합하여 사용할 수 있다.

ㅇ. 들기름칠 시에는 낮은 온도에서의 시공을 피하고 불순물이나 찌꺼기 등이 있을 때는 체나 헝겊으로 걸러서 사용한다.

ㅈ. 아교 중탕을 위한 전기가열기구를 사용할 수 있으며, 사용 시 소방 안전에 유의하여 가까운 곳에 소화기 등의 소화 설비를 비치하도록 한다.

003 시공

1. 일반사항

ㄱ. 전통소재단청 작업 시 기온이 너무 낮거나 상대습도가 높을 경우에는 가급적 공사를 피하며, 공사가 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 보온시설 조치 등의 환경조건을 개선한 후 시행할 수 있다. 일반적으로 온도가 5∼10℃ 이하일 경우 아교를 사용한 시공이 어려울 수 있고, 습도가 80% 이상일 경우 곰팡이가 발생될 수 있다.

ㄴ. 단청수리 전 수리대상의 단청 사용재료, 시공기법 및 문양에 대한 충분한 현장조사를 실시한다.

ㄷ. 다음 사항은 담당원의 승인을 득한 후 시행한다.

① 전통소재의 선정과 조채

② 단청문양의 출초(문양초본도), 문양모사도 및 문양견본도 작성

ㄹ. 면닦기의 시행 여부와 문양제거 범위는 담당원의 승인을 받아 시행하며 문양의 제거 시에는 문양의 기록과 조사가 충분히 이루어진 후 시행한다.

ㅁ. 전통소재단청 시공 전 충분한 사전 테스트를 실시하여 아교수의 농도와 안료 배합비를 도출한다. 이에 관한 모든 내용은 준공보고서에 기록한다.

사. 가칠 및 문양 채색 시에는 물감을 골고루 펴 발라 가급적 고르게 칠한다.

2. 아교포수

ㄱ. 단청이 적용되는 모든 바탕면에는 아교수로 2회 이상 충분히 포수한다.

ㄴ. 포수용 아교수의 농도 조절은 단청기술자가 담당하고 시공환경이나 용도에 따라 다르게 만들어 사용할 수 있다.

ㄷ. 동일한 곳에 여러 번 포수할 경우에는 이전 도포된 도막이 완전히 건조한 후 재도포한다.

ㄹ. 포수한 아교수의 농도 및 횟수는 준공보고서에 기록한다.

3. 조채

ㄱ. 안료와 교착제의 배합은 단청기술자가 담당한다.

ㄴ. 안료는 적정한 농도로 희석된 교착제로 충분히 개어 사용한다.

ㄹ. 조채 시 색상은 담당원의 별도 지시가 없을 경우 안료가 가진 원색(순색) 그대로 사용하되, 혼색(조합색)이 필요한 경우 기존단청의 조채방법에 준하여 만든다. 다만, 단청할 건물의 바탕색과 채색하는 단청문양의 색상에 따라 배합비율을 조정하여 조채할 수 있다.

4. 채색

4.1. 바탕칠

ㄱ. 기존단청의 재료와 기법에 대한 사전조사 후 바탕칠이 존재하는 경우 기존대로 바탕면에 바탕칠을 한다.

ㄴ. 단청의 박락이 최소화될 수 있도록 바탕면의 상태를 면밀히 관찰하여 칠의 두께와 교착제의 농도를 조절한다.

4.2. 가칠

ㄱ. 가칠은 뇌록 또는 석간주 등으로 칠한다.

ㄴ. 가칠 시 단청문양의 바탕색으로 쓰이는 경우와 가칠단청의 마감칠로 쓰이는 경우가 있어 칠의 두께와 농도를 달리하여 칠 할 수 있다.

4.3. 채색

ㄱ. 단청 채색 시에는 승인된 문양견본도를 현장에 비치하고 시공한다.

ㄴ. 단청수리 시에는 채색기법 조사 후 기존단청의 채색방법 및 순서대로 채색한다.

ㄷ. 동일 색계열의 빛과 빛 사이는 공백이 없도록 채색하며, 가급적 채색층이 겹쳐져 칠의 두께가 두꺼워지지 않도록 한다.

ㄹ. 문양과 먹기화선 사이는 공백이 없도록 한다.

4.6. 들기름칠

ㄱ. 들기름칠에 사용할 소재(생들기름, 명유 등)의 종류는 담당원의 승인을 받아 선정한다.

ㄴ. 들기름칠은 우수에 직접 노출되는 기둥, 난간, 풍판 등의 부재에 적용할 수 있다.

ㄷ. 들기름칠을 할 경우 단청색이 변할 수 있으므로 들기름칠을 할 부재는 담당원과 협의하여 선정한다.

ㄹ. 들기름칠은 바탕면이 충분히 건조된 후 시행한다.