2019년 「문화재수리 표준시방서」 일부개정(안)

0100 일반공통 0200 가설공사 0300 기초공사 0400 기단공사 0500 목 공 사 0600 지붕공사 0700 전돌공사 0800 미장공사 0900 창호공사 1000 온돌공사 1100 수장공사	1200 철물공사 1300 석 공 사 1400 석조물공사 1500 성곽공사 1600 단청공사 1700 유구정비공사 1800 조경공사 1900 식물보호공사 2000 기타공사 2100 보존처리공사

목    차

0100 일반공통사항 1 0200 가설공사 16 0300 기초공사 28 0400 기단공사 41 0500 목 공 사 50 0600 지붕공사 84 0700 전돌공사 112 0800 미장공사 124 0900 창호공사 138 1000 온돌공사 140 1100 수장공사 164	1200 철물공사 168 1300 석 공 사 170 1400 석조물공사 176 1500 성곽공사 178 1600 단청공사 186 1700 유구정비공사 205 1800 조경공사 206 1900 식물보호공사 208 2000 기타공사 210 2100 보존처리공사 215

0100 일반공통사항

0100 일반공통사항

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	0110 문화재수리원칙 ㄱ. 문화재수리는 다음 사항을 준수하고 원형유지를 원칙으로 한다. ① 기존의 양식으로 수리한다. ② 기존의 기법으로 수리한다. ③ 기존의 주변 환경도 보존한다. ㄴ. 재료의 교체 또는 대체, 보강은 다음과 같은 경우에 적용한다. ① 기존의 재료를 그대로 두어 당해 문화재가 붕괴 또는 훼손될 우려가 있는 경우 ② 보강하지 않으면 구조적으로 위험을 초래하거나 훼손될 우려가 있는 경우 ③ 기존의 재료가 변경된 것이거나 당해 문화재의 양식에 맞지 않는 경우 ㄷ. 수리대상물은 수리 전의 상태와 사용재료에 대해 상세하게 기록하고, 수리절차와 처리방법을 구체적으로 기록한다. ㄹ. 과거에 행해진 수리 중 역사적 증거물과 흔적은 모두 기록․보존하고, 훼손하거나 변형, 가식함은 물론, 하나라도 제외되지 않도록 한다. ㅁ. 수리는 최소한으로 한다. ㅂ. 모든 손질은 원형유지의 원칙을 준수하되, 수리방법에 있어서 원칙적으로 지켜야 할 사항은 다음과 같다. ① 과학적 보존처리는 필요할 때 언제나 처리전 상태로 환원할 수 있는 방법으로 한다. ② 문화재에 간직된 모든 증거(역사적, 미술사적, 기술사적 등) 자료는 연구에 활용할 수 있도록 한다. ③ 손질이 필요할 때라도 색, 색조, 결, 외관과 짜임새 등이 조화되도록 한다. ④ 문화재는 문화재수리기술자, 기능자에 의하여 수리한다.	0110 문화재수리원칙 ㄱ. 문화재수리는 다음 사항을 준수하고 원형유지를 원칙으로 한다. ① 기존의 양식으로 수리한다. ② 기존의 기법으로 수리한다. ③ 기존의 주변 환경도 보존한다. ④ 모든 시기의 흔적을 존중하고 가치 있는 부분은 최대한 보존한다. ㄴ. 재료의 교체 또는 대체, 보강은 다음과 같은 경우에 적용한다. ① 기존의 재료를 그대로 두어 당해 문화재가 붕괴 또는 훼손될 우려가 있는 경우 ② 보강하지 않으면 구조적으로 위험을 초래하거나 훼손될 우려가 있는 경우 ③ 기존의 재료가 변경되었거나 해당 문화재의 양식에 맞지 않아 문화재의 가치를 저해한 경우 ㄷ. 수리대상물은 수리 전의 상태와 사용재료에 대해 상세하게 기록하고, 수리절차와 처리방법을 구체적으로 기록한다. ㄹ. 과거에 행해진 수리 중 역사적 증거물과 흔적은 모두 기록․보존하고, 훼손하거나 변형, 가식함은 물론, 하나라도 제외되지 않도록 한다. ㅁ. 수리는 최소한으로 한다. ㅂ. 모든 손질은 원형유지의 원칙을 준수하되, 수리방법에 있어서 원칙적으로 지켜야 할 사항은 다음과 같다. ① 과학적 보존처리는 필요할 때 언제나 처리전 상태로 환원할 수 있는 방법으로 한다. ② 문화재에 간직된 모든 증거(역사적, 미술사적, 기술사적 등) 자료는 연구에 활용할 수 있도록 한다. ③ 손질이 필요할 때라도 색, 색조, 결, 외관과 짜임새 등이 조화되도록 한다. ④ 문화재는 문화재수리기술자, 기능자에 의하여 수리한다.
조정	0120 공통사항 1. 적용범위 ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사에 적용한다. ㄴ. 본 시방은 공사시방서 작성준칙으로만 적용하고, 각각의 문화재수리 공사는 표준시방서에 준하여 개별 문화재 특성에 맞게 공사시방서를 작성하여 시행한다. ㄷ. 문화재수리표준시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 아니한다. ㄹ. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 시방에 준한다. ㅁ. 이 시방에 기재되지 않은 사항에 대하여는 문화재청 관련 제 법규 및 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.	0120 공통사항 1. 적용범위 ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사에 적용한다. ㄴ. 본 시방은 공사시방서 작성준칙으로만 적용하고, 각각의 문화재수리는 표준시방서에 준하여 개별 문화재 특성에 맞게 공사시방서를 작성하여 시행한다. ㄷ. 문화재수리표준시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 아니한다. ㄹ. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 시방에 준한다. ㅁ. 이 시방에 기재되지 않은 사항에 대하여는 문화재청 관련 제 법규 및 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.
조정	2. 쓰임말정리 ㄱ. ‘발주자’라 함은 문화재수리 및 이에 준하는 공사를 시공자에게 도급을 주는 자 ㄴ. ‘시공자’라 함은 발주자로부터 문화재수리 및 이에 준하는 공사를 도급받은 건설업자 또는 문화재보호법에 의해 수리공사가 허용된 자 ㄷ. ‘담당원’이라 함은 발주자에 의해 감독자 및 보조감독자로 임명된 자 ㄹ. ‘현장대리인’이라 함은 시공자가 지정한 공사현장에 상주하여 공사를 추진하는 문화재수리기술자 또는 동등 이상의 자격을 갖춘 자	2. 쓰임말정리 ㄱ. ‘발주자’라 함은 문화재수리 및 이에 준하는 공사를 시공자에게 도급을 주는 자 ㄴ. ‘시공자’라 함은 발주자로부터 문화재수리 및 이에 준하는 공사를 도급받은 건설업자 또는 문화재수리 등에 관한 법률에 의해 수리공사가 허용된 자 ㄷ. ‘감리자’라 함은 문화재감리업을 등록하고 문화재감리업을 영위하는 자 ㄹ. ‘담당원’이라 함은 발주자에 의해 감독자 및 보조감독자로 임명된 자 ㅁ. ‘현장대리인’이라 함은 시공자가 지정한 문화재수리현장에 상주하여 공사를 추진하는 문화재수리기술자 또는 동등 이상의 자격을 갖춘 자 ㅂ. ‘감리원’이라 함은 감리자가 지정한 문화재수리현장에 배치되어 문화재수리 등이 설계도서나 그 밖의 관계 법령의 내용대로 시행되는지를 감리하는 자
조정	4. 시공자의 책무 ㄱ. 시공자는 문화재수리의 품질과 원형유지에 책임을 진다. ㄴ. 시공자는 공사계약서, 설계도, 공사시방서 등에 의하여 성실히 시공하되, 담당원의 검사, 협의, 지시, 승인에 따라 시행한다. ㄷ. 시공자는 현장대리인, 현장종사자, 실측조사를 위한 조사업무자 등이 수리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협조한다. ㄹ. 시공자는 발주청에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 이의 제기는 서면으로 하여야 한다. 단, 경미한 사항은 구두로 보고하고 담당원의 지시를 받을 수 있다. ㅁ. 시공자는 공사 기간 중에 당해 문화재의 훼손, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 제3자에게 끼친 손해에 대하여 일체의 책임을 진다.	4. 시공자의 책무 ㄱ. 시공자는 문화재수리의 품질과 원형유지에 책임을 진다. ㄴ. 시공자는 공사계약서, 설계도, 공사시방서 등에 의하여 성실히 시공하되, 담당원의 검사, 협의, 지시, 승인에 따라 시행한다. ㄷ. 시공자는 현장대리인, 현장종사자, 실측조사를 위한 조사업무자 등이 수리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협조한다. ㄹ. 시공자가 발주청에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 이의 제기는 서면으로 하여야 한다. 단, 경미한 사항은 구두로 보고하고 담당원의 지시를 받을 수 있다. ㅁ. 시공자는 공사 기간 중에 당해 문화재의 훼손, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 제3자에게 끼친 손해에 대하여 일체의 책임을 진다.
조정	8. 사전조사 및 검토 ㄱ. 시공자는 사전에 설계도서와 현장여건 등을 면밀히 조사․검토하여 시공계획에 반영한다. 이 경우 이의가 있을 때는 즉시 담당원에게 보고하고 지시에 따른다. ㄴ. 기준점은 이동, 변형되지 않는 위치에 설치하여 공사 중 실측조사의 기준이 되게 하며, 훼손이나 파손되지 않도록 보호조치를 한다. ㄷ. 설계도서와 현장상황을 대조하여 수리의 범위와 수리방법을 정하고, 설계시 보이지 않는 부분을 확인하기 위해 현장조사를 실시한다. ㄹ. 당해 문화재의 창건․중건․수리․관리 등에 대한 역사, 문헌조사를 한다. ㅁ. 실측조사와 병행하여 조사대상물에 대한 사진촬영과 기록도면을 작성한다. 사진과 기록도면은 보이는 각도가 같게 하여 쉽게 비교될 수 있도록 한다.	8. 사전조사 ㄱ. 시공자는 사전에 설계도서와 현장여건 등을 면밀히 조사․검토하여 시공계획에 반영한다. 이 경우 이의가 있을 때는 즉시 담당원에게 보고하고 지시에 따른다. ㄴ. 기준점은 이동, 변형되지 않는 위치에 설치하여 공사 중 실측조사의 기준이 되게 하며, 훼손이나 파손되지 않도록 보호조치를 한다. ㄷ. 설계도서와 현장상황을 대조하여 수리의 범위와 수리방법을 정하고, 설계시 보이지 않는 부분을 확인하기 위해 현장조사를 실시한다. ㄹ. 해당 문화재의 창건․중건․수리․관리 등에 대한 역사, 문헌조사를 한다. ㅁ. 실측조사와 병행하여 조사대상물에 대한 사진촬영과 기록도면을 작성한다. 사진과 기록도면은 보이는 각도가 같게 하여 쉽게 비교될 수 있도록 한다.
신설		9. 해체조사 ㄱ. 해체조사는 부분해체조사와 일반해체조사로 구분한다. ㄴ. 부분해체조사는 트렌치를 넣는 등의 방법으로 수리해야하는 부분의 일부만 해체하여 조사하는 방법이며, 문화재수리의 원형을 알 수 없어 이에 대한 조사가 필요하거나 문화재수리방향의 결정을 위하여 필요한 경우에 실시한다. ㄷ. 일반해체조사는 문화재수리를 위해 부재를 해체하는 과정에서 실시하는 조사이며, 해체를 수반하는 문화재수리는 모두 일반해체조사를 실시한다.
조정	9. 경미한 변경 도급금액의 경미한 증감 및 공사 기간 내에 완료가 가능한 설계변경은 담당원과 협의하되, 증가되는 공사금액은 시공자 부담으로 할 수 있다.	10. 경미한 변경 도급금액의 경미한 증감 및 공사 기간 내에 완료가 가능한 설계변경은 담당원과 협의하되, 증가되는 공사금액은 시공자 부담으로 할 수 있다.
조정	10. 관련법규의 준수 시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기준 등을 준수하여 공사를 수행한다.	11. 관련법규의 준수 시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기준 등을 준수하여 공사를 수행한다.
조정	11. 수속 시공자는 시공상 필요한 일체의 수속을 시공자 부담으로 한다.	12. 수속 시공자는 시공상 필요한 일체의 수속을 시공자 부담으로 한다.
조정	12. 보고 및 서류양식 ㄱ. 시공자는 설계도서 등에 지정한 사항과 담당원이 지시한 각종 보고 사항에 대해 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출한다. ㄴ. 시공자는 제출할 서류의 형식과 내용 등이 따로 정해지지 않은 경우에는 담당원의 지시에 따른다.	13. 보고 및 서류양식 ㄱ. 시공자는 설계도서 등에 지정한 사항과 담당원이 지시한 각종 보고 사항에 대해 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출한다. ㄴ. 시공자는 제출할 서류의 형식과 내용 등이 따로 정해지지 않은 경우에는 담당원의 지시에 따른다.
조정	2. 설계도서 등의 비치 해당 공사의 현장 운영에 필요한 다음의 도서류 등은 공사 기간동안 현장사무실 등 공사현장에 비치하고 시행청이나 점검기관에서 요구가 있는 경우 제시한다. ㄱ. 계약서(시공, 감리) 사본 ㄴ. 공사 또는 감리 착수계(수리기술자, 수리기능자 신고․승인사항 포함) 사본 ㄷ. 설계도서 등 ㄹ. 작업일지, 감리일지(자재반입 확인검수, 검측 및 기타 감리수행지침에 따른 사항 포함 작성) ㅁ. 자재반입 증명서, 자재시험 또는 품질시험 증명서 ㅂ. 수리기술자, 수리기증자 자격 수첩 또는 사본 ㅅ. 현장배치 확인표(현장대리인, 감리원) ㅇ. 하도급 통보서 ㅈ. 비상연락 체계도, 안전관리계획서 ㅊ. 공종별, 공정별 현황사진(공사 착수전, 작업중, 준공후) ㅋ. 기술지도 회의록, 전문가 자문의견서 ㅌ. 기타 공사 현장 운영에 필요한 서류 등	2. 설계도서 등의 비치 해당 공사의 현장 운영에 필요한 다음의 도서류 등은 공사기간 동안 현장사무실 등 공사현장에 비치하고 시행청이나 점검기관에서 요구가 있는 경우 제시한다. ㄱ. 계약서(시공, 감리) 사본 ㄴ. 공사 또는 감리 착수계(수리기술자, 수리기능자 신고․승인사항 포함) 사본 ㄷ. 설계도서 등 ㄹ. 작업일지, 감리일지(자재반입 확인검수, 검측 및 기타 감리수행지침에 따른 사항 포함 작성) ㅁ. 자재반입 증명서, 자재시험 또는 품질시험 증명서 ㅂ. 수리기술자, 수리기능자 자격 수첩 또는 사본 ㅅ. 현장배치 확인표(현장대리인, 감리원) ㅇ. 하도급 통보서 ㅈ. 비상연락 체계도, 안전관리계획서 ㅊ. 공종별, 공정별 현황사진(공사 착수전, 작업중, 준공후) ㅋ. 기술지도 회의록, 전문가 자문의견서 ㅌ. 기타 공사 현장 운영에 필요한 서류 등
조정	4. 인접 문화재 및 유구의 보호 ㄱ. 시공자는 공사시행 중 인접 문화재의 보호에 최선을 다하여야 하며, 훼손되거나 훼손의 우려가 있을 경우 즉시 담당원에게 보고하고, 지시에 따른다. ㄴ. 시공자는 공사시행에 있어 불필요한 터파기 등 지반을 절토해서는 아니된다. 단, 공사구간 내의 문화재수리에 필요한 유구확인을 위한 터파기 등을 하고자 할 경우에는 담당원의 승인을 받아 시행할 수 있다.	4. 인접 문화재 및 유구의 보호 ㄱ. 시공자는 문화재수리 중 인접 문화재의 보호에 최선을 다하여야 하며, 훼손되거나 훼손의 우려가 있을 경우 즉시 담당원에게 보고하고, 지시에 따른다. ㄴ. 시공자는 문화재수리에 있어 불필요한 터파기 등 지반을 절토해서는 아니된다. 단, 공사구간 내의 문화재수리에 필요한 유구확인을 위한 터파기 등을 하고자 할 경우에는 담당원의 승인을 받아 시행할 수 있다.
조정	5. 공사안내판 및 표지설치 시공자는 공사안내판, 공사관련 안전표지판 등을 설치하되, 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 담당원과 협의한다.	5. 문화재수리안내판 및 표지설치 시공자는 문화재수리안내판, 문화재수리관련 안전표지판 등을 설치하되, 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 담당원과 협의한다.
조정	6. 공사현장관리 등 ㄱ. 시공자는 공사현장에서 관람객 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 유의한다. ㄴ. 시공자는 현장작업자로 하여금 항상 단정한 복장으로 작업에 임하도록 하며 관람자에게 불쾌감을 주어서는 아니된다. ㄷ. 시공자는 인접 시설물 및 수목 등이 손상되지 않도록 보호 및 보양시설을 한다. ㄹ. 시공자는 현장 내외에 있는 기계, 기구, 재료 등을 정비․정돈하고, 공사장 내외의 정리․청소를 한다. ㅁ. 시공자는 관람객의 안전과 관람편의를 위한 조치를 취한다.	6. 문화재수리현장관리 등 ㄱ. 시공자는 문화재수리현장에서 관람객 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 유의한다. ㄴ. 시공자는 현장작업자로 하여금 항상 단정한 복장으로 작업에 임하도록 하며 관람자에게 불쾌감을 주어서는 아니된다. ㄷ. 시공자는 인접 시설물 및 수목 등이 손상되지 않도록 보호 및 보양시설을 한다. ㄹ. 시공자는 현장 내외에 있는 기계, 기구, 재료 등을 정비․정돈하고, 공사장 내외의 정리․청소를 한다. ㅁ. 시공자는 관람객의 안전과 관람편의를 위한 조치를 취한다.
조정	0140 재료관리 5. 해체 재료 ㄱ. 해체 재료는 재사용재와 불용재로 구분하여 담당원의 확인을 받은 후 지정장소에 보관한다. ㄴ. 해체 재료는 공사 기간 중에 외부로 반출해서는 아니된다. 단, 불용재 중 담당원의 승인을 받은 재료는 공사 기간 중에라도 반출할 수 있다.	0140 재료관리 5. 해체재료의 보관 5.1 재사용재 및 불용재로 구분되는 경우 ㄱ. 해체재료는 재사용재와 불용재로 구분하고 각 재료가 재사용재인지 불용재인지 알 수 있도록 표시한 후 구분하여 지정장소에 보관한다. ㄴ. 재사용재는 이물질을 제거한 후 정리하여 보관한다. ㄷ. 해체재료는 상태별, 재료별, 위치별 등으로 구분하여 보관한다. ㄹ. 해체재료는 공사기간 중에 외부로 반출해서는 아니 된다. 다만, 불용재는 담당원의 승인을 받아 반출할 수 있다. ㅁ. 해체재료에 관하여 다른 장에서 별도로 정하고 있는 바가 있는 경우 이 규정에 우선하여 적용한다. 5.2 재사용재, 보관부재 및 폐자재로 구분되는 경우 ㄱ. 해체재료는 재사용재와 불용재로 구분하고 각 재료가 재사용재인지 불용재인지 알 수 있도록 표시한 후 지정장소에 구분하여 보관한다. ㄴ. 불용재는 담당원과 협의하여 가치의 유․무 등을 고려하여 보관부재와 폐자재로 구분하여 보관한다. ㄷ. 재사용재와 보관부재는 이물질을 제거한 후 손상되지 않도록 지정장소에 구분하여 보관하고, 보관부재는 ‘전통건축부재보존센터’ 등에 보관될 수 있도록 조치하여야 한다. 다만, 소유자가 보관부재의 반출에 동의하지 않는 경우 해당 부재가 다른 적절한 장소에 보관될 수 있도록 노력하여야 한다. ㄹ. 해체재료는 상태별, 재료별, 위치별 등으로 구분하여 보관한다. ㅁ. 해체재는 공사기간 중에 외부로 반출해서는 아니 된다. 다만, 보관부재 및 불용재는 담당원의 승인을 받아 반출할 수 있다. ㅅ. 해체재료에 관하여 다른 장에서 별도로 정하고 있는 바가 있는 경우 이 규정에 우선하여 적용한다. 5.3 원자재, 보강부재, 보관부재 및 폐자재로 구분되는 경우 ㄱ. 해체재료는 재사용재와 불용재로 구분하고 각 재료가 재사용재인지 불용재인지 알 수 있도록 표시한 후 지정장소에 구분하여 보관한다. 이 경우, 재사용재는 손상정도에 따라 별도의 보강없이 그대로 사용하는 ‘원부재’와 보강 후 사용하는 ‘보강부재’로 구분하여 보관한다. ㄴ. 불용재는 담당원과 협의하여 가치의 유․무에 따라 ‘보관부재’와 ‘폐자재’로 구분하여 보관한다. ㄷ. 재사용재와 보관부재는 이물질을 제거한 후 손상되지 않도록 지정장소에 구분하여 보관하고, 보관부재는 ‘전통건축부재보존센터’ 등에 보관될 수 있도록 조치하여야 한다. 다만, 소유자가 보관부재의 반출에 동의하지 않는 경우 해당 부재가 다른 적절한 장소에 보관될 수 있도록 노력하여야 한다. ㄹ. 보강부재는 보강을 완료한 후 적절한 장소에 보관한다. ㅁ. 해체재료는 상태별, 재료별, 위치별 등으로 구분하여 보관한다. ㅂ. 해체 부재는 공사기간 중에 외부로 반출해서는 아니 된다. 다만, 보관부재 및 불용재는 담당원의 승인을 받아 반출할 수 있다. ㅅ. 해체재료에 관하여 다른 장에서 별도로 정하고 있는 바가 있는 경우 이 규정에 우선하여 적용한다.
조정	6. 재료의 검사 및 시험 6.1 검사 및 시험 ㄱ. 설계도서에 정한 재료 또는 담당원이 필요하다고 인정한 재료에 대하여는 소정의 검사 및 시험을 하여야 한다. 이때, 소요되는 제경비는 시공자가 부담한다. ㄴ. 재료의 검사 및 시험에 대하여는 이 시방서와 한국산업규격(KS), 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서 등 제 규정에 의한다.	6. 재료의 검사 및 시험 6.1 검사 및 시험 ㄱ. 설계도서에 정한 재료 또는 담당원이 필요하다고 인정한 재료에 대하여는 소정의 검사 및 시험을 하여야 한다. 이때, 소요되는 제경비는 시공자가 부담한다. ㄴ. 재료의 검사 및 시험에 대하여는 이 시방서와 한국산업규격(KS), 국토교통부 ｢건설공사 품질관리 업무지침｣ 등 제 규정에 의한다.
조정	6.2 불합격 재료 처리 검사 및 시험에 불합격된 재료는 즉시 장외로 반출하고, 대체 재료를 반입하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.	6.2 불합격 재료 처리 검사 및 시험에 불합격된 재료는 즉시 장외로 반출하고, 대체 재료를 반입하여 문화재수리에 지장이 없도록 한다.
조정	0150 시공관리 1. 공사기간 ㄱ. 시공자는 계약서상에 정한 기간 내에 공사를 착수하고, 계약 기간 내에 공사를 완료한다. ㄴ. 시공자는 각 공정의 시작 전과 완료 전에는 담당원에게 보고하고, 담당원의 지시에 따라 다음 공정을 추진한다.	0150 시공관리 1. 공사기간 ㄱ. 시공자는 계약서상에 정한 기간 내에 문화재수리를 착수하고, 계약 기간 내에 문화재수리를 완료한다. ㄴ. 시공자는 각 공정의 시작 전과 완료 전에는 담당원에게 보고하고, 담당원의 지시에 따라 다음 공정을 추진한다.
조정	2. 시공도 작성 ㄱ. 계약된 설계도서와는 별도로 시공상 필요한 설계도서는 지체없이 도급자가 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다. 또한, 담당원은 필요하다고 인정되는 부분에 대하여는 부분상세도 등을 작성하도록 할 수 있다. ㄴ. 작성된 시공도는 준공도서에 포함한다.	2. 시공도 작성 ㄱ. 계약된 설계도서와는 별도로 시공상 필요한 설계도서는 지체없이 시공자가 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다. 또한, 담당원은 필요하다고 인정되는 부분에 대하여는 부분상세도 등을 작성하도록 할 수 있다. ㄴ. 작성된 시공도는 준공도서에 포함한다.
조정	5. 용척 ㄱ. 미터법을 사용하되, 설계도서에 정하거나 당해 문화재에 사용된 용척을 제작하여 사용할 수 있다. ㄴ. 용척의 재료, 크기 등은 담당원과 협의한다. ㄷ. 사용된 용척은 담당원의 지시에 따라 당해 문화재에 보관하거나 발주자에게 제출한다.	5. 용척 ㄱ. 미터법을 사용하되, 설계도서에 정하거나 당해 문화재에 사용된 용척을 제작하여 사용할 수 있다. ㄴ. 용척의 재료, 크기 등은 담당원과 협의한다. ㄷ. 사용된 용척은 담당원의 지시에 따라 해당 문화재에 보관하거나 발주자에게 제출한다.
조정	0160 환경보호 1. 일반사항 ㄱ. 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법, 기타 환경관련 법령을 준수하여 시공에 따른 공해가 발생하지 않도록 한다. ㄴ. 시공자는 환경보호 규정을 지키도록 현장 조사자에게 철저히 교육시키고, 공기, 물, 토양 등이 오염되지 않도록 한다. ㄷ. 소음이 심한 기계기구는 사용을 피하되, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 소음방지시설을 설치하거나 작업시간을 정하여 사용한다.	0160 환경보호 1. 일반사항 ㄱ. 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법, 기타 환경관련 법령에 따라 문화재수리에 따른 공해가 발생하지 않도록 노력한다. ㄴ. 시공자는 환경보호 규정을 지키도록 현장 관계자에게 철저히 교육시키고, 공기, 물, 토양 등이 오염되지 않도록 한다. ㄷ. 소음이 심한 기계기구는 사용을 피하되, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 소음방지시설을 설치하거나 작업시간을 정하여 사용한다.
조정	2. 폐기물 처리 ㄱ. 폐기물 반출은 지정등록업체를 통해서 반출한다. ㄴ. 중요 목부재, 기와문양 등의 폐자재는 담당원과 협의하여 처리한다. ㄷ. 폐기물은 담당원 확인 하에 반출한다.	2. 폐기물 처리 문화재수리 중 발생하는 폐기물 반출은 지정등록업체를 통해서 즉시 반출한다.
조정	0170 안전관리 및 화재예방 2. 안전조치 ㄱ. 시공자는 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치를 취한다. ㄴ. 공사현장 내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히, 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다. ㄷ. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비, 방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급에 주의한다. ㄹ. 공사현장에 있어서는 항상 정리정돈을 하며, 특히, 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하여 사고방지에 노력한다. ㅁ. 공사용 전력설비에 대하여는 특히, 안전보호시설을 설치한다.	0170 안전관리 및 화재예방 2. 안전조치 ㄱ. 시공자는 문화재수리현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치를 취한다. ㄴ. 문화재수리현장 내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히, 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다. ㄷ. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비, 방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급에 주의한다. ㄹ. 문화재수리현장은 항상 정리정돈을 하며, 특히, 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하여 사고방지에 노력한다. ㅁ. 문화재수리용 전력설비에 대하여는 특히, 안전보호시설을 설치한다.
조정	3. 안전표지 및 안전보호 ㄱ. 공사현장에서는 적절한 개소마다 안전표지를 설치한다. ㄴ. 공사현장에서는 작업자에게 안전모와 기타 필요한 안전보호구를 착용하도록 한다.	3. 안전표지 및 안전보호 ㄱ. 문화재수리현장에서는 적절한 개소마다 안전표지를 설치한다. ㄴ. 문화재수리현장에서는 작업자에게 안전모와 기타 필요한 안전보호구를 착용하도록 한다.
조정	6. 사고보고 및 응급조치 ㄱ. 공사시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 담당원에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취한다. ① 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고 ② 사상사고 ③ 제3자에 대해 피해를 입히는 사고 ④ 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고 ㄴ. 전 항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 긴급보고하고, 추후에 서면보고를 한다.	6. 사고보고 및 응급조치 ㄱ. 문화재수리 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 담당원에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취한다. ① 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고 ② 사상사고 ③ 제3자에 대해 피해를 입히는 사고 ④ 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고 ㄴ. 전 항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 긴급보고하고, 추후에 서면보고를 한다.
조정	8. 재해방지 공사실시에 따른 재해방지는 건축법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법 및 전기관계법, 기타 관계 규정에 따라 적절한 대책을 강구한다.	8. 재해방지 문화재수리에 따른 재해방지는 건축법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법 및 전기관계법, 기타 관계 규정에 따라 적절한 대책을 강구한다.
조정	9. 화재예방 ㄱ. 공사장 내에서는 화기사용을 금한다. 단, 화기사용이 불가피한 경우에는 화재예방 조치를 취하고, 담당원의 승인을 받는다. ㄴ. 공사장 내에서는 담당원이 지정하는 장소에 소화용기, 소화장비를 비치한다.	9. 화재예방 ㄱ. 문화재수리현장 내에서는 화기사용을 금한다. 단, 화기사용이 불가피한 경우에는 화재예방 조치를 취하고, 담당원의 승인을 받는다. ㄴ. 문화재수리현장 내에서는 담당원이 지정하는 장소에 소화용기, 소화장비를 비치한다.
조정	0180 수리보고 및 기록유지 1. 공사기록 ㄱ. 공사 착공부터 준공까지의 현황조사, 작업공정, 시공방법 및 양식, 교체부재, 재료사용량, 시험성적 등 공사전반에 대하여 상세하게 기록한 공사일지 등을 공사 준공과 동시에 담당원에게 제출하고 담당원(시행청)은 기록물 관리규정에 따라 일정기간 보관한다. ㄴ. 공사일지에는 현장대리인의 현장근무 여부를 확인할 수 있도록 촬영일자가 포함된 사진, 메타정보 등 기록정보가 포함된 전산파일, 기타 점검관이 확인 할 수 있는 증빙자료 등을 첨부한다.	0180 수리보고 및 기록유지 1. 문화재수리기록 ㄱ. 문화재수리 착공부터 준공까지의 현황조사, 작업공정, 시공방법 및 양식, 교체부재, 재료사용량, 시험성적 등 공사전반에 대하여 상세하게 기록한 공사일지 등을 문화재수리 준공과 동시에 담당원에게 제출하고 담당원(시행청)은 기록물 관리규정에 따라 일정기간 보관한다. ㄴ. 공사일지에는 현장대리인의 현장근무 여부를 확인할 수 있도록 촬영일자가 포함된 사진, 메타정보 등 기록정보가 포함된 전산파일, 기타 점검관이 확인 할 수 있는 증빙자료 등을 첨부한다.
조정	2. 사진촬영 ㄱ. 공정별로 착공 전, 공사 중, 준공사진을 촬영하여 사진에 대한 설명을 기록하고 공사준공과 동시에 사진첩(필름 포함)을 작성하여 제출한다. 이때, 사진의 규격은 담당원의 지시에 따른다. ㄴ. 사진촬영은 공사 전․후가 비교될 수 있도록 하고, 특히, 원형고증자료와 상량문, 묵서명 등은 별도 촬영한다.	2. 사진촬영 ㄱ. 공정별로 착공 전, 공사 중, 준공사진을 촬영하여 사진에 대한 설명을 기록하고 문화재수리 준공과 동시에 사진첩(필름 포함)을 작성하여 제출한다. 이때, 사진의 규격은 담당원의 지시에 따른다. ㄴ. 사진촬영은 공사 전․후가 비교될 수 있도록 하고, 특히, 원형고증자료와 상량문, 묵서명 등은 별도 촬영한다.
조정	3. 준공도면 ㄱ. 공사 준공시 준공도면을 작성하여 담당원에게 제출한다. ㄴ. 준공도면작성은 설계도서에 따른다.	3. 준공도면 ㄱ. 문화재수리 준공시 준공도면을 작성하여 담당원에게 제출한다. ㄴ. 준공도면작성은 설계도서에 따른다.
조정	4. 준공보고서 ㄱ. 준공보고서는 시공자가 작성하여 준공시 담당원에게 제출한다. ㄴ. 준공보고서는 작성완료 전 담당원에게 검토를 받는다. ㄷ. 준공보고서에는 다음 내용을 포함한다. ① 공사 전․중․후 사진 ② 공사 착공 전 및 준공도면 ③ 사용재료 및 수량 ④ 공사관계자 등 인력현황 ⑤ 기타 공사관련 내용	4. 준공보고서 ㄱ. 준공보고서는 시공자가 작성하여 준공시 담당원에게 제출한다. ㄴ. 준공보고서는 작성완료 전 담당원에게 검토를 받는다. ㄷ. 준공보고서에는 다음 내용을 포함한다. ① 문화재수리 전․중․후 사진 ② 문화재수리 착공 전 및 준공도면 ③ 사용재료 및 수량 ④ 문화재수리 관계자 등 인력현황 ⑤ 기타 문화재수리 관련 내용
조정	0190 기타 1. 제식전 ㄱ. 공사 관련 행사는 담당원과 협의한다. ㄴ. 행사를 위한 경비는 시공자가 부담한다.	0190 기타 1. 제식전 ㄱ. 문화재수리 관련 행사는 담당원과 협의한다. ㄴ. 행사를 위한 경비는 시공자가 부담한다.
조정	2. 인도 공사가 준공되면 시공자는 다음의 서류 및 물품을 인도한다. ① 준공보고서 ② 준공도면 ③ 현황 및 공사진행 사진첩 ④ 탑본자료 및 현장조사서 ⑤ 기타 담당원이 지시하는 서류, 자료, 물품 등	2. 인도 문화재수리가 준공되면 시공자는 다음의 서류 및 물품을 인도한다. ① 준공보고서 ② 준공도면 ③ 현황 및 문화재수리 진행 사진첩 ④ 탑본자료 및 현장조사서 ⑤ 기타 담당원이 지시하는 서류, 자료, 물품 등

0200 가설공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	0210 일반사항 1. 적용범위 ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 공통가설공사와 일반가설공사에 적용한다. ㄴ. 이 시방에 정하지 아니한 가설공사에 대하여는 각 해당 공사의 시방에 따르고, 특수한 가설물의 설치가 필요한 경우에는 별도 설계에 의해 설치한다. ㄷ. ㄹ. 이 시방에 정한 사항 이외의 재료 및 구조 등은 문화재청 관련 제 법규 및 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.	0210 일반사항 1. 적용범위 ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 공통가설공사와 직접가설공사에 적용한다. ㄴ. 특수한 가설물의 설치가 필요한 경우에는 별도 설계에 의해 설치한다. ㄷ. 이 시방에 정한 사항 이외의 재료 및 구조 등은 문화재청 관련 제 법규 및 국토교통부 제정 표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.
조정	2. 쓰임말정리 ㄱ. 공통가설공사 : 공사 전반에 공통적으로 필요한 가설공사. 가설사무소, 가설창고, 가설작업장, 가설숙소, 재료실험실, 가설변소, 가설울타리, 가설전기, 도난방지시설, 화재경보시설 등 ㄴ. 일반가설공사 : 문화재수리에 필요한 가설공사. 비계다리, 비계, 규준틀, 수리용덧집, 안전망 등 ㄷ. 수리용덧집 : 문화재의 수리 기간 중 눈, 비 등의 기후 조건으로부터 문화재를 보호하고, 효율적인 수리작업을 진행하기 위해 설치하는 것 ㄹ. 보존처리실 : 해체 자재의 보존처리, 단청문양의 모사 등을 위해 설치하는 것 ㅁ. 목재치목장(목공작업장) : 목재치목, 창호제작 등을 위해 설치하는 것 ㅂ. 해체자재보관소 : 문화재수리공사시 해체하는 부재들을 보관하기 위하여 설치하는 것	2. 쓰임말정리 ㄱ. 공통가설공사 : 문화재수리 전반에 공통적으로 필요한 가설공사. 가설사무소, 가설창고, 가설작업장, 가설숙소, 재료실험실, 가설변소, 가설울타리, 가설전기, 도난방지시설, 화재경보시설 등 ㄴ. 직접가설공사 : 문화재수리에 직접적으로 필요한 가설공사. 비계다리, 비계, 규준틀, 수리용덧집, 안전망 등 ㄷ. 수리용덧집 : 문화재수리 중 눈, 비 등의 기후 조건으로부터 문화재를 보호하고, 효율적인 문화재수리를 진행하기 위해 설치하는 것 ㄹ. 보존처리실 : 해체 자재의 보존처리, 단청문양의 모사 등을 위해 설치하는 것 ㅁ. 목재치목장(목공작업장) : 목재치목, 창호제작 등을 위해 설치하는 것 ㅂ. 해체자재보관소 : 문화재수리시 해체하는 부재들을 보관하기 위하여 설치하는 것
조정	0230 측량․규준틀 1. 일반사항 ㄱ. 측량의 실시 여부는 설계도서에 따른다. ㄴ. 수리대상물과 설계도서와의 확인․검토를 위하여 평면측량, 고저측량을 한다.	0230 측량․규준틀 1. 일반사항 ㄱ. 측량의 실시 여부는 설계도서에 따른다. ㄴ. 문화재수리 대상물과 설계도서와의 확인․검토를 위하여 평면측량, 고저측량을 한다.
조정	3. 기준점 설치 ㄱ. 측량을 위한 기준점은 향후 안전점검 등 유지관리시 활용을 위하여 보전될 수 있는 위치에 설치한다. ㄴ. 기준점은 변동이 없는 장소에 2개소 이상 설치한다. ㄷ. 기준점에는 위치, 표고 등을 표시하여 수리공사의 기준이 되도록 한다. ㄹ. 기준점은 관계 기관(건설교통부 국립지리원)이 측량에 의하여 설치한 국가기준점을 기준으로 위치, 표고 등을 기록한다. ㅁ. 기준점의 위치, 기타 사항은 따로 기록하여 두고, 기준점은 이동 및 변형 등이 없도록 보호조치를 취한다.	3. 기준점 설치 ㄱ. 측량을 위한 기준점은 향후 안전점검 등 유지관리시 활용을 위하여 보전될 수 있는 위치에 설치한다. ㄴ. 기준점은 변동이 없는 장소에 2개소 이상 설치한다. ㄷ. 기준점에는 위치, 표고 등을 표시하여 문화재수리의 기준이 되도록 한다. ㄹ. 기준점은 관계 기관(국토교통부 국립지리원)이 측량에 의하여 설치한 국가기준점을 기준으로 위치, 표고 등을 기록한다. ㅁ. 기준점의 위치, 기타 사항은 따로 기록하여 두고, 기준점은 이동 및 변형 등이 없도록 보호조치를 취한다.
조정	4. 규준틀 설치 ㄱ. 규준틀은 설계도서에 따라 건조물의 모서리 및 기타 필요한 장소에 설치한다. ㄴ. 규준틀 말뚝은 일정 규격 이상으로 한다(통나무 끝마구리 지름 75㎜ 또는 60㎜ 각목, 길이 1.5m 이상). ㄷ. 규준틀 말뚝머리는 엇빗으로 자르고 밑동박기는 적정길이(750㎜ 이상)로 한다. ㄹ. 수평띠장은 일정 규격 이상으로 한다(두께 15㎜, 나비 120㎜ 이상). ㅁ. 수평띠장은 윗면에 먹줄을 칠 수 있도록 대패질 한 것을 규준틀 말뚝에 수평으로 덧대고 못질한다. ㅂ. 경미한 공사의 말뚝 및 수평띠장은 일정 규격 이상으로 한다(말뚝길이 900㎜ 이상, 밑동박기는 300㎜ 이상, 수평띠장은 두께 12㎜, 나비 90㎜ 이상). ㅅ. 규준틀에는 담당원이 지시하는 측량기법으로 건조물의 위치 및 수평 규준을 명확히 먹으로 금을 그어 담당원의 승인을 받는다. ㅇ. 규준틀에 표시한 기준선을 수시로 검사하여 잘못된 것은 즉시 수정하고 공사진행에 따라 건조물에 옮겨서 표시한다.	4. 규준틀 설치 ㄱ. 규준틀은 설계도서에 따라 건조물의 모서리 및 기타 필요한 장소에 설치한다. ㄴ. 규준틀 말뚝은 일정 규격 이상으로 한다(통나무 끝마구리 지름 75㎜ 또는 60㎜ 각목, 길이 1.5m 이상). ㄷ. 규준틀 말뚝머리는 엇빗으로 자르고 밑동박기는 적정길이(750㎜ 이상)로 한다. ㄹ. 수평띠장은 일정 규격 이상으로 한다(두께 15㎜, 나비 120㎜ 이상). ㅁ. 수평띠장은 윗면에 먹줄을 칠 수 있도록 대패질 한 것을 규준틀 말뚝에 수평으로 덧대고 못질한다. ㅂ. 경미한 문화재수리의 말뚝 및 수평띠장은 일정 규격 이상으로 한다(말뚝길이 900㎜ 이상, 밑동박기는 300㎜ 이상, 수평띠장은 두께 12㎜, 나비 90㎜ 이상). ㅅ. 규준틀에는 담당원이 지시하는 측량기법으로 건조물의 위치 및 수평 규준을 명확히 먹으로 금을 그어 담당원의 승인을 받는다. ㅇ. 규준틀에 표시한 기준선을 수시로 검사하여 잘못된 것은 즉시 수정하고 문화재수리가 진행됨에 따라 건조물에 옮겨서 표시한다.
조정	0240 가설물 설치 1. 가설시설물 1.1 가설울타리 가설울타리는 ‘건설교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.	0240 가설물 설치 1. 가설시설물 1.1 가설울타리 가설울타리는 ‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.
조정	1.4 공사안내판 설치 ㄱ. 공사안내판의 크기, 재료, 모양, 글씨, 문안, 설치장소 등은 사전에 담당원과 협의하여 승인을 받은 후 설치한다. ㄴ. 공사안내판의 설치는 공사규모와 관계없이 설치한다. ㄷ. 공사안내판에는 공사관계자의 실명과 연락처를 기재한다. ㄹ. 공사안내판에는 관람객의 이해를 돕기 위하여 당해 문화재의 사진을 게시할 수 있다.	1.4 문화재수리안내판 설치 ㄱ. 문화재수리안내판의 크기, 재료, 모양, 글씨, 문안, 설치장소 등은 사전에 담당원과 협의하여 승인을 받은 후 설치한다. ㄴ. 문화재수리안내판은 문화재수리규모와 관계없이 설치한다. ㄷ. 문화재수리안내판에는 아래와 같은 내용이 포함될 수 있도록 한다. ① 문화재수리개요(문화재수리명, 수리내용, 수리기간 등) ② 문화재수리 참여기관(발주자, 시공자, 감리자) ③ 문화재수리 관계자(감독관, 감리원, 현장대리인)의 실명, 소속과 연락처 ④ 문화재수리 기술자 및 기능자의 실명, 자격번호 ⑤ 기타 공지사항(현장대리인 부재기간 및 부재사유 등) ㄹ. 문화재수리안내판에는 관람객의 이해를 돕기 위하여 해당 문화재의 사진, 사업 조감도, 사업 계획도 등을 게시할 수 있다.
조정	2. 가설건물 2.1 일반사항 ㄱ. 가설건물은 공사착공 즉시 설치하여 공사시행에 지장이 없도록 한다. ㄴ. 가설건물을 대체할 수 있는 구조물이 현장 내에 있는 경우에는 담당원과 협의하여 이를 대체하여 사용할 수 있다.	2. 가설건물 2.1 일반사항 ㄱ. 가설건물은 공사착공 즉시 설치하여 문화재수리에 지장이 없도록 한다. ㄴ. 가설건물을 대체할 수 있는 구조물이 현장 내에 있는 경우에는 담당원과 협의하여 이를 대체하여 사용할 수 있다.
조정	2.2 가설사무소․가설창고 ㄱ. 가설사무소, 가설창고의 설치는 ‘건설교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다. ㄴ. 가설사무소와 가설창고의 설치장소, 형태 등은 담당원의 승인을 받는다.	2.2 가설사무소․가설창고 ㄱ. 가설사무소, 가설창고의 설치는 ‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다. ㄴ. 가설사무소와 가설창고의 설치장소, 형태 등은 담당원의 승인을 받는다.
조정	2.4 중요자재창고 ㄱ. 해체 자재 중 중요하다고 판단되는 자재는 중요자재보관창고에 보관한다. ㄴ. 중요자재보관창고는 도난방지시설을 설치한다.	2.4 중요자재창고 ㄱ. 해체 자재 중 중요하다고 판단되는 자재는 중요자재보관창고에 보관한다. ㄴ. 중요자재보관창고는 도난방지시설을 설치한다. ㄷ. 중요자재창고는 별도로 설치하거나 자재보관소와 연계하여 설치할 수 있다.
조정	2.6 기타 ㄱ. 가설식당, 가설숙소 등은 ‘건설교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다. ㄴ. 문화재수리현장이 오지이거나 도서지역으로 인근에 숙박시설이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 가설숙소를 설치할 수 있다.	2.6 기타 ㄱ. 가설식당, 가설숙소 등은 ‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다. ㄴ. 문화재수리현장이 오지이거나 도서지역으로 인근에 숙박시설이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 가설숙소를 설치할 수 있다.
조정	3. 자재보관소․목재치목장 3.3 목재보관소․목재치목장 ㄱ. 목재보관소와 목재치목장은 인접하여 설치한다. ㄴ. 목재보관소와 목재치목장에는 지붕을 설치하고 우수에 침수되지 않은 위치에 설치한다. ㄷ. 목재보관소와 목재치목장은 해체 및 보충목재가 이동과 운반으로 인하여 손상되지 않도록 당해 문화재에 최대한 인접하여 설치한다. ㄹ. 목재보관창고는 우수에 침수되지 않고 통풍이 양호한 위치에 설치한다. ㅁ. 목재보관창고는 해체 및 보충목재가 이동과 운반으로 인하여 손상되지 않도록 당해 문화재와 치목장에 인접하여 설치한다. ㅂ. 목재보관창고에 벽체가 있는 경우 마주보는 두 벽면에 개구부를 설치하여 통풍이 원활하게 하며, 장변의 벽면에 개구부를 설치할 때에는 개구부를 서로 엇갈리게 배치한다. ㅅ. 목재야적장에는 비바람으로 인한 우수의 침투시 목재 보호를 위하여 항상 우장막을 준비한다. 우장막을 목재에 덮을 때에는 지면까지 덮지 말고 지면과 우장막 사이에 간격을 두어 통풍이 잘 되도록 한다.	3. 자재보관소․목재치목장 3.3 목재보관소․목재치목장 ㄱ. 목재보관소와 목재치목장은 인접하여 설치한다. ㄴ. 목재보관소와 목재치목장에는 지붕을 설치하고 우수에 침수되지 않은 위치에 설치한다. ㄷ. 목재보관소와 목재치목장은 해체 및 보충목재가 이동과 운반으로 인하여 손상되지 않도록 해당 문화재에 최대한 인접하여 설치한다. ㄹ. 목재보관소는 우수에 침수되지 않고 통풍이 양호한 위치에 설치한다. ㅁ. 목재보관소는 해체 및 보충목재가 이동과 운반으로 인하여 손상되지 않도록 해당 문화재와 목재치목장에 인접하여 설치한다. ㅂ. 목재보관소에 벽체가 있는 경우 마주보는 두 벽면에 개구부를 설치하여 통풍이 원활하게 하며, 장변의 벽면에 개구부를 설치할 때에는 개구부를 서로 엇갈리게 배치한다. ㅅ. 목재야적장에는 비바람으로 인한 우수의 침투시 목재 보호를 위하여 항상 우장막을 준비한다. 우장막을 목재에 덮을 때에는 지면까지 덮지 말고 지면과 우장막 사이에 간격을 두어 통풍이 잘 되도록 한다.
변경없음	4. 자재적치장 4.1 골재적치장 ㄱ. 골재의 적치는 종류별로 분리하고, 우수에 유실되지 않도록 조치한다. ㄴ. 강회피우기 및 골재의 적치장소는 관람객의 통행이 금지된 곳에 설치한다.	4. 자재적치장 4.1 골재적치장 ㄱ. 골재는 종류별로 분리하여 적치하고, 우수에 유실되지 않도록 조치한다. ㄴ. 강회피우기 및 골재의 적치장소는 관람객의 통행이 금지된 곳에 설치한다.
조정	4.2 기와적치장 ㄱ. 기와 및 전돌을 장기간 보관할 경우에는 적치장을 설치한다. ㄴ. 기와 및 전돌의 적치는 노상 적치가 가능하나, 동해방지를 위하여 우장막 등으로 덮어 보양한다.	4.2 재료적치장 ㄱ. 부재를 장기간 보관할 경우에는 적치장을 설치한다. ㄴ. 기와 및 전돌을 노상 적치할 때는 동해방지를 위하여 우장막 등으로 덮어 보양한다.
조정	4.3 폐자재적치장 ㄱ. 폐자재는 종류별로 구분하여 적치한다. ㄴ. 부패하기 쉬운 재료나 유독물질 등 별도의 보관조치가 필요한 자재들은 폐자재와 분리하여 보관한다. ㄷ. 폐자재적치장은 관람객에게 불쾌감을 주지 않도록 조치한다.	4.3 폐자재적치장 ㄱ. 폐자재는 종류별로 구분하여 적치한다. ㄴ. 부패하기 쉬운 재료나 유독물질 등 별도의 보관조치가 필요한 자재들은 폐자재와 분리하여 보관한다. ㄷ. 폐자재적치장은 깨끗하게 정리하도록 한다.
조정	0250 비계 및 수리용덧집 설치 1. 가설비계 ㄱ. 시공과 감독에 편리하고 안전하도록 공사의 종류, 규모, 장소 및 공기 등에 따라 재료 및 방법을 선택하여 견고하게 설치한다. ㄴ. 비계의 높이는 특별한 경우를 제외하고는 처마높이까지를 기준으로 하며, 처마 또는 건조물의 최고 돌출부에서 적정 간격(300㎜ 이상)을 띄워 설치한다. ㄷ. 비계는 강관비계로 설치한다. 단, 시공여건상 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 효율성, 안전성, 경제성 등을 고려하여 동등품 이상으로 설치할 수 있다. ㄹ. 외부비계는 쌍줄비계를 설치한다. 단, 경미한 수리시에는 담당원의 승인을 받아 외줄비계로 설치할 수 있다. ㅁ. 비계가 바닥박석, 기단석, 마루 등 관련 시설물 위에 세워지거나 당해 또는 주변 문화재에 지지하여 설치가 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 널빤지, 헝겊, 고무판 등 보호재료를 이용하여 충분한 보양을 한다. ㅂ. 비계설치를 위해 당해 문화재에 못을 박거나 훼손 우려가 있는 행위는 일절 금한다.	0250 비계 및 수리용덧집 설치 1. 가설비계 ㄱ. 시공과 감독에 편리하고 안전하도록 문화재수리의 종류, 규모, 장소 및 공기 등에 따라 재료 및 방법을 선택하여 견고하게 설치한다. ㄴ. 비계의 높이는 특별한 경우를 제외하고는 처마높이까지를 기준으로 하며, 처마 또는 건조물의 최고 돌출부에서 적정 간격(300㎜ 이상)을 띄워 설치한다. ㄷ. 비계는 강관비계로 설치한다. 단, 문화재수리 여건상 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 효율성, 안전성, 경제성 등을 고려하여 동등품 이상으로 설치할 수 있다. ㄹ. 외부비계는 쌍줄비계를 설치한다. 단, 경미한 문화재수리시에는 담당원의 승인을 받아 외줄비계로 설치할 수 있다. ㅁ. 비계가 바닥박석, 기단석, 마루 등 관련 시설물 위에 세워지거나 해당 또는 주변 문화재에 지지하여 설치가 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 널빤지, 헝겊, 고무판 등 보호재료를 이용하여 충분한 보양을 한다.
조정	2. 수리용덧집 ㄱ. 문화재 건축물 수리공사에는 수리용덧집을 설치한다. 단, 지붕기와의 일부 해체 등 수리범위가 경미한 경우에는 담당원의 승인을 받아 수리용덧집을 설치하지 아니할 수 있다. ㄴ. 수리용덧집의 설치는 설계도서에 따른다. ㄷ. 수리용덧집 지붕과 당해 문화재 지붕은 적정 간격(2m 이상)으로 띄워 설치한다. 단, 문화재 경관의 훼손 우려가 있는 경우에는 담당원의 승인을 받아 낮추어 설치할 수 있다. ㄹ. 수리용덧집은 당해 문화재에 지지해서는 아니되며, 풍압 및 설 하중에 안전하도록 설치한다. ㅁ. 내부에는 처마 밑으로 발판을 가까이 설치하고, 건물 주위에 900㎜ 이상의 통로를 설치한다. ㅂ. 수리용덧집 내부에 자재적치를 할 경우에는 하중에 따른 보강조치를 한다. ㅅ. 외벽은 휘장막 등으로 설치할 수 있으나 지붕재료는 누수되지 않는 재료를 사용한다. ㅇ. 수리용덧집에는 자연채광과 통풍이 가능하도록 적절한 곳에 개구부를 설치한다. ㅈ. 수리용덧집 상부에는 필요시 담당원과 협의하여 호이스트(hoist)나 리프트카(lift car) 등의 장비를 설치할 수 있으며, 설치는 별도의 설계도서에 따른다.	2. 수리용덧집 ㄱ. 문화재수리 시에는 수리용덧집을 설치한다. 단, 지붕기와의 일부 해체 등 수리범위가 경미한 경우에는 담당원의 승인을 받아 수리용덧집을 설치하지 아니할 수 있다. ㄴ. 수리용덧집의 설치는 설계도서에 따른다. ㄷ. 수리용덧집 지붕은 해당 문화재와 2m 이상 이격하여 설치한다. 단, 문화재 경관의 훼손 우려가 있는 경우에는 담당원의 승인을 받아 조정하여 설치할 수 있다. ㄹ. 수리용덧집은 해당 문화재에 지지해서는 아니되며, 풍압 및 설 하중에 안전하도록 설치한다. ㅁ. 내부에는 처마 밑으로 발판을 가까이 설치하고, 건물 주위에 900㎜ 이상의 통로를 설치한다. ㅂ. 수리용덧집 내부에 자재적치를 할 경우에는 하중에 따른 보강조치를 한다. ㅅ. 외벽은 휘장막 등으로 설치할 수 있으나 지붕재료는 누수되지 않는 재료를 사용한다. ㅇ. 수리용덧집에는 자연채광과 통풍이 가능하도록 적절한 곳에 개구부를 설치한다. ㅈ. 수리용덧집 상부에는 필요시 담당원과 협의하여 호이스트(hoist)나 리프트카(lift car) 등의 장비를 설치할 수 있으며, 설치는 별도의 설계도서에 따른다.
조정	0260 가설장비 1. 일반사항 ㄱ. 가설공사에 사용하는 장비는 전통장비로 한다. 단, 담당원의 승인을 받아 공사의 효율성, 안전성을 고려하여 현대적인 장비를 사용할 수 있다. ㄴ. 가설장비의 사용으로 인하여 문화재가 훼손되지 않도록 사전에 예방조치를 취한다. ㄷ. 가설장비의 이동, 설치, 해체시는 미리 계획을 세워 담당원의 승인을 받아야 하며, 숙련공에 의해 이동, 설치, 해체가 이루어져야 한다. ㄹ. 가설장비는 설치 후 담당원 입회 하에 시험가동을 하여 이상 유무를 확인한다. ㅁ. 해체된 가설장비는 담당원 승인을 받아 즉시 장외로 반출한다.	0260 가설장비 1. 일반사항 ㄱ. 가설공사에 사용하는 장비는 전통장비로 한다. 단, 담당원의 승인을 받아 문화재수리의 효율성, 안전성을 고려하여 현대적인 장비를 사용할 수 있다. ㄴ. 가설장비의 사용으로 인하여 문화재가 훼손되지 않도록 사전에 예방조치를 취한다. ㄷ. 가설장비의 이동, 설치, 해체시는 미리 계획을 세워 담당원의 승인을 받아야 하며, 숙련공에 의해 이동, 설치, 해체가 이루어져야 한다. ㄹ. 가설장비는 설치 후 담당원 입회 하에 시험가동을 하여 이상 유무를 확인한다. ㅁ. 해체된 가설장비는 담당원 승인을 받아 즉시 장외로 반출한다.
조정	2. 한식진폴 ㄱ. 사용하는 목재는 구조적으로 안전한 나무를 사용한다. ㄴ. 설치 위치와 규모는 당해 문화재의 형상과 규모를 고려하여 결정한다. ㄷ. 진폴을 설치하는 곳의 지면은 침하되지 않도록 보강한다. ㄹ. 진폴 설치시에는 기초부가 들리거나 미끄러지지 않도록 보강조치를 취한다. ㅁ. 양중물과 설치될 재료의 모서리 부분에는 고무나 천 등으로 보양하여 설치 중에 맞닿아 파손되는 일이 없도록 보양한다. ㅂ. 인양을 위한 로프는 손상되지 않도록 조치한다.	2. 한식진폴 ㄱ. 사용하는 목재는 구조적으로 안전한 나무를 사용한다. ㄴ. 설치 위치와 규모는 해당 문화재의 형상과 규모를 고려하여 결정한다. ㄷ. 진폴을 설치하는 곳의 지면은 침하되지 않도록 보강한다. ㄹ. 진폴 설치시에는 기초부가 들리거나 미끄러지지 않도록 보강조치를 취한다. ㅁ. 양중물과 설치될 재료의 모서리 부분에는 고무나 천 등으로 보양하여 설치 중에 맞닿아 파손되는 일이 없도록 보양한다. ㅂ. 인양을 위한 로프는 손상되지 않도록 조치한다.
조정	3. 중장비 설치 ㄱ. 중장비 설치는 설계도서에 따른다. ㄴ. 중장비를 사용하거나 설치할 경우에는 담당원의 승인을 받는다. ㄷ. 중장비는 문화재에 지지하여 설치해서는 아니된다. ㄹ. 장비의 설치위치, 사용 기간 등은 담당원의 승인을 받는다. ㅁ. 중장비의 설치 및 가동에 관한 사항은 ‘건설교통부 제정 건축공사 표준시방서’에 준한다.	3. 중장비 설치 ㄱ. 중장비 설치는 설계도서에 따른다. ㄴ. 중장비를 사용하거나 설치할 경우에는 담당원의 승인을 받는다. ㄷ. 중장비는 문화재에 지지하여 설치해서는 아니된다. ㄹ. 장비의 설치위치, 사용 기간 등은 담당원의 승인을 받는다. ㅁ. 중장비의 설치 및 가동에 관한 사항은 ‘국토교통부 제정 건축공사 표준시방서’에 준한다.
조정	4. 가설설비 4.1 일반사항 ㄱ. 가설설비공사는 관련 제 규준에 적합하게 설치한다. ㄴ. 가설설비공사는 관련 기관 협조사항 등 관련 계획을 공사 착공 전에 담당원에게 제출하여 승인 후 시행한다. ㄷ. 가설설비공사시에는 당해 문화재 관리자와 협의하고 기존 시설의 이용 가능 여부를 확인하며, 설비의 과부하 여부를 점검한다. ㄹ. 가설설비시설을 사용하기 전에 검사와 시험을 하고, 관계 기관의 승인이 필요한 경우에는 해당 기관의 승인을 받은 후 사용한다. ㅁ. 가설설비시설 사용자에 대한 철저한 교육을 실시한다.	4. 가설설비 4.1 일반사항 ㄱ. 가설설비공사는 관련 제 규준에 적합하게 설치한다. ㄴ. 가설설비공사는 관련 기관 협조사항 등 관련 계획을 문화재수리 착공 전에 담당원에게 제출하여 승인 후 시행한다. ㄷ. 가설설비공사시에는 당해 문화재 관리자와 협의하고 기존 시설의 이용 가능 여부를 확인하며, 설비의 과부하 여부를 점검한다. ㄹ. 가설설비시설을 사용하기 전에 검사와 시험을 하고, 관계 기관의 승인이 필요한 경우에는 해당 기관의 승인을 받은 후 사용한다. ㅁ. 가설설비시설 사용자에 대한 철저한 교육을 실시한다.
조정	4.3 가설조명 ㄱ. 전원에서 배전반까지의 배선에는 조명용 커넥터와 램프를 갖춘다. ㄴ. 조명은 유지관리 및 일상적인 수리를 철저하게 한다. ㄷ. 가설조명은 건물의 영구적인 조명으로 사용해서는 아니된다. ㄹ. 다음과 같은 배전․조도의 단계별로 공사할 각 층의 에너지를 절약할 수 있는 개폐회로스위치를 설치한다. ① 전체소등 ⑤ 전체 점등 ② 작업용 또는 점유용이 아닌 비상등 ③ 높은 조도의 광원사용 및 확보 ④ 낮은 조도의 광원사용 및 확보	4.3 가설조명 ㄱ. 전원에서 배전반까지의 배선에는 조명용 커넥터와 램프를 갖춘다. ㄴ. 조명은 유지관리 및 일상적인 수리를 철저하게 한다. ㄷ. 가설조명은 건물의 영구적인 조명으로 사용해서는 아니된다. ㄹ. 다음과 같은 배전․조도의 단계별로 공사할 각 층의 에너지를 절약할 수 있는 개폐회로스위치를 설치한다. ① 전체 점등 및 소등 ② 개별 점등 및 소등 ③ 작업용 또는 점유용이 아닌 비상등 ④ 높은 조도의 광원사용 및 확보 ⑤ 낮은 조도의 광원사용 및 확보
조정	4. 가설용수 ㄱ. 가설용수는 공사용, 방화용, 식수, 위생설비, 청소 및 필요한 때에는 수목(잔디 포함)용이 포함된다. ㄴ. 공사 중에 사용한 가설수도의 요금은 시공자가 부담한다. ㄷ. 용수관과 호스의 연결부분에서 물이 새지 않도록 하고, 바닥 마감 공사시에는 오손의 방지를 위해 연결부의 하부에 물받이 그릇을 설치하거나 필요한 조치를 취한다.	4. 가설용수 ㄱ. 가설용수는 공사용, 방화용, 식수, 위생설비, 청소 및 필요한 때에는 수목(잔디 포함)용이 포함된다. ㄴ. 문화재수리 중에 사용한 가설수도의 요금은 시공자가 부담한다. ㄷ. 용수관과 호스의 연결부분에서 물이 새지 않도록 하고, 바닥 마감 공사시에는 오손의 방지를 위해 연결부의 하부에 물받이 그릇을 설치하거나 필요한 조치를 취한다.
조정	4.5 임시배수 ㄱ. 공사현장에는 배수도랑, 집수정 등을 설치한다. ㄴ. 공사현장에서 배출되는 흙, 쓰레기, 화학물질, 유류 및 이와 유사한 것은 배수로로 흘러들어가지 않도록 한다. ㄷ. 배수할 때에 쓰레기의 함유량이 정해진 한계를 넘지 않도록 하기 위해 여과지침전탱크, 분리기 및 기타 필요한 시설을 설치한다. ㄹ. 집수정이나 침전탱크(침전조) 등에는 안전조치를 취한다.	4.5 임시배수 ㄱ. 문화재수리 현장에는 배수도랑, 집수정 등을 설치한다. ㄴ. 문화재수리 현장에서 배출되는 흙, 쓰레기, 화학물질, 유류 및 이와 유사한 것은 배수로로 흘러들어가지 않도록 한다. ㄷ. 배수할 때에 쓰레기의 함유량이 정해진 한계를 넘지 않도록 하기 위해 여과지침전탱크, 분리기 및 기타 필요한 시설을 설치한다. ㄹ. 집수정이나 침전탱크(침전조) 등에는 안전조치를 취한다.
조정	0270 철거․뒷정리 1. 일반사항 ㄱ. 가설시설물 철거시 분진, 소음 등이 발생하지 않도록 조치를 취한 후 철거한다. ㄴ. 철거 후 임시적치시간을 최소화하고 즉시 장외로 반출한다. ㄷ. 철거된 현장은 현장정리를 조속히 하여 원상 복구한다. ㄹ. 공사장 내에 쓰레기나 폐자재를 방치하지 않도록 하고, 공사수행이 원활할 수 있도록 항상 정리정돈상태를 유지한다. ㅁ. 공사시 발생한 폐자재는 즉시 반출한다. ㅂ. 수리공사 중 발생하는 폐자재는 반드시 역사적 가치가 있는 자재의 유무를 확인한 후 반출한다.	0270 철거․뒷정리 1. 일반사항 ㄱ. 가설시설물 철거시 분진, 소음 등이 발생하지 않도록 조치를 취한 후 철거한다. ㄴ. 가설시설물 철거 후 임시적치시간을 최소화하고 즉시 장외로 반출한다. ㄷ. 철거된 현장은 현장정리를 조속히 하고 가설공사를 위하여 변형한 토지 및 시설물 등은 원상 복구한다. ㄹ. 문화재수리 현장 내에 쓰레기나 폐자재를 방치하지 않도록 하고, 문화재수리가 원활할 수 있도록 항상 정리정돈상태를 유지한다.
조정	2. 철거․뒷정리 ㄱ. 공사 기간 중 담당원이 공사 진행상 또는 대지 내의 건축물 사용에 지장이 있다고 인정하여 지시한 때에는 가설물의 일부 또는 전부를 신속히 철거 또는 장외로 반출한다. ㄴ. 담당원의 지시에 따라 공사완료시까지는 일체의 공사용 가설물을 철거하고 땅고르기 및 청소 등의 뒷정리를 한다. ㄷ. 가설물의 해체, 철거는 가설물 철거계획에 따라 가설물이 불안정하게 되지 않도록 작업순서를 정하여 실시하며, 도괴, 낙하, 추락 등을 방지하기 위한 조치를 취한다.	2. 철거․뒷정리 ㄱ. 문화재수리 기간 중 담당원이 문화재수리 진행상 또는 대지 내의 건축물 사용에 지장이 있다고 인정하여 지시한 때에는 가설물의 일부 또는 전부를 신속히 철거 또는 장외로 반출한다. ㄴ. 담당원의 지시에 따라 문화재수리 완료시까지는 일체의 문화재수리용 가설물을 철거하고 땅고르기 및 청소 등의 뒷정리를 한다. ㄷ. 가설물의 해체, 철거는 가설물 철거계획에 따라 가설물이 불안정하게 되지 않도록 작업순서를 정하여 실시하며, 도괴, 낙하, 추락 등을 방지하기 위한 조치를 취한다.

0200 가설공사

0300 기초공사

0300 기초공사

조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정안

비고

조정

0310 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 기초공사에 적용한다.

ㄴ. 기초공사라 함은 토공사, 지정공사, 초석공사를 말한다.

0310 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 기초공사에 적용한다.

ㄴ. 기초공사라 함은 토공사, 지정공사, 초석공사 등을 말한다.

조정

2. 쓰임말정리

ㄱ. 기초 : 건축물의 자중, 적재하중, 풍력, 지진력, 기타 외력을 받아 이것을 지반에 전달하는 하부 지중구조부분

ㄴ. 지정 : 기초를 보강하거나 지반의 지지력을 증가시키기 위한 지반보강방법. 나무말뚝지정, 모래지정, 잡석지정, 판축지정, 장대석지정 등

ㄷ. 초석 : 건축물의 기둥을 받쳐서 상부로부터의 하중을 고르게 지반으로 전달하는 석재. 지반의 습기로부터 기둥의 부식을 방지

ㄹ. 달고질 : 지반다지기를 할 때 달고를 올렸다가 내리쳐서 다지는 방법. 지반의 밀도증가를 도모하여 지지력 증가, 침하 방지

2. 쓰임말정리

ㄱ. 기초 : 건축물의 자중, 적재하중, 풍력, 지진력 등의 외력을 지반에 전달하는 하부구조부

ㄴ. 지정 : 기초를 보강하거나 지내력을 증가시키기 위한 지반보강방법. 사용재료에 따라 나무말뚝지정, 모래지정, 잡석지정, 토사‧토석‧교전판축지정, 장대석지정, 생석회잡석다짐지정 등으로 구분

① 나무말뚝지정 : 지반에 나무말뚝을 박아 기초를 보강하는 지정

② 모래지정 : 구덩이를 파고 물을 부어가면서 모래를 층층이 다져 올리는 지정

③ 잡석지정 : 구덩이를 파고 잡석을 층층이 다지면서 쌓아올리는 지정

④ 판축지정 : 구덩이를 파고 마사토, 흙, 잡석 등을 층층이 다지면서 쌓아올리는 지정. 재료와 방법에 따라 토사판축지정, 토석판축지정, 교전판축지정으로 구분

⑤ 장대석지정 : 구덩이를 파고 장대석을 ‘井’자형으로 쌓아올리는 지정

⑥ 생석회잡석지정 : 구덩이를 파고 생석회혼합물과 잡석을 교대로 층층이 다지면서 쌓아올리는 지정

ㄷ. 초석 : 건축물의 기둥을 받쳐서 상부로부터의 하중을 고르게 지반으로 전달하는 석재. 지반의 습기로부터 기둥의 부식을 방지

ㄹ. 달고질 : 지반다지기를 할 때 달고를 올렸다가 내리쳐서 다지는 방법. 지반의 밀도증가를 도모하여 지지력 증가, 침하 방지

조정

3. 연장

ㄱ. 연장 및 장비는 전통의 것을 사용한다. 단, 현대적인 연장 및 장비의 사용이 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 사용할 수 있다.

ㄴ. 전통연장은 터파기용으로 호미, 삽, 괭이, 가래 등이 있으며, 다짐용으로는 달고, 메 등이 있다.

나무달고	원달고
몽둥달고
다짐용 연장

3. 연장

ㄱ. 연장 및 장비는 전통의 것을 사용한다. 단, 현대적인 연장 및 장비의 사용이 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 사용할 수 있다.

ㄴ. 전통연장은 터파기용으로 호미, 삽, 괭이·곡괭이, 가래 등이 있으며, 다짐용으로는 달고, 메 등이 있다.

손달고․나무달고	원달고
몽둥달고
다짐용 연장

조정

0320 재료

ㄱ. 구조안전상 지장이 없는 기초는 재사용한다.

ㄴ. 기존 기초가 부실하거나 유실된 부분 재시공시 재료는 가능한 기존 재료와 같은 것을 사용한다.

ㄷ. 나무말뚝은 생통나무로써 갈라짐, 썩음 등의 결함이 없는 재료를 사용한다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 소나무, 낙엽송, 삼나무 등을 사용한다.

ㄹ. 석재는 ‘1300 석공사’에 준한다.

0320 재료

ㄱ. 구조안전상 지장이 없는 기초는 재사용한다.

ㄴ. 기존 기초가 부실하거나 유실된 부분 재시공시 재료는 가능한 기존 재료와 같은 것을 사용한다.

ㄷ. 나무말뚝은 갈라짐, 썩음 등의 결함이 없는 생통나무를 사용한다.

ㄹ. 석재는 ‘1300 석공사’에 준한다.

조정

0330 조사

1. 사전조사

ㄱ. 초석의 파손부위 및 파손정도

ㄴ. 초석의 이탈 및 기울음 여부 등

ㄷ. 외관상 보여지는 지정 및 지반의 부동침하 여부

0330 조사

1. 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

① 초석의 파손부위 및 파손정도

② 초석의 이탈 및 기울음 여부

③ 외관상 보여지는 지정 및 지반의 부동침하 여부 등

④ 초석의 가공 기법(방식)

조정

2. 해체조사

ㄱ. 초석의 사용위치별 종류, 크기, 수량 등

ㄴ. 초석의 가공 흔적을 탑본하거나 사광라이트 방법 등을 활용하여 조사

ㄷ. 초석 윗면에 먹선의 유무

ㄹ. 기초지반의 트랜치 조사, 지정의 종류, 다짐두께, 다짐방법 등

ㅁ. 기둥 해체 전 초석 윗면에 기둥자리를 표시하고, 기둥 해체 후 초석중심과의 일치여부

2. 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

① 초석의 사용위치별 종류, 크기, 수량 등

② 초석 윗면에 먹선의 유무

③ 지정의 트랜치 조사, 지정의 종류, 다짐두께, 다짐방법 등

④ 기둥 해체 전 초석 윗면에 기둥자리를 표시하고, 기둥 해체 후 초석중심과의 일치여부

조정

0340 해체

0340 해체

1. 일반사항

ㄱ. 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.1 재사용재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다

2. 지정해체

ㄱ. 기초조사 결과 구조안전상 지장이 없는 기초는 해체하지 않는다.

ㄴ. 지정 및 지반의 터파기시 유구의 유무를 확인한다.

ㄱ. 기초조사 결과 구조안전상 지장이 없는 기초는 해체하지 않는다.

ㄴ. 지정 및 지반 해체시 유구의 유무를 확인한다.

ㄷ. 해체시 주변 지반의 훼손을 최소화한다.

ㄹ. 해체는 지정의 종류 및 재료에 따라 구분하여 해체한다.

3. 초석해체

ㄷ. 해체 전 초석에는 놓여진 방향을 일정한 기준에 의하여 표시한다.

ㄹ. 초석의 수직, 수평 위치는 현장의 기준점에 의하여 도면에 기록하고 규준틀에 표시한다.

ㅁ. 해체시 초석이 파손되거나 하부지정이 훼손되지 않도록 한다.

ㅂ. 해체시 초석의 크기 및 중량 등을 고려하여 적정한 인양장비를 사용한다.

ㅅ. 해체한 초석은 가공 형태별, 사용 위치별로 구분하여 보관한다.

ㄱ. 초석을 해체하기 전에 초석의 위치와 놓여진 방향을 일정한 기준에 따라 표시한다.

ㄴ. 초석의 수직, 수평 위치는 현장의 기준점에 의하여 도면에 기록하고 규준틀에 표시한다.

ㄷ. 해체시 유구나 유물 등이 발견될 경우 즉시 현장을 보존하고 담당원에게 보고한다.

ㄹ. 해체시 초석이 파손되지 않도록 한다.

ㅁ. 해체시 초석 하부 지정이 훼손되지 않도록 주의한다.

ㅂ. 해체시 초석의 크기 및 중량 등을 고려하여 적정한 장비를 사용할 수 있다.

ㅅ. 해체한 초석은 가공 형태별, 사용 위치별로 구분하여 보관한다.

조정

0350 시공

1. 토공사

1.1 대지정리

ㄱ. 공사에 영향을 미치는 수목 가운데 보존가치가 있는 수목은 보존(가지치기 포함) 또는 이식하고 불필요한 수목은 제거한다.

ㄴ. 유적지 내의 유구는 임의로 이동하지 않도록 한다.

ㄷ. 공사 중 손상 또는 훼손 우려가 있는 인접 문화재는 담당원과 협의하여 안전조치를 취한다.

0350 시공

1. 토공사

1.1 대지정리

ㄱ. 문화재수리에 영향을 미치는 수목 가운데 보존가치가 있는 수목은 담당원과 협의하여 보존(가지치기 포함) 또는 이식하고 불필요한 수목은 제거한다.

ㄴ. 유적지 내의 유구는 임의로 이동하지 않도록 한다.

ㄷ. 문화재수리 중 손상 또는 훼손 우려가 있는 인접 문화재는 담당원과 협의하여 안전조치를 취한다.

조정

1.2 터파기

ㄱ. 매장문화재의 분포가 예상되는 지역의 터파기는 담당원의 지시에 따른다.

ㄴ. 터파기 중 유구가 노출되거나 유물 등이 출토될 경우에는 즉시 현장을 보존하고 담당원에게 보고한다.

ㄷ. 굴착사면의 붕괴 우려가 있을 때에는 담당원의 지시에 따라 비탈지우거나 흙막이를 한다.

ㄹ. 터파기시 인접된 유구 및 구조물의 훼손방지시설을 별도로 하고 위험이 예상되는 경우에는 보강한다.

ㅁ. 터파기 주변은 안전사고에 대비하여 필요한 안전시설물을 설치한다.

1.2 터파기

ㄱ. 매장문화재의 분포가 예상되는 지역의 터파기는 담당원의 지시에 따른다.

ㄴ. 터파기 중 유구가 노출되거나 유물 등이 출토될 경우에는 즉시 현장을 보존하고 담당원에게 보고한다.

ㄷ. 터파기, 우수 및 지하수 등으로 인하여 인접 유구 및 구조물의 훼손 우려가 예상되는 경우에는 흙막이, 배수시설 등을 설치한다.

ㄹ. 터파기시 분진으로 인하여 인접 유구 및 구조물의 오염 우려가 있는 경우에는 보양 등의 조치를 한다.

ㅁ. 터파기 주변은 안전사고에 대비하여 필요한 안전시설을 설치한다.

ㅂ. 터파기 위치와 규격은 규준틀을 설치하여 표시한다.

ㅅ. 터파기한 흙은 작업 반경 내 지정 장소로 운반한다.

ㅇ. 터파기 면과 바닥을 고른다.

조정

1.3 굴착사면

ㄱ. 사면의 경사 및 높이는 토질, 지하수, 주변의 상황을 고려하여 결정한다.

ㄴ. 사면의 일부로부터 지하수가 유출되는 경우에는 여과층을 설치하여 토사의 유출을 막고, 사면에 영향을 미치지 않는 위치까지 배수시설을 설치하여 배수한다.

ㄷ. 터파기시 외부로부터 물이 유입되는 것을 방지하고 유입된 물은 즉시 배수한다.

ㄹ. 사면의 존치 기간 중에는 육안관측 및 계측을 철저히 하며, 이상이 생겼을 때는 신속하게 조치하고 담당원에게 보고한다.

1.3 굴착사면

ㄱ. 사면의 경사 및 높이는 토질, 지하수, 주변의 상황을 고려하여 결정한다.

ㄴ. 사면의 일부로부터 지하수가 유출되는 경우에는 여과층을 설치하여 토사의 유출을 막고, 사면에 영향을 미치지 않는 위치까지 배수시설을 설치하여 배수한다.

ㄷ. 터파기시 외부로부터 물이 유입되는 것을 방지하고 유입된 물은 즉시 배수한다.

ㄹ. 사면의 존치 기간 중에 이상이 생겼을 때는 신속하게 조치하고 담당원에게 보고한다.

조정

1.4 배수

ㄱ. 문화재 및 인접지반이 습기의 영향을 받지 않도록 배수계획을 세워 습기를 제거한다.

ㄴ. 배수로를 설치하거나 지면을 역경사지게 처리하여 지표수 및 지하수가 굴착면에 유입되는 것을 방지한다.

ㄷ. 공사에 지장을 주는 지하수, 우수, 고인물, 외부로부터의 유입수 등은 배수시켜 공사나 당해 문화재 보존에 지장이 없도록 한다.

ㄹ. 배수 등으로 인하여 인접지반 및 시설물에 지장이 없도록 한다.

1.4 배수

ㄱ. 문화재 및 인접지반이 습기의 영향을 받지 않도록 배수계획을 세운다.

ㄴ. 배수로를 설치하거나 지면을 역경사지게 처리하여 지표수 및 지하수가 굴착면에 유입되는 것을 방지한다.

ㄷ. 공사에 지장을 주는 지하수, 우수, 고인물, 외부로부터의 유입수 등은 배수시켜 공사나 당해 문화재 보존에 지장이 없도록 한다.

ㄹ. 배수 등으로 인하여 인접 지반 및 시설물에 지장이 없도록 한다.

조정

1.5 기초바닥고르기

ㄱ. 기초바닥은 자연지반과 동등하거나 그 이상의 지내력을 갖도록 충분히 다짐을 한다.

ㄴ. 기초바닥은 생토면이 나타나거나 동결심도 이하로 한다.

ㄷ. 기초바닥고르기가 완료된 후에는 빠른 시일 내에 후속공정을 착수하고 그렇지 못할 경우에는 눈, 비 등으로 인한 지내력 저하 방지를 위하여 비닐 등을 덮어 보양한다.

ㄹ. 기초바닥고르기는 달고를 사용하여 인력으로 한다. 단, 유적 및 인접 문화재의 보존에 영향을 미치지 않는 경우에는 담당원의 승인을 받아 현대적인 장비를 사용할 수 있다.

1.5 기초바닥고르기

ㄱ. 기초바닥은 자연지반과 동등하거나 그 이상의 지내력을 갖도록 충분히 다짐을 한다.

ㄴ. 기초바닥은 생토면 또는 동결심도 이하로 한다.

ㄷ. 기초바닥고르기가 완료된 후에는 빠른 시일 내에 후속공정을 착수하고 그렇지 못할 경우에는 눈, 비 등으로 인한 지내력 저하 방지를 위하여 비닐 등을 덮어 보양한다.

ㄹ. 기초바닥고르기는 달고를 사용하여 인력으로 한다. 단, 유적 및 인접 문화재의 보존에 영향을 미치지 않는 경우에는 담당원과 협의하여 기계장비를 사용할 수 있다.

조정

1.6 되메우기․흙돋우기

ㄱ. 되메우기에 앞서 되메우기할 부분의 고인물, 쓰레기 등의 이물질을 제거한다.

ㄴ. 되메우기 및 흙돋우기 방법은 한 켜(150～250㎜)씩 다져 쌓으며, 특별한 사항은 설계도서에 따른다.

ㄷ. 되메우기 및 흙돋우기 흙은 잡티가 섞이지 않은 고운흙을 사용하고 특별한 사항은 설계도서에 따른다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 터파기한 흙을 체가름하여 잡석이나 다짐에 방해되는 이물질을 제거하여 사용한다.

1.6 되메우기․흙돋우기

ㄱ. 되메우기에 앞서 되메우기할 부분의 고인물, 쓰레기 등의 이물질을 제거한다.

ㄴ. 되메우기 및 흙돋우기 방법은 한 켜(150～250㎜)씩 다져 쌓으며, 특별한 사항은 설계도서에 따른다.

ㄷ. 되메우기 및 흙돋우기 흙은 이물질이 섞이지 않은 흙을 사용한다.

조정

2. 지정공사

2.1 일반사항

ㄱ. 기초조사 결과 구조안전상 지장이 없는 지정은 해체하지 않는다.

ㄴ. 기존 구조물의 지정을 보강하거나 재시공할 때는 당해 문화재의 지정기법을 조사하여 반영한다.

ㄷ. 나무말뚝은 기초하부에 박아 직접 지내력을 받도록 하는 것과 기초 주변에 박아 흙이 밀리지 않도록 하는 방법 등이 있다.

ㅁ. 지정의 다짐 및 설치는 기존 기법으로 하되, 불가피하게 기계장비 등을 사용할 경우에는 소음, 진동, 인접구조물 및 시설물 등에 영향이 없도록 하고 작업 전 모든 조치를 취하여 담당원의 승인을 받도록 한다.

ㄹ. 달고의 사용은 설계도서에 따른다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 다음 표를 기준으로 한다.

달고의 무게
공구	공구의 무게(kg)	들어올리는 높이(m)	사용개소
몽둥 달고	100 75	0.8 이상	다짐 두께 250㎜ 내외
원달고	75 55	0.5 이상	다짐 두께 150～200㎜
손달고	35 25	0.3 이상	다짐 두께 150㎜ 내외

2. 지정공사

2.1 일반사항

ㄱ. 기초조사 결과 구조안전상 지장이 없는 지정은 해체하지 않는다.

ㄴ. 기존 구조물의 지정을 보강하거나 재시공할 때는 당해 문화재의 지정기법을 조사하여 반영한다.

ㄷ. 지정의 다짐 및 설치는 기존 기법으로 하되, 불가피하게 기계장비 등을 사용할 경우에는 담당원과 협의하여 소음, 진동, 인접구조물 및 시설물 등에 영향이 없도록 조치한다.

ㄹ. 달고의 사용은 설계도서에 따른다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 다음 표를 기준으로 한다.

달고의 무게
공구	공구의 무게(kg)	들어올리는 높이(m)	사용개소
몽둥 달고	100 75	0.8 이상	다짐 두께 250㎜ 내외
원달고	75 55	0.5 이상	다짐 두께 150～200㎜
손달고	35 25	0.3 이상	다짐 두께 150㎜ 내외

조정

2.2 나무말뚝지정공사

ㄱ. 나무말뚝은 설계도서에 따라 지정 위치에 정확히 박는다.

ㄴ. 나무말뚝의 크기, 재질, 간격 등은 기존 기법 및 설계도서에 따른다.

ㄷ. 말뚝은 껍질을 벗기고 큰 옹이 등은 다듬으며, 말뚝 끝은 지질의 굳기에 따라 적절한 끝 면을 두고 세모 또는 네모로 깎아 뾰족하게 한다. 밑마구리가 아래로 향하게 세워서 상수면 이하에 박는다.

ㄹ. 말뚝박기가 끝나면 말뚝머리는 소정의 높이에서 수평으로 자른다.

ㅁ. 기타 사항은 ‘건설교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.

2.2 나무말뚝지정

ㄱ. 나무말뚝은 설계도서에 따라 지정 위치에 정확히 박는다.

ㄴ. 나무말뚝의 크기, 재질, 간격 등은 기존 기법 및 설계도서에 따른다.

ㄷ. 말뚝은 큰 옹이가 없는 통나무의 껍질을 벗겨 사용하며, 말뚝 끝은 지질의 굳기에 따라 적절한 끝 면을 두고 세모 또는 네모로 깎아 뾰족하게 한다.

ㄹ. 말뚝은 밑마구리가 아래로 향하게 세워서 상수면 이하에 박는다.

ㅁ. 말뚝박기가 끝나면 말뚝머리는 소정의 높이에서 수평으로 자른다.

ㅂ. 기타 사항은 ‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.

조정

2.3 모래지정공사

ㄱ. 모래지정의 구덩이 크기는 설계도서에 따른다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에 구덩이 나비는 초석 주좌 나비의 2배 정도로 하고, 구덩이 깊이는 원지반 또는 굳은 지층이 나올 때까지로 하나, 보통 0.9～1.5m 깊이로 한다.

ㄴ. 모래지정의 방법은 다음의 두 가지가 있다.

① 모래를 200～250㎜ 정도로 깔고 물을 뿌리면서 달고 등으로 고르게 다진다. 이를 반복하여 소정의 높이까지 다져 올린다.

② 모래가 주위 지반의 공극을 메울 수 있도록 물을 흠뻑 주어 치밀하게 다진다.

2.3 모래지정

ㄱ. 모래지정의 구덩이 크기는 설계도서에 따른다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에 구덩이 너비는 초석 주좌 너비의 2배 정도로 하고, 구덩이 깊이는 원지반 또는 굳은 지층(깊이 약 0.9m～1.5m)이 나올 때까지 한다.

ㄴ. 모래지정의 방법은 다음의 두 가지가 있다.

① 모래를 200～250㎜ 정도로 깔고 물을 뿌리면서 달고 등으로 고르게 다진다. 이를 반복하여 소정의 높이까지 다져 올린다.

② 모래가 주위 지반의 공극을 메울 수 있도록 물을 흠뻑 주어 치밀하게 다진다.

조정

2.4 잡석(적심석)지정공사

ㄱ. 잡석은 외곽에서 중심을 향해 방사형으로 깔고 틈새에는 점토질흙을 다져 넣거나 사춤자갈에 마사토와 강회를 섞어 다진다. 이를 반복하여 소정의 높이까지 다진다. 하부는 넓고 상부로 올라갈수록 좁아지게 한다.

ㄴ. 잡석지정 주위 및 손상 우려가 있는 부분은 인력다짐으로 하되, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 적절한 장비를 사용할 수 있다.

ㄷ. 잡석지정 위에는 생석회반죽으로 마감하고 초석 설치 위치를 먹줄로 표시한다.

2.4 잡석(적심석)지정

ㄱ. 잡석은 외곽에서 중심을 향해 방사형으로 깔고 틈새에는 진흙, 마사토, 자갈 등을 다져 넣는다. 이를 반복하여 250㎜ 내외 높이로 다진다. 하부는 넓고 상부로 올라갈수록 좁아지게 한다.

ㄴ. 잡석지정 주위 및 손상 우려가 있는 부분은 인력다짐으로 하되, 작업여건상 필요한 경우에는 담당원과 협의하여 기계장비를 사용할 수 있다.

조정

2.5 판축지정공사

판축지정두께는 설계도서에 따르고, 세부기법은 다음과 같다.

ㄱ. 덩어리 진 마사토 또는 흙은 잘게 부수어 사용한다.

ㄴ. 혼합된 재료는 뭉쳐보았을 때 흘러내리거나 흐트러지지 않는 정도로 한다.

ㄷ. 혼합된 재료는 건조하지 않도록 보양하고 건조한 경우에는 물을 뿌려 재혼합하여 사용한다.

ㄹ. 판축다짐은 완전히 건조한 후 상부구조물을 설치한다.

ㅁ. 판축다짐시에는 매층마다 6회 이상 달고로 다진다.

ㅂ. 토사판축의 1회 다짐을 위한 성토 두께는 150〜200㎜ 정도로 한다.

ㅅ. 판축에 사용하는 잡석은 100〜150㎜ 정도의 크기를 사용한다.

ㅇ. 잡석판축의 1회 다짐 두께는 150〜200㎜ 정도로 한다.

ㅈ. 겨울철 공사시 동해방지를 위한 적절한 보양을 한다.

2.5 판축지정

2.5.1 일반사항

판축지정두께는 설계도서에 따르고, 세부기법은 다음과 같다.

ㄱ. 덩어리 진 마사토 또는 흙은 잘게 부수어 사용한다.

ㄴ. 혼합된 재료는 뭉쳐보았을 때 흘러내리거나 흐트러지지 않는 정도로 한다.

ㄷ. 혼합된 재료는 건조하지 않도록 보양하고 건조한 경우에는 물을 뿌려 재혼합하여 사용한다.

ㄹ. 판축다짐시에는 매켜마다 6회 이상 달고로 다진다.

ㅁ. 판축다짐은 완전히 건조한 후 상부구조물을 설치한다.

ㅂ. 겨울철 공사시 동해방지를 위한 적절한 보양을 한다.

2.5.2 토사판축지정

ㄱ. 마사토를 한 켜씩 다짐하고 1회 다짐두께는 100㎜ 내외로 한다.

2.5.3 토석판축지정

ㄱ. 마사토와 잡석을 혼합하여 한 켜씩 다짐하고 다짐두께는 150㎜ 내외로 한다.

ㄴ. 잡석은 100㎜ 내외의 크기를 사용한다.

2.5.4 교전판축지정

ㄱ. 마사토와 잡석을 교대로 한 켜씩 다짐한다.

ㄴ. 다짐두께는 한 켜당 마사토 100㎜ 내외, 잡석다짐 150㎜ 내외로 한다.

ㄷ. 잡석은 100㎜ 내외의 크기를 사용한다.

조정

2.6 장대석지정공사

ㄱ. 굳은 지반까지 터파기 한 다음 기초지반을 깨끗이 정리한다.

ㄴ. 장대석을 우물정자로 나란히 쌓아 올리면서 장대석이 밀려나지 않도록 주위에 강회다짐을 한다. 매 켜마다 2～3매로 일매지게 놓는다.

ㄷ. 상·하장대석 사이에는 균등하중을 유지하기 위해 생석회반죽 또는 양질의 점토질흙(진흙)을 반죽하여 충전한다.

ㄹ. 그 위에 마감돌을 덮고 초석이 흔들리지 않도록 설치한다.

2.6 장대석지정

ㄱ. 굳은 지반까지 터파기 한 다음 기초지반을 깨끗이 정리한다.

ㄱ. 장대석을 우물정자로 나란히 쌓아 올리면서 장대석이 밀려나지 않도록 주위에 강회다짐을 한다. 매 켜마다 2～3매로 일매지게 놓는다.

ㄴ. 상·하·좌·우장대석 사이에는 균등하중을 유지하기 위해 생석회반죽 또는 양질의 점토질흙(진흙)을 반죽하여 충전한다.

신설

2.7 생석회잡석다짐지정

ㄱ. 터파기 한 곳의 외곽부분부터 잡석과 자갈을 최대한 줄을 맞추어서 깐 후 다짐한다.

ㄴ. 피운 생석회, 마사토 등을 일정 비율로 비빔한다.

ㄷ. 생석회반죽을 잡석다짐 위에 고르게 펼치고 외곽에서 중심 부분으로 밀실하게 다짐한다.

ㄹ. 다짐두께는 한 켜당 생석회, 마사토 혼합재료 50㎜ 내외, 잡석 100～150㎜ 내외로 한다.

조정

3. 초석공사

3.1 설치준비

ㄷ. 설치에 앞서 장척으로 기둥위치를 정하고 규준틀에 주심 수평실을 쳐서 교차점을 정확히 구하여 이를 초반석에 표시한다.

ㄱ. 초석의 설치위치 표시는 초반석 또는 지정 위에 ‘十’자로 심먹을 치고 중심에 못을 박아 표시한다.

ㄴ. 초석은 상면을 수평지게 놓은 상태에서 중심점을 정하고 상면에 전후좌우로 직교하는 심먹을 친다. 또한 측면하부까지 심먹을 그어내려 초석 설치시 지정 위에 표시한 먹줄과 용이하게 맞출 수 있도록 한다.

ㄹ. 초석 설치위치는 상부구조물과 일치하는지를 확인하여 착오가 없도록 한다.

3. 초석공사

3.1 설치준비

ㄱ. 설치에 앞서 장척으로 기둥위치를 정하고 규준틀에 주심 수평실을 쳐서 교차점을 정확히 구하여 이를 초반석에 표시한다.

ㄴ. 초석의 설치위치 표시는 초반석 또는 지정 위에 ‘十’자로 심먹을 친다.

ㄷ. 초석은 상면이 수평이 되도록 놓은 상태에서 중심점을 정하고 상면에 전후좌우로 직교하는 심먹을 친다. 또한 측면하부까지 심먹을 그어내려 초석 설치시 지정 위에 표시한 먹줄과 용이하게 맞출 수 있도록 한다.

ㄹ. 초석 설치위치는 상부구조물과 일치하는지를 확인한다.

조정

3.2 설치

ㄱ. 초석은 상면의 심먹을 주심에 맞추어 놓고 고임돌을 써서 상면이 수평실에 거의 닿을 정도로 수평지게 맞추어 설치한다.

ㄴ. 고임돌은 초석에 가해지는 축압력이나 편심하중으로 인하여 빠져나가지 않도록 한다.

ㄷ. 초석 네 귀를 차례로 눌러보아 흔들림이 없어야 한다.

ㄹ. 초석 고임이 견고하면 초석 밑의 빈틈을 청소하고 약간의 물을 뿌려 촉촉하게 만든 다음, 미리 잔돌을 섞은 양질의 진흙을 초석의 형태에 따라 일매지게 넣고 초석의 무게로 누르면서 놓는다. 이때, 초석이 들뜨거나 이동되지 않도록 한다.

ㅁ. 설치가 완료되면 초석 상면이 수평지게 설치되었는지, 심먹과 주심이 일치하는지를 확인한다.

ㅂ. 초석 아래층이 굳을 때까지 충격을 가하지 않도록 보양한다.

3.2 설치

ㄱ. 초석은 상면의 심먹을 주심에 맞추어 놓고 고임돌을 써서 상면이 수평실에 거의 닿을 정도로 수평이 되도록 맞추어 설치한다.

ㄴ. 고임돌은 초석에 가해지는 축압력이나 편심하중으로 인하여 빠져나가지 않도록 한다.

ㄷ. 초석 네 귀를 차례로 눌러보아 흔들림이 없어야 한다.

ㄹ. 초석 밑의 빈틈을 청소하고 잔돌을 섞은 진흙으로 밀실하게 채워 다진다. 이때, 초석이 들뜨거나 이동되지 않도록 한다.

ㅁ. 설치가 완료되면 초석 상면이 수평지게 설치되었는지, 심먹과 주심이 일치하는지를 확인한다.

ㅂ. 초석 아래층이 굳을 때까지 충격을 가하지 않도록 보양한다.

조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정안

조정

0410 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 기단공사에 적용한다.

ㄴ. 기단공사라 함은 기단기초, 기단면, 기단바닥, 계단(목조 제외) 공사를 말한다.

ㄷ. 기단은 사용재료에 따라 토축기단, 석축기단, 전축기단, 와편기단, 기타기단 등으로 구분한다.

ㄹ. 계단은 자연석계단과 가공석계단으로 구분한다.

0410 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 기단공사에 적용한다.

ㄴ. 기단공사라 함은 기단기초, 기단면, 기단바닥, 계단(목조 제외) 공사를 말한다.

조정

2. 쓰임말정리

ㄱ. 기단 : 건물, 탑, 석비 등의 밑에 단을 둘러 본체가 밀려나지 않게 하는 구조적인 역할과 그 외곽과의 경계를 짓는 축조물

2. 쓰임말정리

ㄱ. 기단 : 건물, 탑, 석비 등의 하부에 지면보다 높게 만든 구조물. 토축기단, 전축기단, 거친돌기단, 장대석기단, 가구식기단 등으로 구분

ㄴ. 기단기초 : 지대석과 그 하부의 다짐층을 포함한 부분

ㄴ. 기단면 : 기단 외부에 둘러쌓아 기단형태를 유지하고 있는 부분

ㄷ. 기단면 : 기단 외부에 둘러쌓아 기단형태를 유지하고 있는 부분

ㄷ. 기단바닥 : 기단면부터 외진기둥 중심선까지의 기단상부바닥. 단, 고막이가 있는 경우에는 고막이 외벽선으로 한다.

ㄹ. 기단바닥 : 기단면으로부터 외진기둥 중심선까지의 기단상부바닥. 단, 고막이가 있는 경우에는 고막이 외벽선으로 함

ㅁ. 계단 : 기단 등에 오르내리기 위한 시설물

ㅂ. 대우석 : 계단 측면을 마감하는 삼각형의 판석

ㅅ. 소맷돌 : 계단 측면을 마감하는 부재

조정

0420 재료

‘1300 석공사’에 준한다.

0420 재료

ㄱ. 재료는 1300 석공사’에 준한다.

ㄴ. 기타사항은 ‘0700 전돌공사’에 준한다.

조정

0430 조사

1. 사전조사

ㄱ. 기단의 파손부위 및 파손정도

ㄴ. 기단의 규모, 쌓기법 등

ㄷ. 부재의 재질, 색상, 크기, 가공법 등

ㄹ. 기단바닥의 사용재료 및 시공방법

0430 조사

1. 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

① 기단의 파손부위 및 파손정도

② 기단의 규모, 쌓기법 등

③ 부재의 재질, 색상, 크기, 가공법 등

④ 기단바닥의 사용재료 및 시공방법

⑤ 기단의 수리연혁 및 변경사항

조정

2. 해체조사

ㄱ. 기존 부재의 재질, 색상, 크기 및 가공법

ㄴ. 단면조사를 실시하여 뒤채움 방법, 사용재료 등

ㄷ. 기존 부재의 명문

ㄹ. 부재의 풍화, 파손정도 등을 조사‧분석하여 재사용 여부를 결정

ㅁ. 해체시 기단 및 계단의 변형여부

2. 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

① 기존 부재의 재질, 색상, 크기 및 가공법

② 단면조사를 실시하여 뒤채움 방법, 쌓기 방법, 사용재료 등 파악

③ 기존 부재의 명문

④ 부재의 풍화, 파손정도 등을 조사‧분석하여 재사용 여부를 결정

⑤ 해체시 기단 및 계단의 변형여부

조정

0440 해체

1. 일반사항

ㄱ. 해체 전에 부재별로 위치표시를 하여 수리시 원위치에 놓여지도록 한다.

ㄴ. 기단 및 계단의 수리는 전체를 해체하지 않고 변형, 훼손된 부분만을 해체한다.

0440 해체

1. 일반사항

ㄱ. 수리 시 원위치에 놓이도록 해체 전에 부재별로 위치표시를 한다.

ㄴ. 해체범위는 변형, 훼손된 부분 및 해체에 영향을 미치는 부분까지 고려하여 정한다.

ㄷ. 기단 및 계단을 해체할 때는 규준틀을 설치하고 위치와 높이를 기록한 후 해체한다.

ㄹ. 기단석 및 계단석이 파손되지 않도록 보양하여 해체한다.

ㄷ. 기단 및 계단을 해체할 때는 위치와 높이를 기록한 후 해체한다.

ㄹ. 기단석 및 계단석이 파손되지 않도록 하고, 필요시에는 보양하여 해체한다.

조정

2. 기단바닥 해체

ㄱ. 기단바닥의 해체시에는 기단면석과 고막이는 이동이나 훼손되지 않도록 한다.

ㄴ. 기단바닥은 재료에 따라 해체하되, 해체 후 재사용 가능한 재료일 경우에는 해체로 인하여 재료가 손상되지 않도록 한다.

ㄷ. 해체 후 재사용재에 붙어 있는 모르타르, 이물질 등은 제거한다.

ㄹ. 기단바닥의 해체는 기단마감재료와 기초부분으로 나누되, 기존 지반이 제거되지 않도록 한다.

2. 기단바닥 해체

ㄱ. 기단바닥의 해체시에는 기단면석과 고막이가 이동되거나 훼손되지 않도록 한다.

ㄴ. 기단바닥은 재료에 따라 해체하되, 해체 후 재사용 가능한 재료일 경우에는 해체로 인하여 재료가 손상되지 않도록 한다.

ㄷ. 해체 후 재사용재에 붙어 있는 모르타르, 이물질 등은 제거한다.

ㄹ. 기단바닥은 기단마감재와 기초부분으로 나누어 해체하되, 기존 지반을 제거하지 않도록 한다.

조정

3. 기단면 해체

ㄱ. 기단면의 해체는 기단바닥을 완전히 해체한 후 실시한다. 단, 담당원과 협의하여 기단면의 해체 범위에 따라 기단바닥의 일부만을 해체할 수 있다.

ㄴ. 기단면석과 뒤채움은 윗단에서부터 한 켜씩 동시에 해체한다.

ㄷ. 지반에 묻혀 있는 기단면의 해체는 기단면 기초부까지 붕괴 우려가 없는 경사도로 절토한 후 해체한다.

3. 기단면 해체

ㄱ. 기단면의 해체는 기단바닥을 완전히 해체한 후 실시한다. 단, 담당원과 협의하여 기단면의 해체 범위에 따라 기단바닥의 일부만을 해체할 수 있다.

ㄴ. 기단면석과 뒤채움은 윗단에서부터 한 켜씩 동시에 해체한다. 단, 가구식기단의 경우 뒤채움을 해체한 후 기단면석을 해체한다.

ㄷ. 지반에 묻혀 있는 기단면의 해체는 기단면 기초부까지 붕괴 우려가 없는 경사도로 절토한 후 해체한다.

신설

5. 계단 해체

ㄱ. 해체 전에 부재의 위치 및 방향을 확인할 수 있도록 부재 위치를 표시한다.

ㄴ. 계단은 상부에서부터 차례대로 해체한다.

ㄷ. 해체하면서 주변 부재가 손상되지 않도록 주의한다.

신설

6. 해체재료의 보관

ㄱ. 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.3 원자재, 보강부재, 보관부재 및 폐자재로 구분되는 경우에 따른다.

ㄴ. 해체한 면석, 갑석 등은 깨질 우려가 있는 경우에는 쌓아서 보관하지 아니한다.

조정

0450 시공

1. 기단설치

1.1 일반사항

ㄱ. 규준틀의 이동이나 변형여부를 확인‧점검한다.

ㄴ. 기존의 기법으로 시공하되, 구조와 양식이 변형된 것으로 판단될 경우에는 설계도서에 제시된 쌓기방식을 재검토하여 시공한다.

ㄷ. 반입 자재의 운반 및 보관시 훼손 또는 파손 여부를 확인한다.

ㄹ. 석재는 인력 가공으로 하고, 가공의 마무리는 기존 석재와 같게 한다. 단, 신축하는 경우에는 담당원의 승인을 받아 현대적인 연장을 사용할 수 있다.

ㅁ. 문양돌의 위치, 문양의 형태 등은 설계도서에 따르되, 현촌도를 작성하여 담당원의 승인을 받아 제작, 시공한다.

ㅂ. 기단 지대석을 덮고 있는 흙은 제거하여 노출하고, 흙이 유실되어 기단기초부가 드러난 부분은 성토하여 다진다.

ㅅ. 기존 부재를 재사용할 경우에는 구조안전성을 검토하여 재사용여부를 판단한다.

0450 시공

1. 기단설치

1.1 일반사항

ㄱ. 규준틀의 이동이나 변형여부를 확인‧점검한다.

ㄴ. 반입 자재의 운반 및 보관시 훼손 및 파손되지 않도록 주의한다.

ㄷ. 석재 가공의 마무리는 기존 석재와 같게 한다.

ㅁ. 기단에 문양이 있는 경우, 문양의 종류 및 크기 등은 설계도서에 따르되, 현촌도를 작성하여 제작한다.

ㅂ. 기단기초부가 드러난 부분은 성토하여 다지고, 지대석은 지면 위로 일정 부분 노출시킨다.

ㅅ. 기존 부재를 재사용할 경우에는 구조안전성을 검토하여 재사용 여부를 판단한다.

변경없음

1.2 기단기초 설치

ㄱ. 기존의 기초상태를 조사하여 구조안정상 지장이 없는 경우에는 재사용한다.

ㄴ. 기타 사항은 ‘0300 기초공사’에 준한다.

1.2 기단기초 설치

ㄱ. 기존의 기초상태를 조사하여 구조안전상 지장이 없는 경우에는 재사용한다.

ㄴ. 기타 사항은 ‘0300 기초공사’에 준한다.

조정

1.3 기단면 설치

ㄱ. 기단면 쌓기와 뒤채움은 동시에 시공한다.

ㄴ. 기존 부재를 재사용할 경우에는 특별한 사유가 없는 한 기존의 위치에 놓여지도록 한다.

ㄷ. 뒤채움돌은 설계도서에 따라 설치하되, 크고 작은 돌을 혼합하여 잘 다져 공극이 없도록 한다.

ㄹ. 기단면석과 뒤채움석 설치는 설계도서에 따르되, 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 건식쌓기로 한다.

ㅁ. 기단면 재료에 따른 쌓기 기법은 해당 공종의 시방에 따른다.

ㅂ. 기단면석쌓기는 설계도서에 따르되, 정한 바가 없는 경우에는 막힌줄눈으로 한다.

1.3 기단면 설치

ㄱ. 기단면 쌓기와 뒤채움은 동시에 시공한다.

ㄴ. 특별한 사유가 없는 한 재사용하는 부재는 원위치에 놓이도록 한다.

ㄷ. 뒤채움돌은 설계도서에 따라 설치하되, 크고 작은 돌을 혼합하여 잘 다져 공극이 없도록 한다.

ㄹ. 기단면석과 뒤채움석 설치는 설계도서에 따르되, 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 건식쌓기로 한다.

ㅁ. 기단면 재료에 따른 쌓기 기법은 해당 공종의 시방에 따른다.

ㅂ. 기단면석쌓기는 설계도서에 따르되, 정한 바가 없는 경우에는 막힌줄눈으로 한다.

신설

1.5 생석회다짐(기단) 설치

ㄱ. 기단상부를 일정 깊이로 파내고 바닥을 깨끗이 정리한다.

ㄴ. 피운 생석회, 마사토 등을 일정 비율로 비빔한다.

ㄷ. 기단상부에 자갈을 고르게 깔고 그 위를 생석회반죽을 다짐한다.

ㄹ. 기단상부마감은 나무흙손 등을 사용하여 표면을 거칠게 마무리한다.

조정

2.2 전축기단

ㄱ. 전축기단면의 두께는 최소 100㎜ 이상으로 하고, 기단 뒤채움은 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 생석회잡석다짐으로 한다.

ㄴ. 전축기단의 기단면 쌓기는 줄눈이 없는 맞댄쌓기로 한다. 단, 기존 원형이 있거나 설계도서에 의하여 줄눈을 둘 수 있다.

ㄷ. 기타 사항은 ‘0700 전돌공사’에 준한다.

2.2 전축기단

ㄱ. 전축기단면의 두께는 최소 100㎜ 이상으로 하고, 기단 뒤채움은 설계도서에 따른다.

ㄴ. 전축기단의 기단면 쌓기는 줄눈이 없는 맞댄쌓기로 한다. 단, 기존 원형이 있거나 설계도서에 의하여 줄눈을 둘 수 있다.

ㄷ. 기타 사항은 ‘0700 전돌공사’에 준한다.

조정

2.3 자연석기단

ㄱ. 지대석을 설치한 위에 기단면석을 쌓는다.

ㄴ. 자연석기단은 하부에 큰 돌을 사용하고 상부로 갈수록 작은 돌을 사용하며, 층단물려쌓기를 하여 구조적으로 안정감이 있도록 한다.

ㄷ. 쌓기단면은 심석쌓기기법으로 하고 맨 윗단도 심석을 설치한다.

ㄹ. 기단 주변의 배수시설을 정비하여 물이 기단으로 유입되지 않도록 한다.

ㅁ. 기타 사항은 ‘1300 석공사’에 준한다.

2.3 거친돌기단

ㄱ. 지대석을 설치한 위에 기단면석을 쌓는다.

ㄴ. 거친돌기단은 하부에 큰 돌을 사용하고 상부로 갈수록 작은 돌을 사용하며, 층단물려쌓기를 하여 구조적으로 안정감이 있도록 한다.

ㄷ. 쌓기단면은 심석쌓기기법으로 한다.

ㄹ. 기단 주변의 배수시설을 정비하여 물이 기단으로 유입되지 않도록 한다.

ㅁ. 기타 사항은 ‘1300 석공사’에 준한다.

조정

2.4 장대석기단

ㄱ. 장대석의 뒤뿌리는 경사지게 깎아 고임돌이 끼어들 수 있게 하고, 중량을 이유로 얇게 깎아내서는 아니된다.

ㄴ. 물림이 맞닿은 면은 소정의 모를 접는다.

ㄷ. 기단갑석의 모서리돌은 통재로 사용한다.

ㄹ. 기타 사항은 ‘1300 석공사’에 준한다.

평면
입면	단면
장대석기단

2.4 장대석기단

ㄱ. 장대석의 맞대면은 표면과 같이 가공하고,  뒤뿌리는 경사지게 깎아 뒤채움과 물리도록 한다.

ㄴ. 장대석의 모서리는 모접기한다.

ㄷ. 기타 사항은 ‘1300 석공사’에 준한다.

평면
입면	단면
장대석기단

조정

2.5 가구식기단

ㄱ. 탱주와 면석은 맞닿는 부분이 밀착되도록 하고, 갑석과 대석에 견고하게 맞추어 구조적으로 안정되도록 한다.

ㄴ. 기단 갑석의 밑면과 지대석의 상면에는 ‘ㄱ’자형 턱쇠시리를 하여 돌과 돌이 견고하게 조립되도록 한다.

ㄷ. 뒤채움을 견고하게 하여 상부하중으로 인하여 기단이 변형되지 않도록 한다.

ㄹ. 기타 사항은 ‘1300 석공사’에 준한다.

2.5 가구식기단

ㄱ. 탱주와 면석은 맞닿는 부분이 밀착되도록 하고, 갑석과 지대석에 견고하게 맞추어 구조적으로 안정되도록 한다.

ㄴ. 기단 갑석의 밑면과 지대석의 상면에는 ‘ㄱ’자형 턱쇠시리를 하여 돌과 돌이 견고하게 조립되도록 한다.

ㄷ. 뒤채움을 견고하게 하여 상부하중으로 인하여 기단이 변형되지 않도록 한다.

ㄹ. 기타 사항은 ‘1300 석공사’에 준한다.

조정

3. 계단설치

3.1 일반사항

ㄱ. 계단수리는 기존 계단의 쌓기기법을 조사‧분석하여 같은 축조기법으로 한다.

ㄴ. 석재의 면가공 및 맞댄면가공 정도는 기존 것과 같게 한다.

ㄷ. 디딤돌은 보행시 미끄러짐 등이 발생하지 않도록 가공한다.

ㄹ. 계단의 기초는 기존 기법에 따르되, 지반을 충분히 다짐한 위에 설치한다.

3. 계단설치

3.1 일반사항

ㄱ. 계단수리는 기존 계단의 쌓기기법을 조사‧분석하여 같은 축조기법으로 한다.

ㄴ. 석재의 면가공 및 맞댄면가공 정도는 기존 것과 같게 한다.

ㄷ. 디딤돌은 보행시 미끄러짐 등이 발생하지 않도록 가공한다.

ㄹ. 계단의 기초는 기존 기법에 따르되, 지반을 충분히 다짐한 위에 설치한다.

ㅁ. 계단은 기단면에 밀착되게 설치한다.

조정

3.2 자연석계단 설치

ㄱ. 윗면이 평평한 자연석을 일정한 높이의 단으로 선을 맞춰 쌓도록 한다.

3.2 거친돌계단 설치

ㄱ. 윗면이 평평한 거친돌을 일정한 높이의 단으로 선을 맞춰 쌓도록 한다.

ㄴ. 계단의 수평, 수직은 돌을 깨서 맞추거나 돌 틈에 잔돌을 끼워 맞추며, 경사지면에서는 땅을 파서 조절한다.

ㄷ. 아랫돌의 뒤뿌리는 윗돌에 50㎜ 이상 물리도록 한다.

ㄴ. 계단의 수평, 수직은 돌을 깨서 맞추거나 돌 틈에 잔돌을 끼워 맞추며, 경사지면에서는 땅을 파서 조절한다.

ㄷ. 아랫돌의 뒤뿌리는 윗돌에 50㎜ 이상 물리도록 한다.

ㄹ. 계단은 아랫단부터 한 켜씩 디딤돌과 옆막이돌을 같이 설치하고 내부는 속채움한다.

조정

3.3 가공석계단 설치

3.3 마름돌계단 설치

ㄱ. 계단의 옆면에는 삼각형의 판석인 우석으로 막아대거나, 지대석, 갑석, 면석으로 세분하여 쌓는다.

ㄹ. 소맷돌을 쓰지 아니할 때는 계단돌과 같은 높이의 장대석으로 계단 옆을 막아대고 맨 위에는 옆면이 보이게 하든가 옆막이돌을 계단 방향으로 마무리한다.

ㄴ. 계단측면은 기단갑석과 면석에 밀착되게 설치한다.

ㄷ. 소맷돌은 기단석에 30㎜ 이상 물리도록 한다.

ㅁ. 아랫돌의 뒤뿌리는 윗돌에 50㎜ 정도 물리도록 한다.

ㄱ. 계단의 옆면에는 삼각형의 판석인 대우석으로 막아대거나 지대석, 옆막이돌, 소맷돌로 세분하여 쌓는다.

ㄴ. 대우석이나 소맷돌을 쓰지 아니할 때는 아랫단부터 한 켜씩 디딤돌과 옆막이돌을 같이 설치하고 내부는 속채움한다.

ㄷ. 계단은 기단갑석과 면석에 밀착되게 설치한다.

ㄹ. 소맷돌을 기단갑석에 물려서 설치할 경우에는 30㎜ 이상 물리도록 한다.

ㅁ. 디딤돌 설치 시 아랫돌의 뒤뿌리는 윗돌에 50㎜ 정도 물리도록 한다.

0400 기단공사

0400 기단공사

조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정안

비고

조정

2. 쓰임말정리

ㄱ. 촌목(그므개) : 여러 재에 동일치수를 매기거나, 얇은 널을 쪼개는데 쓰이는 연장

ㄴ. 마무리치수 : 제재목을 치수에 맞추어 깎고 다듬어 대패질로 마무리한 치수

ㄷ. 제재치수 : 제재시 톱날의 중심간 거리로 표시하는 목재의 치수

ㄹ. 제재정치수 : 제재하여 나온 목재 자체의 정미치수

ㅁ. 밑마구리(밑동부리) : 자른 통나무 등의 굵은 쪽 끝의 마구리

ㅎ. 끝마구리(끝동부리) : 자른 통나무 등의 가는 쪽 끝의 마구리

ㅂ. 윤할 : 접선방향의 생장률. 즉, 나이테를 따라 목질섬유가 분리되어 갈라지는 것

2. 쓰임말정리

ㄱ. 촌목(그므개) : 여러 재에 동일치수를 매기거나, 얇은 널을 쪼개는데 쓰이는 연장

ㄴ. 마무리치수 : 제재목을 치수에 맞추어 깎고 다듬어 대패질로 마무리한 치수

ㄷ. 제재치수 : 제재시 톱날의 중심간 거리로 표시하는 목재의 치수

ㄹ. 제재정치수 : 제재하여 나온 목재 자체의 정미치수

ㅁ. 밑마구리(밑동부리) : 자른 통나무 등의 굵은 쪽 끝의 마구리

ㅂ. 끝마구리(끝동부리) : 자른 통나무 등의 가는 쪽 끝의 마구리

ㅅ. 갈라짐 : 목재의 갈라지는 것을 의미하며, 할렬, 윤할, 분할로 구분.

① 할렬 : 목재의 횡단면 또는 재면에 나타나는 갈라짐

② 윤할 : 연륜(나이테)을 따라 발생하는 갈라짐

③ 분할 : 횡단면의 할렬이 재면 쪽으로 진행하여 갈라지는 것

갈라짐

ㅅ. 바심질 : 마름질한 재목을 연장으로 깎거나 구멍을 파서 다듬는 일

ㅇ. 가심질 : 끌로 파낸 홈이나 구멍의 거친 면을 가심끌로 곱게 다듬는 일

ㅈ. 그레질 : 주초석과 기둥 등 부재와 부재가 맞닿은 부분의 밀착이 잘되게 하기 위해 한쪽 면을 파내는 일

ㅊ. 그레(그레칼, 그레자) : 기둥, 기와 등을 그 놓일 자리에 꼭 맞도록 따내기 위해 그 자리의 높낮이에 맞추어 그리는 기구. 콤파스처럼 두 다리가 벌어져 있어 한쪽 다리는 요철이 있는 부재에 다른 쪽 다리는 그레떼기 할 부재에 대고 그 모양대로 그리는 것

ㅋ. 그레떼기 : 그레질한 자리를 오려 속까지 파내는 일

ㅌ. 그레발 : 기둥 밑에 초석에 맞게 그레질하여 깎아 낼 여유를 더 길게 남긴 부분

ㅍ. 마구리 : 목재의 길이 방향에 직각으로 자른 끝 면

ㄱㄱ. 도래걷이 : 보가 기둥에 짜여지는 어깨에 기둥을 싸고 있게 하는 방식

ㄱㄴ. 굴림 : 돌, 나무 등의 모서리를 모나지 않게 깎는 일. 굴려깎기

ㄱㄷ. 누리개 : 지붕서까래, 부연 등의 뒷목이 들리지 않도록 눌러 대는 것

ㄱㄹ. 마름질(마름개질) : 제작 또는 가공을 위해 재목을 치수에 맞추어 자르는 일

ㄱㅁ. 집부사 : 박공널을 붙여대는 굵고 큰 서까래

ㅇ. 바심질 : 마름질한 재목을 연장으로 깎거나 구멍을 파서 다듬는 일

ㅈ. 가심질 : 끌로 파낸 홈이나 구멍의 거친 면을 가심끌로 곱게 다듬는 일

ㅊ. 그레질 : 주초석과 기둥 등 부재와 부재가 맞닿은 부분의 밀착이 잘되게 하기 위해 어느 한쪽 부재에 다른 부재의 모양을 그리는 일

ㅋ. 그레(그레칼, 그레자) : 기둥, 기와 등을 그 놓일 자리에 꼭 맞도록 따내기 위해 그 자리의 높낮이에 맞추어 그리는 기구. 콤파스처럼 두 다리가 벌어져 있어 한쪽 다리는 요철이 있는 부재에 다른 쪽 다리는 그레떼기 할 부재에 대고 그 모양대로 그리는 것

ㅌ. 그레떼기 : 그레질한 자리를 오려 속까지 파내는 일

ㅍ. 그레발 : 기둥 밑에 초석에 맞게 그레질하여 깎아 낼 여유를 더 길게 남긴 부분

ㅎ. 마구리 : 목재의 길이 방향에 직각으로 자른 끝 면

ㄱㄴ. 도래걷이 : 원기둥에 창방, 도리 등을 결구할 때 창방, 도리 등을 원기둥 단면에 맞춰 둥글게 깎는 기법

ㄱㄴ. 소매걷이 : 기둥에 보나 창방 등을 결구할 때 기둥에 맞춰 보나 창방 등의 양 옆을 둥글게 깎는 기법

ㄱㄷ. 굴림 : 돌, 나무 등의 모서리를 모나지 않게 깎는 일. 굴려깎기

ㄱㄹ. 누리개 : 지붕서까래, 부연 등의 뒷목이 들리지 않도록 눌러 대는 것

ㄱㅁ. 마름질(마름개질) : 제작 또는 가공을 위해 재목을 치수에 맞추어 자르는 일

ㄱㅂ. 집부사 : 박공널을 붙여대는 굵고 큰 서까래

조정

0520 재료

1. 일반사항

ㄱ. 문화재수리에 사용하는 목재는 기존 부재를 최대한 재사용하되, 부식이 심하거나 손상되어 재사용이 불가한 것은 담당원의 승인을 받아 기존 부재와 동일수종의 신재로 보충하여 사용한다.

ㄴ. 기존 부재와 동일수종의 목재수급이 불가한 경우에는 담당원의 승인을 받아 기존의 것과 동등 이상의 품질을 가진 신재로 보충하여 사용할 수 있다.

ㄷ. 특대재, 특수재 중 국내 수급부족 등으로 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 기존 부재와 동등 이상의 품질을 가진 수입목재를 대체하여 사용할 수 있다.

ㄹ. 문화재수리 시 원형보존에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 KS인증 또는 KWood인증을 받은 국내산 건조제재목을 사용할 수 있으며, 이 경우 함수율 검사를 생략할 수 있다.

ㅁ. 기존 부재가 부분적으로 부식, 손상된 경우에는 담당원의 승인을 받아 구조안전성 검토를 거쳐 보강하여 재사용한다.

ㅂ. 목재의 단면을 표시하는 치수는 마무리치수로 한다.

0520 재료

1. 일반사항

ㄱ. 문화재수리에 사용하는 목재는 기존 부재를 최대한 재사용하되, 부식이 심하거나 손상되어 재사용이 불가한 것은 담당원의 승인을 받아 기존 부재와 동일수종의 신재로 보충하여 사용한다.

ㄴ. 기존 부재와 동일수종의 목재수급이 불가한 경우에는 담당원의 승인을 받아 기존의 것과 동등 이상의 품질을 가진 수종을 신재로 대체하여 사용할 수 있다.

ㄷ. 문화재수리 시 특대재, 특수재 중 국내 수급부족 등으로 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 기존 부재와 동등 이상의 품질을 가진 수입목재로 대체하여 사용할 수 있다.

ㄹ. 문화재수리 시 원형보존에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 KS인증 또는 KWood인증을 받은 국내산 건조제재목을 사용할 수 있으며, 이 경우 함수율 검사를 생략할 수 있다.

ㅁ. 기존 부재가 부분적으로 부식, 손상된 경우에는 담당원의 승인을 받아 구조안전성 검토를 거쳐 보강하여 재사용한다.

ㅂ. 목재의 단면을 표시하는 치수는 마무리치수로 한다.

조정

2. 재료의 품질

ㄱ. 목재시험은 국가공인기관에서 시험하여 국내산 수종의 표준강도 이상의 품질을 갖춘 목재를 합격품으로 한다. 단, 합격품이라도 ‘3.1 현장검사’에 따른 결점이 있는 목재는 사용할 수 없다.

ㄴ. 국내에서 생육된 목재가 아닌 경우에는 국내산 목재의 기준과 동등하거나 그 이상이어야 한다.

ㄷ. 다음 표와 같은 국내산 수종을 사용할 경우에는 수종의 확인으로 강도시험을 생략할 수 있다. 단, 육안으로 수종의 식별이 불가한 목재는 수종검사를 한다.

국내산 수종의 특성

국내산 수종의 강도

목재규격

2. 재료의 품질

ㄱ. 목재시험은 국가공인기관에서 시험하여 국내산 수종의 표준강도 이상의 품질을 갖춘 목재를 합격품으로 한다. 단, 합격품이라도 ‘3.1 현장검사’에 따른 결점이 있는 목재는 사용할 수 없다.

ㄴ. 다음 표와 같은 국내산 수종을 사용할 경우에는 수종의 확인으로 강도시험을 생략할 수 있다. 단, 육안으로 수종의 식별이 불가한 목재는 수종검사를 한다.

국내산 수종의 특성

(kgf/㎠)

(kgf/㎠)

(kgf/㎠)

(kgf/㎠)

국내산 수종의 강도

목재규격

※ 판재 : 폭이 두께의 4배 이상인 것

조정

3. 검사방법

3.1 현장검사

ㄱ. 육안으로 검사하여 다음과 같은 결점이 있는 목재는 사용할 수 없다.

① 옹이가 많아 구조적인 결함이 있는 목재

② 변재의 나이테 중심간 간격이 한곳이라도 9㎜ 이상일 경우

③ 횡단면의 윤할(갈램)이 10% 이상인 것. 단, 수심부의 윤할은 20% 이상인 것

④ 썩음, 벌레먹음, 속빔 등이 단면적의 5%를 넘는 경우

⑤ 갈램 폭이 한곳이라도 60㎜ 이상이거나 동일 횡단에서 갈램 폭의 합산길이가 원주의 1/10 이상인 경우

⑥ 부식 또는 구조적으로 취약하여 재료시험이 필요하다고 판단되는 목재

3. 검사방법

3.1 현장검사

ㄱ. 육안으로 검사하여 다음과 같은 결점이 있는 목재는 사용할 수 없다.

① 옹이의 긴지름이 150㎜ 이상인 목재 또는 옹이가 많아 구조적인 결함이 예상되는 목재

② 변재의 나이테 간격이 한곳이라도 9㎜ 이상인 목재

③ 횡단면의 윤할이 원주길이의 10% 이상인 목재

④ 분할이 원목길이의 10% 이상인 목재

⑤ 썩음, 벌레먹음, 속빔 등이 단면적의 5%를 넘는 목재

ㄴ. 결점의 측정방법은 다음과 같다.

ㄴ. 조각재, 창호재, 치장재 등으로 사용하는 목재에 옹이가 있는 경우, 미관에 저해되지 않고 치목에 지장이 없으며, 구조적으로 안전하다고 판단되어 사용하고자 할 경우에는 담당원의 승인을 받는다.

ㄷ. 조각재, 창호재, 치장재 등으로 사용하는 목재에 옹이가 있는 경우, 미관에 저해되지 않고 치목에 지장이 없으며, 구조적으로 안전하다고 판단되어 사용하고자 할 경우에는 담당원의 승인을 받는다.

조정

3.3 함수율검사

ㄱ. 함수율은 24% 이하로 하며, 사용부재에 따라 자연건조 또는 인공건조를 한다.

ㄴ. 반입되는 목재의 시험 의뢰시 시료의 채취는 강도시험용 시료채취 방법에 준하며, 기타 사항은 KS F 2199(목재의 함수율 측정방법)에 의한다.

ㄷ. 현장에서 보관 중인 목재 또는 치목재는 휴대용 함수율측정기로 함수율을 측정할 수 있다.

ㄹ. 보관 중인 목재는 기준함수율을 유지하고 있는지 점검하며, 기준함수율 이하로 유지되도록 보관한다.

ㅁ. 건조제재목의 경우 KS(K-wood) 품질인증기준으로 함수율검사를 대신할 수 있다.

3.3 함수율검사

ㄱ. 함수율은 24% 이하로 하며, 사용부재에 따라 자연건조 또는 인공건조를 한다.

ㄴ. 반입되는 목재의 시험 의뢰시 시료의 채취는 강도시험용 시료채취 방법에 준하며, 기타 사항은 KS F 2199(목재의 함수율 측정방법)에 의한다. 다만, 특수재 및 특대재는 휴대용 함수율측정기로 측정한다.

ㄷ. 현장에 반입되어 보관 중인 목재 또는 치목재는 함수율 24% 이하로 유지되도록 보관한다. 이때 함수율 측정은 휴대용 함수율측정기로 측정할 수 있다.

ㄹ. 건조제재목의 경우 KS(K-wood) 품질인증기준으로 함수율검사를 대신할 수 있다.

조정

4. 재료의 보관

ㄱ. 보관하는 부재가 오염 또는 손상의 우려가 있을 경우 보양조치 후 보관한다.

ㄴ. 조립 후 밟히거나 찍힐 우려가 있는 부분은 널대기 등의 방법으로 보양한다.

ㄷ. 목재는 눈, 비, 이슬에 맞지 않게 보관하고 지면 또는 습기찬 물체에 접하지 않게 하며 직사광선을 피한다.

ㄹ. 부재와 부재 사이에 30㎜ 이상 졸대 등을 넣어서 통풍이 되도록 보관한다.

ㅁ. 보관 목재 하부는 지면에서 300㎜ 이상 이격하여 적치한다.

ㅂ. 해체 부재 중 중요한 부재는 도난방지 시설을 하여 보관한다.

ㅅ. 목재는 규격별․용도별로 구분하여 적치한다.

ㅇ. 목재보관창고 내에는 소화기와 소화용수를 비치한다.

ㅈ. 가설재, 기타 문화재수리에 직접 사용하지 아니하는 목재는 정리․정돈하여 보관한다.

4. 재료의 보관

ㄱ. 보관하는 부재가 오염 또는 손상의 우려가 있을 경우 보양조치 후 보관한다.

ㄷ. 목재는 지붕이 있고 통풍이 잘되는 장소에 보관하여야 하며, 지붕이 없는 경우 우장막 등을 덮어 눈, 비, 이물질 등이 목재에 직접 닿지 않도록 해야 한다.

ㅁ. 부재와 부재 사이에 30㎜ 이상 졸대 등을 넣어서 통풍이 되도록 보관한다.

ㅂ. 목재는 지반의 습기로부터 영향을 받지 않도록 보관하여야 한다.

ㅇ. 목재는 규격별․용도별로 구분하여 적치한다.

ㅈ. 목재보관창고 내에는 소화기와 소화용수를 비치한다.

ㅊ. 가설재, 기타 문화재수리에 직접 사용하지 아니하는 목재는 정리․정돈하여 보관한다.

조정

3. 목재수종조사

ㄱ. 수종조사는 육안 식별을 기준으로 하되, 식별이 불가한 목재는 수종검사를 한다.

ㄴ. 해체조사시에는 부재의 종류, 대소, 중요도에 관계없이 모든 부재에 대하여 수종을 조사한다.

ㄷ. 조사가 끝나면 종류별로 분류하여 각각 부재명과 기본 크기, 수종을 기록한 수종조사서를 작성한다.

3. 목재수종조사

ㄱ. 수종조사는 육안 식별을 기준으로 하되, 식별이 불가한 목재는 수종검사를 한다.

ㄴ. 수종검사는 교체 부재와 교체가 필요하다고 판단되는 부재 등 수종조사가 필요하다고 판단되는 부재에 대하여 담당원과 협의하여 검사한다.

ㄷ. 조사가 끝나면 종류별로 분류하여 각각 부재명과 기본 크기, 수종을 기록한 수종조사서를 작성한다.

조정

0540 해체

1. 일반사항

ㄱ. 해체시 지장을 주지 않은 곳을 선정하여 규준틀을 만들어서 초석 높이부터 처마도리까지 수평을 표시하여 둔다.

ㄴ. 목부해체 전에 각 부재의 위치 등을 구분하여 번호를 붙이고 도면 상에 기록한다.

ㄷ. 각 부재의 위치표시를 상하 각 방향에 설정하고, 부재에 흠이 나지 않게 위치표시를 부착한다.

ㄹ. 불상 등 소장된 동산문화재에 대한 보호시설을 하고 현장보호가 곤란할 경우에는 소유자, 담당원, 현장대리인이 협의하여 적당한 장소로 이동한다.

ㅁ. 단청이 있는 부재는 단청면을 보양한 후 담당원의 승인을 받아 해체하고 시공자가 임의로 해체해서는 아니된다.

0540 해체

1. 일반사항

ㄱ. 해체시 지장을 주지 않은 곳을 선정하여 규준틀을 만들어서 초석 높이부터 처마도리까지 수평을 표시하여 둔다.

ㄴ. 목부해체 전에 각 부재의 위치 등을 구분하여 번호를 붙이고 도면 상에 기록한다.

ㄷ. 각 부재의 위치표시를 상하 각 방향에 설정하고, 부재에 흠이 나지 않게 위치표시를 부착한다.

ㄹ. 내부에 불상 등 동산문화재가 있는 경우  보호시설을 설치하고 현장보호가 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 적당한 장소로 이동한다.

ㅁ. 해체시 손상이 우려되는 부재나 단청이 있는 부재는 보양하여 해체한다.

조정

2. 목부해체

ㄱ. 목부해체는 설계도서에 의하여 지정하는 범위로 하되, 해체순서는 조립순서의 역순으로 한다.

ㄴ. 해체 전에 현판 등은 안전하게 떼어서 별도로 보관한다.

ㄷ. 묵서명․상량문․낙서 흔적․못구멍․홈자국 등을 실측 및 사진 촬영하여 기록․보존한다.

ㄹ. 해체 부재의 이음과 맞춤부분 등은 실측과 사진촬영을 하여 기록․보존하고 조립시 시공기법으로 적용될 수 있도록 한다.

ㅁ. 해체시 철물 등은 최대한 변형․파손되지 않게 해체하며, 원위치를 표시하여 보관하고, 상세하게 기록 및 촬영을 한다.

2. 목부해체

ㄱ. 목부해체는 설계도서에 의하여 지정하는 범위로 하되, 해체순서는 조립순서의 역순으로 한다.

ㄴ. 해체 전에 현판 등은 안전하게 떼어서 별도로 보관한다.

ㄷ. 묵서명․상량문․낙서 흔적․못구멍․홈자국 등을 실측 및 사진 촬영하여 기록․보존한다.

ㄹ. 해체 부재의 이음과 맞춤부 등은 조사(실측, 사진촬영 등)하여 기록하고 조립시 참고한다.

ㅁ. 해체시 철물 등은 최대한 변형․파손되지 않게 수습하며, 원위치를 표시하여 보관하고, 상세하게 기록 및 촬영을 한다.

조정

3. 해체 후 보관

ㄱ. 해체하여 불용재로 분류되는 부재 중 조각, 치목 및 맞춤 기법, 단청 등의 흔적이 있는 부재는 별도로 보존하여 연구자료로 활용한다.

ㄴ. 같은 종류의 부재라 할지라도 부재의 손상정도에 따라 재사용, 부분수리, 교체 등으로 구분하여 보관한다.

ㄷ. 부식이나 파손이 심하여 재사용이 불가한 목재라도 장외 반출시에는 담당원의 승인을 받는다.

ㄹ. 해체 부재 중 재사용하지 않는 것은 가치의 중요성을 분석하여 보관부재와 폐부재로 구분하고, 추후 전시용으로의 활용을 예상하여 조치한다.

ㅁ. 해체 부재 중 단청 훼손의 우려가 있는 경우 부재와 부재 사이에 한지 등을 감은 졸대를 끼어 보관한다.

ㅂ. 변형될 우려가 있는 보, 포부재 등은 보양조치를 한다.

ㅅ. 단청이 있는 부재는 문양모사를 하고, 보호조치를 한다.

3. 해체부재의 보관

ㄱ. 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.3 원자재, 보강부재, 보관부재 및 폐자재로 구분되는 경우에 따른다.

ㄴ. 해체하여 불용재로 분류되는 부재 중 조각, 치목 및 맞춤 기법, 단청 등의 흔적이 있는 부재는 별도로 보존하여 연구자료로 활용한다.

ㄷ. 해체 부재 중 단청 훼손의 우려가 있는 경우 부재와 부재 사이에 한지 등으로 보양하여 보관한다.

ㄹ. 변형될 우려가 있는 부재는 보양조치를 한다.

ㅁ. 단청의 박락이나 변색의 우려가 있는 부재는 문양모사를 하고, 보호조치를 한다.

조정

0550 치목

1.3 각형부재 치목

ㄱ. 원칙적으로 원형의 통나무에서 각재를 만든다.

ㄴ. 소요치수는 설계도서에 표기된 마무리치수로 한다.

0550 치목

1.3 각형부재 치목

ㄱ. 각형부재는 원형의 통나무를 치목하여 만드는 것을 원칙으로 한다.

ㄴ. 소요치수는 설계도서에 표기된 마무리치수로 한다.

조정

1.4 이형부재 치목

ㄱ. 단면이 오각 이상이거나 부정형일 경우와, 원형 및 각형의 치목에서 후리기, 바데떼기 등을 하여 이형단면으로 만든다.

ㄴ. 서까래, 부연, 추녀, 사래와 같은 곡재는 자연산 목재를 선별하여 사용하고, 목재수급이 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 원목에서 변재를 깎아낸 각재를 치목하여 사용한다.

1.4 이형부재 치목

ㄱ. 단면이 오각 이상이거나 부정형인 이형부재는 원형 또는 각형으로 치목한 후 후리기, 바데떼기 등을 하여 만든다.

ㄴ. 서까래, 부연, 추녀, 사래와 같은 곡재는 자연산 목재를 선별하여 사용하고, 목재수급이 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 원목에서 변재를 깎아낸 각재를 치목하여 사용한다.

조정

1.5 따내기

ㄱ. 이음과 맞춤을 위하여 따내기를 한다.

ㄴ. 외쪽따내기 : 한쪽만 따내기를 한다.

ㄷ. 양쪽따내기 : 양쪽 따내기를 한다.

ㄹ. 따내기는 장부촉과 같이 돌출한 것과 촉이 끼워지는 구멍을 만들 때 두 부재가 헐겁지 않고 꼭 끼워져야 하며 수축으로 인해 헐겁지 않도록 충분한 두께를 유지한다.

외쪽따내기	양쪽따내기
따내기

1.5 따내기

ㄱ. 따내기는 부재의 이음과 맞춤을 위하여 부재의 일부를 잘라내는 것으로 외쪽따내기와 양쪽따내기가 있다.

① 외쪽따내기 : ㄴ모양이 되도록 한쪽만 따내기 한 것

② 양쪽따내기 : 요철(凸)모양이 되도록 양쪽을 따내기 한 것

ㄴ. 따내기는 장부촉과 같이 돌출한 것과 촉이 끼워지는 구멍을 만들 때 두 부재가 헐겁지 않고 꼭 끼워져야 하며 수축으로 인해 헐겁지 않도록 충분한 두께를 유지한다.

외쪽따내기	양쪽따내기
따내기

조정

1.6 홈파기

ㄱ. 다른 부재를 끼우기 위하여 부재의 일부분을 파낸다.

ㄴ. 막힌홈파기 : 부재를 관통하지 않고 소정의 깊이만 파낸다.

ㄷ. 뚫린홈파기 : 부재를 관통하여 파낸다.

ㄹ. 홈파기 치수는 이어지거나 맞춰지는 부재가 빠져나오지 않도록 한다.

막힌홈파기	뚫린홈파기
홈파기

1.6 홈파기

ㄱ. 홈파기는 다른 부재를 끼우기 위하여 부재의 일부분을 파낸 것으로 막힘홈파기와 뚫린홈파기가 있다.

① 막힌홈파기 : 부재를 관통하지 않고 소정의 깊이만 파내기 한 것

② 뚫린홈파기 : 부재를 관통하여 파내기 한 것

ㄴ. 홈파기 치수는 이어지거나 맞춰지는 부재가 빠져나오지 않도록 한다.

막힌홈파기	뚫린홈파기
홈파기

조정

1.7 파내기

ㄱ. 다른 부재를 받치도록 부재를 파낸다.

ㄴ. 반턱파내기 : 부재의 윗면을 파내어 다른 부재를 받치게 한다.

ㄷ. 온턱파내기 : 부재의 윗면을 관통하여 파내어 다른 부재를 받치게 한다.

반턱파내기	온턱파내기
파내기

1.7 파내기

ㄱ. 파내기는 다른 부재를 받칠 수 있도록 부재를 파내는 것으로 반턱파내기와 온턱파내기가  있다.

① 반터파내기 : 다른 부재를 받칠 수 있도록 부재의 윗면을 관통하지 않고 일부분만 파낸 것

② 온턱파내기 : 다른 부재를 받칠 수 있도록 부재의 윗면을 관통하여 파낸 것

반턱파내기	온턱파내기
파내기

조정

1.8 그레질

ㄱ. 맞댄면이 일정하지 아니한 두 부재를 밀착하기 위하여 사용하는 기법으로 기둥뿌리와 맞대는 부분에 요철이 있는 초석과 기둥하부, 기둥과 주선, 요철이 있는 추녀와 사래, 갈모산방과 도리 등에 사용하는 기법이다.

그레질

ㄴ. 그레질을 해야 하는 부재는 그레발의 길이를 여유 있게 둔다.

ㄷ. 그레먹선은 그레에 먹을 묻혀 한쪽 다리는 요철이 있는 부재에, 다른 쪽 다리는 그레떼기 할 부재에 대고 그린다.

ㄹ. 부재의 외곽에 그려진 그레먹선을 따라 그레발을 파낸다.

ㅁ. 그레발을 잘라낸 후 지렛대발이 들어갈 수 있도록 심먹을 피해서 지렛대집(지렛대 구멍)을 끌로 파낸다.

ㅂ. 기둥 조립시 그레질 후에 기둥먹선과 초석먹선을 맞추기 위해 기둥을 세우고 다림보기를 한다.

ㅅ. 그레발을 따내기 하되, 맞댄면과는 최대한 밀착되게 한다.

ㅇ. 치목이 완료되면 두 부재를 맞대어 가설치해 보고 잘못된 부분은 수정한 후 조립한다.

1.8 그레질

ㄱ. 맞댄면이 일정하지 아니한 두 부재를 밀착하기 위하여 사용하는 기법으로 기둥뿌리와 맞대는 부분에 요철이 있는 초석과 기둥하부, 기둥과 주선, 요철이 있는 추녀와 사래, 갈모산방과 도리 등에 사용하는 기법이다.

그레질

ㄴ. 그레질을 해야 하는 부재는 그레발의 길이를 여유 있게 둔다.

ㄷ. 그레먹선은 그레에 먹을 묻혀 한쪽 다리는 요철이 있는 부재에, 다른 쪽 다리는 그레떼기 할 부재에 대고 그린다.

ㄹ. 부재의 외곽에 그려진 그레먹선을 따라 그레발을 파낸다.

ㅁ. 지렛대발을 사용해야 하는 경우에는 그레발을 잘라낸 후 지렛대발이 들어갈 수 있도록 심먹을 피해서 지렛대집(지렛대 구멍)을 끌로 파낸다.

ㅂ. 기둥 조립시 그레질 후에 기둥먹선과 초석먹선을 맞추기 위해 기둥을 세우고 다림보기를 한다.

ㅅ. 그레발을 따내기 하되, 맞댄면과는 최대한 밀착되게 한다.

ㅇ. 치목이 완료되면 두 부재를 맞대어 가설치해 보고 잘못된 부분은 수정한 후 조립한다.

조정

1.9 동바리이음

ㄱ. 동바리이음은 상부하중에 대해 구조적으로 지장이 없어야 한다.

ㄴ. 이음재료는 동일 재료로 하고 질감과 나이테 등이 비슷한 것을 사용한다.

ㄷ. 동바리 부재의 직경은 기존 부재보다 굵은 것을 사용하여 건조시의 수축을 감안하고 건조한 다음 마감정리한다.

ㄹ. 지붕이 처지지 않도록 버팀목으로 도리나 보 등을 고여 놓는다.

① 벽체를 해체하기 전에 건물이 좌우로 쏠리지 않게 보강을 한다.

② 좌우벽체와 하방을 해체한다.

③ 부식부위를 판단하여 표시하고 잘라낼 높이를 정한다.

④ 동바리 길이는 너무 짧으면 갈라지므로 부식부위보다 길게 하여 동바리이음을 한다.

⑤ 동바리 이음은 부식상태에 따라 촉이음, 주먹장이음 등 이음기법 중에서 선택하여 구조적인 안정과 외형적인 조화(나뭇결 살림)를 이룰 수 있게 한다.

⑥ 귓기둥은 귀솟음을 고려하여 동바리 이음높이를 정한다.

⑧ 버팀목을 해체하고 벽체와 하방을 기존대로 복구한다.

⑦ 기둥밑동의 외부만 부식된 경우에는 수지처리 등으로 보강한다.

1.9 동바리이음

ㄱ. 동바리이음은 상부하중에 대해 구조적으로 지장이 없어야 한다.

ㄴ. 이음재료는 동일 재료로 하고 질감과 나이테 등이 비슷한 것을 사용한다.

ㄷ. 동바리 부재의 직경은 기존 부재보다 굵은 것을 사용하여 건조시의 수축을 감안하고 건조한 다음 마감정리한다.

ㄹ. 동바리이음 순서는 다음과 같다

① 지붕이 처지지 않도록 버팀목으로 도리나 보 등을 고여 놓는다.

② 벽체를 해체하기 전에 건물이 좌우로 쏠리지 않게 보강을 한다.

③ 동바리이음 할 기둥 좌우벽체와 하방을 해체한다.

④ 부식부위를 판단하여 표시하고 잘라낼 높이를 정한다.

⑤ 동바리 길이는 너무 짧으면 갈라지므로 부식부위보다 길게 하여 동바리이음을 한다.

⑥ 동바리 이음은 부식상태에 따라 촉이음, 주먹장이음 등 이음기법 중에서 선택하여 구조적인 안정과 외형적인 조화(나뭇결 살림)를 이룰 수 있게 한다.

⑦ 귓기둥은 귀솟음을 고려하여 동바리 이음높이를 정한다.

⑧ 버팀목을 해체하고 벽체와 하방을 기존대로 복구한다.

ㅁ. 기둥밑동 일부만 부식된 경우에는 쐐기 등으로 보강할 수 있다.

조정

1.11 바데떼기

ㄱ. 부재의 어느 부분을 움푹 들어가도록 깎아낸다.

ㄴ. 바데떼기 면은 자연스런 곡선으로 한다.

ㄷ. 바데떼기 면은 배대패, 썰매대패 등으로 대패질하여 마감한다.

1.11 바데떼기

ㄱ. 보 등의 부재 밑면을 움푹 들어가도록 깎아낸다.

ㄴ. 바데떼기 면은 자연스런 곡선으로 한다.

ㄷ. 바데떼기 면은 배대패, 썰매대패 등으로 대패질하여 마감한다.

조정

1.13 소매걷이

ㄱ. 보나 창방 등 맞춤부위에서 단면이 큰 부재의 양 옆면과 어깨 등을 둥글게 깎아낸다.

ㄴ. 소매걷이는 면이 일매지게 한다.

ㄷ. 자연상태의 부정형 부재인 경우 무리하게 직선이 되지 않도록 자연곡선대로 소매걷이를 한다.

1.13 소매걷이

ㄱ. 기둥에 보나 창방 등을 결구할 때 기둥에 맞춰 보나 창방 등의 양 옆을 둥글게 깎아낸다.

ㄴ. 소매걷이는 면이 일매지게 한다.

ㄷ. 자연상태의 부정형 부재인 경우 무리하게 직선이 되지 않도록 자연곡선대로 소매걷이를 한다.

신설

1.14 도래걷이

ㄱ. 기둥에 창방, 도리 등을 결구할 때 창방, 도리 등을 원기둥 단면에 맞춰 둥글게 깎아낸다.

조정

1.14 새김질

ㄱ. 단청을 하거나 모양을 내기 위하여 끌이나 조각도를 이용하여 부재의 일부분을 파낸다.

ㄴ. 새김질의 마무리는 거친 면이 남지 않도록 정연하게 한다.

ㄷ. 새김질의 깊이는 같은 문양일 경우에는 같은 깊이로 한다.

1.15 새김질

ㄱ. 단청을 하거나 모양을 내기 위하여 끌이나 조각도를 이용하여 부재의 일부분을 파낸다.

ㄴ. 새김질의 마무리는 거친 면이 남지 않도록 정연하게 한다.

ㄷ. 새김질의 깊이는 같은 문양일 경우에는 같은 깊이로 한다.

조정

1.15 초각

ㄱ. 장식적으로 아름다운 문양을 조각하여 모양(살미, 포대공, 게눈각 등)을 낸다.

ㄴ. 초각은 현촌도를 작성하여 담당원의 승인을 받아 시공한다.

ㄷ. 살미 등 공포부재의 초각은 건물용도, 건축시기, 건축양식 등에 맞는 모양으로 시공한다.

1.16 초각

ㄱ. 장식적으로 아름다운 문양을 조각하여 모양(살미, 포대공, 게눈각 등)을 낸다.

ㄴ. 초각은 현촌도를 작성하여 담당원의 승인을 받아 시공한다.

ㄷ. 살미 등 공포부재의 초각은 건물용도, 건축시기, 건축양식 등에 맞는 모양으로 시공한다.

조정

1.16 쇠시리

ㄱ. 부재의 모나 면을 볼록하거나 오목하게 깎아 모양을 낸다.

ㄴ. 쇠시리의 모양은 외사, 쌍사 등 원형고증한 결과에 따른다.

1.17 쇠시리

ㄱ. 부재의 모나 면을 볼록하거나 오목하게 깎아 모양을 낸다.

ㄴ. 쇠시리의 모양은 외사, 쌍사 등 원형고증한 결과에 따른다.

조정

1.17 바심질

ㄱ. 바심질할 때는 먹줄을 절반 정도 깎는 것이나, 곱게 다듬기, 가셔내기 등의 다음 공정이 있을 때에는 먹줄을 남기고 깎아낸다.

ㄴ. 따내기에서 끌질로 잘라낼 때는 나뭇결의 방향 등을 감안하여 쪼개지지 않도록 조심스럽게 따낸다.

ㄷ. 마감치수를 감안하여 필요 이상으로 따내는 일이 없도록 한다.

ㄹ. 바심질한 부분은 끌, 손끌, 대패 등으로 평탄하게 마무리한다.

1.18 바심질

ㄱ. 바심질할 때는 먹줄을 절반 정도 깎는 것이나, 곱게 다듬기, 가셔내기 등의 다음 공정이 있을 때에는 먹줄을 남기고 깎아낸다.

ㄴ. 따내기에서 끌질로 잘라낼 때는 나뭇결의 방향 등을 감안하여 쪼개지지 않도록 조심스럽게 따낸다.

ㄷ. 마감치수를 감안하여 필요 이상으로 따내는 일이 없도록 한다.

ㄹ. 바심질한 부분은 끌, 손끌, 대패 등으로 평탄하게 마무리한다.

조정

2. 부재별 치목

2.1 기둥

ㄱ. 수리시 기둥은 기존 부재와 크기(직경), 재질, 색감이 유사한 것을 사용한다.

ㄴ. 원목을 모탕 위에 놓을 때 머리와 뿌리를 구별하여 같은 방향으로 놓는다.

ㄷ. 원목을 모탕 위에 놓고 양마구리에 수직․수평으로 중심선을 긋고, 양수직선이 비틀리지 않게 잣대를 대거나 나무졸대를 대어서 일치시킨다.

ㄹ. 중심먹을 통나무의 사면에 치고, 적합하지 못할 때에는 마구리의 중심먹을 수정하여 매기고 다시 중심먹을 친다.

ㅁ. 원통형 기둥은 밑마구리와 끝마구리의 굵기를 같게 치목한다.

ㅂ. 민흘림은 밑마구리보다 끝마구리의 단면을 적게 하여 기둥굵기의 1/10 정도의 기울기로 만든다.

ㅅ. 배흘림기둥은 기둥하부 쪽은 높이의 1/3 지점을 가장 굵게, 밑마구리는 이보다 가늘게, 끝마구리는 밑마구리보다 가늘게 한다.

ㅇ. 수리시에는 기존 부재의 재사용 여부를 미리 파악하여 보충재의 양을 산정한다.

ㅈ. 치목한 기둥은 갈라짐을 예방하기 위해 한지를 발라 보양하고 응달에서 자연 건조되도록 한다.

2. 부재별 치목

2.1 기둥

ㄱ. 수리시 기둥은 기존 부재와 크기(직경), 재질, 색감이 유사한 것을 사용한다.

ㄴ. 원목을 모탕 위에 놓을 때 머리와 뿌리를 구별하여 같은 방향으로 놓는다.

ㄷ. 원목을 모탕 위에 놓고 양마구리에 수직․수평으로 중심선을 긋고, 양수직선이 비틀리지 않게 잣대를 대거나 나무졸대를 대어서 일치시킨다.

ㄹ. 중심먹을 통나무의 사면에 치고, 적합하지 못할 때에는 마구리의 중심먹을 수정하여 매기고 다시 중심먹을 친다.

ㅁ. 원통형 기둥은 밑마구리와 끝마구리의 굵기를 같게 치목한다.

ㅂ. 민흘림은 밑마구리보다 끝마구리의 단면을 적게 하여 기둥굵기의 1/10 정도의 기울기로 만든다.

ㅅ. 배흘림기둥은 밑마구리에서 높이의 1/3 지점을 가장 굵게, 밑마구리는 이보다 가늘게, 끝마구리는 밑마구리보다 가늘게 한다.

ㅇ. 수리시에는 기존 부재의 재사용 여부를 미리 파악하여 보충재의 양을 산정한다.

ㅈ. 치목한 기둥은 갈라짐을 예방하기 위해 한지를 발라 보양하고 응달에서 자연 건조되도록 한다.

조정

2.2 창방․평방

ㄱ. 창방의 나비가 클 때에는 기둥 가까이에서 양옆을 소매걷이하여 기둥면이 살아나게 한다.

ㄴ. 창방의 위․아래부분은 모접기를 하고 평방은 모접기를 하지 않는다.

ㄷ. 평방과 평방의 연결은 주먹장으로 한다.

ㄹ. 평방의 규격상 매우 큰 단면이 요구될 경우에는 부재를 맞댄이음하여 사용할 수 있다. 맞댄이음시에는 부재 윗면에 나비장으로 긴결하고 철물로 보강하여 이완되지 않도록 한다.

2.2 창방․평방

ㄱ. 창방의 너비가 기둥 단면보다 클 때에는 기둥 가까이에서 양옆을 소매걷이하여 기둥면이 살아나게 한다.

ㄴ. 창방의 위․아래부분은 모접기를 하고 평방은 모접기를 하지 않는다.

ㄷ. 평방과 평방의 연결은 주먹장으로 한다.

ㄹ. 평방의 규격상 매우 큰 단면이 요구될 경우에는 부재를 맞댄이음하여 사용할 수 있다. 맞댄이음시에는 부재 윗면에 나비장으로 긴결하고 철물로 보강하여 이완되지 않도록 한다.

조정

2. 부재별 치목

2.3 공포재

ㄱ. 공포부재의 형태는 건립시기와 용도에 따라 각기 다른 모양으로 설계 및 시공한다.

ㄴ. 첨차․쇠서․초공․제공 등의 곡선부재 또는 조각물은 설계도면이나 기존 부재에 의하여 정확한 원척도를 작성하여 치목한다.

ㄷ. 주두 및 소로가 놓이는 부분은 촉맞춤으로 하고, 촉의 형태를 주두는 각형, 소로는 원형으로 한다.

ㄹ. 촉맞춤의 홈파기는 깊이 18㎜, 지름 12㎜ 이상으로 한다.

ㅁ. 주두, 소로 등 소부재는 나뭇결에 따라 직각방향으로 힘을 받도록 한다.

ㅂ. 주두, 소로 등 소부재와 받치는 부재의 나뭇결 방향이 같도록 한다.

첨차․쇠서 형식도

2. 부재별 치목

2.3 공포재

ㄱ. 공포부재의 형태는 건립시기와 용도에 따라 각기 다른 모양으로 설계 및 시공한다.

ㄴ. 첨차․쇠서․초공․제공 등의 곡선부재 또는 조각물은 설계도면이나 기존 부재에 의하여 정확한 원척도를 작성하여 치목한다.

ㄷ. 주두 및 소로가 놓이는 부분은 촉맞춤으로 하고, 촉의 형태를 주두는 각형, 소로는 원형으로 한다.

ㄹ. 촉맞춤의 홈파기는 깊이 18㎜, 지름 12㎜ 이상으로 한다.

ㅁ. 주두, 소로 등 소부재는 나뭇결에 따라 직각방향으로 힘을 받도록 한다.

ㅂ. 주두, 소로 등 소부재와 받치는 부재의 나뭇결 방향이 같도록 한다.

다포의 구성 형식도

조정

2.4 보

ㄱ. 수리시 보충하는 보의 형태는 기존 양식을 따르고, 신축시에는 건축양식에 맞는 보머리 및 보의 형태를 선별하여 사용한다.

ㄴ. 보의 형상에 따라 숭어턱따기, 장부맞춤 등을 하고 밑면 바데떼기, 옆면 소매걷이, 윗면 도래걷이 및 모서리 굴리기를 한다.

ㄷ. 보의 폭이 기둥 폭보다 클 때에는 보의 숭어턱모서리는 소매걷이를 한다.

ㄹ. 모접기는 윗면을 굴리지 않거나 굴리더라도 밑면보다 작게 굴린다.

ㅁ. 바심질이 끝나면 4면 대패질하고 필요시 양옆 면에는 수평먹줄을, 상하면에는 중심먹과 수장재면 먹줄을 친다.

ㅂ. 당해 문화재 보머리 가운데 절단된 보머리가 있는 경우 재사용 여부를 판단하여 재사용시에는 금속, 수지 등으로 보강처리하여 재사용한다.

ㅅ. 보가 부식된 경우 보의 내부를 잘 관찰하여 재사용 여부를 판단한다.

2.4 보

ㄱ. 수리시 보충하는 보의 형태는 기존 양식을 따르고, 신축시에는 건축양식에 맞는 보머리 및 보의 형태를 선별하여 사용한다.

ㄴ. 보의 형상에 따라 숭어턱따기, 장부맞춤 등을 하고 바데떼기, 소매걷이, 도래걷이 및 모서리 굴리기를 한다.

ㄷ. 보의 폭이 기둥 폭보다 클 때에는 보의 숭어턱모서리는 소매걷이를 한다.

ㄹ. 모접기는 윗면을 굴리지 않거나 굴리더라도 밑면보다 작게 굴린다.

ㅁ. 바심질이 끝나면 4면 대패질하고 필요시 양옆 면에는 수평먹줄을, 상하면에는 중심먹과 수장재면 먹줄을 친다.

ㅂ. 당해 문화재 보머리 가운데 절단된 보머리가 있는 경우 재사용 여부를 판단하여 재사용시에는 금속, 수지 등으로 보강처리하여 재사용한다.

ㅅ. 보가 부식된 경우 보의 내부를 잘 관찰하여 재사용 여부를 판단한다.

조정

2.5 도리․장여

ㄱ. 굴도리의 치목은 원형치목기법에 의하며, 도리의 옆면에는 수평중심먹을 친다.

ㄴ. 납도리의 밑면은 장여 맞춤선부터 굴리기를 한다.

ㄷ. 납도리의 옆면에는 수평먹줄을 친다.

ㄹ. 장여와 굴도리가 닿는 면은 밀착이 되게 장여 윗면을 굴도리에 맞추어서 깎거나, 도리 밑은 깍아 맞춘다.

ㅁ. 도리와 도리의 이음은 나비장 또는 주먹장이음 등으로 한다.

2.5 도리․장여

ㄱ. 굴도리의 치목은 원형치목기법에 의하며, 도리의 옆면에는 수평중심먹을 친다.

ㄴ. 납도리의 밑면은 장여 맞춤선부터 굴리기를 한다.

ㄷ. 납도리의 옆면에는 수평먹줄을 친다.

ㄹ. 장여와 굴도리가 닿는 면은 밀착이 되게 장여 윗면이나 굴도리 밑을 깎아 맞춘다.

ㅁ. 도리와 도리의 이음은 나비장 또는 주먹장이음 등으로 한다.

조정

2.6 추녀․사래

ㄱ. 추녀, 사래는 곡재를 사용한다.

ㄴ. 추녀와 도리의 맞댄 부분은 도리를 깍아내어 밀착한다.

ㄷ. 추녀 밑면의 중심부는 배부르게 하여 굴리기를 하고, 끝은 휘어 오르게 후린다.

ㄹ. 추녀의 단면 규격은 주심도리 상부를 기준으로 한다.

ㅁ. 추녀머리의 마구리는 밑면을 좌우로 경사지게 깎아 오각형으로 한다.

ㅂ. 추녀머리에는 게눈각을 새김질하여 넣는다.

ㅅ. 사래마구리의 토수끼움촉은 토수와 밀착되도록 다듬는다.

ㅇ. 사래에는 게눈각을 하지 않으며, 밑면의 배부름은 추녀 이상으로 한다.

ㅈ. 사래에 토수를 끼울 때에는 토수가 처지지 않고 뻗치도록 한다.

ㅊ. 추녀는 왕지도리 상부에 올려 결구하는데 내목보다 외목이 길게 나오게 되면, 추녀가 처질 우려가 있으므로 내민길이가 길지 않게 한다.

ㅋ. 기존 추녀가 부식되었거나 이전 수리시 변형된 것은 구조안전성을 검토하여 재사용 여부를 정한다.

2.6 추녀․사래

ㄱ. 추녀, 사래는 곡재를 사용한다.

ㄴ. 추녀와 도리의 맞댄 부분은 도리를 깍아내어 밀착한다.

ㄷ. 추녀 밑면의 중심부는 배부르게 하여 굴리기를 하고, 끝은 휘어 오르게 후린다.

ㄹ. 추녀의 단면 규격은 주심도리 상부를 기준으로 한다.

ㅁ. 추녀머리의 마구리는 밑면을 좌우로 경사지게 깎아 오각형으로 한다.

ㅂ. 추녀머리에는 게눈각을 새김질하여 넣는다.

ㅅ. 사래마구리의 토수끼움촉은 토수와 밀착되도록 다듬는다.

ㅇ. 사래에는 게눈각을 하지 않으며, 밑면의 배부름은 추녀 이상으로 한다.

ㅈ. 사래에 토수를 끼울 때에는 토수가 처지지 않고 뻗치도록 한다.

ㅊ. 추녀․사래는 주심도리를 기준으로 뒤뿌리를 고려하여 적정하게 내민길이를 정한다.

ㅋ. 기존 추녀․사래가 부식되었거나 변형된 것은 구조안전성을 검토하여 재사용 여부를 정한다.

조정

2.7 서까래

2.7.1 일반사항

ㄱ. 서까래의 길이는 종도리 위에서 서까래 끝이 적심도리와 같은 높이로 한다.

ㄴ. 서까래는 밑마구리가 처마끝으로 오게 한다.

ㄷ. 부재는 길이의 1/50 정도까지 굽음을 허용한다.

ㄹ. 처마서까래의 굵기는 도리 위에서의 지름을 기준으로 하고, 후리기 기법 등을 사용하여 밑마구리를 소요의 지름으로 치목한다.

ㅁ. 짧은서까래(단연)는 원통형으로 깎고 마구리는 직각되게 자른다.

ㅂ. 서까래는 수리시 부식재를 교체하고 신재를 보충한다.

2.7 서까래

2.7.1 일반사항

ㄱ. 서까래의 걸기방법을 원형대로 하되 일반적으로는 도리 위에서 서까래 끝이 교차되어야 한다.

ㄴ. 서까래는 밑마구리가 처마끝으로 오게 한다.

ㄷ. 부재는 길이의 1/50 정도까지 굽음을 허용한다.

ㄹ. 처마서까래의 굵기는 주심도리 위에서의 지름을 기준으로 하고, 후리기 기법 등을 사용하여 밑마구리를 소요의 지름으로 치목한다.

ㅁ. 짧은서까래(단연)는 원통형으로 깎고 마구리는 직각되게 자른다.

조정

2.7.2 서까래끝마구리 옆면깎기․연침구멍뚫기

ㄱ. 상하 또는 지붕마루서까래가 엇갈려 걸칠 때 서까래가 맞닿는 옆면은 깎고, 연침구멍을 뚫는다.

ㄴ. 옆면깎기는 서까래지름이 서까래면의 간격보다 클 때에는 좌우 옆면을 깎아서 걸치도록 한다.

ㄷ. 서까래지름이 서까래면의 간격보다 작을 때에는 옆면깎기는 하지 않으나 연침구멍은 뚫는다.

ㄹ. 연침구멍은 서까래의 굵기에 따라서 그 크기를 정한다.

연침구멍뚫기

2.7.2 서까래끝마구리 옆면깎기․연침구멍뚫기

1) 서까래끝마구리 옆면깎기

서까래지름이 서까래 간격보다 클 때에는 좌우 옆면을 균등하게 깎아서 설치한다.

2) 연침구멍뚫기

ㄱ. 연침구멍은 서까래의 굵기와 연침재료에 따라 그 크기를 정한다.

ㄴ. 연침구멍은 연침설치 시 어긋나지 않도록 위치를 정하여 뚫는다.

연침구멍뚫기

ㅂ. 연침재는 싸리나무 등을 사용한다

2.7.3 연침설치

ㄱ. 연침재는 대나무, 산죽, 싸리나무, 잡목 등을 사용하고, 필요시 쪼개어 사용할 수 있다.

ㄴ. 연침은 연침구멍에 밀착되게 끼워 움직이지 않도록 한다.

ㄷ. 연침의 길이는 동일 방향의 서까래 3개 이상이 연결되도록 한다.

ㄹ. 연침 이음은 연침 개수의 1/3 이상을 겹쳐 이음한다.

ㅁ. 연침은 일체가 되도록 서까래 사이에서 묶어 사용할 수 있다.

조정

2.8 선자서까래

2.8.1 선자서까래 치목

ㄱ. 선자서까래는 앙곡에 맞는 곡재를 사용한다.

ㄴ. 선자서까래의 굵기는 평연보다 30～60㎜(1～2치) 정도 크게 하고, 후리기 기법 등을 사용하여 밑마구리를 소요의 지름으로 치목한다.

선자서까래의 치목

ㄷ. 선자서까래의 치목은 다음과 같이 한다.

① 선자서까래의 중심간격은 평고대 위에서 일정하게 한다.

② 선자서까래의 안쪽은 양옆을 깎되 뒤끝은 6～9㎜(2～3푼) 두께의 면을 두어 깎고, 자귀질과 대패질로 마무리하여 꼭짓점까지는 사각뿔의 형태로 다듬는다.

③ 선자서까래를 걸쳤을 때 갈모산방 위에서 옆면은 서로 맞닿게 하고, 밑면은 갈모산방의 경사에 맞춘다.

④ 갈모산방에서 외부로 내민 부분은 평연과 같은 형태로 하되, 처마곡에 맞추어 치켜 올라가도록 치목한다.

ㄹ. 말굽서까래 끝마구리는 추녀와 맞닿는 각도에 따라 타원형으로 치목한다.

2.8 선자서까래

2.8.1 선자서까래 치목

ㄱ. 선자서까래는 앙곡에 맞는 곡재를 사용한다.

ㄴ. 선자서까래는 후리기 기법 등을 사용하여 밑마구리를 치목한다.

선자서까래의 치목

ㄷ. 선자서까래의 치목은 다음과 같이 한다.

① 선자서까래 간격은 평고대 위에서 일정하게 한다.

② 선자서까래의 뒤뿌리는 양옆과 아래면을 깎는다. 이때 끝마구리 너비는 6～9㎜(2～3푼)로 한다.

③ 선자서까래는 한 조로 같이 치목하며, 뒤뿌리는 옆면을 서로 맞닿게 하고 밑면은 갈모산방에 맞춘다.

④ 선자서까래 단면은 갈모산방을 기준으로 처마쪽은 원형으로 뒤뿌리는 방형으로 치목한다.

⑤ 초장은 추녀에 밀착되도록 옆면을 평활하게 치목한다.

ㄹ. 말굽서까래 끝마구리는 추녀와 맞닿는 각도에 따라 타원형으로 치목한다.

조정

2.8.2 선자서까래 나누기

ㄱ. 선자서까래는 막장과 추녀가 닿는 부분을 꼭짓점으로 하여 서까래 간격에 따라 서까래 나누기를 한다.

ㄴ. 말굽서까래는 막장과 추녀의 교차점에서 서까래의 연장선 방향으로 일정 거리를 연장하여 그 점을 꼭짓점으로 하여 서까래 나누기를 한다.

ㄷ. 서까래의 등분점은 평고대 선상 또는 처마도리 중심선에서 나눈다.

ㄹ. 초장(붙임혀)과 2장 사이는 막장 사이보다 좁게 등분하여 초장 부연과 2장 부연 사이를 일정하게 한다.

선자서까래	말굽서까래
귀서까래 작도 및 배치법

2.8.2 귀서까래 나누기

ㄱ. 선자서까래는 막장과 추녀가 닿는 부분을 꼭짓점으로 하여 서까래 간격에 따라 서까래 나누기를 한다.

ㄴ. 말굽서까래는 막장과 추녀의 교차점에서 서까래의 연장선 방향으로 일정 거리를 연장하여 그 점을 꼭짓점으로 하여 서까래 나누기를 한다.

ㄷ. 서까래의 등분점은 평고대 선상 또는 처마도리 중심선에서 나눈다.

ㄹ. 초장(붙임혀)과 2장 사이는 막장 사이보다 좁게 등분하여 초장 부연과 2장 부연 사이를 일정하게 한다.

선자서까래	말굽서까래
귀서까래 작도 및 배치법

조정

2.9 부연․목기연

ㄱ. 부연과 목기연은 한 개의 각재를 2등분하여 두 개의 부재를 만들지 않고 한 개의 각재에서 한 개의 부재를 만들어야 한다.

ㄴ. 선자부연의 물매는 역물매가 되지 않도록 한다.

ㄷ. 뒷길이는 부연착고에서 시작하며, 처마서까래와 부연의 물매에 따라 앞내밀기의 1.5～2.0배 정도로 한다.

ㄹ. 뒤끝은 처마물매에 맞게 경사로 절단하며, 빗자르는 경사각은 처마서까래의 물매와 부연의 물매에 따라 정해지고 앞내밀기를 가산하여 자른다.

ㅁ. 부연의 밑면은 후려 깎고 양볼은 경사지게 깎으며, 후려 깎는 길이는 부연 내밀기의 1/2～2/3 정도로 한다.

ㅂ. 부연마구리는 아랫부분을 13.5～18㎜(4.5～6푼) 정도 들여 잘라 경사지게 한다.

ㅅ. 부연 옆면의 부연착고를 끼울 널홈은 평고대 상단 바깥쪽에서 안쪽으로 약간 들인 위치에 깊이 9～15㎜ 정도로 파낸다.

ㅇ. 목기연은 부연과 동일하게 치목하나, 뒤끝의 빗자름을 반대로 한다.

2.9 부연․목기연

ㄱ. 부연과 목기연은 한 개의 각재를 2등분하여 두 개의 부재를 만들지 않고 한 개의 각재에서 한 개의 부재를 만들어야 한다.

ㄴ. 부연 뒤뿌리는 부연착고에서 시작하여 처마서까래와 부연의 물매에 따라 내민길이의 2배 정도로 한다.

ㄷ. 부연 뒤뿌리는 처마물매에 맞춰 경사지게  치목한다.

ㄹ. 부연 밑면의 후려 깎는 길이는 부연 내밀기의 1/2～2/3 정도로 하고, 양볼은 경사지게 깎는다.

ㅁ. 부연마구리는 아랫부분을 13.5～18㎜(4.5～6푼) 정도 들여 잘라 경사지게 한다.

ㅂ. 부연 옆면의 부연착고를 끼울 널홈은 평고대 상단 바깥쪽에서 안쪽으로 약간 들인 위치에 깊이 9～15㎜ 정도로 파낸다.

ㅅ. 목기연은 부연과 동일하게 치목하나, 뒤끝의 빗자름을 반대로 한다.

조정

2.10 평고대․연암

ㄱ. 평고대와 연암은 한 재의 길이를 길게 하고, 이음부분이 적게 생기도록 하며, 선자서까래 위에 설치하는 조로평고대는 한 부재로 한다.

ㄴ. 초매기의 윗면은 부연의 경사에 맞게 빗깎고, 아래면은 처마서까래의 경사에 맞게 깎는다.

ㄷ. 연암의 단면은 사다리꼴로 하며, 암키와의 골 깊이와 한 골의 나비를 기와의 대소에 따라 기와의 밑면에 밀착되도록 곡선으로 깎는다.

ㄹ. 연암 암키와 곡선의 최하부와 연암 하부까지의 거리는 최소 30㎜(1치), 큰 건물에서는 45～75㎜(1.5～2.5치) 정도로 한다.

ㅁ. 연암 윗면의 두께는 3～9㎜(1～3푼) 이상으로 한다.

ㅂ. 평고대의 이음은 앞면은 경사지게 뒷면은 빗턱이음으로 한다.

2.10 평고대․연암

ㄱ. 평고대와 연암은 한 재의 길이를 길게 하고, 이음부분이 적게 생기도록 하며, 선자서까래 위에 설치하는 조로평고대는 한 부재로 한다.

ㄴ. 초매기의 윗면은 부연의 경사에 맞게 빗깎는다.

ㄷ. 연암의 단면은 사다리꼴로 하며, 암키와의 골 깊이와 한 골의 나비를 기와의 대소에 따라 기와의 밑면에 밀착되도록 곡선으로 깎는다.

ㄹ. 연암 암키와 곡선의 최하부와 연암 하부까지의 거리는 최소 30㎜(1치), 큰 건물에서는 45～75㎜(1.5～2.5치) 정도로 한다.

ㅁ. 연암 윗면의 두께는 3～9㎜(1～3푼) 이상으로 한다.

ㅂ. 평고대의 이음은 앞면은 경사지게 뒷면은 빗턱이음으로 한다.

조정

0560 조립

1. 일반사항

ㄱ. 부재의 조립시 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다.

ㄴ. 기존 부재의 재사용시에는 철물, 수지처리 등으로 충분히 보강한다.

ㄷ. 수리시 두 개의 부재를 연결․조합하여 재사용시에는 한 개의 부재와 같은 강도를 지속적으로 유지할 수 있는 보강처리를 하여 사용한다.

ㄹ. 단일부재는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 이음 및 맞춤을 해서는 아니된다.

ㅁ. 나무는 수직재인 경우 밑마구리를 아래로 보내고 끝마구리를 위로 하며, 수평재의 연결부위는 밑마구리와 끝마구리가 맞대지도록 한다.

ㅂ. 이음의 위치는 상하부재가 한곳에 집중되지 않도록 한다.

ㅅ. 이음 및 맞춤은 편심하중을 받지 않도록 하며, 보 등 횡가재의 이음 및 맞춤은 응력이 작은 곳에서 한다.

0560 조립

1. 일반사항

ㄱ. 부재의 조립시 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다.

ㄴ. 기존 부재의 재사용시에는 철물, 수지처리 등으로 충분히 보강한다.

ㄷ. 수리시 두 개의 부재를 연결․조합하여 재사용시에는 한 개의 부재와 같은 강도를 지속적으로 유지할 수 있는 보강처리를 하여 사용한다.

ㄹ. 단일부재는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 이음 및 맞춤을 해서는 아니된다.

ㅁ. 나무는 수직재인 경우 밑마구리를 아래로 보내고 끝마구리를 위로 하며, 수평재의 연결부위는 밑마구리와 끝마구리가 맞대지도록 한다.

ㅂ. 이음의 위치는 상하부재가 한곳에 집중되지 않도록 한다.

ㅅ. 이음 및 맞춤은 편심하중을 받지 않도록 하며, 보 등 횡가재의 이음 및 맞춤은 응력이 작은 곳에서 한다.

ㅇ. 조립 후 밟히거나 찍힐 우려가 있는 부분은 널판 등의 방법으로 보양한다.

조정

2. 조립순서

2.1 양식별 조립순서

ㄱ. 각 공정의 조립순서는 해체의 역순으로 한다.

ㄴ. 조립순서는 건물구조의 차이에 따라 변화될 수 있으며, 이 표는 일반적인 시공과정을 나타낸다.

표 0500.4 양식별 조립순서

분류	민도리	익공	주심포	다포
준비작업	보양, 보관, 이동(목도 또는 거중기 등), 각종 규준틀 확인(초석 십자먹 놓기 및 초석 수평 높낮이 보기)
기둥조립	기둥세우기(다림보기, 그레질) 보아지조립 창방걸기 기둥버팀대설치(다림보기)
연결부 조립	주두조립 소로조립		평방걸기 주두조립 두공조립
포조립	-	익공 조립	제공조립 첨차조립
지붕조립	대들보걸기 장여걸기 처마도리걸기 중도리걸기 종보걸기 대공세우기 종도리걸기(상량) 추녀걸기(합각, 우진각 지붕)		주심장여조립 대들보걸기 외목, 내목, 장여걸기 도리걸기 종보걸기 대공세우기 종도리장여걸기 종도리걸기(상량) 추녀걸기(갈모산방)
	평고대걸기 서까래․선자서까래걸기, 서까래개판깔기(산자엮기 또는 개판깔기) 부연평고대걸기 부연걸기, 부연개판깔기 (부연 위 개판깔기)(맞배지붕→목기연걸기→박공설치)
	동연걸기, 집부사걸기, 적심도리걸기, 박공걸기, 목기연걸기, 목기연개판깔기, 연목누리개걸기, 부연누리개걸기, 지붕마루손질→기와이기로 계속

조정

4. 조립

4.3 보

ㄱ. 보의 조립은 기둥․창방․보 등이 결구되는 것으로 이들 부재는 잘 맞추어 짜야 하며, 기둥 위의 화통가지(사개)가 쪼개지지 않도록 주의한다.

ㄴ. 공포재 위에 보를 설치할 때에는 보를 가만히 내려놓아 공포재가 변형되지 않도록 한다.

ㄷ. 보를 기둥에 조립할 때는 기둥 위 사개의 간격이 넓어 헐겁지 않도록 하고, 나무망치를 사용하여 보머리 부분을 서서히 박아 조립한다. 이때, 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다.

ㄹ. 보에 우미량을 반턱두겁으로 걸칠 때에는 통따넣기를 하여 쪼개짐을 방지한다.

ㅁ. 보 밑의 주두에는 촉을 끼워 보의 변위를 방지한다.

4. 조립

4.3 보

ㄱ. 보의 조립은 기둥․창방․보 등이 결구되는 것으로 이들 부재는 잘 맞추어 짜야 하며, 기둥 위의 화통가지(사개)가 쪼개지지 않도록 주의한다.

ㄴ. 공포재 위에 보를 설치할 때에는 보를 가만히 내려놓아 공포재가 변형되지 않도록 한다.

ㄷ. 보를 기둥에 조립할 때는 기둥 위 사개의 간격이 넓어 헐겁지 않도록 하고, 나무망치를 사용하여 보머리 부분을 서서히 박아 조립한다. 이때, 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다.

ㄹ. 보에 우미량을 반턱두겁으로 걸칠 때에는 통따넣기를 하여 쪼개짐을 방지한다.

ㅁ. 보 밑의 주두에는 촉을 끼워 보의 이동을  방지한다.

조정

4.5 추녀․사래

ㄱ. 추녀와 도리의 맞댄 부분은 도리를 깎아 밀착시켜 좌우이동이 없도록 한다.

ㄴ. 추녀의 뒤뿌리가 들뜨는 것을 방지하기 위해 다음과 같은 방법으로 보강한다.

① 추녀정으로 고정

② 띠쇠 및 감잡이쇠로 보강

③ 강다리를 꽂아내리고 비녀장을 쳐서 고정

ㄷ. 추녀 뒤뿌리는 상황에 따라 다음과 같은 기법으로 한다.

① 일반적으로 추녀의 뒤뿌리는 건물내부에서 종․횡의 중도리가 접합되는 곳에 설치한다.

② 우진각지붕에서 추녀가 마루도리 또는 우미량의 좌우에 추녀가 걸리게 될 때에는 마루도리나 우미량에 짧은 십자도리를 교차시켜 짜고 그 위에 추녀를 반턱이음하여 걸쳐댄다.

③ 추녀의 뒤뿌리가 고주에 끼일 때는 장부내어 깊이 물리고 옆에서 산지못으로 고정한다. 이때에는 허리댐을 굴려 깎아 기둥에 밀착되도록 한다.

④ 사모정의 동자대공이 굵거나 심주가 있을 때에는 그 사면에 직접 추녀가 끼이고 가늘 때에는 십자도리를 대공에 끼워대고 추녀를 얹으며 장부맞춤한다.

ㄹ. 사래는 추녀머리의 위쪽에 맞대고 사래정, 산지 등을 사용하여 고정한다.

ㅁ. 대개 사래의 윗면은 수평이 되게 설치하고, 사래의 밑면은 둥그스름하게 하며 모서리는 굴려 깎지 않는다.

ㅂ. 사래에는 토수, 귀면을 대거나 암키와를 못박아 건다. 필요시 담당원과 협의하여 토수를 끼운 안쪽 양 볼에 사래볼철을 설치할 수 있다.

ㅅ. 토수를 설치할 때에는 부재의 뻗친 방향과 직선이 되게 하고, 토수가 처지지 않도록 한다.

4.5 추녀․사래

ㄱ. 추녀와 도리의 맞댄 부분은 도리를 깎아 밀착시켜 좌우이동이 없도록 한다.

ㄴ. 추녀의 뒤뿌리가 들뜨는 것을 방지하기 위해 다음과 같은 방법으로 보강한다.

① 추녀정으로 고정

② 띠쇠 및 감잡이쇠로 보강

③ 강다리를 꽂아내리고 비녀장을 쳐서 고정

ㄷ. 추녀 뒤뿌리는 상황에 따라 다음과 같은 기법으로 한다.

① 일반적으로 추녀의 뒤뿌리는 건물내부에서 종․횡의 중도리가 접합되는 곳에 설치한다.

② 우진각지붕에서 추녀가 종도리 또는 우미량의 좌우에 걸리게 될 때에는 종도리나 우미량에 짧은 도리를 교차시켜 십자로 짜고 그 위에 추녀를 반턱맞춤하여 걸쳐댄다.

③ 추녀의 뒤뿌리가 고주에 끼일 때는 장부내어 깊이 물리고 옆에서 산지못으로 고정한다. 이때에는 허리댐을 굴려 깎아 기둥에 밀착되도록 한다.

④ 사모정의 동자대공이 굵거나 심주가 있을 때에는 그 사면에 직접 추녀가 끼이고 가늘 때에는 십자도리를 대공에 끼워대고 추녀를 얹으며 장부맞춤한다.

ㄹ. 사래는 추녀머리의 위쪽에 맞대고 사래정, 산지 등을 사용하여 고정한다.

ㅁ. 대개 사래의 윗면은 수평이 되게 설치하고, 사래의 밑면은 둥그스름하게 하며 모서리는 굴려 깎지 않는다.

ㅂ. 사래에는 토수, 귀면을 대거나 암키와를 못박아 건다. 필요시 담당원과 협의하여 토수를 끼운 안쪽 양 볼에 사래볼철을 설치할 수 있다.

ㅅ. 토수를 설치할 때에는 부재의 뻗친 방향과 직선이 되게 하고, 토수가 처지지 않도록 한다.

조정

4.7 서까래

4.7.1 평서까래

ㄱ. 서까래는 서로 엇갈리게 배치한다.

ㄴ. 서까래는 용마루 윗부분에서 서로 교차한 길이가 마루대 위를 벗어나 적심누리개를 안정되게 받칠 수 있도록 한다.

ㄷ. 서까래가 엇갈리는 부분은 연침구멍을 뚫어 대나무, 산죽 또는 싸리나무 등으로 연침을 꾀어 서까래의 상하이동을 방지한다.

ㄹ. 연침 구멍의 크기는 서까래 굵기에 따라 정한다.

ㅁ. 평서까래는 선자서까래 사이의 평고대에 맞추어 등간격으로 도리에 연정을 박아 고정한다.

ㅂ. 주심도리와 외출목도리가 있는 경우, 외출목도리에서 서까래를 15㎜ 정도 떠있게 걸쳐 지붕하중이 실려 맞닿게 한다. 이때, 외출목도리 위의 서까래에는 못을 박지 않는다.

ㅅ. 서까래면의 절단은 서까래선과 직각으로 한다.

연침꽂기

4.7 서까래

4.7.1 평서까래

ㄱ. 서까래는 서로 엇갈리게 배치한다.

ㄴ. 서까래는 용마루 윗부분에서 서로 교차한 길이가 마루대 위를 벗어나 적심누리개를 안정되게 받칠 수 있도록 한다.

ㄷ. 서까래가 엇갈리는 부분은 연침구멍을 뚫어 대나무, 산죽 또는 싸리나무 등으로 연침을 꾀어 서까래의 상하이동을 방지한다.

ㄹ. 연침 구멍의 크기는 서까래 굵기에 따라 정한다.

ㅁ. 평서까래는 평고대에 맞추어 등간격으로 배치하고 도리에 연정을 박아 고정한다.

ㅂ. 주심도리와 외출목도리가 있는 경우, 외출목도리에서 서까래를 15㎜ 정도 떠있게 걸쳐 지붕하중이 실려 맞닿게 한다. 이때, 외출목도리 위의 서까래에는 못을 박지 않는다.

ㅅ. 끝마구리는 서까래선과 직각으로 절단한다.

ㅇ. 밑마구리는 서까래선과 직각으로 절단하고, 절단면의 하향각도는 밑면이 약간 안쪽으로 들어가게 한다.

서까래설치

조정

4.7.2 선자서까래

ㄱ. 선자서까래는 지상에서 처마곡선에 맞도록 가조립한 후 설치한다.

ㄴ. 선자서까래는 처마도리 위의 갈모산방 위에서부터 공극이 없도록 밀착하여 조립한다.

ㄷ. 선자서까래의 고정은 추녀에서부터 초장(붙임혀), 2장, 3장 등을 옆면에서 차례로 연정을 박아 고정한다.

ㄹ. 서까래면의 절단은 서까래선과 직각으로 한다.

4.7.2 선자서까래

ㄱ. 선자서까래는 지상에서 처마곡선에 맞도록 가조립한 후 설치한다.

ㄴ. 선자서까래는 처마도리 위의 갈모산방 위에서부터 공극이 없도록 밀착하여 조립한다.

ㄷ. 선자서까래의 고정은 추녀에서부터 초장(붙임혀), 2장, 3장 등을 옆면에서 차례로 연정을 박아 고정한다.

ㄹ. 밑마구리는 평서까래와 같이 직각으로 절단하고, 절단면의 하향각도는 밑면이 약간 안쪽으로 들어가게 한다.

조정

4.7.3 말굽서까래

ㄱ. 말굽서까래는 추녀와 맞닿은 끝을 타원형으로 빗잘라 추녀에 연정을 박아 고정하고 도리 위 산방 위에 연정으로 고정한다.

ㄴ. 말굽서까래의 설치각도는 방사선으로 면서까래의 연장선상에서 처마곡선을 잡는다.

ㄷ. 마구리면은 평서까래와 같이 직각으로 절단하고, 절단면의 하향각도는 밑면이 약간 안쪽으로 들어가게 한다.

4.7.3 말굽서까래

ㄱ. 말굽서까래는 추녀와 맞닿은 끝을 타원형으로 빗잘라 추녀에 연정을 박아 고정하고 도리 위 산방 위에 연정으로 고정한다.

ㄴ. 말굽서까래의 설치각도는 방사선으로 면서까래의 연장선상에서 처마곡선을 잡는다.

ㄷ. 밑마구리는 평서까래와 같이 직각으로 절단하고, 절단면의 하향각도는 밑면이 약간 안쪽으로 들어가게 한다.

조정

5. 부식부재 수리

ㄱ. 기둥, 보 등 부식이 심한 부재는 기존 부재를 최대한 재사용하고 동바리이음, 수지처리 등으로 보강한다.

ㄴ. 기둥 밑동이 단면상 전체적으로 부식된 것은 동바리이음으로 한다.

ㄷ. 기둥 밑동에서 엷게 부식된 것은 수지처리를 하여 보강한다.

ㄹ. 보의 일부가 부식된 것은 스테인레스 봉으로 심을 박고 수지처리를 하여 보강한 후 재사용한다.

ㅁ. 수지처리한 부분은 기존 목재의 나이테와 같은 질감으로 마무리한다.

ㅂ. 수지와 같이 충전하는 목재는 기존 재료와 재질 및 흡수율이 같은 것을 사용한다.

ㅅ. 수지처리에 대한 내용은 ‘2000 보존처리공사’에 준한다.

5. 부식부재 수리

ㄱ. 기둥, 보 등 부식이 심한 부재는 기존 부재를 최대한 재사용하고 동바리이음, 수지처리 등으로 보강한다.

ㄴ. 기둥 밑동이 단면상 전체적으로 부식된 것은 동바리이음으로 한다.

ㄷ. 기둥밑동 일부만 부식된 경우에는 쐐기, 수지처리 등으로 보강할 수 있다.

ㄹ. 보의 일부가 부식된 것은 스테인레스 봉으로 심을 박고 수지처리를 하여 보강한 후 재사용한다.

ㅁ. 수지처리한 부분은 기존 목재의 나이테와 같은 질감으로 마무리한다.

ㅂ. 수지와 같이 충전하는 목재는 기존 재료와 재질 및 흡수율이 같은 것을 사용한다.

ㅅ. 수지처리에 대한 내용은 ‘2000 보존처리공사’에 준한다.

0500 목공사

0500 목공사

조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정안

비고

조정

0620 기와지붕공사

2. 쓰임말정리

ㄱ. 막새기와 : 지붕의 처마 끝에 붙이는 치장용 기와로 암․수막새가 있음

ㄴ. 절병통 : 모임지붕의 마루꼭대기에 모양을 내어 얹어놓은 장식물

ㄷ. 보토 : 지붕물매를 잡기 위하여 적심목 또는 산자 위에 채워 넣는 혼합재

ㄹ. 강회다짐 : 누수 방지와 기와의 침하를 방지하기 위하여 보토 위에 시공하는 혼합재

ㅁ. 알매흙(새우흙) : 강회다짐 위에 암키와를 고정시키기 위해 까는 혼합재

ㅂ. 홍두깨흙 : 수키와를 고정시키기 위해 수키와 밑에 채워 넣은 혼합재

ㅅ. 와구토 : 처마 끝 수키와 마구리에 둥글게 바른 혼합재

ㅇ. 개판 : 서까래나 부연 위를 덮는 널

ㅈ. 지붕마루 : 각기 다른 지붕면이 서로 맞닿은 부분에 기와를 쌓아 올려서 꾸민 부분

① 용마루 : 지붕면의 최상단에 설치한 지붕마루. 몸체의 지붕마루로 제일 높고 큰 마루

② 내림마루 : 박공, 합각부분에 설치한 지붕마루

③ 추녀마루(귀마루) : 추녀부분에 설치한 지붕마루

0620 기와지붕공사

2. 쓰임말정리

ㄱ. 막새기와 : 지붕의 처마 끝에 붙이는 치장용 기와로 암․수막새가 있음

ㄴ. 절병통 : 모임지붕의 마루꼭대기에 모양을 내어 얹어놓은 장식물

ㄷ. 진새흙 : 산자 위에 이겨서 까는 흙

ㄹ. 보토 : 지붕물매를 잡기 위하여 적심목 또는 산자 위에 채워 넣는 혼합재

ㅁ. 지붕생석회다짐 : 산자나 보토 위에 생석회와 흙을 혼합하여 시공하는 혼합재

ㅂ. 알매흙(새우흙) : 암키와를 고정시키기 위해 까는 혼합재

ㅅ. 홍두깨흙 : 수키와를 고정시키기 위해 수키와 밑에 채워 넣은 혼합재

ㅇ. 와구토 : 처마 끝 수키와 마구리에 둥글게 바른 혼합재

ㅈ. 개판 : 서까래나 부연 위를 덮는 널

ㅊ. 지붕마루 : 각기 다른 지붕면이 서로 맞닿은 부분에 기와를 쌓아 올려서 꾸민 부분

① 용마루 : 지붕면의 최상단에 설치한 지붕마루. 몸체의 지붕마루로 제일 높고 큰 마루

② 내림마루 : 박공, 합각부분에 설치한 지붕마루

③ 추녀마루(귀마루) : 추녀부분에 설치한 지붕마루

조정

3. 재료

3.1 기와

3.1.1 기와의 종류

1) 형태별 종류

ㄱ. 평(바닥)기와 : 암키와, 수키와

ㄴ. 막새기와 : 암막새, 수막새, 귀막새, 초가리기와 (면막기용 : 서까래초가리, 부연초가리, 추녀초가리, 사래초가리)

ㄷ. 장식기와 : 용두, 취두, 치미, 귀면, 잡상, 망와(곱새기와), 절병통 등

ㄹ. 이형기와 : 모서리기와, 어새, 보습장, 착고기와

2) 규격별 종류 : 특대와, 대와, 중와, 소와, 특소와, 부속기와, 옛기와

3) 제작방법별 종류 : 전통수제기와, 한식공장제기와

3. 재료

3.1 기와

3.1.1 기와의 종류

1) 형태별 종류

ㄱ. 평(바닥)기와 : 암키와, 수키와

ㄴ. 막새기와 : 암막새, 수막새, 귀막새, 초가리기와 (면막기용 : 서까래초가리, 부연초가리, 추녀초가리, 사래초가리)

ㄷ. 장식기와 : 용두, 취두, 치미, 귀면, 잡상, 망와, 곱새기와, 절병통 등

ㄹ. 이형기와 : 모서리기와, 어새, 보습장, 착고기와

2) 규격별 종류 : 특대와, 대와, 중와, 소와, 특소와, 부속기와, 옛기와

3) 제작방법별 종류

ㄱ. 수제전통한식기와[전통가마] : 전통도구와 기법으로 제작한 한식기와

ㄴ. 수제전통한식기와[현대가마] : 전통도구와 기법으로 제작하되 기와의 소성은 현대식 가마를 이용하여 소성한 한식기와

ㄷ. 전통한식기와[현대가마] : 현대식 기계장비를 이용하여 제작한 한식기와

표 0600.1 수제전통한식기와[전통가마] 및 수제전통한식기와[현대가마] 규격

(단위 : ㎜)

종 별		암 키 와					수 키 와
		길이	너비		두께		길이	너비	두께
			건장부	언강부	건장부	언강부			건장부	언강부
표준기와	소와	330	260	270	12	18	270	140	12	18
	중와	360	290	300	14	21	300	150	14	21
	대와	390	320	330	16	24	330	170	16	24
특수기와	특소와	330미만	260미만	270미만	12미만	15미만	270미만	140미만	12미만	18미만
	특대와	390초과	320초과	330초과	16초과	24초과	330초과	170초과	16초과	24초과
	부속기와	평(바닥)기와 이외의 기와 및 장식기와
기타		표준기와, 특수기와에 해당하지 않는 규격의 기와

※ 허용오차는 길이 및 너비 ±10mm, 두께 ±3mm, 수키와 길이는 언강부를 제외한 치수임

표 0600.2 전통한식기와[현대가마] 규격	(단위 : ㎜)

종 별		암 키 와				수 키 와
		길이	너비	두께		길이	너비	두께
				중앙부	단부
표준기와	소와	330	270	18	15	270	140	18
	중와	360	300	21	18	300	150	21
	대와	390	330	24	21	330	170	24
특수기와	특소와	330미만	270미만	18미만	15미만	270미만	140미만	18미만
	특대와	390초과	330초과	24초과	21초과	330초과	170초과	24초과
	부속기와	평(바닥)기와 이외의 기와 및 장식기와
기타		표준기와, 특수기와에 해당하지 않는 규격의 기와

※ 허용오차는 길이 및 너비 ±10mm, 두께 ±3mm, 수키와 길이는 언강부를 제외한 치수임

조정

3.1.2 규격․형태․색상

ㄱ. 보충 기와의 제작은 기존 기와 중 원형으로 판단되는 기와와 유사한 규격, 형태, 색상 등으로 제작한다. 특히, 등무늬는 마모되기 전의 무늬를 최대한 살려 제작한다.

ㄴ. 보충기와는 한식공장제기와의 경우 강도에 지장이 없는 범위 내에서 무게를 줄이기 위하여 두께를 조정할 수 있다.

ㄷ. 보충 기와의 색상은 기존 기와와 비슷한 색상으로 제작한다.

ㄹ. 기와의 제작은 설계도서에 따르되, 제작도를 제출하여 담당원의 확인을 받아 제작한다.

ㅁ. 신축하는 건물과 문화재로 지정되지 아니한 건물에는 KS기와를 사용할 수 있다

ㅂ. 문화재수리에 사용되는 기와는 주변 건물과 조화되도록 제작한다.

3.1.2 규격․형태․색상

ㄱ. 보충 기와의 제작은 기존 기와 중 원형으로 판단되는 기와와 유사한 규격, 형태, 색상 등으로 제작한다. 특히, 등무늬는 마모되기 전의 무늬를 최대한 살려 제작한다.

ㄴ. 전통한식기와[현대가마]의 경우 강도에 지장이 없는 범위 내에서 무게를 줄이기 위하여 두께를 조정할 수 있다.

ㄷ. 설계도서와 다르게 기와 제작이 필요한 경우 제작도를 제출하여 담당원의 확인을 받는다.

조정

3.1.3 제작방법 및 품질

3.1.3.1 전통수제기와

ㄱ. 기와는 아래와 같은 방법으로 제작하되 부속기와는 제작에 필요한 과정을 더하거나 뺄 수 있다.

① 분쇄․혼합한 태토를 이물질을 골라가며 발로 다져 쌓아 장방형 담 형태로 만든 후 흙판을 한 켜씩 잘라 통보를 두른 와통 위에 두른다.

② 와통을 돌려가며 나무판으로 두드려 무늬와 형태를 만든 후 와통을 빼내고 일그러진 형태를 안팎으로 돌아가면서 두드려 바로잡는다. 이 때 암키와의 밑부분은 물이 자연스럽게 흘러내릴 수 있도록 얇게 곡선으로 만든다. 이후 기와를 쉽게 쪼개기 위해 갈라질 부분에 미리 금을 그어둔다.

③ 모양이 만들어진 기와를 1차 건조한 후 미리 금을 그어 놓은 부분에 충격을 주어 쪼개어 다시 2차 건조시킨다. 건조는 비를 피할 수 있도록 지붕 아래에서 하며 땅바닥에서 올라오는 습기를 막기 위해 짚이나 비닐 등 방습지를 기와 밑에 깔고 기와 아랫부분에도 둘러 천천히 건조되도록 한다.

④ 건조가 끝난 기와는 전통형식으로 만든 가마(등요) 내부에 쌓는데 불의 흐름이 끊이지 않고 무너지지 않도록 주의하여 쌓는다.

⑤ 가마 아래쪽 아궁이 부근에 짚이나 나뭇가지 등으로 불을 피워 가마 내부 및 기와의 습기를 없앤 후, 가마 안에서 본격적으로 나무로 불을 피워 서서히 가마 내부의 온도를 1,000°C와 1,100°C 사이로 올려 기와를 굽는다. 구워 내는 시간은 계절이나 기후에 따라 달리 할 수 있다.

⑥ 강하게 불을 피우다가 가마 연소실에 나무를 가득 채우고 구멍을 모두 막고 새어나오는 연기가 없도록 빈틈을 메워가며 불을 피워 기와 표면에 재가 앉도록 한다.

⑦ 불이 꺼진 후 구멍을 터서 내부를 식혀 기와를 꺼낸다.

ㄴ. 만들어진 기와는 두드렸을 때 청음이 나야 한다.

ㄷ. 기와의 휨파괴 하중은 150㎏f 이상으로 하고, 흡수율은 16% 이하로 하며, 비중은 1.8 에서 2.1 사이로 한다.

3.1.3.2 한식공장제기와

ㄱ. 기와는 균열, 모래구멍, 비틀림, 울퉁불퉁함이 없고, 1,000°C와 1,100°C 사이 온도에서 구워 만든 것을 사용한다.

ㄴ. 기와의 표면 및 상․하 마구리면은 평활해야 하며, 옆면은 심한 요철이 없고 모서리가 파손되지 않아야 한다.

ㄷ. 기와의 휨파괴 하중은 280㎏f 이상으로 하고, 흡수율은 9% 이하로 한다.

3.1.3 제작방법 및 품질

1) 수제전통한식기와[전통가마]

ㄱ. 기와는 아래와 같은 방법으로 제작한다.

① 분쇄․혼합한 태토를 이물질을 골라가며 발로 다져 쌓아 장방형 담 형태로 만든 후 흙판을 규격에 맞춰 한 켜씩 잘라 통보를 두른 와통 위에 두른다.

② 와통을 돌려가며 나무판으로 두드려 무늬와 형태를 만든 후 와통을 빼내고 일그러진 형태를 안팎으로 돌아가면서 두드려 바로잡는다. 이 때 암키와의 밑부분은 물이 자연스럽게 흘러내릴 수 있도록 얇게 곡선으로 만든다. 이후 기와를 쉽게 쪼개기 위해 갈라질 부분에 미리 금을 그어둔다.

③ 모양이 만들어진 기와를 1차 건조한 후 미리 금을 그어 놓은 부분에 충격을 주어 쪼개어 다시 2차 건조시킨다. 건조는 비를 피할 수 있도록 지붕 아래에서 하며 땅바닥에서 올라오는 습기를 막아 천천히 건조되도록 한다.

④ 건조가 끝난 기와는 전통형식으로 만든 가마(등요) 내부에 쌓는데 불의 흐름이 끊이지 않고 무너지지 않도록 주의하여 쌓는다.

⑤ 가마 아래쪽 아궁이 부근에 짚이나 나뭇가지 등으로 불을 피워 가마 내부 및 기와의 습기를 없앤 후, 가마 안에서 본격적으로 나무로 불을 피워 서서히 가마 내부의 온도를 1,000°C에서 1,100°C 내외로 올려 기와를 굽는다. 구워 내는 시간은 계절이나 기후에 따라 달리 할 수 있다.

⑥ 강하게 불을 피우다가 가마 연소실에 나무를 가득 채우고 구멍을 모두 막고 새어나오는 연기가 없도록 빈틈을 메워가며 불을 피워 기와 표면에 그을음을 입힌다.

⑦ 불이 꺼진 후 구멍을 터서 내부를 식혀 기와를 꺼낸다.

ㄴ. 만들어진 기와는 두드렸을 때 청음이 나야 한다.

ㄷ. 기와의 휨파괴 하중은 150㎏f 이상으로 하고, 흡수율은 16% 이하로 한다.

2) 수제전통한식기와[현대가마]

ㄱ. 제작방법은 1)수제전통한식기와[전통가마]의 제작방법에 따른다. 다만, 기와의 소성은 현대식 가마를 이용한다

ㄴ. 수제전통한식기와[현대가마]의 품질기준은 1)수제전통한식기와[전통가마]에 따른다.

ㄷ. 수제전통한식기와[현대가마]는 전통형식으로 만든 가마(등요)에서 구운 기와와 동일한 색감 및 질감이 나오도록 하며, 기와의 색상은 자연스러워야 한다.

3) 전통한식기와[현대가마]

ㄱ. 전통한식기와[현대가마]는 현대장비를 사용하여 제작한다.

ㄴ. 기와는 균열, 모래구멍, 비틀림, 울퉁불퉁함이 없고, 1,000°C에서 1,100°C 내외 온도에서 구워 만든 것을 사용한다.

ㄷ. 기와의 표면 및 상․하 마구리면은 평활해야 하며, 옆면은 심한 요철이 없고 모서리가 파손되지 않아야 한다.

ㄹ. 기와의 휨파괴 하중은 280㎏f 이상으로 하고, 흡수율은 9% 이하로 한다.

조정

3.1.4 검사방법

1) 현장검사

ㄱ. 기와는 담당원의 입회 하에 반입하고, 담당원은 기와의 규격, 형태, 색상, 등무늬 등이 적정하게 제작되었는지 검사한다.(육안검사)

ㄴ. 기와의 한쪽을 잡고 수직으로 하여 나무망치로 하단부를 가볍게 두들겨서 그 음색이 청음이 나는 것은 합격품, 탁음이 나는 것은 불합격품으로 처리한다.(타음검사)

ㄷ. 담당원은 육안검사와 타음검사를 하여 검사결과가 불확실한 경우에는 정밀검사(흡수율, 휨강도, 동파)를 실시하여 합격품을 사용한다.

2) 흡수율검사

ㄱ. 검사용 기와를 건조기 속에 넣고 약 110～120℃ 온도로 24시간 이상 충분히 건조되었을 때의 중량을 건조시 중량으로 한다.

ㄴ. 건조된 기와를 수온 15～20℃의 물에 담가 그 상면이 수면 밑 약 100㎜가 되도록 하고 6시간 경과 후 꺼내서 각 면을 닦은 후 그 중량을 흡수시중량으로 하여 다음 식에 의거 산출한다.

3) 휨강도검사

ㄱ. 기와의 휨강도검사는 암키와만 한다.

ㄴ. 검사용 기와를 받침대 위에 수평으로 놓는다. 기와 받침대의 중심부에 평행하게 가력봉을 놓고 약 5㎏/sec의 하중을 균일하게 증가시켜 검사한다. 받침대 간격을 기와의 폭 270㎜미만일 때는 200㎜, 270∼330㎜일 때는 230㎜, 330㎜ 이상일 때는 250㎜로 한다.

4) 동파검사

검사용 기와의 상면이 수면 약 100㎜ 위로 나오도록 하여 8시간 경과한 다음 -20±3℃ 냉동고에 8시간 이상 동결시킨다. 다시 상온(18 ∼20℃)에서 융해하는 작업을 1회로 한다. 이와 같은 과정을 3회 이상 반복 실시하여 동파(허용 흡수율 또는 휨강도를 벗어나거나 박리․박락 등 발생) 여부를 검사한다.

3.1.4 검사방법

1) 현장검사

ㄱ. 기와는 담당원의 입회 하에 반입하고, 담당원은 기와의 규격, 형태, 색상, 등무늬 등이 적정하게 제작되었는지 검사한다.(육안검사)

ㄴ. 기와의 한쪽을 잡고 수직으로 하여 나무망치로 하단부를 가볍게 두들겨서 그 음색이 청음이 나는 것은 합격품, 탁음이 나는 것은 불합격품으로 처리한다.(타음검사)

ㄷ. 담당원은 육안검사와 타음검사를 하여 검사결과가 불확실한 경우에는 정밀검사(흡수율, 휨강도, 동파)를 실시하여 합격품을 사용한다.

2) 흡수율검사

ㄱ. 검사용 기와를 건조기 속에 넣고 약 110～120℃ 온도로 24시간 이상 충분히 건조되었을 때의 중량을 건조시 중량으로 한다.

ㄴ. 건조된 기와를 수온 15～20℃의 물에 담가 그 상면이 수면 밑 약 100㎜가 되도록 하고 6시간 경과 후 꺼내서 각 면을 닦은 후 그 중량을 흡수시중량으로 하여 다음 식에 의거 산출한다.

3) 휨강도검사

ㄱ. 기와의 휨강도검사는 암키와만 한다.

ㄴ. 기와의 휨강도검사는 다음의 순서로 실시한다.

① 받침대 및 지지봉의 지름은 약 30mm의 원형 강재로 한다.

② 시험체의 표면을 위로 하여 받침대 위에 수평으로 놓는다. 이 때 받침대의 간격은 기와의 폭이 270㎜미만일 때는 200㎜, 270∼330㎜일 때는 230㎜, 330㎜ 이상일 때는 250㎜로 한다.

③ 시험체의 받침대 중앙부에 가력봉을 놓고 약 5㎏f/sec의 하중을 균일하게 증가시킨다.

4) 내동해성검사

ㄱ. 기와의 내동해성검사는 수키와 및 암키와만 한다.

ㄴ. 기와의 내동해성 검사는 다음의 순서로 실시한다. 이 때 시험체는 냉동조 내의 시험체 사이 및 냉동조의 벽면에서 100㎜ 이상 이격시켜야 한다.

① 시험체를 20±5℃의 맑은 물 속에 24시간 담근 후 꺼낸다.

② 꺼낸 즉시 -20±3℃의 냉동조에 8시간 이상 넣어둔다.

③ 시험체를 다시 20±5℃의 맑은 물 속에 6시간 이상 담근 후 꺼내어 젖은 헝겊으로 물기를 제거하고 시험체의 균열 등 을 관찰한다.

④ ①～③까지의 작업을 1회로 하고, 해당 작업을 10회 반복하면서 동결‧융해에 의한 균열, 박리 등 결점의 발생 유‧무를 조사한다.

⑤ 위 시험을 하고 시험체에 균열 및 박리등 결점이 없을 경우 시험체는 내동해성을 가진 것으로 본다.

5) 검사용 기와 선정방법

ㄱ. 흡수율, 휨 및 동파검사는 공사현장별로 암키와 3장, 수키와 3장의 표본을 채취한다.(전통수제기와의 경우 가마에서 기와를 구워 만들어 꺼낼 때마다 채취한다.) 단, 한 장이라도 불합격한 경우에는 전부를 불합격으로 한다.

ㄷ. 보충기와의 수량이 1,000매 미만일 경우, 담당원은 제조회사의 시험성적서를 제출하게 하여 반입재료가 설계도서 상의 조건에 적합한지를 확인함으로써 재료시험을 생략할 수 있다.

ㄴ. 시험용 시료 채취는 담당원과 현장대리인의 입회 하에 실시하고, 담당원은 시료체에 확인․서명을 한다.

5) 검사용 기와 선정방법

ㄱ. 흡수율, 휨강도, 동파검사는 수리현장별로 암키와, 수키와의 표본을 채취하여 실시한다. 이때, 한 장이라도 불합격한 경우에는 전부를 불합격으로 한다.

ㄴ. 검사기와의 수량은 보충기와 중 암키와 및 수키와 합계 수량이 3,000매 이하 일 경우 검사 항목별 각각 3매씩 검사하고 3,000매 초과 시마다 1매씩을 추가 검사한다. 다만 수제전통한식기와(전통가마)의 경우 1,000매를 기준으로 한다.

ㄷ. 보충기와가 KS인증제품일 경우에는 수리현장 납품 시 기와검사를 생략하며, 보충기와가 전통한식기와[현대가마]로서 수량이 1,000매 미만일 경우, 담당원은 제조회사의 시험성적서를 제출하게 하여 반입기와가 설계도서 상의 조건에 적합한지를 확인함으로써 검사를 생략할 수 있다.

ㄹ. 검사용 표본의 채취는 담당원과 현장대리인의 입회 하에 실시하고, 담당원은 채취한 표본에 확인․서명을 한다.

6) 기와의 표지

ㄱ. 기와는 매장마다 제조연월 및 제조업체명을 표시한다.

ㄴ. 암키와는 뒷면 중앙에 가로 100㎜, 세로 50㎜ 미만의 크기, 수키와는 그 내면에 가로 50㎜, 세로 25㎜ 미만의 크기로 한다.

전통수제기와 수키와 표시

전통수제기와 암키와 표시

한식공장제제기와 수키와 표시

한식공장제제기와 암키와 표시

3.1.5 기와의 표시

ㄱ. 기와는 매장마다 제조연월 및 제조업체명을 표시한다.

ㄴ. 표시 위치 및 크기는 암키와는 아랫면 중앙에, 수키와는 그 내면에 가로 100㎜ 이하, 세로 50㎜ 이하로 하되 글자의 식별이 가능하도록 한다.

수제전통한식기와

[전통가마]

2019.12

수제전통한식기와[전통가마] 표시 형식

(삭제)

수제전통한식기와

[현대가마]

2019.12

수제전통한식기와[현대가마] 표시 형식

전통한식기와

[현대가마]

2019.12

전통한식기와[현대가마] 표시

또는

한 식 기 와

2019.12

전통한식기와[현대가마] 표시

(삭제)

조정

3.2 산자

3.2.1 산자

ㄱ. 기존의 산자가 부식된 경우에는 담당원의 승인을 받아 양질의 것을 선별하여 사용할 수 있다.

ㄴ. 재료는 쪼갠 나무, 잡목가지, 싸리나무, 쪼갠 대나무 등을 사용한다.

ㄷ. 규격은 일반적으로 길이 900㎜ 이상, 지름 60㎜ 이하로 한다.

ㄹ. 산자는 비닐 끈으로 묶거나 못을 박는 것을 금한다.

3.2 산자

3.2.1 산자

ㄱ. 기존의 산자가 부식된 경우에는 담당원의 승인을 받아 양질의 것을 선별하여 사용할 수 있다.

ㄴ. 재료는 기존 재료를 따르되, 쪼갠 나무, 잡목가지, 싸리나무, (쪼갠)대나무 등을 사용한다.

ㄷ. 규격은 서까래 3개 내외를 건너지를 수 있는 길이(900㎜ 내외), 지름 60㎜ 이하로 한다.

ㄹ. 산자는 비닐 끈으로 묶거나 못을 박는 것을 금한다.

변경없음

3.2.2 산자새끼

ㄱ. 재료는 새끼, 삼, 칡넝쿨, 등나무넝쿨 등을 사용한다.

ㄴ. 규격은 지름 7.5㎜ 내외로 한다.

신설

3.2.3 진새흙

ㄱ. 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것으로 한다.

ㄴ. 진흙은 사용하기 전에 이겨두고 사용 시 다시 묽기를 맞추어 이겨서 사용한다.

조정

5. 해체

5.1 지붕해체

5.1.1 기와

ㄱ. 기와해체는 지붕하중이 분산되도록 전후좌우 균형있게 해체한다.

ㄴ. 기와해체시 장식기와는 지붕의 아래에서부터 해체하고, 지붕마루는 용마루, 내림마루, 추녀마루 순서로 해체하며, 바닥기와는 위에서부터 아래로 해체한다.

ㄷ. 해체 기와를 내릴 때는 인력으로 운반하여 보관장소로 이동한다.

ㄹ. 기와를 해체할 때는 깨지지 않도록 주의하고, 재사용재와 불용재로 구분하여 보관한다.

ㅁ. 해체 기와는 유형별(암키와, 수키와, 암막새, 수막새, 이형기와 등)로 규격을 조사한다.

ㅂ. 취두, 치미, 용두, 귀면, 잡상, 토수 등 장식기와는 그 위치를 표시하여 수리시 기존 위치에 설치한다.

5. 해체

5.1 지붕해체

5.1.1 기와·장식기와

ㄱ. 기와해체는 지붕하중이 분산되도록 전후좌우 균형있게 해체한다.

ㄴ. 기와해체시 장식기와는 지붕의 아래에서부터 해체하고, 지붕마루는 용마루, 내림마루, 추녀마루 순서로 해체하며, 바닥기와는 위에서부터 아래로 해체한다.

ㄷ. 해체 기와를 내릴 때는 인력으로 운반하여 보관장소로 이동한다.

ㄹ. 기와를 해체할 때는 깨지지 않도록 주의하고, 재사용재와 불용재로 구분하여 보관한다.

ㅁ. 해체 기와는 유형별(암키와, 수키와, 암막새, 수막새, 이형기와 등)로 규격을 조사한다.

ㅂ. 취두, 치미, 용두, 귀면, 잡상, 토수 등 장식기와는 그 위치를 표시하여 수리시 기존 위치에 설치한다.

ㅇ. 지붕해체시 수습된 철물은 별도 보관한다.

조정

5.1.5 개판

ㄱ. 개판은 해체하여 재사용재와 불용재로 구분하여 보관한다.

ㄴ. 불용재는 담당원의 지시에 따라 장외로 반출한다.

ㄷ. 해체시 박혀 있는 못을 먼저 빼내고 개판이 파손되지 않도록 주의한다.

5.1.5 개판

해체시 박혀 있는 못을 먼저 빼내고 개판이 파손되지 않도록 주의한다.

신설

5.1.6 담장기와 해체

ㄱ. 숫마루장, 적새, 착고 순으로 해체한다.

ㄴ. 수키와와 홍두깨흙을 해체하고, 암키와와 알매흙을 해체한다.

ㄷ. 홍두깨흙과 알매흙 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 한다.

조정

5.2 해체 부재의 보관

5.2.1 기와

ㄱ. 기와를 보관할 때는 눕히지 말고 세워서 보관한다.

ㄴ. 취두, 용두, 잡상 등의 장식기와는 일반기와와 구분하여 별도 보관한다.

ㄷ. 재사용 가능한 기와는 별도 보관하고, 규격별로 수량을 파악하여 기록한다.

ㄹ. 기존 기와 폐기시에는 담당원의 지시에 따른다.

5.2 해체재료의 보관

0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.2 재사용재, 보관부재 및 폐자재로 구분되는 경우에 따른다.

5.2.1 기와

ㄱ. 기와를 보관할 때는 눕히지 말고 세워서 보관한다.

ㄴ. 취두, 용두, 잡상 등의 장식기와는 일반기와와 구분하여 별도 보관한다.

ㄷ. 재사용 가능한 기와는 별도 보관하고, 규격별로 수량을 파악하여 기록한다.

조정

6. 산자엮기․연암설치

6.1 산자엮기

ㄱ. 2줄의 산자새끼를 서까래 사이마다 평고대에서 적심도리까지 늘이고 새끼를 엇갈리게 하여 평고대에서 적심도리까지 엮어 간다.

ㄴ. 산자의 양끝 부분은 서까래 위에 걸쳐지도록 한다.

ㄷ. 서까래 경사가 된물매(5치 물매 이상)일 경우에는 힘살을 90㎜ 이하의 각재로 서까래와 직교하여 설치하고 철물로 고정한다.

ㄹ. 평고대와 맞닿는 서까래 윗부분에는 앙토바르기 두께 이상의 산자받이재를 서까래 방향으로 90㎜ 이상 덧대어 앙토바르기 마감이 평고대와 수평을 이루게 한다.

산자엮기

6. 산자엮기․연암설치

6.1 산자엮기

ㄱ. 2줄의 산자새끼를 서까래 사이마다 평고대에서 적심도리까지 늘이고 새끼를 엇갈리게 하여 평고대에서 적심도리까지 엮어 간다.

ㄴ. 산자의 양끝 부분은 서까래 위에 걸쳐지도록 한다.

ㄷ. 서까래 경사가 된물매(5치 물매 이상)일 경우에는 힘살을 90㎜ 이하의 각재로 서까래와 직교하여 설치하고 철물로 고정한다.

ㄹ. 평고대와 맞닿는 서까래 윗부분에는 앙토바르기 두께 이상의 산자받이재를 서까래 방향으로 90㎜ 이상 덧대어 앙벽바르기 마감이 평고대와 수평을 이루게 한다.

산자엮기

신설

6.2 진새치기

ㄱ. 진새흙은 진흙에 여물 등을 이겨서 산자 위에 친다. 이때 진새흙이 산자 사이로 불거지게 하여 앙벽바르기 부착력을 좋게 한다.

ㄴ. 진새 두께는 50㎜ 내외로 한다.

조정

6.2 연암설치

ㄱ. 연암은 평고대면에 맞추어 양끝을 못으로 고정하여 휘어서 들뜨지 않도록 한다.

ㄴ. 목기연이 없는 박공이나 합각박공에서는 박공 위에 직접 연암을 설치하되, 박공 안쪽에 연암 두께 만큼 보강목을 덧댄다.

ㄷ. 연암의 이음 위치는 평고대 이음 위치와 600㎜ 이상 이격시킨다.

ㄹ. 이음은 엇빗이음으로 하며, 전면에서 틈이 벌어지지 않도록 한다.

6.3 연암설치

ㄱ. 연암은 평고대면에 맞추어 균등한 간격으로 못으로 고정하여 휘어서 들뜨지 않도록 한다.

ㄴ. 목기연이 없는 박공이나 합각박공에서는 박공 위에 직접 연암을 설치하되, 박공 안쪽에 연암 두께만큼 보강목을 덧댄다.

ㄷ. 연암의 이음 위치는 평고대 이음위치와 600㎜ 이상 이격시킨다.

ㄹ. 이음은 맞댄이음, 빗이음 등으로 하며, 전면에서 틈이 벌어지지 않도록 한다.

조정

8. 보토․강회다짐

ㄱ. 보토 및 강회다짐은 설계도서에 제시한 두께로 다짐한다.

ㄴ. 보토다짐의 윗면은 지붕물매 곡선으로 하고 평탄하게 다진다.

ㄷ. 강회다짐은 보토 위에 다지고, 누수가 되지 않도록 밀실하게 펴 다진다. 다만, 전통수제기와의 경우 별도의 강회다짐 층 없이 보토 위에 시공한다.

ㄹ. 보토 및 강회다짐은 7일 이상 충분히 양생한 후 담당원의 승인을 받아 다음 공정에 착수한다.

ㅁ. 보토 및 강회다짐은 양생시 급속히 건조하여 갈라지지 않도록 보양한다.

ㅂ. 보토 및 강회다짐은 4℃ 이하일 경우 보온하여 시공 후 동결되지 않도록 보양한다.

8. 보토․강회다짐

ㄱ. 보토 및 강회다짐은 설계도서에 제시한 두께로 다짐한다.

ㄴ. 보토다짐의 윗면은 지붕물매 곡선으로 하고 평탄하게 다진다.

ㄷ. 강회다짐을 할 경우 보토 위에 다지고, 누수가 되지 않도록 밀실하게 펴 다진다. 다만, 수제전통한식기와의 경우 별도의 강회다짐 층 없이 보토 위에 시공한다.

ㄹ. 보토 및 강회다짐은 7일 이상 충분히 양생한 후 담당원의 승인을 받아 다음 공정에 착수한다.

ㅁ. 보토 및 강회다짐은 양생시 급속히 건조하여 갈라지지 않도록 보양한다.

ㅂ. 보토 및 강회다짐은 4℃ 이하일 경우 보온하여 시공 후 동결되지 않도록 보양한다.

조정

9. 기와이기

9.1 일반사항

ㄱ. 기와는 불균형 하중이 발생하지 않도록 분산하여 지붕 위에 올려놓는다.

ㄴ. 망와, 토수 등 장식기와는 기존 위치에 설치한다.

ㄷ. 기와이기는 다음 순서에 의한다. : 기준실치기 → 기와나누기 → 알매흙채우기 → 받침장놓기 → 암막새이기 → 암키와이기 → 홍두깨흙채우기 → 수막새이기 → 수키와이기 → 너새이기 → 마루기와이기 → (장식기와설치 및 양성바르기) → 청소

9. 기와이기

9.1 일반사항

ㄱ. 기와는 불균형 하중이 발생하지 않도록 분산하여 지붕 위에 올려놓는다.

ㄴ. 망와, 토수 등 장식기와는 기존 위치에 설치한다.

ㄷ. 기와이기는 다음 순서에 의한다.

① 맞배지붕, 팔작지붕 : 기와나누기 → 연암치목 → 연암설치 → 기준실치기 → 기와운반 → 알매흙·홍두깨흙 비빔 → 알매흙채우기 → 암키와이기(받침장놓기 → 암막새이기 → 암키와이기) → 홍두깨흙채우기 → 수키와이기(수막새이기 → 수키와이기) → (회첨골이기) → 너새이기 → 기와청소

② 우진각지붕, 사모정 등 : 기와나누기 → 연암치목 → 연암설치 → 기준실치기 → 기와운반 → 알매흙·홍두깨흙 비빔 → 알매흙채우기 → 암키와이기(받침장놓기 → 암막새이기 → 암키와이기) → 홍두깨흙채우기 → 수키와이기(수막새이기 → 수키와이기) → (회첨골이기) → 기와청소

신설

9.2 기준실치기

기준실은 용마루 중심선에서 처마끝까지 늘어뜨려 지붕곡을 잡는다.

조정

9.2 기와나누기

ㄱ. 기와나누기는 용마루선의 중심에서 평고대에 수직으로 중심선을 내리고 좌우대칭이 되도록 평행선을 그어 기와골의 수를 정한다. 이때, 기와골은 사용기와의 폭으로 하여 나누되, 기와의 이격거리는 15㎜ 이하로 한다.

ㄴ. 기와나누기를 할 때 내림마루기와의 적새는 수키와 열의 중심에 놓는다.

ㄷ. 기와나누기를 할 때 전후면의 수키와 열이 어긋나지 않도록 한다.

ㄹ. 추녀마루의 좌우 수키와 열이 서로 대칭되게 한다.

ㅁ. 기와나누기는 연암을 치목할 때 미리 기와나누기를 계산하여 처마 양끝에서 반쪽기와이기가 생기지 않도록 한다.

9.3 기와나누기

ㄱ. 기와나누기는 용마루선의 중심에서 평고대에 수직으로 중심선을 내리고 좌우대칭이 되도록 평행선을 그어 기와골의 수를 정한다. 이때, 기와골은 사용기와의 폭으로 하여 나누되, 기와의 이격거리는 15㎜ 이하로 한다.

ㄴ. 기와나누기를 할 때 내림마루기와의 적새는 수키와 열의 중심에 놓는다.

ㄷ. 기와나누기를 할 때 전후면의 수키와 열이 어긋나지 않도록 한다.

ㄹ. 추녀마루의 좌우 수키와 열이 서로 대칭되게 한다.

ㅁ. 기와나누기는 연암을 치목할 때 미리 기와나누기를 계산하여 처마 양끝에서 반쪽기와이기가 생기지 않도록 한다.

신설

9.3 바닥기와이기

9.4 바닥기와이기

9.4.1 알매흙·홍두깨흙 비빔

진흙, 생석회, 마사(풍화토)에 물을 혼합하여 비빔한다.

조정

9.3.1 알매흙채우기

ㄱ. 알매흙이 건조되지 않도록 보양하고, 건조되었을 경우 적당량의 물을 붓고 다시 이겨 사용한다.

ㄴ. 강회다짐 바닥면을 청소하고, 갈램이 있는 곳에는 생석회혼합물을 메운 후 알매흙을 채워 넣는다.

9.4.2 알매흙채우기

ㄱ. 알매흙이 건조되지 않도록 보양하고, 건조되었을 경우 적당량의 물을 붓고 다시 이겨 사용한다.

ㄴ. 강회다짐 바닥면을 청소하고, 갈램이 있는 곳에는 생석회혼합물을 메운 후 알매흙을 채워 넣는다.

조정

9.3.2 암키와이기

ㄱ. 처마 끝에 놓여지는 받침장은 연암에서 기와 길이의 1/3 이하로 내민다.

ㄴ. 받침장의 밑면은 면바르고 연암과 암막새에 밀착되는 것을 사용한다.

ㄷ. 암키와는 바닥과 양옆에 알매흙을 가득 채워 고정시키고, 처마에서 마루까지 골의 줄을 바르게 이기한다.

ㄹ. 암키와는 중앙부에서 곡을 잡아 양측면으로 깔고, 물매를 고려하여 설계도서에 따라 3겹 이기로 한다. 단, 건물의 지붕물매를 고려하여 2～3겹 이기로 할 수 있다.

ㅁ. 암키와는 옆장과 서로 맞닿을 정도로 깔되, 그 사이는 15㎜ 이하로 한다.

9.4.3 암키와이기

ㄱ. 처마 끝에 놓여지는 받침장은 연암에서 기와 길이의 1/3 이하로 내민다.

ㄴ. 받침장의 밑면은 면바르고 연암과 암막새에 밀착되는 것을 사용한다.

ㄷ. 암막새는 받침장과 밀착되도록 한다.

ㄹ. 암막새 및 암키와 첫장은 위쪽에 미리 구멍을 내어 와정을 박거나 동선으로 연결하여 흘러내리지 않도록 고정한다.

ㅁ. 암키와는 바닥면과 양옆에 알매흙을 가득 채워 고정시키고, 처마에서 마루까지 골의 줄을 바르게 이기한다.

ㅂ. 암키와는 기준실에 맞추어 중앙부에서 곡을 잡아 양측면으로 깔고, 물매를 고려하여 설계도서에 따라 3겹 이기로 한다. 단, 건물의 지붕물매를 고려하여 2∼3겹 이기로 할 수 있다.

ㅅ. 암키와는 옆장과 서로 맞닿을 정도로 깔되, 그 사이는 15㎜ 이하로 한다.

조정

9.3.3 홍두깨흙채우기

ㄱ. 홍두깨흙은 암키와를 맞댄 사이에 물리도록 올려놓고, 수키와 속에 가득 채운다.

ㄴ. 홍두깨흙은 위와 옆에서 볼 때 흙이 노출되지 않도록 한다.

ㄷ. 홍두깨흙은 둥근 형태로 뭉쳐 밀려나오지 않도록 하고, 바닥기와와 밀착되도록 한다.

9.4.4 홍두깨흙채우기

ㄱ. 홍두깨흙은 암키와를 맞댄 사이에 물리도록 올려놓고, 수키와 속에 가득 차도록 한다.

ㄴ. 홍두깨흙은 위와 옆에서 볼 때 흙이 노출되지 않도록 한다.

ㄷ. 홍두깨흙은 둥근 형태로 뭉쳐 밀려나오지 않도록 하고, 바닥기와와 밀착되도록 한다

조정

9.4.5 수키와이기

ㄱ. 처마 끝에 막새를 쓰지 않을 경우 수키와의 첫 단은 와구토 공간을 감안하여 들여서 인다.

ㄴ. 수키와는 언강이 달린 쪽을 위로 가도록 인다.

ㄷ. 수키와는 암키와에 밀착되도록 눌러 인다.

ㄹ. 수막새는 미구에 미리 못구멍을 내어 만들고 반드시 와정 또는 결속선(동선) 등으로 고정한다.

ㅁ. 막새가 없는 경우 수키와를 이고 와구토를 정교하게 바른다.

9.4.5 수키와이기

ㄱ. 처마 끝에 수막새를 쓰지 않을 경우 수키와의 첫 단은 와구토 공간을 감안하여 들여서 인다.

ㄴ. 수키와는 언강이 달린 쪽을 위로 가도록 인다.

ㄷ. 수키와는 암키와에 밀착되도록 눌러 인다.

ㄹ. 수막새는 미구에 미리 못구멍을 내어 만들고 반드시 와정 또는 결속선(동선) 등으로 고정한다.

ㅁ. 수막새가 없는 경우 수키와를 이고 와구토를 정교하게 바른다.

조정

9.6.1 착고

ㄱ. 착고기와는 양 옆을 둥글게 도려내어 수키와 등에 밀착시키고 상단은 서로 맞대어 이어지게 한다.

ㄴ. 착고기와는 수키와 높이에 맞춰 비스듬히 세워 대고 내부에는 알매흙을 빈틈없이 채워 다진다.

ㄷ. 착고기와는 담당원의 승인을 받아 수키와 등의 곡선에 맞추어 제작하여 사용할 수 있다.

9.7.1 착고

ㄱ. 착고기와는 수키와 등곡선에 맞추어 둥글게 도려내어 수키와 등에 밀착시키고 양옆은 서로 맞대어 이어지게 한다.

ㄴ. 착고기와는 수키와 높이에 맞춰 비스듬히 세워 대고 내부에는 알매흙을 빈틈없이 채워 다진다.

ㄷ. 착고기와는 담당원의 승인을 받아 수키와 등의 곡선에 맞추어 제작하여 사용할 수 있다.

조정

9.6.3 부고

ㄱ. 부고는 착고 위에 안으로 비스듬히 옆세워 대고 이음부분은 착고와 엇갈리게 한다.

ㄴ. 부고의 사이에는 알매흙으로 속채움을 한 다음 윗면을 평탄하게 고른다.

ㄷ. 부고용 수키와는 언강이 있는 것을 사용한다.

9.7.2 부고

ㄱ. 부고는 착고 위에 안으로 비스듬히 옆세워 대고 이음부분은 착고와 엇갈리게 한다.

ㄴ. 부고의 사이에는 알매흙으로 속채움을 한 다음 윗면을 평탄하게 고른다.

ㄷ. 부고용 수키와는 언강이 있는 것을 사용한다.

신설

9.7.3 적새이기

ㄱ. 적새는 부고 위에 알매흙을 깔고 암키와를  엎어서 한 단씩 이기한다.

ㄴ. 적새의 끝은 머거불 위에 망와를 올린다.

ㄷ. 양성이 있는 경우에는 양성바르기를 고려하여 알매흙을 조절한다.

신설

9.7.4 숫마루장이기

ㄱ. 적새 위에 홍두깨흙을 채우고 수키와를 이기한다.

ㄴ. 망와에 맞닿는 수키와는 망와 각도에 맞게 다듬어 이기한다.

조정

9.6.2 내림마루 마감

ㄱ. 내림마루 끝은 수키와를 옆으로 눕혀 머거불로 마감한다.

ㄴ. 민가건물에는 지역에 따라 머거불로 수키와를 세워 마감하는 곳도 있으므로 기존의 양식으로 시공한다.

9.7.5 마루기와 마감

ㄱ. 마루기와 끝은 수키와를 옆으로 눕혀 머거불로 마감한다.

ㄴ. 민가건물에는 지역에 따라 머거불로 수키와를 세워 마감하는 곳도 있으므로 기존의 양식으로 시공한다.

ㄷ. 마루기와 끝을 취두․치미․용두를 설치하는 경우에는 취두․치미․용두에 맞춰 적새, 숫마루장 등을 이기한다.

조정

9.7 장식기와이기

9.7.1 잡상

ㄱ. 잡상은 내림마루와 추녀마루 윗부분에 설계도서에 따라 줄 맞춰서 설치한다.

ㄷ. 잡상은 적새 상부에 긴결 철물 등으로 고정하고, 강회모르타르로 마감한다.

ㄴ. 잡상의 설치와 배치는 설계도서에 따른다.

9.8 장식기와이기

9.8.1 잡상

ㄱ. 잡상은 내림마루와 추녀마루 윗부분에 설계도서에 따라 줄 맞춰서 설치한다.

ㄴ. 잡상은 적새 상부에 긴결 철물 등으로 고정한다.

ㄷ. 잡상의 설치와 배치는 설계도서에 따른다.

조정

9.7.2 토수

ㄱ. 토수는 사래 마구리면에 끼워 맞추고, 좌우에 토수박이못을 박는다.

ㄴ. 토수는 사래와 일직선으로 한다.

ㄷ. 토수를 끼우는 사래 마구리부분의 부식을 방지하기 위하여 사래볼철(동판) 등을 사용할 수 있다.

ㄹ. 토수는 토수 끝 부분이 처지지 않도록 설치한다.

9.8.2 토수

ㄱ. 토수는 사래 마구리면에 끼워 맞추고, 좌우에 토수박이정을 박는다.

ㄴ. 토수는 사래의 중심선과 일직선이 되도록 한다.

ㄹ. 토수를 끼우는 사래 마구리부분의 부식을 방지하기 위하여 사래볼철(동판) 등을 사용할 수 있다.

ㅁ. 토수는 토수 끝 부분이 처지지 않도록 설치한다.

조정

9.7.3 절병통조정

ㄱ. 절병통은 설치 전에 절병통 받침대를 설치하고 그 위에 절병통을 올려놓는다.

ㄴ. 마루기와가 만나는 꼭짓점에서 대좌의 끝 선에 착고를 끼우고, 부고를 올린 다음 내부에는 보토를 채워 넣는다.

ㄷ. 부고 설치 후 평면은 지붕형태에 따라 각을 이루되, 각 변의 길이는 같게 한다.

ㄹ. 부고 내부에는 알매흙을 채워 받침대의 바탕을 만들고, 암막새와 수막새를 원형으로 번갈아 놓아 받침대를 설치한다.

ㅁ. 절병통은 찰주를 세워 지지한다.

9.8.3 절병통

ㄱ. 절병통은 설치 전에 절병통 받침대를 설치하고 그 위에 절병통을 올려놓는다.

ㄴ. 마루기와가 만나는 꼭짓점에서 대좌의 끝 선에 착고를 끼우고, 부고를 올린 다음 내부에는 보토를 채워 넣는다.

ㄷ. 부고 설치 후 평면은 지붕형태에 따라 각을 이루되, 각 변의 길이는 동일하게 한다.

ㄹ. 부고 내부에는 알매흙을 채워 받침대의 바탕을 만들고, 암막새와 수막새를 원형으로 번갈아 놓아 받침대를 설치한다.

ㅁ. 절병통은 찰주를 세워 지지한다.

조정

10. 합각벽설치

10.3 합각벽설치

ㄱ. 합각벽은 지붕 속의 서까래 뒤뿌리를 보강하는 누리개적심 위에 설치하므로 누리개적심을 견고하게 설치한 후에 합각벽을 설치한다.

ㄴ. 합각벽은 우수에 노출되므로 견실하게 시공한다.

ㄷ. 문양 등이 있는 경우 건물성격에 맞게 도안하여 시공한다.

ㄹ. 회벽바르기 시방은 ‘0800 미장공사’에 준한다.

10. 합각벽설치

10.3 합각벽설치

ㄱ. 합각벽은 지붕 속의 서까래 뒤뿌리를 보강하는 누리개적심 위에 설치하므로 누리개적심을 견고하게 설치한 후에 합각벽을 설치한다.

ㄴ. 합각벽은 우수에 노출되므로 견실하게 시공한다.

ㄷ. 문양 등이 있는 경우 건물성격에 맞게 도안하여 시공한다.

ㄹ. 합각벽 종류에 따라 시방은 ‘0700 전돌공사’ 또는 ‘0800 미장공사’에 준한다.

조정

11. 양성바르기

ㄱ. 지붕마루기와이기를 한 위에 생석회반죽을 밀실하게 올려 균열․탈락 현상이 발생되지 않도록 한다.

ㄴ. 생석회반죽바르기는 요철 없이 평활하게 바른다.

ㄷ. 피뢰침이나 관리용 철물 등으로 인하여 미장면에 녹물이 발생하지 않도록 한다.

11. 양성바르기

양성바르기는 ‘0700 미장공사’에 따른다.

신설

13. 담장기와이기

ㄱ. 알매흙을 채우고 암키와를 올린 후 홍두깨흙을 채워 수키와를 올린다.

ㄴ. 착고, 적새, 숫마루장 순으로 기와를 인다.

ㄷ. 기와이기 작업 후 즉시 기와에 묻은 이물질 등을 청소한다.

조정

0630 초가지붕공사

2. 쓰임말정리

ㄱ. 이엉 : 볏짚, 억새 등으로 이은 지붕재료

ㄴ. 마름새끼 : 이엉을 엮을 때 사용하는 새끼

ㄷ. 고사새끼 : 이엉을 모두 이은 다음에 지붕면 전체에 세로, 가로, 대각선 등으로 치는 새끼. 이엉을 고정하는 새끼

ㄹ. 군새 : 물매를 잡기 위해 쓰이는 탈곡하고 남은 짚, 청솔가지, 낡은 이엉의 지푸라기

ㅁ. 연죽 : 서까래 밑에 건너질러서 지붕이엉을 얽어매는 동아줄을 걸어 매는 가는 통나무 또는 통대나무

ㅂ. 기스락자르기 : 이엉을 이고 완성된 다음 처마 끝을 단정하게 자르는 일

ㅅ. 마름 : 이엉을 엮어서 말아 놓은 단

ㅇ. 겉고살 : 이엉 위에 걸쳐 대는 새끼

ㅈ. 속고살 : 이엉을 이을 때 먼저 지붕 위에 건너질러서 맨 새끼줄

ㅊ. 방구매기 : 양쪽 추녀 끝보다 처마의 중간이 조금 배부르게 하는 일

ㅋ. 까치구멍 : 용마루 좌․우 끝의 합각에 연기구멍을 낸 것

ㅌ. 새굴매기(갖추매기) : 서까래의 초평과 이엉 사이로 새가 들어가지 못하게 흙으로 발라 막은 것

0630 초가지붕공사

2. 쓰임말정리

ㄱ. 이엉 : 볏짚, 억새 등으로 엮은 지붕재료

ㄴ. 마름새끼 : 이엉을 엮을 때 사용하는 새끼

ㄷ. 고사새끼 : 이엉을 모두 이은 다음에 지붕면 전체에 세로, 가로, 대각선 등으로 치는 새끼. 이엉을 고정하는 새끼

ㄹ. 군새 : 물매를 잡기 위해 쓰이는 탈곡하고 남은 짚, 청솔가지, 낡은 이엉의 지푸라기

ㅁ. 연죽 : 서까래 밑에 건너질러서 지붕이엉을 얽어매는 동아줄을 걸어 매는 가는 통나무 또는 통대나무

ㅂ. 기스락자르기 : 이엉을 이고 완성된 다음 처마 끝을 단정하게 자르는 일

ㅅ. 마름 : 이엉을 엮어서 말아 놓은 단

ㅇ. 겉고살 : 이엉 위에 걸쳐 대는 새끼

ㅈ. 속고살 : 이엉을 이을 때 먼저 지붕 위에 건너질러서 맨 새끼줄

ㅊ. 방구매기 : 추녀가 있는 모서리를 둥글게 잇는 방식

ㅋ. 까치구멍 : 용마루 좌․우 끝의 합각에 연기구멍을 낸 것

ㅌ. 새굴매기(갖추매기) : 서까래의 초평과 이엉 사이로 새가 들어가지 못하게 흙으로 발라 막은 것

조정

3. 재료

3.2 알매흙․새굴매기․짚여물

ㄱ. 알매흙은 진흙 등의 점성이 있는 흙에 짚여물을 짓이겨 깐다.

ㄴ. 새굴매기 재료는 찰흙에 모래나 매흙을 섞어 건조시 갈램이 없도록 한다.

ㄷ. 짚여물은 알매흙 등에 섞어 넣는 것으로 짚의 길이를 약 60～90㎜로 잘라 진흙에 섞어 짓이겨 사용한다.

ㄹ. 군새는 알매흙을 바른 후에 탈곡하고 남은 짚, 청솔가지 또는 낡은 이엉의 지푸라기 등을 펴서 깔아 물매의 바탕이 되게 한다.

3. 재료

3.2 초가알매흙․새굴매기․짚여물․군새

ㄱ. 초가알매흙은 진흙 등의 점성이 있는 흙에 짚여물을 짓이겨 사용한다.

ㄴ. 새굴매기 재료는 찰흙에 모래나 매흙을 섞어 사용한다.

ㄷ. 짚여물은 볏짚을 약 60～90㎜로 길이로 잘라 사용한다.

ㄹ. 군새는 탈곡하고 남은 짚, 청솔가지 등을 사용한다.

조정

3.3 연죽

ㄱ. 지름 30～50㎜ 정도의 긴 통나무 또는 통대나무로 처마서까래 끝 부분 밑이나 지붕 위의 처마기슭 근처에 돌려댄다.

ㄴ. 이엉이 바람에 날리거나 흘러내리지 않도록 견고하게 한다.

3.3 연죽

연죽 재료는 지름 30～50㎜ 정도의 긴 통나무 또는 통대나무를 사용한다.

조정

3.4 기스락보강

ㄱ. 대나무쪽, 갈대, 겨릅대, 싸리나무, 나뭇가지 등을 길이 600～900㎜ 정도로 잘라서 새끼로 엮어 새굴매기 위에 세로로 깔고 이엉을 인다.

ㄴ. 처마마름이 처져 내리는 것을 방지한다.

3.4 기스락보강

서까래에 걸칠 재료는 통대나무, 나뭇가지를 길이 600～900㎜으로 잘라 사용하고 그 위에 엮어 얹을 재료는 대나무쪽, 갈대, 겨릅대, 싸리나무, 나뭇가지 등을 길이 1～1.5m 정도로 잘라서 새끼로 엮어 사용한다.

조정

5. 해체

5.1 연죽․고사새끼

해체시 지붕구조에 손상을 주지 않도록 한다.

5. 해체

5.1 연죽․고사새끼

ㄱ. 해체시 지붕구조에 손상을 주지 않도록 한다.

ㄴ. 고사새끼는 지붕처마의 중앙부에서 측면방향으로 풀도록 한다.

ㄷ. 눌림대, 연죽을 해체할 때 바닥에 떨어지지 않도록 양 끝에서 붙잡아 내리도록 한다.

ㄹ. 해체한 고사새끼, 눌림대, 연죽은 재사용하지 않는다.

조정

5.3 이엉․군새

이엉과 군새의 해체는 이은 순서대로 한 켜씩 굴려가며 말아서 내리도록 한다.

5.3 이엉․군새

5.3.1 이엉

이엉 해체는 이은 순서의 역순으로 한 켜씩 굴려가며 말아서 내리도록 한다.

5.3.2 군새

ㄱ. 군새는 지붕 위쪽부터 해체한다.

ㄴ. 해체부재는 지정된 장소로 운반한다.

조정

5.4 알매흙

해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 내리도록 한다.

5.4 초가알매흙

ㄱ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 내리도록 한다.

ㄴ. 해체재료는 지정된 장소로 운반한다.

조정

5.6 해체 부재의 운반 및 보관

ㄱ. 용마름, 이엉, 군새, 처마마름, 연죽 등 위치별로 부재를 따로 보관한다.

ㄴ. 이엉은 이어진 순서(켜)대로 구분하여 보관한다.

5.6 해체재료의 보관

0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.1 재사용재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다.

조정

6. 초가이기

6.1 산자엮기

‘0620 기와지붕공사’에 준한다.

6. 초가이엉이기

6.1 산자엮기

‘0620 기와지붕공사’에 준한다.

신설

6.2 알매흙치기

처마 쪽 알매흙을 바른 곳에는 찰흙을 틈새 없이 평탄하게 바르고, 이엉볏집을 가지런히 놓는다.

6.2 초가알매흙치기

ㄱ. 초가알매흙치기의 윗면은 지붕물매 곡선으로 하고 평탄하게 한다.

ㄴ. 초가알매흙치기는 충분히 양생한 후 다음 공정에 착수한다.

조정

6.3 군새깔기(새펴깔기)

ㄱ. 군새는 알매흙의 물기가 마른 후에 덮는다.

ㄴ. 군새는 처마 끝에서 900㎜ 정도 안쪽부터 펴 깔고, 지붕면의 중간부는 이엉이 처져서 비가 새지 않도록 상하부보다 두툼하게 한다.

6.3 군새깔기(새펴깔기)

ㄱ. 군새는 초가알매흙의 물기가 마른 후 펴 깔아 물매의 바탕이 되게 한다.

ㄴ. 군새는 처마 끝에서 900㎜ 정도 안쪽부터 펴 깔고, 지붕면의 중간부는 이엉이 처져서 비가 새지 않도록 상하부보다 두툼하게 한다.

신설

6.4 처마마름이기

ㄱ. 알매흙을 깐 위에 길이 1～1.5m 길이의 대나무쪽이나 겨릅대를 발로 엮어 처마부분에 돌려댄다.

ㄴ. 처마마름재 끝에서 약 100～150㎜ 들여서 이엉엮는 기법과 같이 발을 엮는다.

ㄷ. 처마마름재의 머리끝은 서까래 끝에서 약 150㎜ 정도 내밀어 마름발을 돌려 깔고, 지붕면에 접하는 부분을 알매흙으로 고정시킨다.

ㄹ. 처마마름은 발엮기와 다르게 통대나무를 약 300～450㎜ 간격으로 서까래 방향으로 걸친다. 이때, 끝 부분은 직재 통대나무 또는 나뭇가지를 그 위에 직각으로 걸쳐 고정하여 새굴매기를 한다.

6.4 기스락보강

ㄱ. 통대나무 등을 서까래 끝에서 약 150㎜ 정도 내밀어 서까래 방향으로 걸친다. 이 때 끝부분에는 직재 통대나무 또는 나뭇가지를 그 위에 직각으로 걸쳐 고정한다.

ㄴ. 그 위에 1～1.5m 길이의 대나무쪽이나 겨릅대를 엮어 처마부분에 돌려대고, 지붕면에 접하는 부분은 초가알매흙으로 고정한다.

조정

6.5 처마마름이기

ㄱ. 처마마름은 밑동부분이 처마쪽을 향하도록 100～150㎜ 정도 내밀어 돌려 깐다.

ㄴ. 처마마름은 두 겹 이상으로 겹쳐 잇는다.

조정

6.5 이엉이기

ㄱ. 고사새끼(이엉고정새끼)는 약 0.9～1.5m의 등간격으로 지붕면의 전후 서까래에 고정한다.

ㄴ. 이엉의 초장은 짚의 밑동부분을 처마 쪽으로 향하도록 하고, 이엉을 처마마름보다 약 50㎜ 내밀어 처마 전체에 돌려 인다. 이때, 이엉은 설치된 고사새끼에 고정시킨다.

ㄷ. 초장 다음 장의 이엉은 밑동부분을 지붕 위로 향하도록 돌려 이고, 각 고사새끼마다 고정시켜 흘러내리지 않도록 하여 용마루까지 이어 올린다.

ㄹ. 지붕의 귀마루부분이나 회첨부분은 가지런한 짚을 깔아 놓은 후 이엉을 올린다.

ㅁ. 이엉은 3겹 이기로 한다.

ㅂ. 용마루 부분의 이엉은 전후좌우 이엉을 맞대어 이고 일정 간격으로 얽어서 고정한다.

ㅅ. 기존의 초가지붕 위에 이엉을 이는 경우에는 용마름을 걷어내고 이엉의 상태를 확인한다. 이엉이 양호할 경우에는 속고살을 설치한 후 이엉을 올린다.

6.6 이엉이기

ㄱ. 속고살(이엉고정새끼)은 약 0.9～1.5m의 등간격으로 지붕면의 전후 서까래에 고정한다.

ㄴ. 이엉의 초장은 짚의 밑동부분을 처마 쪽으로 향하도록 하고, 이엉을 처마마름보다 약 50㎜ 내밀어 처마 전체에 돌려 인다. 이때, 이엉은 설치된 고사새끼에 고정시킨다.

ㄷ. 초장 다음 장의 이엉부터는 밑동부분을 지붕 위로 향하도록 돌려 이고, 각 이엉마다 속고살과 고정시켜 흘러내리지 않도록 하여 용마루까지 이어 올린다.

ㄹ. 지붕의 귀마루부분이나 회첨부분은 가지런한 짚을 깔아 놓은 후 이엉을 올린다.

ㅁ. 이엉은 3겹 이기로 한다.

ㅂ. 용마루 부분의 이엉은 전후좌우 이엉을 맞대어 이고 일정 간격으로 얽어서 고정한다.

ㅅ. 기존의 초가지붕 위에 이엉을 이는 경우에는 용마름을 걷어내고 이엉의 상태를 확인한다. 이엉이 양호할 경우에는 속고살을 설치한 후 이엉을 올린다.

조정

6.6 용마름이기

이엉이기를 완료한 후 용마루 위에 용마름을 덮고, 용마름 하부의 좌우이엉으로 용마름 위를 얽어맨다.

6.7 용마름이기

이엉이기를 완료한 후 용마루 위에 용마름을 덮고, 용마름 하부의 좌우이엉으로 용마름 위를 얽어맨다.

조정

6.7 고사새끼엮기

고사새끼엮기는 가로엮기, 격자엮기, 마름모엮기, 용마름엮기 중에서 바람의 영향 등에 따라 선택한다.

마름모 동이기	평행줄 동이기
고사새끼 동이기

6.8 겉고살동이기(겉고살매기)

겉고살동이기는 가로형 동이기, 격자형 동이기, 마름모형 동이기와 용마름 동이기가 있다.

마름모형 동이기	가로형 동이기
겉고살 동이기

조정

6.7.1 가로엮기

ㄱ. 가로방향은 새끼를 처마기스락에 450～600㎜ 간격으로 걸고, 세로방향은 줄을 늘어지지 아니할 정도로 서너 줄 고정한다. 이때, 가로줄의 첫줄은 처마 끝에서 300㎜ 정도 위에 둔다.

ㄴ. 처마 끝의 가로줄은 동아줄과 같은 굵은 새끼를 사용할 수 있다.

6.8.1 가로형동이기

ㄱ. 가로방향은 새끼를 처마기스락에 450～600㎜ 간격으로 걸고, 세로방향은 줄을 늘어지지 아니할 정도로 서너 줄 고정한다. 이때, 가로줄의 첫줄은 처마 끝에서 300㎜ 정도 위에 둔다.

ㄴ. 처마 끝의 가로줄은 동아줄과 같은 굵은 새끼를 사용할 수 있다.

조정

6.7.2 격자엮기

지붕이엉을 고정시키기 위해 고사새끼를 격자로 엮는다.

6.8.2 격자형동이기

지붕이엉을 고정시키기 위해 고사새끼를 격자로 엮는다.

조정

6.7.3 마름모엮기

지붕이엉을 고정시키기 위해 고사새끼를 마름모형으로 엮는다.

6.8.3 마름모형동이기

지붕이엉을 고정시키기 위해 고사새끼를 마름모형으로 엮는다.

조정

6.7.4 용마름엮기

ㄱ. 용마름의 날새끼는 길게 하여 연죽의 가로줄에 잡아맨다.

ㄴ. 용마름 날개가 뒤집히지 않도록 그 하부의 이엉을 가로줄로 동여맨다.

ㄷ. 가로, 세로의 고사새끼가 교차하는 곳을 모두 걸어 맨다.

6.8.4 용마름동이기

ㄱ. 용마름의 날새끼는 길게 하여 연죽의 가로줄에 잡아맨다.

ㄴ. 용마름 날개가 뒤집히지 않도록 그 하부의 이엉을 가로줄로 동여맨다.

ㄷ. 가로, 세로의 고사새끼가 교차하는 곳을 모두 걸어 맨다.

조정

6.8 연죽설치

ㄱ. 처마 끝이나 박공면에서 고사새끼를 잡아매기 위해 대나무 또는 나뭇가지를 가로댄다.

ㄴ. 연죽은 서까래 하부에서 못을 박아 고정시키고, 지붕 및 처마 끝에서는 끝 부분을 새끼로 잡아맨 후 중앙으로 이동하면서 고사새끼와 함께 고정한다.

6.9 연죽설치

ㄱ. 고사새끼를 잡아맬 수 있도록 처마 끝에 설치한다.

ㄴ. 연죽은 서까래의 하부에서는 못을 박아 고정시키고, 지붕 위 처마 끝에 가로댈 경우에는 끝부분을 먼저 새끼로 잡아맨 후 중앙으로 이동하면서 고사새끼와 함께 설치해 나가도록 한다.

ㄷ. 연죽이음은 겹침길이를 600㎜ 정도로 하여 가는 새끼로 고정한다.

조정

0650 굴피지붕공사

2. 재료

ㄱ. 굴피의 채취 시기는 절기상으로 처서가 적기이고, 3～4년마다 채취한다.

ㄴ. 굴피는 채취하여 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 사용한다.

ㄷ. 굴피는 폭 450～600㎜, 길이 0.9～1.2m 정도의 크기로 사용한다.

ㄹ. 가로누름대는 Ø40～60㎜, 세로누름대는 Ø150～180㎜의 참나무 등을 사용한다.

0650 굴피지붕공사

2. 재료

ㄱ. 굴피의 채취 시기는 여름철 수액 유동이 왕성한 시기(7∼8월)에 한다.

ㄴ. 굴피는 채취 후 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 사용한다.

ㄷ. 굴피는 폭 450～600㎜, 길이 0.9～1.2m 정도의 크기로 사용한다.

ㄹ. 가로누름대는 Ø40～60㎜, 세로누름대는 Ø150～180㎜의 참나무 등을 사용한다.

0600 지붕공사

0600 지붕공사

0700 전돌공사

0700 전돌공사

조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정안

비고

조정

1. 전돌

1.1 전돌의 종류

1) 형태별 종류

								기본형
				방전				표준형
								이형
전돌								문양형
								기본형
				전벽돌				표준형
								이형
								문양형

2) 제작방법별 종류

ㄱ. 전통수제전돌

ㄴ. 한식공장제전돌

1. 전돌

1.1 전돌의 종류

1) 형태별 종류

								기본형
				방전				표준형
								이형
전돌								문양형
								기본형
				전벽돌				표준형
								이형
								문양형

2) 제작방법별 종류

ㄱ. 수제전통한식전돌[전통가마] : 전통도구와 기법으로 제작한 한식전돌

ㄴ. 수제전통한식전돌[현대가마] : 전통도구와 기법으로 제작하되 전돌의 소성은 현대장비를 이용하여 소성한 한식전돌

ㄷ. 전통한식전돌[현대가마] : 현대식 기계장비를 이용하여 제작한 한식전돌

조정

1.2 전돌의 제작

1) 전통수제전돌

ㄱ. 분쇄․혼합한 태토를 이물질을 골라가며 발로 다져 쌓아 덩어리 형태로 만든 후 흙을 떼어 내어 전돌 모양을 만든다. 이 때 땅바닥에서 올라오는 습기를 막고 일정한 모양을 위해 틀이나 나무판을 사용할 수 있다.

ㄴ. 모양이 만들어진 전돌의 건조는 비를 피할 수 있는 지붕 아래에서 하며 천천히 건조되도록 짚이나 비닐 등으로 덮는다.

ㄷ. 건조가 끝난 전돌을 가마(등요) 내부에 쌓는데 불의 흐름이 끊이지 않고 무너지지 않도록 주의하여 쌓는다.

ㄹ. 가마 아래쪽 아궁이 부근에 짚이나 나뭇가지 등으로 불을 피워 가마 내부와 전돌의 습기를 없앤 후 가마 안에서 본격적으로 나무로 불을 피워 서서히 가마 내부의 온도를 1,000°C와 1,100°C 사이로 올려 전돌을 굽는다. 소성시간은 계절이나 기후에 따라 달리 할 수 있다.

ㅁ. 강하게 불을 피우다가 가마 연소실에 나무를 가득 채우고 구멍을 모두 막고 새어나오는 연기가 없도록 빈틈을 메워가며 불을 피워 전돌 표면에 재가 앉도록 한다.

ㅂ. 불이 꺼진 후 구멍을 터서 내부를 식혀 전돌을 꺼낸다.

2) 한식공장제전돌

ㄱ. 점토는 적당한 입도로 사력이 없고 유기물, 가용성 알칼리분 등 유해물의 함유량이 적은 것을 사용한다.

ㄴ. 점토에 첨가하는 규사는 유기물, 불순물 등의 함유량이 적은 것을 사용한다.

ㄷ. 점토는 적당한 양(15～20%)의 물을 부어 혼합하고 형틀을 이용하여 성형한 후 건조한다.

ㄹ. 잘 건조된 전돌을 가마속에 넣을 때, 불길이 전돌 각 면에 잘 오르도록 간격을 두어 쌓은 다음 출구를 막고 소성한다.

ㅁ. 가마속의 온도는 최고 소성온도(1,080～1,100℃)로 5시간 이상 유지한다. 소성한 후 최종 단계에서 훈화처리를 하며(산소를 차단하여), 가마의 내부온도가 300℃ 이하로 내려가면 가마에서 꺼낸다.

1.2 전돌의 제작

1) 수제전통한식전돌[전통가마]

ㄱ. 분쇄․혼합한 태토를 이물질을 골라가며 발로 다져 쌓아 덩어리 형태로 만든 후 흙을 떼어 내어 전돌 모양을 만든다. 이 때 땅바닥에서 올라오는 습기를 막고 일정한 모양을 위해 틀이나 나무판을 사용할 수 있다.

ㄴ. 모양이 만들어진 전돌의 건조는 비를 피할 수 있는 지붕 아래에서 땅바닥에서 올라오는 습기를 막아 천천히 건조되도록 한다.

ㄷ. 건조가 끝난 전돌을 가마(등요) 내부에 쌓는데 불의 흐름이 끊이지 않고 무너지지 않도록 주의하여 쌓는다.

ㄹ. 가마 아래쪽 아궁이 부근에 짚이나 나뭇가지 등으로 불을 피워 가마 내부와 전돌의 습기를 없앤 후 가마 안에서 본격적으로 나무로 불을 피워 서서히 가마 내부의 온도를 1,000°C에서 1,100°C 내외로 올려 기와를 굽는다. 구워 내는 시간은 계절이나 기후에 따라 달리 할 수 있다.

ㅁ. 강하게 불을 피우다가 가마 연소실에 나무를 가득 채우고 구멍을 모두 막고 새어나오는 연기가 없도록 빈틈을 메워가며 불을 피워 전돌 표면에 그을음을 입힌다.

ㅂ. 불이 꺼진 후 구멍을 터서 내부를 식혀 전돌을 꺼낸다.

2) 수제전통한식전돌[현대가마]

ㄱ. 제작방법은 1)수제전통한식전돌[전통가마]의 제작방법에 따른다. 다만, 전돌의 소성은 현대식 가마를 이용한다.

ㄴ. 수제전통한식전돌[현대가마]의 품질기준은 1)수제전통한식전돌[전통가마]에 따른다.

ㄷ. 수제전통한식전돌[현대가마]는 전통형식으로 만든 가마(등요)에서 구운 전돌과 동일한 색감 및 질감이 나오도록 하며, 전돌의 색상은 자연스러워야 한다.

3) 전통한식전돌[현대가마]

ㄱ. 점토는 적당한 입도로 사력이 없고 유기물, 가용성 알칼리분 등 유해물의 함유량이 적은 것을 사용한다.

ㄴ. 점토에 첨가하는 규사는 유기물, 불순물 등의 함유량이 적은 것을 사용한다.

ㄷ. 점토는 적당한 양(15～20%)의 물을 부어 혼합하고 형틀을 이용하여 성형한 후 건조한다.

ㄹ. 잘 건조된 전돌을 가마속에 넣을 때, 불길이 전돌 각 면에 잘 오르도록 간격을 두어 쌓은 다음 출구를 막고 소성한다.

ㅁ. 가마속의 온도는 최고 소성온도(1,080°C에서 1,100°C 내외)로 5시간 이상 유지한다. 소성한 후 최종 단계에서 훈화처리를 하며(산소를 차단하여), 가마의 내부온도가 300℃ 이하로 내려가면 가마에서 꺼낸다.

변경없음

1.3 규격․형태

ㄱ. 전돌의 규격 및 형태, 색상은 기존 전돌에 따른다.

ㄴ. 설계도서에 정한 바가 없는 전돌의 규격은 다음과 같다.

표 0700.1 방전의 규격

구분	규격	비고
기본형	270×270×45㎜
표준형	300×300×45㎜
이 형	두께 45㎜ 이외의 방전 기본형, 표준형 이외의 방전	주문제작
무늬형	무늬가 있는 방전	주문제작

표 0700.2 전벽돌의 규격

구분	규격	비고
기본형	210×150×50㎜
표준형	190×90×57㎜
이 형	기본형, 표준형 이외의 전벽돌	주문제작
무늬형	1면 이상에 무늬가 있는 전벽돌	주문제작

1.3 규격․형태

ㄱ. 전돌의 규격 및 형태, 색상은 기존 전돌에 따른다.

ㄴ. 설계도서에 정한 바가 없는 전돌의 규격은 다음과 같다.

표 0700.1 방전의 규격

구분	규격	비고
기본형	270×270×45㎜
표준형	240×240×45㎜ 270×270×45㎜ 300×300×45㎜
이 형	두께 45㎜ 이외의 방전 기본형, 표준형 이외의 방전	주문제작
무늬형	무늬가 있는 방전	주문제작

표 0700.2 전벽돌의 규격

구분	규격	비고
기본형	210×150×50㎜
표준형	190×90×57㎜
이 형	기본형, 표준형 이외의 전벽돌	주문제작
무늬형	1면 이상에 무늬가 있는 전벽돌	주문제작

조정

1.4 전돌의 품질

ㄱ. 전돌은 겉모양이 균일하고 구조적인 결함이나 균열이 없어야 한다.

ㄴ. 담당원은 현장반입시 시험성적서를 제출하게 하여 육안검사를 하고 미흡한 경우에는 흡수율 시험 등을 한다.

ㄷ. 흡수율, 압축강도 및 규격의 허용오차는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 다음과 같다.

1.4 전돌의 품질

ㄱ. 전돌은 겉모양이 균일하고 구조적인 결함이나 균열이 없어야 한다.

ㄴ. 흡수율, 압축강도 및 규격의 허용오차는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 다음과 같다.

전통수제전돌 품질기준

흡수율(%)	압축강도	비중	허용오차(㎜)
			길이	나비	두께
16 이하	150kgf/㎠ 이상	1.8～2.1	±5.0	±3.0	±3.0

한식공장제전돌 품질기준

흡수율(%)	압축강도	허용오차(㎜)
		길이	나비	두께
10 이하	210kgf/㎠ 이상	±5.0	±3.0	±2.5

수제전통한식전돌[전통가마] 및 수제전통한식전돌[현대가마]의 품질기준

흡수율(%)	압축강도 (kgf/㎠)	비중	허용오차(㎜)
			길이	나비	두께
16 이하	150 이상	1.8～2.1	±5.0	±3.0	±3.0

전통한식전돌[현대가마]의 품질기준

흡수율(%)	압축강도 (kgf/㎠)	허용오차(㎜)
		길이	나비	두께
10 이하	210 이상	±5.0	±3.0	±2.5

변경없음

1.5 검사방법

1.5.2 흡수율검사

ㄱ. 흡수율검사 시료는 규정된 치수의 전돌을 사용하고, 수량은 5개로 한다.

ㄴ. 시료를 110±5℃의 공기 증탕 속에서 24시간 건조하여 실온까지 방랭한 후 칭량하고, 이것을 건조 무게로 한다.

ㄷ. 이 시료를 즉시 20±5℃의 물 속에 24시간 정치한다. 시료 상부와 수면 사이의 거리는 50～60㎜로 한다.

ㄹ. 이것을 물 속에서 꺼내어 재빨리 젖은 헝겊으로 표면의 수분을 닦고, 즉시 무게를 달아 이를 수분을 포함한 무게로 한다.

ㅁ. 흡수율은 다음 식에 의해 산출한다.

흡수율(%) =	흡수시중량-건조시중량	× 100
	건조시중량

ㅂ. 흡수율은 시료 5개 평균값의 정수자리까지로 한다.

1.5 검사방법

1.5.2 흡수율검사

ㄱ. 시험체를 110±5℃의 공기 중탕 속에서 24시간 건조하여 실온까지 냉각한 후의 질량을 측정한다. 이 때의 질량을 건조시중량이라 한다.

ㄴ. 이 시료를 즉시 20±5℃의 물 속에 24시간 담가 둔다. 이 때, 시료 상부와 수면 사이의 거리는 50～60㎜로 한다.

ㄷ. 해당 시험체를 물 속에서 꺼내어 재빨리 젖은 헝겊으로 표면의 수분을 닦고 즉시 질량을 측정한다. 이 때의 질량을 흡수시중량이라 한다.

ㄹ. 흡수율은 다음 식에 의해 산출한다.

흡수율(%) =	흡수시중량-건조시중량	× 100
	건조시중량

변경없음

1.5.3 압축강도검사

ㄱ. 압축강도검사 시료는 규정된 치수의 전돌을 사용하고, 수량은 5개로한다.

ㄴ. 시료는 미리 110±5℃의 공기 증탕에서 건조하고, 24시간 후에 꺼내어 실온까지 방랭한다. 전돌의 윗면을 가압면으로 하고, 미리 시료마다 가압면적을 구한다. 가압면에는 필요에 따라 종이조각 등을 끼워 균일하게 가압한다. 가압속도는 매초 5～10㎏f/㎠로 하여, 시료가 파괴되었을 때의 최대 하중을 측정한다.

ㄷ. 압축강도는 다음 식에 의해 산출한다.

압축강도(㎏f/㎠) =	최대하중(㎏f)
	가압면적(㎠)

ㄹ. 압축강도는 시료 5개 평균값의 정수자리까지로 한다.

1.5.3 압축강도검사

ㄱ. 시료는 미리 110±5℃의 공기 증탕에서 건조하고, 24시간 후에 꺼내어 실온까지 방랭한다. 전돌의 윗면을 가압면으로 하고, 미리 시료마다 가압면적을 구한다. 가압면에는 필요에 따라 종이조각 등을 끼워 균일하게 가압한다. 가압속도는 매초 5～10㎏f/㎠로 하여, 시료가 파괴되었을 때의 최대 하중을 측정한다.

ㄴ. 압축강도는 다음 식에 의해 산출한다.

압축강도(㎏f/㎠) =	최대하중(㎏f)
	가압면적(㎠)

조정

1.5.4 검사용 전돌 선정방법

ㄱ. 한식공장제전돌의 검사용 전돌은 1,000매를 1조로 하고 각 조에서 2매를 담당원이 임의로 발췌하여 검사한다. 1,000매 미만은 2매를 검사한다.

ㄴ. 한식공장제전돌의 검사 결과 1조 중 1매라도 불합격하면 그 조의 전돌은 모두 불합격 처리한다.

ㄷ. 전통수제전돌의 경우 가마에서 기와를 구워 만들어 꺼낼 때마다 2매를 담당원이 임의로 발췌하여 검사한다.

ㅁ. 방전의 수량이 300매 미만일 경우나 전벽돌의 수량이 1,000매 미만일 경우, 담당원은 제조회사의 시험성적서를 제출하게 하여 반입재료가 설계도서 상의 조건에 적합한지를 확인함으로써 재료시험을 생략할 수 있다.

ㄹ. 시험용 시료 채취는 담당원과 현장대리인의 입회 하에 실시하고, 담당원은 시료체에 확인․서명을 한다.

1.5.4 검사용 전돌 선정방법

ㄱ. 흡수율, 강도검사는 수리현장별로 표본을 채취하여 검사한다. 단, 한 장이라도 불합격한 경우에는 전부를 불합격으로 한다.

ㄴ. 검사용 전벽돌의 수량은 보충 전벽돌 수량이 3,000매 이하 일 경우 검사 항목별 각 3매씩 검사하고 1,000매 초과 시마다 1매씩을 추가 검사한다.

ㄷ. 방전의 수량이 300매 미만일 경우나 전벽돌의 수량이 1,000매 미만일 경우, 담당원은 제조회사의 시험성적서를 제출하게 하여 반입재료가 설계도서 상의 조건에 적합한지를 확인함으로써 검사를 생략할 수 있다.

ㄹ. 검사용 표본의 채취는 담당원과 현장대리인의 입회 하에 실시하고, 담당원은 채취한 표본에 확인․서명을 한다.

조정

2. 모전석

ㄱ. 모전석의 석질과 색상, 규격 등은 기존의 것과 같은 것으로 한다. 단, 재료의 특이성과 형태의 정형화가 어려운 경우에는 기존의 모전석과 유사한 규격으로 제작하여 사용할 수 있다.

ㄴ. 모전석의 제작은 반드시 한식석공에 의하여 인력으로 제작한다.

2. 모전석

모전석의 석질과 색상, 규격 등은 기존의 것과 같은 것으로 한다. 단, 재료의 특이성과 형태의 정형화가 어려운 경우에는 기존의 모전석과 유사한 규격으로 제작하여 사용할 수 있다.

조정

1. 사전조사

ㄱ. 사용위치별(벽, 바닥 등) 파손부위 및 파손여부

ㄴ. 사용위치별, 문양별, 크기별 수량

ㄷ. 전돌벽체의 쌓기법, 균열, 기울기 등

ㄹ. 전돌바닥의 시공법, 침하여부 등

ㅁ. 외관상 전돌의 탈락, 줄눈부의 충전불량, 균열 등

ㅂ. 기기를 사용하는 비파괴검사는 설계도서에 따른다.

1. 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

① 사용위치별(벽, 바닥 등) 파손부위 및 파손여부

② 사용위치별, 문양별, 크기별 수량

③ 전돌벽체의 쌓기법, 균열, 기울기 등

④ 전돌바닥의 시공법, 침하여부 등

⑤ 외관상 전돌의 탈락, 줄눈의 균열 및 탈락, 균열 등

⑥ 기기를 사용하는 비파괴검사는 설계도서에 따름

조정

2. 해체조사

ㄱ. 해체 전에 부재별로 위치표시

ㄴ. 전돌의 재질, 색상, 크기, 가공법 등

ㄷ. 전돌의 명문 및 가공 흔적을 탑본, 사광라이트 방법 등

ㄹ. 성벽, 전돌바닥 등은 필요시 단면조사를 실시하여 뒤채움방법, 다짐방법, 사용재료 등을 조사

ㅁ. 부재의 풍화, 파손정도 등을 조사․분석하여 재사용여부 결정

ㅂ. 해체시 파손부위의 파손원인이 자연적 풍화, 인위적 손상, 구조결함의 유무 등에 의한 것인지 조사

2. 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

① 해체 전에 부재별로 위치표시

② 전돌의 재질, 색상, 크기, 가공법 등

③ 전돌의 명문 및 가공 흔적을 탑본, 사광라이트 방법 등

④ 성벽, 전돌바닥 등은 필요시 단면조사를 실시하여 뒤채움방법, 다짐방법, 사용재료 등을 조사

⑤ 부재의 풍화, 파손정도 등을 조사․분석하여 재사용여부 결정

⑥ 해체시 파손부위의 파손원인이 자연적 풍화, 인위적 손상, 구조결함의 유무 등에 의한 것인지 조사

조정

0740 해체

0740 해체

1. 일반사항

ㄱ. 해체시 전체를 해체하지 않고 변형, 탈락, 훼손된 부분만을 해체한다.

ㄴ. 해체는 쌓기의 역순으로 한 켜씩 해체한다.

ㄷ. 해체 부재는 재사용재와 불용재로 분류하여 보관한다.

ㄹ. 재사용재는 이물질을 제거하여 보관하고, 불용재는 담당원의 지시에 따라 처리한다.

ㅁ. 해체시 명문 등을 발견하였을 경우에는 현장을 보존하고 담당원에게 즉시 보고한다.

ㄱ. 해체시 전체를 해체하지 않고 변형, 탈락, 훼손된 부분만을 해체한다.

ㄴ. 해체는 쌓기의 역순으로 한 켜씩 해체한다.

ㄷ. 해체시 명문 등을 발견하였을 경우에는 현장을 보존하고 담당원에게 즉시 보고한다.

ㄹ. 해체재료의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.2 재사용재, 보관부재 및 폐자재로 구분되는 경우에 따른다.

2. 전벽돌해체

ㄱ. 해체 전 부재 위치를 표시한다.

ㄴ. 인력으로 해체하며 파손되지 않도록 무리한 힘을 가하지 않는다.

ㄷ. 한 단씩 전벽돌과 속채움을 순차적으로 해체한다.

3. 방전해체

ㄱ. 해체 전 부재 위치를 표시한다.

ㄴ. 인력으로 해체하며 파손되지 않도록 무리한 힘을 가하지 않는다.

ㄷ. 방전과 바닥다짐을 순차적으로 해체한다.

조정

0750 시공

2. 전벽돌쌓기

2.1 준비

ㄱ. 쌓기면은 작업 전에 청소하고 우묵한 곳은 수평지게 고른다.

ㄴ. 접착면은 적절히 물축이기를 하고 쌓기를 시작한다.

ㄷ. 쌓기 하루 전에 전돌더미에 물을 충분히 적셔 표면에 습도를 유지한 상태로 준비한다.

0750 시공

2. 전벽돌쌓기

2.1 준비

ㄱ. 쌓기 위치의 바탕면을 깨끗이 청소한 후 물축임을 한다.

ㄴ. 돌출부분은 깍아내고, 우묵한 곳은 수평이 되도록 한다.

ㄷ. 전벽돌에 묻은 흙, 먼지, 기타 이물질을 깨끗이 청소하고 벽돌 쌓기 시점에 표면이 건조하지 않도록 사전에 충분한 물축임을 한다.

ㄹ. 수평과 수직의 기준 줄을 설치한다.

조정

2.2 쌓기

ㄹ. 전돌쌓기는 전체를 균일한 높이로 쌓고, 1일 쌓기 높이는 1.2〜1.5m 정도로 한다.

ㅁ. 전돌쌓기를 중단할 때와 직각 또는 벽체의 물림 자리는 층단들여쌓기로 한다.

ㄷ. 쌓기모르타르는 일정한 두께로 평평하게 펴 바르고, 벽돌 나누기에 따라 정확히 쌓는다. 전돌의 마구리면에는 모르타르를 충분히 바르고 전돌을 내리누르면서 쌓는다.

ㅂ. 전돌쌓기 후 전돌 표면에 묻은 모르타르 등은 즉시 제거한다.

ㄱ. 전돌쌓기의 줄눈은 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 10㎜ 이하를 기본으로 하고 통줄눈이 생기지 않도록 한다.

ㄴ. 줄눈은 설계도서에 따라 시공한다.

ㅅ. 전돌쌓기시 쌓기모르타르를 사용하지 않는 경우에는 전돌의 맞댄면을 잘 맞추어 틈이 생기지 않게 한다.

2.2 쌓기

ㄱ. 전벽돌쌓기는 전체를 균일한 높이로 쌓고, 1일 쌓기 높이는 1.2〜1.5m 정도로 하되, 충분히 굳힌 후 다음 작업을 진행한다.

ㄴ. 전벽돌쌓기를 중단할 때와 직각 또는 벽체의 물림 자리는 층단들여쌓기로 한다.

ㄷ. 쌓기용 반죽을 일정한 두께로 평평하게 펴 깔고, 전벽돌을 내리누르면서 쌓는다.

ㄹ. 전벽돌쌓기 후 전돌 표면에 묻은 이물질 등은 즉시 제거한다.

ㅁ. 줄눈은 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 10㎜ 이하를 기본으로 하고 통줄눈이 생기지 않도록 한다.

ㅂ. 건식쌓기시에는 전돌의 맞댄면을 잘 맞추어 틈이 생기지 않게 한다.

조정

2.3 보양

ㄱ. 전돌을 쌓은 후 12시간 동안은 하중 및 진동, 충격을 받지 않도록 하고, 완전히 경화되기까지 3일 동안은 집중하중을 받지 않도록 한다.

ㄴ. 직접 빗물에 노출되는 경우에는 공사가 끝날 때마다 두꺼운 방수시트로 시공면을 덮고 단단히 고정시킨다.

ㄷ. 전돌쌓기 후 기온이 4℃ 이하일 때는 보온막 또는 방수시트로 덮어 보양한다.

ㄹ. 방수 및 방습은 줄눈모르타르를 밀실하게 하여 수분이 침투되지 않게 한다.

ㅁ. 벽화현상이 발생된 경우에는 조속히 제거하여 전돌의 풍화를 예방한다.

2.3 보양

ㄱ. 전벽돌을 쌓은 후 12시간 동안은 하중 및 진동, 충격을 받지 않도록 하고, 완전히 경화되기까지 3일 동안은 집중하중을 받지 않도록 한다.

ㄴ. 직접 빗물에 노출되는 경우에는 공사가 끝날 때마다 두꺼운 방수시트로 시공면을 덮고 단단히 고정시킨다.

ㄷ. 전벽돌쌓기 후 기온이 4℃ 이하일 때는 보온막 또는 방수시트로 덮어 보양한다.

조정

3. 전돌깔기

ㄱ. 전돌깔기는 사용위치에 따라 건식깔기와 습식깔기로 할 수 있다.

ㄴ. 구배는 측구나 기타 배수시설이 있는 방향으로 1/50 정도의 경사를 유지한다.

ㄷ. 깔기모래는 살수하여 다짐도구로 충분히 다진다.

ㄹ. 다짐 후 모래를 잘 고르고 구배를 맞춘다.

ㅁ. 평탄작업 후 모래위로 사람이 통행하지 않도록 한다.

ㅂ. 전돌은 기준점에서 깔기 시작하고 소운반 및 전돌깔기시에 충격을 가하지 않으며, 전돌의 모서리 파손에 주의한다.

ㅅ. 초석, 기단 등에 접하는 부분은 전돌을 그레질하여 최대한 밀착시킨다.

ㅇ. 줄눈은 설계도서에 정한 바가 없을 경우에는 사방 통줄눈으로 한다.

ㅈ. 전돌깔기시 줄눈은 맞댄줄눈으로 하되, 줄눈나비가 6㎜ 이상일 경우에는 지정하는 재료를 사용하여 줄눈을 설치할 수 있다.

ㅊ. 기시공부분은 보행하거나 충격을 가하지 않도록 한다.

3. 방전깔기

ㄱ. 방전깔기는 사용위치에 따라 건식깔기와 습식깔기로 할 수 있다.

ㄴ. 구배는 측구나 기타 배수시설이 있는 방향으로 1/50 정도의 경사를 유지한다.

ㄷ. 깔기모래는 살수하여 다짐도구로 충분히 다진다.

ㄹ. 다짐 후 모래를 잘 고르고 구배를 맞춘다.

ㅁ. 평탄작업 후 모래위로 사람이 통행하지 않도록 한다.

ㅂ. 방전은 기준점에서 깔기 시작하고 소운반 및 방전깔기시에 충격을 가하지 않으며, 전돌의 모서리 파손에 주의한다.

ㅅ. 초석, 기단갑석 등에 접하는 부분은 방전을 그레질하여 최대한 밀착시킨다.

ㅇ. 줄눈은 설계도서에 정한 바가 없을 경우에는 사방 통줄눈으로 한다.

ㅈ. 방전깔기시 줄눈은 맞댄줄눈으로 하되, 줄눈나비가 6㎜ 이상일 경우에는 지정하는 재료를 사용하여 줄눈을 설치할 수 있다.

ㅊ. 깔기 후 충분히 양생 되지 않는 곳은 보행하거나 충격을 가하지 않도록 한다.

조정

4. 흙벽돌쌓기

ㄱ. 쌓기는 맨 밑에 지대석을 놓고 그 위에 흙과 흙벽돌을 교대로 쌓아 올라간다.

ㄴ. 흙벽돌을 소정의 높이까지 쌓은 후 이엉을 덮어 빗물을 방지한다.

ㄷ. 쌓기모르타르는 찰흙과 풍화백토를 혼합ㆍ반죽하여 사용한다. 줄눈은 20～30㎜ 정도로 한다.

4. 흙벽돌쌓기

ㄱ. 흙벽돌쌓기는 ‘전벽돌쌓기’에 준한다.

ㄴ. 쌓기는 맨 밑에 지대석을 놓고 그 위에 쌓기용 반죽과 흙벽돌을 교대로 쌓아 올라간다.

ㄷ. 쌓기용 반죽은 진흙에 모래나 마사토 등을 혼합ㆍ반죽하여 사용한다. 줄눈은 20～30㎜ 정도로 한다.

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	0810 일반사항 1. 적용범위 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 건축물의 내․외벽, 바닥, 천장 등의 미화, 보호, 방습, 내화, 마모방지 등을 위한 미장공사에 적용한다.	0810 일반사항 1. 적용범위 ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 미장공사에 적용한다. ㄴ. 미장공사는 벽체, 천장, 포장, 담장 등에 흙을 사용하여 구조체를 만들고, 표면을 마감하는 공사와 양성바름, 전돌쌓기, 방바닥미장바르기 등을 포함한다.
조정	2. 쓰임말정리 ㄱ. 초벌바름 : ① 미장바름에서 최초로 하는 바름. ② 건물안쪽의 벽면에 처음 바르는 것 ㄴ. 재벌바름 : ① 초벌바름 위에 덧바르는 바름. ② 건물바깥쪽에서 초벌바름에 맞대어 바름 ㄷ. 정벌바름 : ① 미장바름에서 최종으로 마감하는 바름. ② 초벌과 재벌한 면에 바름 ㄹ. 중깃 : 흙벽의 외를 얽기 위하여 중방과 상․하인방 사이에 세로로 대는 가는 부재 ㅁ. 힘살 : 흙벽의 세로외를 보강하거나 가로외를 얽어매기 위하여 중깃 사이에 세워대는 가는 부재 ㅂ. 눌외(가로외) : 흙벽의 중깃, 힘살 등에 좁은 간격으로 가로로 얽어매는 가는 부재 ㅅ. 설외(세로외) : 흙벽의 가시새 등에 좁은 간격으로 세로로 얽어매는 가는 부재 ㅇ. 고름질 : 초벌바름이 약간 건조된 후 바르기의 접합부 또는 균열의 틈새, 구멍 등을 재료로 메꾸어 바름면이 평탄하게 하는 것 ㅈ. 가시새 : 흙벽의 중깃에 가로로 대어 끼어 가로외를 보강하거나 세로외를 얽어매는 가는 부재 ㅊ. 회반죽바름 : 벽을 다 바른 후에 궁궐 등에서 미화하기 위해 흰색으로 바름	2. 쓰임말정리 ㄱ. 초벌바름 : ① 미장바름에서 최초로 하는 바름. ② 초벽치기 : 건물안쪽의 벽면에 처음 바르는 것 ③ 맞벽치기 : 건물바깥쪽에서 초벽에 맞대어 치기 ㄴ. 재벌바름 : 초벌바름 위에 덧바르는 바름 ㄷ. 정벌바름 : ① 미장바름에서 최종으로 마감하는 바름. ② 초벌과 재벌한 면에 바름 ㄹ. 중깃 : 벽체의 외를 엮기 위하여 중방과 상․하인방 사이에 세로로 대는 가는 부재 ㅁ. 힘살 : 벽체의 세로외를 보강하거나 가로외를 얽어매기 위하여 중깃 사이에 세워대는 가는 부재 ㅂ. 눌외(가로외) : 흙벽의 중깃, 힘살 등에 좁은 간격으로 가로로 얽어매는 가는 부재 ㅅ. 설외(세로외) : 흙벽의 가시새 등에 좁은 간격으로 세로로 얽어매는 가는 부재 ㅇ. 고름질 : 초벌바름이 약간 건조된 후 바르기의 접합부 또는 균열의 틈새, 구멍 등을 재료로 메꾸어 바름면을 평탄하게 하는 것 ㅈ. 가시새 : 흙벽 외엮기의 반대쪽에서 중깃에 가로로 대거나 중깃에 끼어 가로외를 보강하거나 세로외를 얽어매는 가는 부재 ㅊ. 방보라 : 벽체가 좁은 경우에 설외를 엮기 위해 기둥·벽선과 문선 사이에 가로로 설치하는 가는 부재
신설		4. 풀 ㄱ. 풀은 찹쌀가루, 밀가루, 감자전분, 유근피, 해초 등을 끓여 사용한다. ㄴ. 유근피, 해초는 한번 끓인 것을 재사용하지 않는다.
조정	4. 여물 4.1 짚여물 ㄱ. 잘 마른 볏짚을 잘게 잘라 사용한다. ㄴ. 초벌바름용은 30～90㎜로 잘라 사용한다. ㄷ. 재벌바름용은 20㎜ 내외로 잘라서 부드럽게 푼 것을 사용한다.	5. 여물 5.1 짚여물 ㄱ. 잘 마른 볏짚을 잘게 잘라 사용한다. ㄴ. 초벌바름용은 30～90㎜로 잘라 사용한다. ㄷ. 재벌바름용은 20㎜ 내외로 잘라서 부드럽게 푼 것을 사용한다.
조정	4.2 삼여물 ㄱ. 대마를 사용한다. ㄴ. 섬유가 튼튼하고 불순물이 없는 것을 잘 씻어서 충분히 건조한 후 사용한다. ㄷ. 정벌바름용은 백색으로 표백하여 사용한다. ㄹ. 마대, 마승 등을 짧게 잘라 물에 풀어 사용할 수 있다.	5.2 삼여물 ㄱ. 대마를 사용한다. ㄴ. 섬유가 튼튼하고 불순물이 없는 것을 잘 씻어서 충분히 건조한 후 사용한다. ㄷ. 정벌바름용은 백색으로 표백하여 사용한다. ㄹ. 마대, 마승 등을 짧게 잘라 물에 풀어 사용할 수 있다.
조정	4.3 종이여물 ㄱ. 한지, 마농지, 창호지 등의 헌종이를 물에 풀어 섬유로 만들어 표백하여 사용한다. ㄴ. 닥나무의 섬유를 사용한다.	5.3 종이여물 ㄱ. 한지, 마농지, 창호지 등을 물에 풀어 섬유로 만들어 표백하여 사용한다. ㄴ. 닥나무의 섬유를 사용한다.
조정	4.4 털여물 ㄱ. 소털, 말털 등 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ㄴ. 회벽을 바를 때 이겨서 섞어 바른다.	5.4 털여물 ㄱ. 소털, 말털 등 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다. ㄴ. 회벽을 바를 때 이겨서 섞어 바른다.
조정	5. 흙 5.1 진흙 ㄱ. 진흙(찰흙, 점토, Clay, Mud)은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것으로 한다. ㄴ. 진흙은 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용시 다시 묽기를 맞추어 이겨서 사용한다. ㄷ. 사벽용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것으로서 체가름을 한 후 사용한다.	6. 흙 6.1 진흙 ㄱ. 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것으로 한다. ㄴ. 진흙은 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용시 다시 묽기를 맞추어 이겨서 사용한다. ㄷ. 사벽용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것으로서 체가름을 한 후 사용한다.
조정	5.2 백토 ㄱ. 화강암이 풍화된 흙으로서 모래가 많이 섞이고 빛깔이 흰 흙을 말한다. ㄴ. 백토를 부수어 체로 쳐서 왕모래를 가려낸다.	6.2 백토 ㄱ. 화강암이 풍화된 흙으로서 모래가 많이 섞이고 빛깔이 흰 흙을 말한다. ㄴ. 백토를 부수어 체로 쳐서 왕모래를 가려낸다.
조정	6. 모래 ‘건설교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.	7. 모래 ‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.
조정	7. 외엮기재료 7.1 중깃 인방두께의 1/3 정도로 폭이 넓은 나뭇가지 또는 각재 등을 사용한다.	8. 외엮기재료 8.1 중깃 인방두께의 1/3 정도로 폭이 넓은 나뭇가지 또는 각재 등을 사용한다.
조정	7.2 힘살 지름 12㎜ 내외 굵기의 잡목이나 싸리나무, 통대 등을 사용한다.	8.2 힘살 지름 12㎜ 내외 굵기의 잡목이나 싸리나무, 통대 등을 사용한다.
조정	7.3 외 잡목, 싸리나무, 쪼갠 대나무를 사용하되, 설계도서에 따라 겨릅대 (삼줄기), 수수깡, 나무졸대 등을 사용할 수 있다.	8.3 외 잡목, 싸리나무, 쪼갠 대나무를 사용하되, 설계도서에 따라 겨릅대 (삼줄기), 수수깡, 나무졸대 등을 사용할 수 있다.
조정	7.4 새끼 ㄱ. 외를 엮어대는 새끼는 짚을 꼬아 지름 6～9㎜ 내외로 사용한다. ㄴ. 삼으로 꼰 줄 또는 칡덩굴을 새끼의 대용으로 외엮기에 사용할 수 있다.	8.4 새끼 ㄱ. 외를 엮어대는 새끼는 짚을 꼬아 지름 6～9㎜ 내외로 사용한다. ㄴ. 삼으로 꼰 줄 또는 칡덩굴을 새끼의 대용으로 외엮기에 사용할 수 있다.
조정	8. 보관 및 적재 ㄱ. 미장재료는 서로 섞이지 아니하고 오염 및 훼손되지 않도록 보관한다. ㄴ. 습기, 우수 등으로 변질 우려가 있는 재료는 자재창고에 보관하되, 지면에서 300㎜ 이상 띄어 통풍이 되도록 한다. ㄷ. 보관창고가 불필요한 경우에는 우수와 습기에 노출되지 않는 곳에 보관하고 우장막 등을 준비한다. ㄹ. 진흙, 백토 등의 보관은 흐트러지지 않도록 재료 주위에는 경계벽을 설치한다. ㅁ. 기존의 미장벽 가운데 해체 부재 중 중요한 부재는 훼손되지 않도록 별도의 보관창고에 보관한다.	9. 보관 및 적재 ㄱ. 미장재료는 서로 섞이지 아니하고 오염 및 훼손되지 않도록 보관한다. ㄴ. 습기, 우수 등으로 변질 우려가 있는 재료는 자재창고에 보관하되, 지면에서 300㎜ 이상 띄어 통풍이 되도록 한다. ㄷ. 보관창고가 불필요한 경우에는 우수와 습기에 노출되지 않는 곳에 보관하고 우장막 등을 준비한다. ㄹ. 진흙, 백토 등의 보관은 흐트러지지 않도록 재료 주위에는 경계벽을 설치한다. ㅁ. 해체재료 중 중요한 재료는 훼손되지 않도록 별도의 보관창고에 보관한다.
조정	0830 조사 1. 사전조사 1.1 일반사항 ㄱ. 설계도서를 토대로 공사착공 전에 현장에서 정밀조사하여 기록을 보존 ㄴ. 수리시 벽체, 천정 등의 회벽은 벽화존재여부, 균열, 박리, 기울음 등 ㄷ. 해체수리시 벽화가 있는 벽체는 보존처리하며 벽화가 손상되지 않도록 분리 ㄹ. 조사내용은 사진 및 기록으로 보관	0830 조사 1. 사전조사 1.1 일반사항 ㄱ. 설계도서를 토대로 공사착공 전에 현장에서 정밀조사하여 기록을 보존한다. ㄴ. 해체수리 전 벽화존재여부, 균열, 박리, 기울음, 시공기법, 사용재료 등을 조사한다. ㄷ. 해체수리시 벽화가 있는 벽체는 벽화가 손상되지 않도록 조사한다. ㄹ. 조사내용은 사진 및 기록으로 보관한다.
조정	1.2 육안조사 ㄱ. 벽체의 어긋남(45° 경사로 난 금), 벌어짐, 균열, 벗겨짐, 들뜸, 탈락 등 ㄴ. 벽화의 존재여부 ㄷ. 벽의 종류와 부위에 따른 조사 방법 ① 회벽 및 토벽 : 균열, 탈락, 박락, 일그러짐, 처짐 등 ② 판벽 : 갈라짐, 뒤틀림, 부식 등 ③ 전벽 : 균열, 탈락, 동파, 부식 등 ④ 벽체와 수장재의 접합부분 : 이완상태 ㄹ. 촉진 : 벽체를 흔들어서 흔들림 정도를 파악하거나, 벽을 눌러서 들어가는 정도를 파악. 벽을 두드려서 소리를 들어 파악 ㅁ. 사광조사 : 벽체에 비스듬히 빛을 비추어 벽체의 상태를 조사	1.2 육안조사 ㄱ. 벽체의 어긋남(45° 경사로 난 금), 벌어짐, 균열, 벗겨짐, 들뜸, 탈락 등을 조사한다. ㄴ. 벽화의 존재여부를 조사한다. ㄷ. 벽의 종류와 부위에 따른 조사 방법은 다음과 같다. ① 회벽 및 토벽 : 균열, 탈락, 박락, 일그러짐, 처짐 등 ② 판벽 : 갈라짐, 뒤틀림, 부식 등 ③ 전벽 : 균열, 탈락, 동파, 부식 등 ④ 벽체와 수장재의 접합부분 : 이완 및 균열상태 ㄹ. 촉진 : 벽체를 흔들어서 흔들림 정도를 파악하거나, 벽을 눌러서 들어가는 정도를 파악. 벽을 두드려서 소리를 들어 파악한다. ㅁ. 사광조사 : 벽체에 비스듬히 빛을 비추어 벽체의 상태를 조사한다.
조정	1.3 기구검사 ㄱ. 송곳으로 벽체를 찔러보거나, 박락부분이 있는 경우는 칼 등으로 박락부분을 오려 접착력을 확인 ㄴ. 다림추, 장척을 이용하여 박락, 일그러짐, 수장목의 처짐 및 뒤틀림, 이완 등을 점검 ㄷ. 잘 보이지 않는 부분은 적외선 카메라 등으로 정밀하게 조사	1.3 기구검사 ㄱ. 다림추, 장척을 이용하여 박락, 일그러짐, 수장목의 처짐 및 뒤틀림, 이완 등을 점검한다. ㄴ. 벽화, 묵서 등 확인이 필요한 부분은 과학적 장비를 사용하여 정밀하게 조사한다.
조정	1.4 변형검사 1.4.1 외벽 ㄱ. 벽체에 규칙적인 경사균열이 있는지 조사 ㄴ. 경사균열 이외의 금이나 벽체가 전체적으로 박락된 부분이 있는지 조사 ㄷ. 비들이침에 의한 벽체의 손상, 결로에 의한 고막이벽의 파손 등 ㄹ. 마루 밑의 환기상태	1.4 변형검사 1.4.1 외벽 ㄱ. 벽체에 규칙적인 경사균열이 있는지 조사한다. ㄴ. 경사균열 이외의 금이나 벽체가 전체적으로 박락된 부분이 있는지 조사한다. ㄷ. 비들이침에 의한 벽체의 손상, 결로에 의한 고막이벽의 파손 등을 조사한다. ㄹ. 중깃 및 방보라 등의 탈락현상이 없는지 조사한다
조정	1.4.2 내벽 외벽과 연관하여 조사하며, 누수와 결로로 인한 습기가 있는지 조사	1.4.2 내벽 외벽과 연관하여 조사하며, 누수와 결로로 인한 습기가 있는지 조사한다.
조정	2. 해체조사 ㄴ. 해체하기 전에 벽체에 남아 있을 수 있는 벽화나 역사적인 기록, 단청 문양 등을 조사 ㄱ. 기존 형태와 같은 기법으로 수리할 수 있게 벽체의 원상태를 조사 ㄷ. 벽체의 해체시 기존 벽체의 재료를 조사 ㄹ. 중깃, 눌외, 설외의 파손과 고정 및 엮음은 불량한 것이 있는지 조사	2. 해체조사 ㄱ. 해체하기 전에 벽체에 남아 있을 수 있는 벽화나 역사적인 기록, 단청 문양 등을 조사 ㄴ. 정벌바름, 재벌바름, 초벌바름의 재료와 두께 등을 조사 기록한다. ㄷ. 중깃, 힘살, 가시새, 눌외, 설외 등의 재료와 설치 방법을 조사한다. ㄹ. 중깃, 힘살, 가시새, 눌외, 설외 등의 파손과 고정 및 엮음은 불량한 것이 있는지 조사한다.
조정	0840 해체 ㄹ. 해체 과정의 사진을 촬영하여 기록․보존한다. ㅁ. 벽화가 있는 포벽의 해체시에는 보존처리를 선행하고 파손되지 않도록 해체하며, 해체한 벽체는 별도로 보관한다.	0840 해체 1. 일반사항 ㄱ. 해체 과정의 사진을 촬영하여 기록․보존한다. ㄴ. 벽화가 있는 경우에는 해체시 보양조치를 선행하고 파손되지 않도록 해체하며, 해체한 벽체(벽화)는 별도로 보관한다. ㄷ. 비산먼지 등에 대비하여 보양조치 후 해체한다. ㄹ. 해체재료는 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담는다. ㅁ. 해채재료의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.1 재사용재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다.
		2. 벽체해체
	ㄱ. 벽체, 앙벽(천정), 착고막이, 서까래 사이 당골막이 등은 초벌바름까지 해체하고 외와 중깃은 가능한 재사용한다.	ㄱ. 초벌바름까지 해체하고 외와 중깃은 가능한 재사용한다.
	ㄴ. 부분수리를 할 때, 정벌바름은 초벌바름이 손상되지 않게 긁어내고 수리한다. ㄷ. 매 공정마다 조사․기록을 해체와 동시에 하면서 해체한다.	ㄴ. 부분수리를 할 때, 정벌바름과 재벌바름은 초벌바름이 손상되지 않게 긁어내고 수리한다. ㄷ. 매 공정마다 해체와 동시에 조사·기록한다.
		3. 앙벽·당골벽·포벽해체 ㄱ. 초벌바름까지 해체하고, 외엮기, 산자엮기 등은 가능한 재사용한다. ㄴ. 부분수리를 할 때, 정벌바름과 재벌바름은 초벌바름이 손상되지 않게 긁어내고 수리한다. ㄷ. 매 공정마다 해체와 동시에 조사·기록한다.
		4. 고막이벽해체 ㄱ. 고막이벽 정벌바름을 해체한다. ㄴ. 고막이벽 상부에서 하부 순으로 해체한다. ㄷ. 고막이벽 해체로 인하여 구들이 훼손되지 않도록 유의한다
조정	0850 시공 1.3 생석회 피우기(소화) ㄱ. 생석회는 물을 혼합하여 7일 이상 피워 사용한다. ㄴ. 강회를 피울 때 물은 가급적 적게 사용하며, 가수한 후에 높은 습도를 일정 기간 유지한다. ㄷ. 혼합된 반죽물은 뭉쳤을 경우 흘러내리지 않아야 한다.	0850 시공 1.3 생석회 피우기(소화) ㄱ. 생석회는 물을 혼합하여 완전히 피워서 사용한다. ㄴ. 생석회를 피울 때는 물을 충분히 사용하며, 생석회 반죽은 뭉쳤을 경우 흘러내리지 않아야 한다.
조정	2. 흙벽 시공순서는 외엮기 → 초벌바름(초벽치기, 맞벽치기) → 고름질 → 재벌바름 → 정벌바름 순으로 한다.	2. 벽체(외엮기벽) 시공순서는 외엮기 → 초벌바름(초벽치기, 맞벽치기) → 고름질 → 재벌바름 → 정벌바름 순으로 한다.
변경없음	2.1 외엮기 외엮기는 기존 기법대로 시공하되, 기존 기법의 조사나 원형고증이 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다.	2.1 외엮기 외엮기 재료 및 기법은 원형대로 시공하되, 원형고증이 불가한 경우 문화재 특성을 고려하여 외엮기 재료 및 기법을 담당원과 협의하여 정한다.
조정	2.1.1 중깃 ㄱ. 중깃의 설치간격은 기둥벽선에서 60㎜ 정도 이격하여 설치하고, 간격은 300～400㎜ 정도로 한다. 벽체의 규모에 따라 설치간격을 조정할 수 있다. ㄴ. 중깃은 상․하인방에 끌 등으로 홈을 파서 끼우고 쐐기 등을 박아 흔들림이 없도록 고정한다. ㄷ. 벽체길이가 짧은 경우에는 중깃의 설치를 생략할 수 있다.	2.1.1 중깃 ㄱ. 중깃의 설치간격은 기둥벽선에서 60㎜ 정도 이격하여 설치하고, 간격은 300～400㎜ 정도로 한다. 벽체의 규모에 따라 설치간격을 조정할 수 있다. ㄴ. 중깃은 상․하인방에 끌 등으로 홈을 파서 끼우고 쐐기 등을 박아 흔들림이 없도록 고정한다. ㄷ. 기둥·벽선과 문선 사이와 같이 벽체가 좁은 경우에는 방보라를 설치한다.
조정	2.1.2 가시새 ㄱ. 중깃에 가로로 엮어 고정한다. ㄴ. 상․하인방과 중방에서 30～60㎜ 정도 떨어지게 설치하고, 간격은 600㎜ 정도로 한다.	2.1.2 가시새 ㄱ. 외엮기의 반대편 또는 중깃에 꽂아 가로로 엮어 고정한다. ㄴ. 상․하인방과 중방에서 30～60㎜ 정도 떨어지게 설치하고, 간격은 600㎜ 정도로 한다.
조정	2.1.3 힘살 중깃 사이에 수직으로 세워 가시새에 고정한다.	2.1.3 힘살 중깃 사이에 수직으로 세워 가시새 또는 눌외에 고정한다.
조정	2.1.4 외 ㄱ. 눌외를 30㎜ 간격으로 중깃에 외새끼로 감아 견고히 엮고, 설외를 30～50㎜ 간격으로 가시새와 눌외에 견고하게 엮어댄다. ㄴ. 외새끼는 벽체의 두께에 따라 새끼의 굵기를 조정한다. ㄷ. 외의 양끝은 주선이나 벽선, 상․하인방 등에 맞닿게 설치한다.	2.1.4 외 ㄱ. 외는 중깃 외측에 설치하되, 눌외는 30㎜ 내외 간격으로 중깃에 외새끼로 감아 견고히 엮고, 설외는 30～50㎜ 간격으로 가시새와 눌외에 견고하게 엮어댄다. ㄴ. 외새끼는 벽체의 두께에 따라 새끼의 굵기를 조정한다. ㄷ. 외의 양끝은 주선이나 벽선, 상․하인방 등에 맞닿게 설치한다.
조정	2.2 초벌바름 ㄱ. 외를 엮어 댄 실내 쪽을 먼저 바르며, 바름두께는 기존과 같게 한다. ㄴ. 초벽흙이 바깥으로 불거진 부분은 고르게 정리하여 맞벽치기시에 접착력을 좋게 한다. ㄷ. 한쪽면에 바른 흙이 뿌연 흙색이 날 때까지 충분히 건조된 후 맞벽을 친다.	2.2 초벌바름 ㄱ. 초벽흙은 외를 엮어 댄 실내 쪽에서 먼저 바르며, 바름두께는 기존과 같게 한다. ㄴ. 초벽흙이 반대쪽으로 불거진 부분은 고르게 정리하여 맞벽치기시에 부착력을 좋게 한다. ㄷ. 한쪽면에 바른 흙이 뿌연 흙색이 날 때까지 충분히 건조한 후 맞벽을 친다.
조정	2.3 재벌바름 ㄱ. 초벌에 큰 갈램이 있거나 가장자리에 틈서리가 있는 곳, 심하게 우묵한 곳은 고름질을 하고 적당히 건조한 다음 재벌흙을 바른다. ㄴ. 재벌흙은 흙손자국이 없게 면바르게 바른다. ㄷ. 초벌바름한 흙이 떨어지거나 갈라지지 않도록 살며시 눌러 바른다.	2.3 재벌바름 ㄱ. 초벌을 충분히 건조한 후 초벌에 생긴 큰 갈램이나 가장자리에 틈서리가 있는 곳, 요철이 심한 곳 등은 고름질하여 평활하게 매우고, 재벌흙을 바른다. ㄴ. 재벌바름은 정벌바름을 위해 면을 거칠게 한다. ㄷ. 재벌흙은 초벌바름과 재벌바름이 일체화 되도록 충분히 눌러 바른다.
조정	2.4 정벌바름 ㄱ. 재벌바름이 충분히 건조된 후 정벌바름을 한다. ㄴ. 벽체의 두께가 수장재를 포함한 벽선보다 두껍게 마감되지 않도록 한다. ㄷ. 초벌바름과 재벌바름의 면을 거칠게 긁어 정벌바름이 잘 부착되도록 한다.	2.4 정벌바름 2.4.1 일반사항 ㄱ. 정벌바름의 종류는 마감재료에 따라 회벽, 회사벽, 재사벽, 흙벽 등으로 구분한다. ㄴ. 재벌바름이 충분히 건조된 후 정벌바름 한다. ㄷ. 벽체의 두께가 수장재를 포함한 벽선보다 두껍게 마감되지 않도록 한다.
조정	3. 회반죽벽 ㄱ. 재벌바름 위에 궁궐 등에서 벽체를 미화하기 위해 회반죽을 바른다. ㄴ. 회반죽벽은 민가에는 바르지 아니한다. 3.1 바름 ㄱ. 회반죽은 생석회에 소석회를 중량비로 3% 이내로 섞고, 해초풀을 끓인물과 혼합하여 두께 3㎜ 내외로 덧바른다. ㄴ. 1회바름을 하고 건조되면 물축이기를 한 후 고름질을 한다. ㄷ. 고름질하여 건조된 다음 물축이기를 하고 2회바름을 한다. ㄹ. 2회바름은 1회바름이 겉마른 시기에 흙손자국이 없게 면바르게 바른다.	2.4.2 회벽바르기 생석회 반죽에 풀과 여물을 혼합하여 충분히 이겨서 바른다.
조정	4. 회사벽 회사벽은 흙벽보다 고급벽체로 마감할 때 사용한다. 4.1 바름 ㄱ. 석회죽은 생석회에 1～2배 되는 물을 가해 2시간 정도 두었다가 떠오르는 물을 제거하고 남은 죽같이 된 석회를 사용한다. ㄴ. 석회죽에 모래, 백토 등을 섞어 초벌바름을 한다. ㄷ. 초벌바름 후 고름질을 하고 갈램, 틈서리 등을 석회죽으로 덧먹인다. ㄹ. 재벌바름, 정벌바름은 흙손자국이 없게 면바르게 바른다.	2.4.3 회사벽바르기 생석회 반죽에 모래, 백토와 풀, 여물을 혼합하여 충분히 이겨서 바른다.
조정	5. 사벽 흙벽면을 마감하기 위해 흙벽면 위에 사벽바르기를 한다. 5.1 바름 ㄱ. 초벌, 재벌바름은 ‘2. 흙벽’에 준한다. ㄴ. 재벌바름 위에 모래와 마사를 혼합하여 정벌바름으로 마감한다. ㄷ. 사벽 위에 재차 마감이 필요한 경우에는 같은 기법으로 재사벽을 바른다.	2.4.4 재사벽바르기 진흙에 모래와 마사, 풀, 여물을 혼합하여 충분히 이겨서 바른다.
	ㄹ. 벽체에 토육색 등 색상을 필요로 하는 경우에는 황토물을 혼합한다.	2.4.5 흙벽바르기 진흙에 풀과 여물을 혼합하여 충분히 이겨서 바른다.
조정	6. 홑벽치기 ㄱ. 초벽치기를 하고 바깥쪽은 사괴석이나 전돌로 마감한다. ㄴ. 외를 댄 면에서 먼저 바르되, 인방 두께보다 6～9㎜ 안으로 평탄하게 바른다. ㄷ. 초벽흙이 뒷면에 불거진 부분은 물기가 걷히는 것을 살펴 흙손으로 눌러두고 남은 흙은 떼어 버린다.	3. 홑벽치기 ㄱ. 초벽치기를 하고 바깥쪽은 사괴석이나 전돌로 마감한다. ㄴ. 외를 댄 면에서 먼저 바르되, 인방 두께보다 6～9㎜ 안으로 평탄하게 바른다. ㄷ. 초벽흙이 뒷면에 불거진 부분은 물기가 걷히는 것을 살펴 흙손으로 눌러두고 남은 흙은 떼어 버린다.
변경없음	7. 고막이벽 ㄱ. 마루 밑이나 구들의 고막이에 쓰이는 재료는 잡석, 전벽돌, 기와 등을 사용한다. ㄴ. 고막이 하부는 상부보다 넓게 해서 안정되게 한다. ㄷ. 고막이 설치시 그 폭은 하방폭보다 넓게 한다. ㄹ. 마루 밑의 고막이 부분에는 통풍구를 설치한다. ㅁ. 장대석 고막이 설치는 설계도서에 따른다.	4. 고막이벽 ㄱ. 마루 밑이나 구들의 고막이에 쓰이는 재료는 잡석, 전벽돌, 기와 등을 사용한다. ㄴ. 고막이 하부는 상부보다 넓게 해서 안정되게 한다. ㄷ. 고막이 설치시 그 폭은 하방폭보다 넓게 한다. ㄹ. 마루 밑의 고막이 부분에는 통풍구를 설치한다. ㅁ. 장대석 고막이 설치는 설계도서에 따른다.
조정	8. 포벽 포벽은 기존 기법대로 시공한다.	5. 포벽 ㄱ. 포벽의 형태에 맞춰 외엮기 후 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름 순으로 바른다. ㄴ. 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름은 ‘벽체’시공법를 따른다. ㄷ. 정벌바름의 종류는 마감재료에 따라 회벽, 회사벽, 재사벽, 흙벽 등으로 구분한다.
조정	9. 당골벽 ㄱ. 당골벽의 틈새가 넓은 경우에는 싸릿대, 기와조각 등을 힘살로 넣고 바르며, 틈이 좁은 경우에는 진흙을 뭉쳐 채우고 면바르게 재벌바름을 하여 마감한다. ㄴ. 굴도리 위의 당골벽 회반죽바르기는 건물외측은 굴도리 상단 바깥쪽에서 수직으로 바르고, 건물 내측은 굴도리외곽선으로부터 도리의 중심에 치우친 지점에서 수직 또는 중심부 쪽으로 기울게 하여 전체단면을 사다리꼴의 형태로 한다. ㄷ. 납도리 위의 당골벽 회반죽바르기는 건물외측은 납도리 상단 안쪽에서 수직으로 바르고, 건물 내측은 납도리 상단에서 수직 또는 중심부 쪽으로 약간 기울게 하여 전체단면을 사다리꼴의 형태로 한다. ㄹ. 당골벽은 굴도리 측면으로 처져 얇게 발라지면 탈락현상이 발생됨으로 도리 측면으로 처지지 않는 부위에 바른다.	6. 당골벽 ㄱ. 당골벽의 틈새를 싸릿대, 기와조각 등을 힘살로 넣고 진흙을 뭉쳐 채우고 면바르기하고 재벌바름 후 정벌바름으로 마감한다. ㄴ. 당골벽의 외측면은 도리 위에서 수직으로 바르고, 내측면은 도리 중심부 쪽으로 기울게 하여 전체단면을 사다리꼴의 형태로 바른다. ㄷ. 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름은 ‘벽체’시공법를 따른다. ㄹ. 정벌바름의 종류는 마감재료에 따라 회벽, 회사벽, 재사벽, 흙벽 등으로 구분한다.
조정	10. 앙토바름 ㄱ. 치받이흙바르기를 하고 회사벽 등으로 마감한다. ㄴ. 바름두께는 일정하게 하며, 서까래 직경의 반 이상이 노출되도록 바른다.	7. 앙벽바르기 ㄱ. 산자 사이로 불거져 나온 진새흙을 정리하여 진흙으로 초벌을 바르고 재벌바름 후 정벌바름으로 마감한다. ㄴ. 바름두께는 일정하게 하며, 서까래 직경의 반 이상이 노출되도록 바른다. ㄷ. 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름은 ‘벽체’시공법을 따른다. ㄹ. 정벌바름의 종류는 마감재료에 따라 회벽, 회사벽, 재사벽, 흙벽 등으로 구분한다.
조정	11. 양성바름 ㄱ. 양성바름시 적새 사이의 삐져나온 진흙을 완전히 긁어내고 바르도록 한다. ㄴ. 양성바름시 옆면과 윗면이 끊어지지 않게 한다. ㄷ. 용마루는 기와골과 기와등 윗부분에서부터 용마루의 양면을 약간 밑이 두텁고 경사지게 바른다. ㄹ. 부분적으로 탈락되었거나 균열이 생겼을 때에는 이를 완전히 제거하고 새로 바른다.	8. 양성바르기 ㄱ. 바탕면바르기는 적새 사이의 삐져나온 알매흙을 긁어내고 적새와 일체가 되도록 바른다. ㄴ. 양성바르기 시 옆면과 윗면은 일체가 되도록 한다. ㄷ. 용마루는 기와골과 기와등 윗부분에서부터 용마루의 양면을 약간 밑이 두텁고 경사지게 바른다. ㄹ. 부분적으로 탈락되었거나 균열이 생겼을 때에는 이를 완전히 제거하고 새로 바른다.
조정	12. 줄눈바름 ㄱ. 줄눈바름은 사괴석쌓기, 전돌쌓기, 벽돌쌓기 등 습식구조 외에는 잘 쓰지 않으며, 석축쌓기, 성벽쌓기, 기단쌓기 등은 건식구조로 줄눈바름을 하지 아니한다. ㄴ. 근래 수리시에 시멘트모르타르나 생석회반죽으로 시공된 줄눈은 제거한다. ㄷ. 줄눈은 생석회반죽으로 소정의 바름두께와 나비로 바른다. ㄹ. 바름면은 원바탕을 살리고 페인트를 칠해서 미화하지 않도록 한다. ㅁ. 사괴석담, 화방벽, 전돌벽의 줄눈은 내민줄눈으로 한다. ㅂ. 본바탕을 견실하게 시공하여 줄눈의 균열 및 파손이 없도록 한다. 12.1 치장줄눈 ㄱ. 치장줄눈은 조각물(전탑), 도안이 있는 합각, 꽃담 등에 줄눈바름을 하는 것으로 정교하게 한다. ㄴ. 치장줄눈은 위에서부터 내리바르되 먼저 세로줄눈을 한 구간씩 바르고 가로줄눈을 바른다. ㄷ. 치장줄눈의 두께는 가로․세로가 일정하게 줄바르고 수평․수직이 잘 맞도록 한다. ㄹ. 치장줄눈 바르기는 바탕면에 묻은 먼지, 모래알 등은 솔로 씻어내고, 심하게 건조되었거나 일사직광을 받을 때에는 벽면 전체에 물을 뿌려 축이거나, 줄눈을 물솔 등으로 축여가며 치장줄눈을 바른다. ㅁ. 치장줄눈은 줄눈흙손으로 회반죽을 줄눈 속에 충분히 다져 넣어 속에 빈틈이 없도록 하고 줄바르게 바른다. ㅂ. 줄눈치장이 완료되면 벽면에 부착된 회반죽은 주걱, 물솔 등으로 제거하고 걸레닦기 등의 청소를 한다. ㅅ. 한냉기에는 치장줄눈의 시공을 피한다.	9. 줄눈바르기 ㄱ. 줄눈바름은 기존의 양식과 기법대로 한다 ㄴ. 줄눈은 소정의 바름두께와 너비로 바른다. ㄷ. 줄눈의 균열 및 파손이 없도록 한다. 9.1 치장줄눈 ㄱ. 치장줄눈의 두께는 가로․세로가 일정하게 줄바르고 수평․수직이 잘 맞도록 한다. ㄴ. 치장줄눈 바르기는 바탕면에 묻은 이물질 등은 제거하고, 심하게 건조되었거나 일사직광을 받을 때에는 벽면 전체에 물을 뿌려 축이거나, 줄눈을 물솔 등으로 축여가며 치장줄눈을 바른다. ㄷ. 치장줄눈은 줄눈흙손 등으로 채워 넣어 빈틈이 없도록 하고 줄바르게 바른다. ㄹ. 줄눈치장이 완료되면 이물질 등은 제거한다.

0800 미장공사

0800 미장공사

0900 창호공사

0900 창호공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정	비고
	0920 재료 1. 목재 ㄱ. 목재는 육송 또는 기존 부재와 같은 것을 사용한다. ㄴ. 기존의 부재는 최대한 재사용하고 없어지거나 파손되어 재사용이 불가한 경우에는 신재로 보충할 수 있다. ㄷ. 부분적으로 파손․인멸된 것은 창호전체를 교체하지 않고 부재를 보충한다. ㄹ. 살이나 울거미재는 대재에서 켜낸 섬유방향의 거심재를 사용한다. ㅁ. 울거미재의 보임면은 목재의 섬유방향이 보이도록 한다. ㅂ. 엇결, 큰 옹이, 썩은 옹이, 빠진 옹이, 갈램, 찢김, 썩음, 흠 등이 없는 재료를 사용한다. ㅅ. 수리시 기존의 형태, 색감을 그대로 나타낼 수 있는 같은 구재를 사용하고, 목재 수급이 불가한 경우에는 동등 이상의 품질을 가진 목재를 사용한다. ㅇ. 목재의 건조 ① 창호재는 자연건조한 것을 사용한다. ② 창호 제작시의 함수율은 18% 이하로 한다.	0920 재료 1. 목재 ㄱ. 기존의 부재는 최대한 재사용하고 없어지거나 파손되어 재사용이 불가한 경우에는 기존 부재와 동일수종의 신재로 보충한다. ㄴ. 부분적으로 파손․인멸된 것은 창호전체를 교체하지 않고 부재를 보충한다. ㄷ. 살이나 울거미재는 대재에서 켜낸 섬유방향의 거심재를 사용한다. ㄹ. 울거미재의 보임면은 목재의 섬유방향이 보이도록 한다. ㅁ. 엇결, 큰 옹이, 썩은 옹이, 빠진 옹이, 갈램, 찢김, 썩음, 흠 등이 없는 재료를 사용한다. ㅂ. 수리시 기존의 형태, 색감을 그대로 나타낼 수 있는 같은 구재를 사용하고, 목재 수급이 불가한 경우에는 동등 이상의 품질을 가진 목재를 사용한다. ㅅ. 창호 제작시의 목재 함수율은 19% 이하로 한다.
조정	2. 해체 ㄱ. 해체시에는 무리하게 힘을 가하여 부재에 변형, 파손 등이 생기지 않도록 한다. ㄴ. 창호 해체시에는 일련번호를 부착한 후 해체한다. ㄷ 창호에 부착된 철물은 파손되어 교체하거나, 창호수리를 위하여 철물의 분리가 불가피한 경우에 해체한다. ㄹ 해체된 부재와 부재의 맞춤 등에 대하여는 실측과 사진촬영을 하여 그 자료를 담당원에게 제출한다. ㅁ. 해체 후에 문골은 뒤틀리거나 빠져나오지 않도록 한다.	2. 해체 ㄱ. 해체시에는 무리하게 힘을 가하여 부재에 변형, 파손 등이 생기지 않도록 한다. ㄴ. 창호 해체시에는 일련번호를 부착한 후 해체한다. ㄷ 창호에 부착된 철물은 파손되어 교체하거나, 창호수리를 위하여 철물의 분리가 불가피한 경우에 해체한다. ㄹ 해체된 부재와 부재의 맞춤 등에 대하여는 실측과 사진촬영을 하여 그 자료를 담당원에게 제출한다. ㅁ. 해체 후에 문골은 뒤틀리거나 빠져나오지 않도록 한다. ㅂ. 해재재료의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.2 재사용재, 보관부재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다.
조정	5.2 신방목 ㄱ. 신방목을 설치할 경우, 신방목은 기둥 밑에 설치한 것과 문선 밑에 설치하는 것이 있는데, 기둥이나 문선나비보다 작게 쓰는 것이 보통이고, 높이는 나비보다 낮게 설치한다. ㄴ. 후자는 문선 밑에 신방목을 대고 문 안쪽에 장부구멍을 뚫어 대문의 장부를 안장맞춤으로 한다. ㄷ. 외부는 초새김 등 장식을 할 수 있고, 내부는 원형으로 깎아 문짝이 회전할 수 있도록 한다. ㄹ. 신방목 밑에 신방석을 설치하여 부식을 방지한다.	5.2 신방목 ㄱ. 신방목을 설치할 경우, 신방목은 기둥 밑에 설치한 것과 문선 밑에 설치하는 것이 있는데, 기둥이나 문선 나비보다 작게 쓰는 것이 보통이고, 높이는 나비보다 낮게 설치한다. ㄴ. 문선 밑에 신방목을 설치하는 경우 문 안쪽 신방목에 대문(짝)을 설치한다. ㄷ. 외부는 초새김 등 장식을 할 수 있고, 내부는 원형으로 깎아 문짝이 회전할 수 있도록 한다. ㄹ. 신방목 밑에 신방석을 설치하여 부식을 방지한다.

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정	비고
조정	1010 일반사항 1020 부뚜막아궁이 1. 일반사항 ㄱ. 이 시방은 온돌공사 중 부뚜막아궁이 유형의 온돌공사에 적용한다.	1010 일반사항 1020 부뚜막아궁이 1. 일반사항 이 시방은 온돌공사 중 부뚜막아궁이 유형의 온돌공사에 적용한다.
조정	2. 쓰임말정리 ㄱ. 온돌 : 바닥을 뜨겁게 덥혀 난방하는 방식으로, 이 시방에서 온돌은 방바닥에 구들장을 깔고 그 밑에 불을 지펴 바닥을 덥게 하는 구조체를 말하며 구들이라고도 함 ㄴ. 부뚜막아궁이 : 난방과 취사를 겸하는 온돌방식으로 부뚜막이 설치되고, 아궁이, 아궁이후렁이, 불목, 불고개 등으로 구성된 온돌 ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간으로 화기와 연기가 지나는 곳 ㄹ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 파내거나 돋우어 다짐하고 고래둑을 쌓아 고래를 만드는 일 ㅁ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 굇돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥 ㅂ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, (흙)벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑 ㅅ. 나란히고래(줄고래) : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 직선으로 놓인 고래 ㅇ. 선자고래 : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 부채살 모양으로 퍼져 나간 고래 ㅈ. 허튼고래 : 골을 켜지 않고 불길이 이리저리 통하여 들어가도록 굇돌을 흩어서 놓은 고래 ㅊ. 되돈고래 : 아궁이와 굴뚝이 같은 쪽에 있어서 고래를 타고 들어간 불길이 한 바퀴 돌아 나오도록 놓은 고래 고래의 형태 ㅋ. 고래개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 방구들 윗목에 파낸 고랑 ㅌ. 구들개자리 : 아궁이를 통해 유입된 화기와 연기를 모아 고래로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 방구들 아랫목에 만드는 개자리 ㅍ. 중간개자리 : 방이 큰 경우에 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 중간에 만드는 개자리 ㅎ. 굇돌 : 아랫목의 넓고 두꺼운 구들장을 받치거나 허튼고래에서 구들장을 받치는 돌 ㄱㄴ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이벽 안쪽에 붙여 쌓은 두둑 ㄱㄴ. 부넘기 : 불고개 끝에서 고래로 연결되는 어귀에 조금 높게 만든 언덕 ㄱㄷ. 바람막이 : 역류하는 연기를 막으며, 고래에서 흘러나가는 화기를 더 잡아두기 위해 고래와 고래개자리가 만나는 어귀에 조금 높게 만든 언덕 ㄱㄹ. 아궁이 : 온돌에 불을 넣는 구멍으로 부뚜막아궁이에서 부뚜막 전면에 위치하고, 함실아궁이에서는 고막이선에 위치함 ㄱㅁ. 이맛돌 : 아궁이 입구에서 봇돌 위에 걸치는 돌 ㄱㅂ. 봇돌 : 이맛돌이나 불목돌을 받치기 위해 아궁이 양옆에 세우는 돌 ㄱㅅ. 부뚜막 : 아궁이후렁이 위에 솥을 걸 수 있도록 흙과 돌 등으로 만든 것 ㄱㅇ. 아궁이후렁이 : 장작 등의 땔감이 연소되는 곳 ㄱㅈ. 불목 : 아궁이후렁이와 고래의 중간부분으로, 아궁이후렁이에서 장작 등의 땔감이 연소된 화기와 연기가 고래로 넘어가는 곳 ㄱㅊ. 불목구멍 : 아궁이후렁이에서 불목으로 화기와 연기가 지나갈 수 있도록 고막이 부분에 뚫은 구멍 ㄱㅋ. 불목돌 : 아궁이후렁이와 불목 사이의 불목구멍 위를 덮는 돌 ㄱㅌ. 구들장 : 고래둑, 굇돌 위에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌 ㄱㅍ. 굄돌 : 구들장을 평평하게 놓기 위해 고래둑이나 굇돌 위에서 구들장을 고이는 돌 ㄱㅎ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌 ㄴㄱ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것 ㄴㄴ. 연도 : 고래개자리에서 굴뚝개자리 사이의 연기가 지나가는 길 ㄴㄷ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 연도바닥보다 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음․재 등이 모이게 하는 곳	2. 쓰임말정리 ㄱ. 온돌 : 바닥을 뜨겁게 덥혀 난방하는 방식으로, 이 시방에서 온돌은 방바닥에 구들장을 깔고 그 밑에 불을 지펴 바닥을 덥게 하는 구조체를 말하며 구들이라고도 함 ㄴ. 부뚜막아궁이 : 난방과 취사를 겸하기 위해 부뚜막을 설치하고 그 곳에 불을 때는 아궁이 ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간으로 화기와 연기가 지나는 곳 ㄹ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 파내거나 돋우어 다짐하고 고래둑을 쌓아 고래를 만드는 일 ㅁ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 굇돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥 ㅂ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, 전벽돌, 흙벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑 ㅅ. 나란히고래(줄고래) : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 나란히 놓인 고래 ㅇ. 선자고래 : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 부채살 모양으로 퍼져 나간 고래 ㅈ. 허튼고래 : 골을 켜지 않고 불길이 이리저리 통하여 들어가도록 굇돌을 흩어서 놓은 고래 ㅊ. 되돈고래 : 아궁이와 굴뚝이 같은 쪽에 있어서 고래를 타고 들어간 불길이 한 바퀴 돌아 나오도록 놓은 고래 나란히고래 1 나란히고래 2 선자고래 1 선자고래 2 선자고래 3 허튼고래 1 허튼고래 2 되돈고래 고래의 형태 ㅋ. 고래개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 고래 끝에 설치한 고랑 ㅌ. 구들개자리 : 아궁이를 통해 유입된 화기와 연기를 모아 균등하게 고래로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 방구들 아랫목에 만드는 개자리 ㅍ. 중간개자리 : 방이 큰 경우에 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 중간에 만드는 개자리 ㅎ. 굇돌 : 아랫목의 넓고 두꺼운 구들장을 받치거나 허튼고래에서 구들장을 받치는 돌 ㄱㄴ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이벽 안쪽에 붙여 쌓은 두둑 ㄱㄴ. 부넘기 : 고래가 시작되는 곳에 조금 높게 만든 언덕 ㄱㄷ. 바람막이 : 외부역풍에 의해 역류하는 연기를 막으며, 고래에서 흘러나가는 화기를 분배하고 화기를 더 잡아두기 위해 고래와 고래개자리가 만나는 어귀에 조금 높게 만든 언덕 ㄱㄹ. 아궁이 : 온돌에 불을 넣는 구멍으로 부뚜막아궁이에서 부뚜막 전면에 위치하고, 함실아궁이에서는 고막이선에 위치함 ㄱㅁ. 이맛돌 : 아궁이 입구에서 봇돌 위에 걸치는 돌 ㄱㅂ. 봇돌 : 이맛돌이나 불목돌을 받치기 위해 아궁이 양옆에 세우는 돌 ㄱㅅ. 부뚜막 : 취사에 용이하도록 아궁이후렁이 옆이나 주위에 설치된 구조물 ㄱㅇ. 아궁이후렁이 : 돌, 와편, 전돌 등을 사용하여 쌓아올린 공간으로 장작 등의 땔감이 연소되는 곳 ㄱㅈ. 불목 : 아궁이후렁이와 고래의 중간부분으로, 아궁이후렁이에서 장작 등의 땔감이 연소된 화기와 연기가 고래로 넘어가는 곳 ㄱㅊ. 불목구멍 : 아궁이후렁이에서 불목으로 화기와 연기가 지나갈 수 있도록 고막이 부분에 뚫은 구멍 ㄱㅋ. 불목돌 : 아궁이후렁이와 불목 사이의 불목구멍 위를 덮는 돌 ㄱㅌ. 구들장 : 고래둑, 굇돌 위에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌 ㄱㅍ. 굄돌 : 구들장을 평평하게 놓기 위해 고래둑이나 굇돌 위에서 구들장을 고이는 돌 ㄱㅎ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌 ㄴㄱ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것 ㄴㄴ. 굴뚝 : 불을 땔 때에, 연기가 밖으로 빠져나가도록 만든 구조물. 전축굴뚝, 와편굴뚝, 오지굴뚝 등이 있음. ㄴㄷ. 연도 : 고래개자리에서 굴뚝개자리 사이의 연기가 지나가는 길 ㄴㄹ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 연도바닥보다 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음․재 등이 모이게 하는 곳
조정	4. 재료 4.1 구들장 ㄱ. 두께 60∼100㎜의 얇고 넓게 쪼갠 점판암 또는 화강암 등을 사용하되 화기의 흐름이나 출입 빈도에 따라 두꺼운 구들장을 사용한다. ㄴ. 구들장은 일반적으로 방형인 것을 사용한다. 단, 온돌의 구조에 따라 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.	4. 재료 4.1 구들장 ㄱ. 두께 60∼100㎜의 얇고 넓게 쪼갠 판석 등을 사용하되 화기의 흐름이나 출입 빈도가 많은 곳은 두꺼운 구들장을 사용한다. ㄴ. 구들장은 일반적으로 방형인 것을 사용한다. 단, 온돌의 구조에 따라 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.
조정	4.2 물, 생석회, 흙, 모래 ㄱ. 물, 생석회, 흙, 모래는 ‘0800 미장공사’에 준한다.	4.2 물, 생석회, 흙, 모래 ㄱ. 물, 생석회, 흙, 모래는 ‘0800 미장공사’에 준한다.
조정	4.3 기타 ㄱ. 아궁이, 부뚜막, 고래둑, 시근담, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.	4.3 기타 ㄱ. 아궁이, 부뚜막, 고래둑, 시근담, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.
조정	5. 조사 5.1 사전조사 ㄱ. 온돌의 구조 ㄴ. 부뚜막의 크기, 형태 ㄷ. 굴뚝의 위치, 형태, 크기 ㄹ. 구들장의 침하 위치와 침하 정도	5. 조사 5.1 사전조사 ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다. ① 온돌의 크기 ② 아궁이 및 아궁이후렁이 크기, 형태 ③ 부뚜막의 크기, 형태 ④ 고막이의 훼손 여부 ⑤ 굴뚝의 위치, 형태, 크기 ⑥ 구들장의 침하 위치와 침하 정도 ⑦ 장판지의 종류
조정	5.2 해체조사 ㄱ. 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등 ㄴ. 구들장 위의 부토, 방바닥미장 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등 ㄷ. 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등 ㄹ. 고래둑의 형태 및 설치방식, 고래바닥의 경사도 등 ㅁ. 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 아궁이후렁이, 불목, 부뚜막, 아궁이의 크기와 위치, 형태 등 ㅂ. 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등 ㅅ. 건립 당시와 근래 수리시의 변형여부를 확인	5.2 해체조사 ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다. ① 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등 ② 구들장 위의 부토, 방바닥미장 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등 ③ 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등 ④ 고래둑의 형식, 설치방식, 높이와 간격, 고래 바닥의 경사도, 굇돌의 위치 등 ⑤ 시근담의 형태와 규격 등 ⑥ 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 아궁이후렁이, 불목, 부뚜막, 아궁이의 크기와 위치, 형태 등 ⑦ 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등 ⑧ 변형 여부 및 변형된 곳의 위치, 형태 등 조사 ㄴ. 해체 단계에 따라 실측자료 및 사진자료 등를 남기도록 한다.
조정	6. 해체 6.1 일반사항 ㄱ. 온돌을 해체할 때는 온돌공이 참여하여 해체한다.	6. 해체 6.1 일반사항 해채재료의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.1 재사용재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다.
조정	6.2 해체 ㄱ. 해체 단계에 따라 실측자료 및 사진자료를 남기도록 한다. ㄴ. 구들장 위의 부토와 방바닥미장을 제거하고 구들장을 해체한다. ㄷ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑이나 굇돌, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다. ㄹ. 고래둑이나 굇돌은 한 고래씩 해체한다. ㅁ. 고래둑이나 굇돌을 해체하기 전에 굄돌을 해체하여 따로 보관한다. ㅂ. 부뚜막, 불목, 개자리, 연도는 부분별로 해체한다. ㅅ. 해체한 구들장은 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 받침대를 설치하여 세워 보관한다. 또한 습기, 오염, 파손 등이 없도록 보양한다. ㅇ. 해체한 부재는 재사용재, 불용재로 구분하여 보관하고, 먼지가 발생하는 것은 용기에 담아 보관한다. ㅈ. 고래바닥은 특별한 사유가 있는 경우 이외에는 해체하지 아니한다.	6.2 온돌해체 ㄱ. 구들장 위의 방바닥미장과 부토를 제거하고 구들장의 위치를 표기한다. ㄴ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑이나 굇돌, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다. ㄷ. 구들장의 해체가 끝나면 고래둑 및 굇돌의 위치, 고래둑의 높이와 고래간격 등을 확인한다. ㄹ. 고래둑이나 굇돌은 한 고래씩 해체한다. ㅁ. 고래둑이나 굇돌을 해체하기 전에 굄돌을 해체하여 따로 보관한다. ㅂ. 부뚜막, 불목, 개자리, 연도는 부분별로 해체한다. ㅅ. 해체한 구들장은 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 받침대를 설치하여 보관한다. 또한 습기, 오염, 파손 등이 없도록 보양한다. ㅇ. 해체한 부재는 재사용재, 불용재로 구분하여 보관하고, 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다. ㅈ. 고래바닥은 특별한 사유가 있는 경우 이외에는 해체하지 아니한다.
신설		6.3 부뚜막․아궁이해체 ㄱ. 부뚜막 및 아궁이후렁이 해체는 아궁이를 해체하고 속채움을 해체한 후 내․외벽의 이맛돌과 받침돌을 해체한다. ㄴ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다.
신설		6.4 연도해체 ㄱ. 연도를 덮고 있는 흙을 파낸 후 연도상판석을 해체한다. ㄴ. 연도측벽 속채움 해체 후 연도측벽을 해체한다. ㄷ. 연도기초를 해체한다. ㄹ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다.
조정	7. 시공 7.2 구들놓기 7.2.1 고래켜기 ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(나란히고래, 선자고래, 허튼고래 등)와 같게 한다. ㄴ. 부뚜막, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다. ㄷ. 고래바닥은 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 고래개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다. ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넘기를 설치하고, 고래개자리 쪽은 바람막이를 설치한다. ㅁ. 구들개자리를 설치하는 경우에는 양옆 고막이벽에 재거름구멍을 설치하고 막는다.	7. 시공 7.2 구들놓기 7.2.1 고래켜기(고래바닥 등) ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(나란히고래, 선자고래, 허튼고래 등)와 같게 한다. ㄴ. 부뚜막, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다. ㄷ. 고래바닥은 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 고래개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다. ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넘기를 설치하고, 고래개자리 쪽은 바람막이를 설치한다. ㅁ. 구들개자리를 설치하는 경우에는 양옆 고막이벽에 재거름구멍을 설치하고 막는다.
조정	7.2.2 시근담 쌓기 ㄱ. 시근담은 고막이벽과 일체되도록 붙여서 쌓는다. ㄴ. 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다. ㄷ. 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 하며, 폭은 90㎜ 내외로 한다. ㄹ. 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙으로 면바르기 한다. ㅁ. 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.	7.2.2 시근담 쌓기 ㄱ. 시근담은 고막이벽과 일체되도록 붙여서 쌓는다. ㄴ. 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다. ㄷ. 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 하며, 120∼220㎜ 내외의 폭으로 설치한다 ㄹ. 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙 등으로 면바르기 한다. ㅁ. 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.
변경없음	7.2.4 개자리 설치 ㄱ. 고래개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1∼3변에 설치한다. ㄴ. 고래개자리는 폭 150～450㎜로 고래바닥보다 100～500㎜ 낮게 설치한다. ㄷ. 고래개자리벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다. ㄹ. 고래개자리 바닥은 수평으로 하여 잘 다진다. ㅁ. 방이 큰 경우에는 화기를 균등하게 배분하기 위하여 아랫목에 구들개자리를 설치한다. ㅂ. 방이 큰 경우 화기를 원활하게 보내기 위해 중간에 중간개자리를 설치할 수 있다. ㅅ. 구들개자리 및 중간개자리는 고래개자리에 준하여 시공한다.	7.2.4 개자리 설치 ㄱ. 고래개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1∼3변에 설치한다. ㄴ. 고래개자리는 폭 150～450㎜로 고래바닥보다 100～500㎜ 낮게 설치한다. ㄷ. 고래개자리벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다. ㄹ. 고래개자리 바닥은 수평으로 하거나 설계도서에 따라 기울기를 두어 잘 다진다. ㅁ. 방이 큰 경우에는 화기를 균등하게 배분하기 위하여 아랫목에 구들개자리를 설치하며, 구들개자리를 설치하는 경우에는 양옆 고막이벽에 재거름구멍을 설치하고 막는다. ㅂ. 방이 큰 경우 화기를 원활하게 보내기 위해 중간에 중간개자리를 설치할 수 있다. ㅅ. 구들개자리 및 중간개자리는 고래개자리에 준하여 시공한다.
조정	7.2.6 구들장 놓기 ㄱ. 아랫목과 출입이 많은 곳에 시공하는 구들장은 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다. ㄴ. 구들장은 수평이 되거나 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다. ㄷ. 구들장은 맞대어 설치하되, 고래둑이나 굇돌 위에서 양쪽 구들장의 이격거리는 30㎜ 내외로 한다. ㄹ. 구들장의 길이방향(장방향)이 고래방향과 수직으로 고래둑에 얹혀지도록 한다. ㅁ. 고래둑(굇돌) 위에는 굄돌을 고여 구들장이 흔들리지 않도록 한다. ㅂ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다. ㅅ. 부토는 건조된 부드러운 흙 또는 마른 모래를 사용하며, 두께 30㎜ 내외로 깔고 수평지게 고른다. ㅇ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다. ㅈ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다. ㅊ. 재벌바르기 후 불을 넣어 충분히 건조시킨 후 진흙에 마사토와 생석회를 섞어 정벌바르기 한다. ㅋ. 방바닥미장(초벌, 재벌, 정벌)의 두께는 30㎜ 내외로 한다.	7.2.6 구들장 놓기 ㄱ. 아랫목과 출입이 많은 곳에 시공하는 구들장은 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다. ㄴ. 구들장은 수평이 되거나 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다. ㄷ. 구들장은 맞대어 설치하되, 고래둑이나 굇돌 위에서 양쪽 구들장의 이격거리는 30㎜ 내외로 한다. ㄹ. 구들장의 길이방향(장방향)이 고래방향과 수직으로 고래둑에 얹혀지도록 한다. ㅁ. 구들장은 흔들림이 없도록 굄돌을 고여 준다. ㅂ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다. ㅅ. 부토는 건조된 부드러운 흙이나 마사토 등으로 깔고 수평이 되로록 고른다. ㅇ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다. ㅈ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다. ㅊ. 재벌바르기 후 불을 넣어 충분히 건조시킨 후 진흙에 마사토와 생석회를 섞어 정벌바르기 한다.
조정	7.2.7 연도 설치 ㄱ. 연도는 고래개자리와 굴뚝개자리 사이를 수평지게 또는 굴뚝개자리쪽으로 경사지게 연결한다. ㄴ. 연도는 고래바닥보다 낮게 설치한다 ㄷ. 윗면은 판석 등으로 얹고, 돌과 돌 사이의 틈은 잔돌로 메우고 진흙 등으로 마감한다. ㄹ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌쌓기 등으로 시공한다.	7.2.7 연도 설치 ㄱ. 연도는 고래개자리와 굴뚝개자리 사이를 수평이 되도록 또는 굴뚝개자리쪽으로 경사지게 연결한다. ㄴ. 연도는 고래바닥보다 낮게 설치한다 ㄷ. 윗면은 판석 등으로 덮고, 판석 사이의 틈은 잔돌로 메우고 진흙 등으로 마감한다. ㄹ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌쌓기 등으로 시공한다. ㅁ. 연도설치 후 성토하고 다짐한다.
조정	7.3 굴뚝 설치 7.3.2 설치방법 ㄱ. 굴뚝의 재료는 설계도서에 따른다. ㄴ. 굴뚝개자리의 크기는 굴뚝의 크기에 따르며, 깊이는 연도보다 낮게 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다. ㄷ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마에서 600㎜ 이상 이격하여 설치한다. ㄹ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다. ㅁ. 굴뚝청소를 위해 재거름구멍을 설치한다.	7.3 굴뚝 설치 7.3.2 설치방법 1) 일반사항 ㄱ. 굴뚝개자리의 크기는 굴뚝의 크기에 따르며, 깊이는 연도보다 낮게 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다. ㄴ. 굴뚝 높이와 폭에 맞춰 규준틀을 설치하고 기준실을 띄운다. ㄷ. 지대석은 그 위에 굴뚝이 앉힐 수 있도록 굴뚝보다 넓게 설치한다. ㄹ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마밖으로 300㎜ 이상 이격하여 설치한다. ㅁ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다. ㅂ. 필요 시 굴뚝청소를 위한 재거름구멍을 설치 할 수 있다. 2) 전축굴뚝 ㄱ. 전벽돌쌓기는 가로쌓기를 기준으로 하고 비빔재료와 전벽돌을 이용하여 규준틀에 맞춰 쌓는다. ㄴ. 내부에는 토관 등을 설치하고 뒤채움을 채워 다진다. ㄷ. 굴뚝 상부에 기와를 잇고, 연가를 설치한다. 3) 오지굴뚝 ㄱ. 오지관 설치 시 연기가 새지 않도록 설치한다. 4) 와편굴뚝 ㄱ. 와편은 암키와를 세로방향으로 이등분한다. ㄴ. 비빔재료와 와편을 이용하여 규준틀에 맞춰 쌓는다. ㄷ. 내부에는 토관 등을 설치하고 속채움을 채워 다진다. ㄹ. 와편을 쌓은 후 와편 사이를 고르게 마감한다. ㅁ. 굴뚝 상부는 연가를 설치하거나 옆면에 배기구를 설치할 경우에는 우수가 침투되지 않도록 상면을 덮어준다.
조정	7.4 부뚜막 설치 7.4.1 재료 ㄱ. 부뚜막에 사용하는 재료는 내화재료를 사용한다. ㄴ. 부뚜막의 벽은 막돌 등을 사용하여 진흙으로 쌓고, 외부는 생석회반죽 등으로 마감하기도 한다.	7.4 부뚜막 설치
조정	7.4.2 설치방법 ㄱ. 부뚜막의 크기는 설계도서에 따른다. ㄴ. 아궁이와 불목이 연결되는 고막이벽에는 불목구멍을 설치한다. 불목구멍에 설치된 불목돌의 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 200㎜ 이상 이격되도록 한다. ㄷ. 부뚜막의 외벽과 내벽을 쌓아 올리면서 내부에는 진흙 또는 잡석 섞은 흙으로 채워 넣는다. ㄹ. 채우기가 완료된 부뚜막 상면에는 잡석을 깔고 진흙 또는 생석회반죽으로 마감한다.	7.4.2 설치방법 ㄱ. 아궁이후렁이와 불목이 연결되는 고막이벽에는 불목구멍을 설치한다. 불목구멍에 설치된 불목돌의 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 200㎜ 이상 이격되도록 한다. ㄴ. 부뚜막 외벽과 아궁이후렁이를 쌓아 올리면서 내부에는 진흙 또는 잡석 섞은 흙으로 속채움을 다져 넣는다. ㄷ. 채우기가 완료된 부뚜막 상면에는 잡석 등을 깔고 진흙 또는 생석회반죽으로 마감한다.
조정	7.5 불때기 ㄱ. 구들말리기, 구들 불길의 확인을 위하여 불때기 할 경우에는 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 불을 감시하는 사람을 두고, 소화기 등을 준비한 후 불때기 한다. ㄴ. 불때기를 할 때 방의 내부와 외부의 고막이, 연도, 굴뚝 등을 점검하여 화기나 연기가 새어나오는지 확인한다. ㄷ. 불은 열이 서서히 올라가도록 조절하여 불을 때고, 불길이 구들 사이의 갈라진 틈이나 고막이 등으로 새어 나올 경우에는 갈라진 틈을 메운 후 다시 불때기 한다. ㄹ. 불때기가 끝나면 아궁이 내의 불을 완전히 끄고, 불씨와 가연물질을 제거한 후 담당원의 승인을 받는다.	7.5 불때기 ㄱ. 구들말리기, 구들 불길의 확인을 위하여 불때기 할 경우에는 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 감시인을 두고, 소화기 등을 준비한 후 불때기 한다. ㄴ. 불때기를 할 때 방의 내부와 외부의 고막이, 연도, 굴뚝 등을 점검하여 화기나 연기가 새어나오는지 곳이 있는지 확인한다. ㄷ. 불은 열이 서서히 올라가도록 조절하여 불을 때고, 불길이 구들 사이의 갈라진 틈이나 고막이 등으로 새어 나올 경우에는 갈라진 틈을 메운 후 다시 불때기 한다. ㄹ. 불때기가 끝나면 아궁이 내의 불을 완전히 끄고, 불씨와 가연물질을 제거한 후 담당원의 승인을 받는다.
조정	1030 함실아궁이 1. 일반사항 ㄱ. 이 시방은 온돌공사 중 함실아궁이 공사에 적용한다.	1030 함실아궁이 1. 일반사항 이 시방은 온돌공사 중 함실아궁이 유형의 온돌공사에 적용한다.
조정	2. 쓰임말정리 ㄱ. 온돌 : 바닥을 뜨겁게 덥혀 난방하는 방식으로, 이 시방에서 온돌은 방바닥에 구들장을 깔고 그 밑에 불을 지펴 바닥을 덥게 하는 구조체를 말하며 구들이라고도 함 ㄴ. 함실아궁이 : 난방 전용의 온돌방식으로 부뚜막이 없고, 아궁이, 아 궁이후렁이, 아궁이후렁이벽 등으로 구성된 온돌 ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간으로 화기와 연기가 지나는 곳 ㄹ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 파내거나 돋우어 다짐하고 고래둑을 쌓아 고래를 만드는 일 ㅁ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 굇돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥 ㅂ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, (흙)벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑 ㅅ. 나란히고래(줄고래) : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 직선으 로 놓인 고래 ㅇ. 선자고래 : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 부채살 모양으로 퍼져 나간 고래 ㅈ. 허튼고래 : 골을 켜지 않고 불길이 이리저리 통하여 들어가도록 굇돌을 흩어서 놓은 고래 ㅊ. 되돈고래 : 아궁이와 굴뚝이 같은 쪽에 있어서 고래를 타고 들어 간 불길이 한 바퀴 돌아 나오도록 놓은 고래 고래의 형태 ㅋ. 고래개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 방구들 윗목에 파낸 고랑 ㅌ. 중간개자리 : 방이 큰 경우에 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 중간에 만드는 개자리 ㅍ. 굇돌 : 함실장(아랫목돌)을 받치거나 허튼고래에서 구들장을 받치는 돌 ㅎ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이벽 안쪽에 붙여 쌓은 두둑 ㄱㄱ. 부넘기 : 아궁이후렁이와 고래가 연결되는 어귀에 조금 높게 만든 언덕 ㄱㄴ. 바람막이 : 역류하는 연기를 막으며, 고래에서 흘러나가는 화기를 더 잡아두기 위해 고래와 고래개자리가 만나는 어귀에 조금 높게 만든 언덕 ㄱㄷ. 아궁이 : 온돌에 불을 넣는 구멍으로 부뚜막아궁이에서 부뚜막 전면에 위치하고, 함실아궁이에서는 고막이선에 위치함 ㄱㄹ. 이맛돌 : 아궁이 입구에서 봇돌 위에 걸치는 돌 ㄱㅁ. 봇돌 : 이맛돌을 받치기 위해 아궁이 양옆에 세우는 돌 ㄱㅂ. 아궁이후렁이 : 장작 등의 땔감이 연소되는 곳으로 함실아궁이에서는 함실이라고도 불림 ㄱㅅ. 아궁이후렁이벽 : 함실아궁이에서 아궁이후렁이를 구성하기 위해 수직으로 쌓은 벽 ㄱㅇ. 구들장 : 고래둑, 굇돌 위에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌 ㄱㅈ. 함실장(아랫목돌) : 아궁이후렁이 위를 덮는 넓고 두꺼운 구들장 ㄱㅊ. 굄돌 : 구들장을 평평하게 놓기 위해 고래둑이나 굇돌 위에서 구들장을 고이는 돌 ㄱㅋ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌 ㄱㅌ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것 ㄱㅍ. 연도 : 고래개자리에서 굴뚝개자리 사이의 연기가 지나가는 길 ㄱㅎ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 연도바닥보다 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음․재 등이 모이게 하는 곳	2. 쓰임말정리 ㄱ. 온돌 : 바닥을 뜨겁게 덥혀 난방하는 방식으로, 이 시방에서 온돌은 방바닥에 구들장을 깔고 그 밑에 불을 지펴 바닥을 덥게 하는 구조체를 말하며 구들이라고도 함 ㄴ. 함실아궁이 : 난방 전용의 온돌방식으로 부뚜막 없이 방 구들 아랫목에 불을 땔 수 있는 함실을 둔 아궁이 ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간으로 화기와 연기가 지나는 곳 ㄹ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 파내거나 돋우어 다짐하고 고래둑을 쌓아 고래를 만드는 일 ㅁ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 굇돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥 ㅂ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, 전벽돌, 흙벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑 ㅅ. 나란히고래(줄고래) : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 나란히 놓인 고래 ㅇ. 선자고래 : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 부채살 모양으로 퍼져 나간 고래 ㅈ. 허튼고래 : 골을 켜지 않고 불길이 이리저리 통하여 들어가도록 굇돌을 흩어서 놓은 고래 ㅊ. 되돈고래 : 아궁이와 굴뚝이 같은 쪽에 있어서 고래를 타고 들어 간 불길이 한 바퀴 돌아 나오도록 놓은 고래 나란히고래 1 나란히고래 2 선자고래 1 선자고래 2 선자고래 3 허튼고래 1 허튼고래 2 되돈고래 고래의 형태 ㅋ. 고래개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 고래 끝에 설치한 고랑 ㅌ. 중간개자리 : 방이 큰 경우에 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 중간에 만드는 개자리 ㅍ. 굇돌 : 함실장(아랫목돌)을 받치거나 허튼고래에서 구들장을 받치는 돌 ㅎ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이벽 안쪽에 붙여 쌓은 두둑 ㄱㄱ. 부넘기 : 아궁이후렁이와 고래가 연결되는 어귀에 조금 높게 만든 언덕 ㄱㄴ. 바람막이 : 외부역풍에 의해 역류하는 연기를 막으며, 고래에서 흘러나가는 화기를 분배하고 화기를 더 잡아두기 위해 고래와 고래개자리가 만나는 어귀에 조금 높게 만든 언덕 ㄱㄷ. 아궁이 : 온돌에 불을 넣는 구멍으로 부뚜막아궁이에서 부뚜막 전면에 위치하고, 함실아궁이에서는 고막이선에 위치함 ㄱㄹ. 이맛돌 : 아궁이 입구에서 봇돌 위에 걸치는 돌 ㄱㅁ. 봇돌 : 이맛돌을 받치기 위해 아궁이 양옆에 세우는 돌 ㄱㅂ. 아궁이후렁이 : 장작 등의 땔감이 연소되는 곳으로 함실아궁이에서는 함실이라고도 불림 ㄱㅅ. 아궁이후렁이벽 : 함실아궁이에서 아궁이후렁이를 구성하기 위해 쌓은 벽 ㄱㅇ. 구들장 : 고래둑, 굇돌 위에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌 ㄱㅈ. 함실장(아랫목돌) : 아궁이후렁이 위를 덮는 넓고 두꺼운 구들장 ㄱㅊ. 굄돌 : 구들장을 평평하게 놓기 위해 고래둑이나 굇돌 위에서 구들장을 고이는 돌 ㄱㅋ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌 ㄱㅌ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것 ㄱㅍ. 굴뚝 : 불을 땔 때, 연기가 밖으로 빠져나가도록 만든 구조물. 전축굴뚝, 와편굴뚝 등이 있음 ㄱㅎ. 연도 : 고래개자리에서 굴뚝개자리 사이의 연기가 지나가는 길 ㄴㄱ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 연도바닥보다 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음․재 등이 모이게 하는 곳
변경없음	4. 재료 4.1 구들장 ㄱ. 두께 60∼100㎜의 얇고 넓게 쪼갠 점판암 또는 화강암 등을 사용하되 화기의 흐름이나 출입 빈도에 따라 두꺼운 구들장을 사용한다. ㄴ. 구들장은 일반적으로 방형인 것을 사용한다. 단, 온돌의 구조에 따라 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.	4. 재료 4.1 구들장 ㄱ. 두께 60∼100㎜의 얇고 넓게 쪼갠 판석 등을 사용하되 화기의 흐름이나 출입 빈도가 많은 곳은 두꺼운 구들장을 사용한다. ㄴ. 구들장은 일반적으로 방형인 것을 사용한다. 단, 온돌의 구조에 따라 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.
조정	4.2 물, 생석회, 흙, 모래 ㄱ. 물, 생석회, 흙, 모래는 ‘0800 미장공사’에 준한다.	4.2 물, 생석회, 흙, 모래 ㄱ. 물, 생석회, 흙, 모래는 ‘0800 미장공사’에 준한다.
조정	4.3 기타 ㄱ. 아궁이, 부넘기, 고래둑, 시근담, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.	4.3 기타 ㄱ. 아궁이, 부넘기, 고래둑, 시근담, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.
조정	5. 조사 5.1 사전조사 ㄱ. 온돌의 구조 ㄴ. 굴뚝의 위치, 형태, 크기 ㄷ. 구들장의 침하 위치와 침하 정도	5. 조사 5.1 사전조사 ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다. ① 온돌의 크기 ② 아궁이 및 아궁이후렁이 크기, 형태 ③ 고막이의 훼손 여부 ④ 굴뚝의 위치, 형태, 크기 ⑤ 구들장의 침하 위치와 침하 정도 ⑥ 장판지의 종류
조정	5.2 해체조사 ㄱ. 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등 ㄴ. 구들장 위의 부토, 방바닥미장 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등 ㄷ. 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등 ㄹ. 고래둑의 형태 및 설치방식, 고래바닥의 경사도 등 ㅁ. 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 아궁이후렁이의 크기와 위치, 형태 등 ㅂ. 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등 ㅅ. 건립 당시와 근래 수리시의 변형여부를 확인	5.2 해체조사 ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다. ① 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등 ② 구들장 위의 부토, 방바닥미장 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등 ③ 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등 ④ 고래둑의 형식, 설치방식, 높이와 간격, 고래 바닥의 경사도, 굇돌의 위치 등 ⑤ 시근담의 형태와 규격 등 ⑥ 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 아궁이후렁이, 불목, 부뚜막, 아궁이의 크기와 위치, 형태 등 ⑦ 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등 ⑧ 변형 여부 및 변형된 곳의 위치, 형태 등 조사 ㄴ. 해체 단계에 따라 실측자료 및 사진자료를 남기도록 한다.
조정	6. 해체 6.1 일반사항 ㄱ. 온돌을 해체할 때는 온돌공이 참여하여 해체한다.	6. 해체 6.1 일반사항 해체재료의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.1 재사용재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다.
조정	6.2 해체 ㄱ. 해체 단계에 따라 실측자료 및 사진자료를 남기도록 한다. ㄴ. 구들장 위의 부토와 방바닥미장을 제거하고 구들장을 해체한다. ㄷ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑이나 굇돌, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다. ㄹ. 고래둑이나 굇돌은 한 고래씩 해체한다. ㅁ. 고래둑이나 굇돌을 해체하기 전에 굄돌을 해체하여 따로 보관한다. ㅂ. 아궁이, 아궁이후렁이벽, 개자리, 연도는 부분별로 해체한다. ㅅ. 해체한 구들장은 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 받침대를 설치하여 세워 보관한다. 또한 습기, 오염, 파손 등이 없도록 보양한다. ㅇ. 해체한 부재는 재사용재, 불용재로 구분하여 보관하고, 먼지가 발생하는 것은 용기에 담아 보관한다. ㅈ. 고래바닥은 특별한 사유가 있는 경우 이외에는 해체하지 아니한다.	6.2 온돌해체 ㄱ. 구들장 위의 방바닥미장과 부토를 제거하고 구들장의 위치를 표기하고 실측하여 기록한다. ㄴ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑이나 굇돌, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다. ㄷ. 구들장의 해체가 끝나면 고래둑 및 굇돌의 위치, 고래둑의 높이와 고래간격 등을 확인한다. ㄹ. 고래둑이나 굇돌은 한 고래씩 해체한다. ㅁ. 고래둑이나 굇돌을 해체하기 전에 굄돌을 해체하여 따로 보관한다. ㅂ. 아궁이, 아궁이후렁이벽, 개자리, 연도는 부분별로 해체한다. ㅅ. 해체한 구들장은 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 받침대를 설치하여 보관한다. 또한 습기, 오염, 파손 등이 없도록 보양한다. ㅇ. 해체한 부재는 재사용재, 불용재로 구분하여 보관하고, 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다. ㅈ. 고래바닥은 특별한 사유가 있는 경우 이외에는 해체하지 아니한다.
		6.3 연도해체 ㄱ. 연도를 덮고 있는 흙을 파낸 후 연도상판석을 해체한다. ㄴ. 연도측벽 속채움 해체 후 연도측벽을 해체한다. ㄷ. 연도기초를 해체한다. ㄹ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다..
변경없음	7. 시공 7.1 일반사항 ㄱ. 온돌은 해체 시 조사된 축조방식과 기법에 따라 원형을 고증하여 시공한다. ㄴ. 기존 기법의 조사나 원형고증이 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다. ㄷ. 구들장은 기존의 것을 최대한 재사용하고, 파손되어 재사용이 불가한 경우에는 기존 구들장과 재질이 유사한 구들장으로 보충할 수 있다.
변경없음	7.2 구들놓기 7.2.1 고래켜기 ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(민가는 나란히고래, 선자고래, 허튼고래 등이고, 궁궐은 허튼고래를 제외한 나란히고래, 선자고래 등임)와 같게 한다. ㄴ. 아궁이, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다. ㄷ. 고래바닥은 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 고래개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다. ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넘기를 설치하고, 고래개자리 쪽은 바람막이를 설치한다.	7.2 구들놓기 7.2.1 고래켜기(고래바닥 등) ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(민가는 나란히고래, 선자고래, 허튼고래 등이고, 궁궐은 허튼고래를 제외한 나란히고래, 선자고래 등임)와 같게 한다. ㄴ. 아궁이, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다. ㄷ. 고래바닥은 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 고래개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다. ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넘기를 설치하고, 고래개자리 쪽은 바람막이를 설치한다.
조정	7.2.2 시근담 쌓기 ㄱ. 시근담은 고막이벽과 일체되도록 붙여서 쌓는다. ㄴ. 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다. ㄷ. 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 하며, 민가는 120∼200㎜ 내외의 폭으로, 궁궐은 120∼220㎜으로 설치한다. ㄹ. 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙으로 면바르기 한다. ㅁ. 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.	7.2.2 시근담 쌓기 ㄱ. 시근담은 고막이벽과 일체되도록 붙여서 쌓는다. ㄴ. 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다. ㄷ. 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 하며, 120∼220㎜ 내외의 폭으로 설치한다 ㄹ. 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙 등으로 면바르기 한다. ㅁ. 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.
	7.2.3 아궁이후렁이 설치 ㄱ. 아궁이후렁이의 형태는 반원형, 방형, 오각형, 반육각형, 일자형 등으로 설계도서에 따른다. ㄴ. 아궁이후렁이벽은 수직으로 축조하고, 불고개를 설치할 경우에는 민가는 60～80°로, 궁궐은 70∼80° 경사지게 설치할 수 있다. ㄷ. 아궁이후렁이의 크기는 설계도서에 따르되, 민가에서는 고래방향 300～600㎜, 고래방향의 수직방향 200～1,000㎜으로 하고, 궁궐의 경우에는 고래방향 600～800㎜, 고래방향의 수직방향 400～900㎜으로 시공한다. ㄹ. 함실아궁이 양옆에는 봇돌을 세우고 상단에는 화기방지턱이 있는 이맛돌을 걸쳐 놓는다. ㅁ. 이맛돌의 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 최소 200㎜ 이상 이격되도록 설치한다. ㅂ. 아궁이후렁이벽 쌓기용 재료는 막돌, 와편, 전벽돌, 가공석 등을 사용하며, 조밀하게 쌓아서 무너지지 않도록 한다. ㅅ. 함실아궁이 문의 재료는 주철재 또는 철판을 사용한다.	7.2.3 아궁이후렁이 설치 ㄱ. 아궁이후렁이의 형태는 반원형(타원형), 방형, 오각형, 반육각형, 일자형 등으로 설계도서에 따른다. ㄴ. 아궁이후렁이벽은 수직으로 축조하고, 불고개를 설치할 경우에는 민가는 60～80°로, 궁궐은 70∼80° 경사지게 설치할 수 있다. ㄷ. 아궁이후렁이의 크기는 설계도서에 따르되, 민가에서는 고래방향 300～600㎜, 고래방향의 수직방향 200～1,000㎜으로 하고, 궁궐의 경우에는 고래방향 600～800㎜, 고래방향의 수직방향 400～900㎜으로 시공한다. ㄹ. 함실아궁이 양옆에는 봇돌을 세우고 상단에는 화기방지턱이 있는 이맛돌을 걸쳐 놓는다. ㅁ. 이맛돌의 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 최소 200㎜ 이상 이격되도록 설치한다. ㅂ. 아궁이후렁이벽 쌓기용 재료는 막돌, 와편, 전벽돌, 가공석 등을 사용하며, 조밀하게 쌓아서 무너지지 않도록 한다. ㅅ. 함실아궁이 문의 재료는 주철재 또는 철판을 사용한다.
변경없음	7.2.4 개자리 설치 ㄱ. 고래개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1∼3변에 설치한다. ㄴ. 고래개자리의 폭은 민가에서 240～450㎜, 궁궐의 경우에는 300∼ 500㎜으로 하고, 깊이는 민가, 궁궐 모두 고래바닥을 기준으로 100～ 500㎜를 낮게 설치한다. ㄷ. 고래개자리벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다. ㄹ. 고래개자리 바닥은 수평으로 하여 잘 다진다. ㅁ. 방이 큰 경우 화기를 원활하게 보내기 위해 중간에 중간개자리를 설치할 수 있다. ㅂ. 중간개자리는 고래개자리에 준하여 시공한다.	7.2.4 개자리 설치 ㄱ. 고래개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1∼3변에 설치한다. ㄴ. 고래개자리의 폭은 민가에서 240～450㎜, 궁궐의 경우에는 300∼ 500㎜으로 하고, 깊이는 민가, 궁궐 모두 고래바닥을 기준으로 100～ 500㎜를 낮게 설치한다. ㄷ. 고래개자리벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다. ㄹ. 고래개자리 바닥은 수평으로 하거나 설계도서에 따라 기울기를 두어 잘다진다. ㅁ. 방이 큰 경우 화기를 원활하게 보내기 위해 중간에 중간개자리를 할 수 있다. ㅂ. 중간개자리는 고래개자리에 준하여 시공한다.
조정	7.2.6 구들장 놓기 ㄱ. 아랫목과 출입이 많은 곳에 시공하는 구들장은 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다. ㄴ. 아랫목에는 함실장(아랫목돌)과 구들장을 겹쳐서 설치하기도 한다. ㄷ. 구들장은 수평이 되거나 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다. ㄹ. 구들장은 맞대어 설치하되, 고래둑이나 굇돌 위에서 양쪽 구들장의 이격거리는 30㎜ 내외로 한다. ㅁ. 구들장의 길이방향(장방향)이 고래방향과 수직으로 고래둑에 얹혀지도록 한다. ㅂ. 고래둑(굇돌) 위에는 굄돌을 고여 구들장이 흔들리지 않도록한다. ㅅ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다. ㅇ. 부토는 건조된 부드러운 흙 또는 마른 모래를 사용하며, 두께 30㎜ 내외로 깔고 수평지게 고른다. ㅈ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다. ㅊ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다. ㅋ. 재벌바르기 후 불을 넣어 충분히 건조시킨 후 진흙에 마사토와 생석회를 섞어 정벌바르기한다. ㅌ. 방바닥미장(초벌, 재벌, 정벌)의 두께는 30㎜ 내외로 한다.	7.2.6 구들장 놓기 ㄱ. 아랫목과 출입이 많은 곳에 시공하는 구들장은 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다. ㄴ. 아랫목에는 함실장(아랫목돌)과 구들장을 겹쳐서 설치하기도 한다. ㄷ. 구들장은 수평이 되거나 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다. ㄹ. 구들장은 맞대어 설치하되, 고래둑이나 굇돌 위에서 양쪽 구들장의 이격거리는 30㎜ 내외로 한다. ㅁ. 구들장의 길이방향(장방향)이 고래방향과 수직으로 고래둑에 얹혀지도록 한다. ㅂ. 구들장은 흔들림이 없도록 굄돌을 고여 준다. ㅅ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다. ㅇ. 부토는 건조된 부드러운 흙이나 마사토 등으로 깔고 수평지게 고른다. ㅈ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다. ㅊ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다. ㅋ. 재벌바르기 후 불을 넣어 충분히 건조시킨 후 진흙에 마사토와 생석회를 섞어 정벌바르기한다.
변경없음	7.2.7 연도 설치 ㄱ. 연도는 고래개자리와 굴뚝개자리 사이를 수평지게 또는 굴뚝개자리 쪽으로 경사지게 연결한다. ㄴ. 연도는 고래바닥보다 낮게 설치한다. ㄷ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌 쌓기 등으로 시공한다. ㄹ. 윗면은 판석 등으로 얹고, 돌과 돌 사이의 틈은 잔돌로 메우고 민가의 경우 진흙 등으로 마감하고, 궁궐의 경우 생석회반죽 등으로 마감한다.	7.2.7 연도 설치 ㄱ. 연도는 고래개자리와 굴뚝개자리 사이를 수평지게 또는 굴뚝개자리 쪽으로 경사지게 연결한다. ㄴ. 연도는 고래바닥보다 낮게 설치한다. ㄷ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌 쌓기 등으로 시공한다. ㄹ. 윗면은 판석 등으로 덮고, 판석 사이의 틈은 잔돌로 메우고 민가의 경우 진흙 등으로 마감하고, 궁궐의 경우 생석회반죽 등으로 마감한다.
조정	7.3 굴뚝설치 7.3.2 설치방법 ㄱ. 굴뚝의 재료는 설계도서에 따른다. ㄴ. 굴뚝개자리의 크기는 굴뚝의 크기에 따르며, 깊이는 연도보다 낮게 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다. ㄷ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마에서 600㎜ 이상 이격하여 설치한다. ㄹ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다. ㅁ. 굴뚝청소를 위해 재거름구멍을 설치한다.	7.3 굴뚝설치 7.3.2 설치방법 1) 일반사항 ㄱ. 굴뚝개자리의 크기는 굴뚝의 크기에 따르며, 깊이는 연도보다 낮게 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다. ㄴ. 굴뚝 높이와 폭에 맞춰 규준틀 설치하고 기준실을 띄운다. ㄷ. 지대석은 그 위에 굴뚝이 앉힐 수 있도록 굴뚝보다 넓게 설치한다. ㄹ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마밖으로 300㎜ 이상 이격하여 설치한다. ㅁ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다. ㅂ. 필요 시 굴뚝청소를 위한 재거름구멍을 설치 할 수 있다 2) 전축굴뚝 ㄱ. 전벽돌쌓기는 가로쌓기를 기준으로 하고 비빔재료와 전벽돌을 이용하여 규준틀에 맞춰 쌓는다. ㄴ. 내부에는 토관 등을 설치하고 뒤채움을 채워 다진다. ㄷ. 굴뚝 상부에 기와를 잇고, 연가를 설치한다. 3) 와편굴뚝 ㄱ. 와편은 암키와를 세로방향으로 이등분한다. ㄴ. 비빔재료와 와편을 이용하여 규준틀에 맞춰 쌓는다. ㄷ. 내부에는 토관 등을 설치하고 속채움을 채워 다진다. ㄹ. 와편을 쌓은 후 와편 사이를 고르게 마감한다. ㄹ. 굴뚝 상부는 연가를 설치하거나 옆면에 배기구를 설치할 경우에는 우수가 침투되지 않도록 한다.

1000 온돌공사

1000 온돌공사

1100 수장공사

1100 수장공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	1110 일반사항 1.2 쓰임말정리 ㄱ. 장귀틀 : 기둥과 기둥 사이에 길게 건너대어 동귀틀을 받고, 마룻널이 끼이는 귀틀 ㄴ. 동귀틀 : 장귀틀과 장귀틀에 건너지르고 마룻널이 끼이는 장귀틀보다 짧은 귀틀 ㄷ. 마룻널(청판) : 마루에 깔아 대는 널. 한 옆은 홈을 파고 다른 옆은 혀를 내어 물리게 함 ㄹ. 우물마루 : 마루틀을 짜고 그 사이에 넓은 널을 짧게 잘라 끼워 놓은 마루 ㅁ. 청방 : 대청마루의 옆이나 뒤에 건너댄 하인방 ㅂ. 툇마루 : 고주와 외진주 사이에 위치한 마루. 방이나 마루 바깥에 붙여 꾸민 좁은 마루의 총칭 ㅅ. 다락 : ① 부엌 천장 위에 이층처럼 만들어서 물건을 두는 곳. 안방에서 드나듦. ② 누다락, 누각, 다락집의 준말. ③ 지붕 속에 꾸민 작은 방. 다락방 ㅇ. 다락마루(누마루) : 다락처럼 높게 꾸민 널마루	1110 일반사항 1.2 쓰임말정리 ㄱ. 장귀틀 : 기둥과 기둥 사이에 길게 건너대어 동귀틀을 받고, 마룻널이 끼이는 귀틀 ㄴ. 동귀틀 : 장귀틀과 장귀틀에 건너지르고 마룻널이 끼이는 장귀틀보다 짧은 귀틀 ㄷ. 마룻널(청판) : 마루에 깔아 대는 널. 한 옆은 홈을 파고 다른 옆은 혀를 내어 물리게 함 ㄹ. 우물마루 : 마루틀을 짜고 그 사이에 넓은 널을 짧게 잘라 끼워 놓은 마루 ㅁ. 청방(마루중방) : 대청마루의 옆이나 뒤에 건너댄 하인방 ㅂ. 툇마루 : 고주와 외진주 사이에 위치한 마루. 방이나 마루 바깥에 붙여 꾸민 좁은 마루의 총칭 ㅅ. 다락 : ① 부엌 천장 위에 이층처럼 만들어서 물건을 두는 곳. 안방에서 드나듦. ② 누다락, 누각, 다락집의 준말. ③ 지붕 속에 꾸민 작은 방. 다락방 ㅇ. 다락마루(누마루) : 다락처럼 높게 꾸민 널마루
조정	6. 조립 6.1 우물마루 6.1.1 청방 ㄱ. 중방재와 같은 치수를 쓰고 칸살이 커지면 단면도 크게 한다. ㄴ. 청방은 기둥에 통파서 넣는 부재로 통넣고 되맞춤을 한다.	6. 조립 6.1 우물마루 6.1.1 청방(마루중방) ㄱ. 중방재와 같은 치수를 쓰고 칸살이 커지면 단면도 크게 한다. ㄴ. 청방(마루중방)은 기둥에 통파서 넣는 부재로 통넣고 되맞춤을 한다.
조정	4. 해체 ㄱ. 종이반자는 묵서, 낙서 등을 조사하며, 조심스럽게 해체한다. ㄴ. 단청이 있는 반자는 그 문양이 손상되지 않도록 보호하여 해체한다.	4. 해체 ㄱ. 해체 전에 위치표시를 하여 수리시 기존 위치에 놓는다. ㄴ. 종이반자는 묵서, 낙서 등을 조사하며, 조심스럽게 해체한다. ㄷ. 단청이 있는 반자는 그 문양이 손상되지 않도록 해체한다. ㄹ. 반자널을 해체하고 반자틀, 달대, 반자틀받이, 달대받이, 고미받이, 소란대 등을 조립의 역순으로 손상되지 않도록 해체한다. ㅁ. 해제한 재료는 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.2 재사용재, 보관부재 및 폐자재로로 구분되는 경우에 따른다.
조정	5. 조립 5.2 연등반자 ㄱ. 산자 아래에서 치받이 흙을 바르고 서까래를 모두 노출한다. ㄴ. 도리 위의 서까래는 사이를 진흙으로 채우고 면바르게 다진 후 재벌바름을 한다. ㄷ. 당골막이의 내부는 도리 상부에서 수직으로 바르고, 외부는 건물 외측으로 경사지게 바른다. 안팎 모두 도리의 윗면 안으로 들게 바른다.	5. 조립 5.2 연등반자 ㄱ. 연등반자는 앙벽과 당골벽을 설치하고 도리 위의 서까래는 모두 노출한다. ㄴ. 앙벽과 당골벽의 설치는 ‘0800 미장공사’의 ‘앙벽바르기’, ‘당골벽바르기’에 준한다.
조정	5.4 빗반자 ㄱ. 빗반자는 우물반자형식 또는 긴 널을 댄 장반자형식으로 한다. ㄴ. 빗반자의 갓둘레에는 돌림대를 대고 중간구획은 우물반자와 같이 한다. ㄷ. 내목도리의 중앙 평반자 사이에 설치하기도 한다.	5.4 빗반자 ㄱ. 빗반자는 우물반자형식 또는 긴 널을 댄 장반자형식으로 한다. ㄴ. 빗반자의 갓둘레에는 돌림대를 대고 중간구획은 우물반자와 같이 한다. ㄷ. 내목도리와 중앙 평반자 사이에 설치하기도 한다.
조정	5.5 순각반자 ㄱ. 각 출목도리, 장여 상호 간 또는 주심도리, 장여 사이를 출목첨차 위쪽에 막아댄다. ㄴ. 순각반자는 소로 위에 소란을 대고 그 위에 순각판을 얹거나 소로 위에 그대로 얹는다. ㄷ. 소란은 30～45㎜ 각 정도의 각재를 사용하며, 순각판은 두께를 45㎜ 정도로 하여 사용한다.	5.5 순각반자 ㄱ. 각 출목도리, 장여 상호 간 주심도리, 장여 사이를 출목첨차 위쪽에 막아댄다. ㄴ. 소란을 설치하고 순각판을 길이에 맞게 잘라 소란 위에 순각판을 얹는다. ㄷ. 소란은 30～45㎜ 각 정도의 각재를 사용하며, 순각판은 두께를 45㎜ 정도로 하여 사용한다.
조정	5. 도배 ㄱ. 기둥, 보, 도리, 문틀, 벽선 등 목부재는 도배하지 않는다. ㄴ. 신축시 목재면은 원상태로 두고, 신재로 보충한 부재는 기존 부재와 조화되게 고색칠을 한다. ㄷ. 도배할 바탕을 깨끗하고 평평하게 정리한 후에 도배한다. ㄹ. 초배, 재배, 정배의 순서로 한다. ㅁ. 벽과 천장은 같은 재질의 한지로 바르되, 건물에 따라 초배 또는 재배한 후 정배를 한다. ㅂ. 방바닥은 초배 또는 재배를 한 후 두꺼운 장판지(한지)로 정배를 한다.	5. 도배 ㄱ. 도배할 바탕을 깨끗하고 평평하게 정리한 후에 도배한다. ㄴ. 초배, 재배, 정배의 순서로 한다. ㄷ. 벽과 천장은 같은 재질의 한지로 바르되, 건물에 따라 초배 또는 재배한 후 정배를 한다. ㄹ. 방바닥은 초배 또는 재배를 한 후 두꺼운 장판지(한지)로 정배를 한다.

1200 철물공사

1200 철물공사

조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정안

비고

조정

종류	용 도
꺽 쇠	∙양끝을 꼬부려 두 부재에 박아 연결하는 철물 ∙주걱꺽쇠의 판면에는 2개소 이상의 정박기용 구멍을 뚫어야 한다. ∙단면형태는 정사각형, 직사각형, 판형, 원형 등으로 한다. ∙판꺽쇠의 두께는 3㎜ 내외로 한다. ∙길이는 사용부재의 규격에 의한다. ∙긴 변 길이와 갈고리 중심선의 각도는 직각으로 한다. ∙갈고리 길이는 긴 변 길이의 1/3～1/2 정도로 한다. ∙꺾쇠는 양질의 것을 사용하고, 갈고리의 구부림 자리에 갈램․찢김 등이 없는 것을 사용한다.

2. 목공사용 철물

종류	용 도
꺾 쇠	∙양끝을 꼬부려 두 부재에 박아 연결하는 철물 ∙주걱꺾쇠의 판면에는 2개소 이상의 정박기용 구멍을 뚫어야 한다. ∙단면형태는 정사각형, 직사각형, 판형, 원형 등으로 한다. ∙판꺾쇠의 두께는 3㎜ 내외로 한다. ∙길이는 사용부재의 규격에 의한다. ∙긴 변 길이와 갈고리 중심선의 각도는 직각으로 한다. ∙갈고리 길이는 긴 변 길이의 1/3～1/2 정도로 한다. ∙꺾쇠는 양질의 것을 사용하고, 갈고리의 구부림 자리에 갈램․찢김 등이 없는 것을 사용한다.

2. 목공사용 철물

조정

3. 지붕공사용 철물

종류	용 도
철쇠 (장쇠, 철환)	∙궁궐 전각지붕 위에 드리어 놓았던 쇠사슬로 용마루 부분에 늘어뜨려 이것을 잡고 작업할 수 있도록 제작한 철물 ∙철환은 지붕길이의 1/3 이상으로 한다.

3. 지붕공사용 철물

종류	용 도
철쇄 (장쇄, 철환)	∙궁궐 전각지붕 위에 드리어 놓았던 쇠사슬로 용마루 부분에 늘어뜨려 이것을 잡고 작업할 수 있도록 제작한 철물 ∙철환은 지붕길이의 1/3 이상으로 한다.

조정

1230 조사

ㄱ. 사용용도별, 위치별 철물의 종류

ㄴ. 철물의 종류, 개수 등

ㄷ. 철물 해체 후 규격, 변형, 부식, 파손 상태 등

1230 조사

ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.

① 사용용도별, 위치별 철물의 종류

② 철물의 종류, 개수 등

③ 철물 해체 후 규격, 변형, 부식, 파손 상태 등

변경없음

1240 해체

ㄱ. 각 공정의 해체순서에 따라 철물을 병행하여 해체하고, 해체시 철물 및 몸체가 손상되지 않도록 한다.

ㄴ. 해체 철물은 재사용재와 불용재로 구분하여 보관하고 불용재는 담당원의 지시에 따라 처리한다.

ㄷ. 재사용 철물은 상태에 따라 보존처리하여 사용한다.

ㄹ. 해체 철물 중 부식우려가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 보관한다.

1240 해체

ㄱ. 각 공정의 해체순서에 따라 철물을 병행하여 해체하고, 해체시 철물 및 몸체가 손상되지 않도록 한다.

ㄴ. 해체 철물의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.2 재사용재, 보관부재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다.

ㄷ. 재사용 철물은 상태에 따라 보존처리하여 사용한다.

ㄹ. 해체 철물 중 부식우려가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 보관한다.

1300 석공사

1300 석공사

조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정안

비고

조정

1310 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 석공사에 적용한다.

ㄴ. 석재의 풍화, 박리, 지의류 등으로 인한 보존처리는 ‘2000 보존처리공사’에 준한다.

1310 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 석공사에 적용한다.

ㄴ. 석재의 풍화, 박리, 지의류 등으로 인한 보존처리는 ‘2100 보존처리공사’에 준한다.

조정

2. 석재의 분류

분류	내 용
자연석	∙자연적으로 암반이 갈라지고 깨어져 굴러내리거나 흙에 묻혀서 풍화․ 마모된 돌 또는 개울물에 씻기어 둥글고 매끈하게 된 돌의 총칭
막 돌	∙야산이나 계곡 등에 산재해 있는 돌로서 형태 등이 일정하지 않은 막생긴 돌 ∙한 면이 150～300㎜ 정도의 네모진 막생긴 돌
호박돌	∙야산석이나 개울돌 등 비교적 모가지지 아니한 두리뭉실한 돌 ∙지름이 300㎜ 내외의 것
자 갈	∙암석이 풍화, 침식 등의 자연작용에 의해 작은 알모양으로 된 것으로서 최대지름 150㎜ 이하인 것 - 잔자갈 15㎜ 이하 - 중자갈 25㎜ 이하 - 큰자갈 35㎜ 이하
각 석	∙나비가 두께의 3배 미만이며, 길이가 표면 한 변의 3배 미만인 것
장대석	∙나비가 두께의 3배 미만이며, 길이가 표면 한 변의 3배 이상인 것
사괴석	∙면이 거의 사각형에 가까운 것으로, 면의 크기는 150～250㎜ 각이 길이는 표면 한 변의 1～2배 이상인 것
이괴석	∙면이 거의 사각형에 가까운 것으로, 면의 크기는 300～400㎜ 각이고 길이는 표면 한 변의 1.5～2배 이상인 것
판 석	∙두께가 150㎜ 미만이고, 나비가 두께의 3배 이상인 것
박 석	∙바닥에 까는 넓고 얇은 표면을 다듬지 않은 돌로서 두께는 150～250㎜ 내외인 것

2. 석재의 분류

분류	내 용
거친돌	∙자연적으로 암반이 갈라지고 깨어져 굴러내리거나 흙에 묻혀서 풍화․ 마모된 돌 또는 개울물에 씻기어 둥글고 매끈하게 된 돌의 총칭
막 돌	∙야산이나 계곡 등에 산재해 있는 돌로서 형태 등이 일정하지 않은 막생긴 돌 ∙한 면이 150～300㎜ 정도의 네모진 막생긴 돌
호박돌	∙야산석이나 개울돌 등 비교적 모가지지 아니한 두리뭉실한 돌 ∙지름이 300㎜ 내외의 것
자 갈	∙암석이 풍화, 침식 등의 자연작용에 의해 작은 알모양으로 된 것으로서 최대지름 150㎜ 이하인 것 - 잔자갈 15㎜ 이하 - 중자갈 25㎜ 이하 - 큰자갈 35㎜ 이하
각 석	∙나비가 두께의 3배 미만이며, 길이가 표면 한 변의 3배 미만인 것
장대석	∙나비가 두께의 3배 미만이며, 길이가 표면 한 변의 3배 이상인 것
사괴석	∙면이 거의 사각형에 가까운 것으로, 면의 크기는 150～250㎜ 각이 길이는 표면 한 변의 1～2배 이상인 것
이괴석	∙면이 거의 사각형에 가까운 것으로, 면의 크기는 300～400㎜ 각이고 길이는 표면 한 변의 1.5～2배 이상인 것
판 석	∙두께가 150㎜ 미만이고, 나비가 두께의 3배 이상인 것
박 석	∙바닥에 까는 넓고 얇은 표면을 다듬지 않은 돌로서 두께는 150～250㎜ 내외인 것

조정

3. 운반 및 저장

ㄱ. 운반과정 중 오염물질이 석재에 묻지 않도록 보양한다.

ㄴ. 모서리 부분은 파손을 방지할 수 있도록 보호조치하고 충격을 주지 아니한다.

ㄷ. 석재가 습기, 흙, 얼룩 및 기타 손상을 입지 않도록 보호․조치한다.

ㄹ. 석재를 들어올리거나 내릴 때 파손, 오염 등이 없도록 한다.

ㅁ. 석재의 저장은 석재가 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 침목 또는 목재운반대 위에 하중이 분산되도록 적재한다.

ㅂ. 저장석재는 얼룩지지 않도록 방수피막제 등으로 덮어 보양한다.

ㅅ. 반입된 석재는 용도에 맞게 분리하여 저장하고 석재의 용도를 구분할 수 있는 표지판을 설치한다.

3. 재료의 보관

ㄱ. 운반과정 중 오염물질이 석재에 묻지 않도록 보양한다.

ㄴ. 모서리 부분은 파손을 방지하기 위해 보호조치하고 충격을 주지 아니한다.

ㄷ. 석재가 습기, 흙, 얼룩 및 기타 손상을 입지 않도록 보호․조치한다.

ㄹ. 석재를 들어올리거나 내릴 때 파손, 오염 등이 없도록 한다.

ㅁ. 석재의 저장은 석재가 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 침목 또는 목재운반대 위에 하중이 분산되도록 적재한다.

ㅂ. 저장석재는 얼룩지지 않도록 방수피막제 등으로 덮어 보양한다.

ㅅ. 반입된 석재는 용도에 맞게 분리하여 저장하고 석재의 용도를 구분할 수 있는 표지판을 설치한다.

조정

1330 조사

1. 사전조사

ㄱ. 석재의 종류와 크기, 위치, 가공 기법 등

ㄴ. 기울기, 부식도, 균열, 박리여부 등

ㄷ. 문양 및 명문. 특히, 명문은 탁본하여 기록하고 지정장소에 보관

1330 조사

1. 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

① 석재의 종류와 크기, 위치, 가공 기법 등

② 기울기, 부식도, 균열, 박리여부 등

③ 문양 및 명문. 특히, 명문은 탁본하여 기록하고 지정장소에 보관

조정

2. 해체조사

ㄱ. 기초 및 지반의 부동침하 여부

ㄴ. 석재가공법 및 형태의 변형 등

ㄷ. 돌쌓기 기법

ㄹ. 기초부, 채움석의 확인을 위해 단면

ㅁ. 기존 부재의 재사용여부

ㅂ. 보강철물의 형태, 규격, 재질 등

2. 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

① 기초 및 지반의 부동침하 여부

② 석재가공법 및 형태의 변형 등

③ 돌쌓기 기법

④ 기초부, 채움석의 확인을 위해 단면

⑤ 기존 부재의 재사용여부

⑥ 보강철물의 형태, 규격, 재질 등

변경없음

1340 해체

ㄱ. 해체는 전체를 해체하지 않고, 변형․훼손된 부분만을 해체한다.

ㄴ. 담당원의 지시에 따라 주요부재는 번호표를 부착하고 해체한다.

ㅁ. 해체시 부재가 손상되지 않도록 헝겊, 고무판 등으로 보양한 후 해체한다.

ㅂ. 해체시 매장유구의 노출이나 유물 출토 가능성을 고려하여 인력으로 해체한다.

ㅅ. 도괴 및 우천시 유실에 대비하여 보호시설을 설치하고 작업한다.

ㅇ. 중량물의 경우에는 안전성을 고려하여 담당원의 승인을 받아 중장비를 사용할 수 있다.

ㄷ. 해체 부재는 위치별, 층별로 분류번호를 작성하여 부재에 손상이 가지 않도록 보관한다.

ㄹ. 해체 부재에 붙어 있는 이물질을 제거하고 파손, 마모되어 재사용이 불가한 부재는 지정장소에 보관한다.

1340 해체

ㄱ. 해체는 전체를 해체하지 않고, 변형․훼손된 부분만을 해체한다.

ㄴ. 담당원의 지시에 따라 주요부재는 번호표를 부착하고 해체한다.

ㄷ. 해체시 부재가 손상되지 않도록 헝겊, 고무판 등으로 보양한 후 해체한다.

ㄹ. 해체시 매장유구의 노출이나 유물 출토 가능성을 고려하여 인력으로 해체한다.

ㅁ. 도괴 및 우천시 유실에 대비하여 보호시설을 설치하고 작업한다.

ㅂ. 중량물의 경우에는 안전성을 고려하여 담당원의 승인을 받아 중장비를 사용할 수 있다.

ㅅ. 해체재료의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.1 재사용재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다.

조정

3.2 정다듬

ㄱ. 끝날이 뾰족한 정으로 쪼아서 평평하게 가공한다.

ㄴ. 정자국의 거리간격과 깊이를 일정하게 한다.

ㄷ. 줄정다듬기는 정을 한 줄로 쪼아 돌표면에 평행골이 지게 한다.

3.2 정다듬

3.2.1 일반사항

ㄱ. 끝날이 뾰족한 정으로 쪼아서 평평하게 가공한다.

ㄴ. 정자국의 거리간격과 깊이를 일정하게 한다.

ㄷ. 무쇠정을 사용하여 정다듬할 경우 일반정보다 여러 번 타격하여 가공한다.

3.2.2 거친다듬·고운다듬

ㄱ. 거친정다듬은 할석된 석재면을 정으로 1회 다듬하여 평평하게 가공한다.

ㄴ. 고운정다듬은 거친정다듬 후 정으로 1회 더 다듬하여 평활하게 가공한다.

ㄷ. 줄정다듬기는 정을 한 줄로 쪼아 돌표면에 평행골이 지게 한다.

조정

3. 돌쌓기

3.2 각종 돌쌓기법

3.2.1 줄눈 형태에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
막쌓기	∙석재의 형태대로 가로세로 줄눈을 고려치 않고 쌓는 것
허튼층쌓기	∙한 켜에서 가로줄눈이 일직선으로 연속되지 않고 각기 높이가 다른 돌을 써서 막힌줄눈이 되게 쌓는 것
바른층쌓기	∙한 켜에서는 석재의 높이가 동일하고, 매 켜마다 가로줄눈이 일직선으로 연속되게 쌓는 것

3. 돌쌓기

3.2 각종 돌쌓기법

3.2.1 줄눈 형태에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
막쌓기	∙석재의 형태대로 가로세로 줄눈을 고려치 않고 쌓는 것
허튼층쌓기	∙한 켜에서 각기 높이가 다른 돌을 사용하여 가로줄눈이 일직선으로 연속되지 않도록 쌓는 방법
바른층쌓기	∙한 켜에서는 석재의 높이가 동일하고, 매 켜마다 가로줄눈이 일직선으로 연속되게 쌓는 것

조정

3.2.2 단면위치에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
내쌓기	∙석재의 일부를 점차 안쪽에서 내밀면서 쌓는 것
퇴물림쌓기	∙석재의 일부를 점차 안쪽에서 후퇴하면서 쌓는 것

3.2.2 단면위치에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
내쌓기	∙석재의 일부를 점차 안쪽에서 바깥쪽으로 내밀면서 쌓는 것
퇴물림쌓기	∙석재의 일부를 점차 안쪽으로 후퇴하면서 쌓는 것

조정

3.2.3 맞댄면에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
메쌓기 (건식쌓기)	∙쌓는 석재를 서로 맞대거나 쪽돌을 끼워 쌓는 것 ∙쌓는 돌의 맞댄면은 다듬어 잘 맞닿게 하고 배고임돌을 고여 고정시켜 그 빈틈을 잔돌로 채움 ∙쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게하하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음
찰쌓기 (습식쌓기)	∙돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 모르타르를 채워 쌓기하는 것

3.2.3 맞댄면에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
메쌓기 (건식쌓기)	∙쌓는 석재를 서로 맞대거나 쪽돌을 끼워 쌓는 것 ∙쌓는 돌의 맞댄면은 다듬어 잘 맞닿게 하고 배고임돌을 고여 고정시켜 그 빈틈을 잔돌로 채움 ∙쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음
찰쌓기 (습식쌓기)	∙돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 모르타르를 채워 쌓기하는 것

신설

3.2.4 돌 형태에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
거친돌쌓기	∙석재를 기준실에 맞추어 자리를 잡아보고, 맞지 않는 부분을 다듬음 ∙지렛대, 받침돌을 이용하여 위치와 수평을 맞추며, 면석의 면부분에 틈이 생기면 길이 10㎝내외의 석재를 이용하여 틈세를 채움
마름돌쌓기	∙면에 맞게 층이 바르도록 쌓음 ∙수평이 안 맞을 경우 고임돌을 끼워넣어 맞추고 쪽돌끼우기 함

조정

4. 돌깔기(박석깔기)

ㄱ. 박석의 설치는 평평하고 턱이 지지 않게 한다.

ㄴ. 박석의 두께만큼 지면을 파내어 고르게 다진 다음, 모래를 깔은 위에 박석을 면바르고 흔들리지 않게 설치한다.

ㄷ. 박석은 화강석이나 자연석을 넓고 얇게 쪼개어 쓰며, 거친면을 그대로 하거나 정다듬하여 설치한다.

ㄹ. 자연판석이나 거친 쪼갠돌은 조화있게 배치하되, 지나치게 넓은 틈서리가 나지 않게 하며 잘 맞지 아니하는 부분은 깨뜨려 맞춘다.

ㅁ. 박석 밑에 반죽이나 콘크리트를 타설하면 물이 빠져나가지 못해 침수되거나 동결로 인해 박석이 들뜨게 되므로 반죽이나 콘크리트로 기초를 해서는 아니된다.

4. 박석깔기

ㄱ. 박석의 설치는 평평하고 턱이 지지 않게 한다.

ㄴ. 박석의 두께만큼 지면을 파내어 고르게 다진 다음, 모래를 깔은 위에 박석을 면바르고 흔들리지 않게 설치한다.

ㄷ. 박석은 화강석이나 자연석을 넓고 얇게 쪼개어 쓰며, 거친면을 그대로 하거나 정다듬하여 설치한다.

ㄹ. 부정형의 자연판석이나 거친쪼갠돌의 과도하게 튀어나온 부분으로 인해 박석간격이 지나치게 넓게 될 경우에는 혹따기 하여 맞춘다.

ㅁ. 박석 밑에 반죽이나 콘크리트를 타설하면 물이 빠져나가지 못해 침수되거나 동결로 인해 박석이 들뜨게 되므로 반죽이나 콘크리트로 기초를 해서는 아니된다.

ㅂ. 박설의 설치간격은 30㎜ 내외로 한다.

1400 석조물공사

1400 석조물공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	1430 조사 1. 사전조사 ㄱ. 석조물의 규모, 형태, 적심상태와 문양 및 조각 등 ㄴ. 파손부위 및 파손정도, 풍화상태 등 ㄷ. 기초 및 지반의 침하위치와 침하정도를 조사하고, 필요한 경우 과학적 방법으로 지내력과 침하여부를 정밀조사하여 기초의 재시공여부를 판단 ㄹ. 석조물 내부의 상태는 육안조사와 내시경조사를 병행하여 실시 ㅁ. 석조물을 훼손할 수 있는 수목과 이끼류의 번식정도를 조사하여 제거 또는 보존여부를 검토 ㅂ. 주변의 배수시설 조사 ㅅ. 분묘는 다음사항을 고려하여 조사 ① 현황사진은 촬영 즉시 인화하여 사진의 상태를 확인 ② 육안으로 보이지 않은 부위는 적외선, X선 카메라를 이용하여 촬영 ③ 보이지 않은 내부 상태의 조사는 비파괴기구를 사용하고 고분 내부의 식생 등을 정밀하게 조사 ④ 고분 내부의 온도, 습도 등은 폐쇄된 상태의 여건에서 조사 ⑤ 석재의 균열, 파손부위는 미세한 것까지 빠짐없이 조사하고 진행 여부를 판단	1430 조사 1. 사전조사 ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다. ① 석조물의 규모, 형태, 문양 및 조각 등 ② 파손부위 및 파손정도, 풍화상태 등 ③ 기초 및 지반의 침하위치와 침하정도를 조사하고, 필요한 경우 과학적 방법으로 지내력과 침하여부를 정밀조사하여 기초의 재시공여부를 판단 ④ 석조물 내부의 상태는 육안조사와 내시경조사를 병행하여 실시 ⑤ 석조물을 훼손할 수 있는 이끼류의 번식정도를 조사 ⑥ 주변의 배수시설 조사 ㄴ. 분묘는 다음사항을 고려하여 조사한다. ① 현황은 사진으로 기록 ② 육안으로 보이지 않은 부위는 적외선, X선 카메라를 이용하여 촬영 ③ 보이지 않은 내부 상태의 조사는 비파괴기구를 사용하고 고분 내부의 식생 등을 정밀하게 조사 ④ 고분 내부의 온도, 습도 등은 폐쇄된 상태의 여건에서 조사 ⑤ 석재의 균열, 파손부위는 미세한 것까지 빠짐없이 조사하고 진행 여부를 판단
조정	2. 해체조사 ㄱ. 부재의 종류, 크기, 수량, 가공 기법 등 ㄴ. 파손 부위 및 파손 정도 ㄷ. 지정기법(종류, 두께, 방법 등)과 조립기법	2. 해체조사 ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다. ① 부재의 종류, 크기, 수량, 가공 기법 등 ② 파손 부위 및 파손 정도 ③ 지정기법(종류, 두께, 방법 등)과 조립기법
조정	1440 해체 ㄱ. 해체 전 부재의 위치가 바뀌지 않도록 각 부재별로 번호표를 부착하며, 번호표에는 부재명, 부재 위치, 방향 등을 기록한다. ㄴ. 해체는 상부, 전면, 후면 등의 순으로 하고, 해체 부재는 해체순서대로 부재보관창고에 서로 맞닿지 않게 보관한다. ㄷ. 균열 및 파손, 탈락 우려가 있는 부재는 해체 과정에서 안전조치를 취한 후 해체한다. ㄹ. 해체 과정에서 부재와 해체 장비가 부딪치지 않도록 조치를 취한다. ㅂ. 해체 부재는 우수에 피해가 없도록 보관한다. ㅅ. 매몰된 부재는 해체 전 사진촬영을 하고 부재를 청소한 후 실측조사를 실시하며, 부재명, 부재의 위치, 방향 등을 표기한다. ㅇ. 해체․조립시에는 기중기를 사용하되, 시공여건상 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 크레인 등 현대적인 장비를 사용할 수 있다. ㅁ. 해체 부재는 재사용재와 불용재로 구분하여 보관한다.	1440 해체 ㄱ. 해체 전 부재의 위치가 바뀌지 않도록 각 부재별로 번호표를 부착하며, 번호표에는 부재명, 부재 위치, 방향 등을 기록한다. ㄴ. 해체는 상부, 전면, 후면 등의 순으로 하고, 해체 부재는 해체순서대로 부재보관창고에 서로 맞닿지 않게 보관한다. ㄷ. 균열 및 파손, 탈락 우려가 있는 부재는 해체 과정에서 안전조치를 취한 후 해체한다. ㄹ. 해체 과정에서 부재와 해체 장비가 부딪치지 않도록 조치를 취한다. ㅁ. 해체 부재는 우수에 피해가 없도록 보관한다. ㅂ. 매몰된 부재는 해체 전 사진촬영을 하고 부재를 청소한 후 실측조사를 실시하며, 부재명, 부재의 위치, 방향 등을 표기한다. ㅅ. 해체․조립시에는 거중기를 사용하되, 시공여건상 가피한 경우에는 담당원과 협의하여 크레인 등 현대적인 장비를 사용할 수 있다. ㅇ. 해체재료의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.3 원자재, 보강부재, 보관부재 및 폐자재로로 구분되는 경우에 따른다.

1500 성곽공사

1500 성곽공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	1510 일반사항 2. 쓰임말정리 ㄱ. 각자성석 : 글자가 새겨진 성돌 ㄴ. 등성계단 : 성벽에 오르기 위한 계단시설 ㄷ. 면석 : 성곽의 외벽면을 구성하는 돌 ㄹ. 무사석 : 육축에 사용된 장방형의 큰 돌 ㅁ. 문루 : 성문 위에 지은 다락집 ㅂ. 문비 : 문짝 ㅅ. 미석 : 체성 상부에 바깥쪽으로 내민 석재 ㅇ. 성곽 : ① 적의 침입을 대비하여 축조한 방어시설물로 내․외성 전부를 말함. ② 일반적으로 성벽을 성곽으로도 호칭함 ㅈ. 성돌 : ① 일반적으로 성곽 축조시 사용하는 돌의 총칭. ② 좁은 의미에서 성곽의 외벽을 구성하는 돌 ㅊ. 성문 : 성내․외를 출입하기 위한 문 ㅋ. 수구(수문) : 성벽을 통하여 물이 흘러들거나 나가게 하는 시설 ㅌ. 암문 : 문루를 두지 않고 은폐된 곳에 설치한 성문 ㅍ. 여장(첩, 성가퀴) : 체성 상부에 설치한 낮은 담 ㅎ. 옥개석 : 여장의 지붕마루를 덮은 돌 ㄱㄱ. 옹성 : 성문을 방어하기 위해 성문 밖으로 둘러 친 구조물 ㄱㄴ. 육축 : 성문 주변에 축조한 석축으로 일반 성돌보다 규격이 크고 정교함 ㄱㄷ. 장군목 : 문을 닫고 안에서 가로질러 문이 열리지 않게 하는 빗장 ㄱㄹ. 지대석 : 체성 기저부에 지지력을 높이기 위하여 설치한 돌 ㄱㅁ. 채움석(뒤채움석, 속채움석) : 성곽의 내부를 구성하는데 사용하는 돌 ㄱㅂ. 철엽 : 화살, 총탄 등을 막아낼 수 있도록 비늘처럼 문짝 바깥에 붙인 철판 쪽 ㄱㅅ. 체성 : 여장을 제외한 성벽 ㄱㅇ. 총안 : 여장 내에 활이나 총을 쏘기 위해 뚫어놓은 구멍 ㄱㅈ. 치(치성, 곡성) : 성벽 바깥으로 돌출되게 쌓은 구조물 ㄱㅊ. 타 : 여장의 한 구간 ㄱㅋ. 타구 : 여장과 여장사이의 활과 총을 쏠 수 있는 공간 ㄱㅌ. 편축(내탁, 산탁) : 성곽에서 외벽만을 석재로 쌓고 내부는 흙 또는 적심석으로 마감한 축성형식. 산성에서 산에 의지하여 쌓은 형식을 산탁이라고도 함 ㄱㅍ. 해자 : 성의 바깥에 성벽을 따라 둘러 판 도랑. 도랑에 물이 채워지거나 없는 경우에 따라 호칭이 다양함.(해자, 호, 황) ㄱㅎ. 협축(겹축) : 성곽에서 내․외벽 모두를 석재로 쌓아 올린 형식 ㄴㄱ. 확석 : 초석 상면 중앙에 구멍을 파서 문의 장부가 끼이도록 한 초석 ㄴㄴ. 회곽로 : 성곽을 따라 돌 수 있는 통로	1510 일반사항 2. 쓰임말정리 ㄱ. 각자성석 : 글자가 새겨진 성돌 ㄴ. 등성계단 : 성벽에 오르기 위한 계단시설 ㄷ. 면석 : 성곽의 외벽면을 구성하는 돌 ㄹ. 무사석 : 육축에 사용된 장방형의 큰 돌 ㅁ. 문루 : 성문 위에 지은 다락집 ㅂ. 문비 : 문짝 ㅅ. 미석 : 체성 상부에 바깥쪽으로 내민 석재 ㅇ. 성곽 : ① 적의 침입을 대비하여 축조한 방어시설물로 내․외성 전부를 말함. ② 일반적으로 성벽을 성곽으로도 호칭함 ㅈ. 성돌 : ① 일반적으로 성곽 축조시 사용하는 돌의 총칭. ② 좁은 의미에서 성곽의 외벽을 구성하는 돌 ㅊ. 성문 : 성내․외를 출입하기 위한 문 ㅋ. 수구(수문) : 성벽을 통하여 물이 흘러들거나 나가게 하는 시설 ㅌ. 암문 : 문루를 두지 않고 은폐된 곳에 설치한 성문 ㅍ. 여장(첩, 성가퀴) : 체성 상부에 설치한 낮은 담 ㅎ. 옥개석 : 여장의 지붕마루를 덮은 돌 ㄱㄱ. 옹성 : 성문을 방어하기 위해 성문 밖으로 둘러 친 구조물 ㄱㄴ. 육축 : 성문 주변에 축조한 석축으로 일반 성돌보다 규격이 크고 정교함 ㄱㄷ. 장군목 : 문을 닫고 안에서 가로질러 문이 열리지 않게 하는 빗장 ㄱㄹ. 지대석 : 체성 기저부에 지지력을 높이기 위하여 설치한 돌 ㄱㅁ. 채움석(뒤채움석, 속채움석) : 성곽의 내부를 구성하는데 사용하는 돌 ㄱㅂ. 철엽 : 화살, 총탄 등을 막아낼 수 있도록 비늘처럼 문짝 바깥에 붙인 철판 쪽 ㄱㅅ. 체성 : 여장을 제외한 성벽 ㄱㅇ. 총안 : 여장 내에 활이나 총을 쏘기 위해 뚫어놓은 구멍 ㄱㅈ. 치(치성, 곡성) : 성벽 바깥으로 돌출되게 쌓은 구조물 ㄱㅊ. 타 : 여장의 한 구간 ㄱㅋ. 타구 : 여장과 여장사이의 활과 총을 쏠 수 있게 트인 공간 ㄱㅌ. 편축(내탁, 산탁) : 성곽에서 외벽만을 석재로 쌓고 내부는 흙 또는 적심석으로 마감한 축성형식. 산성에서 산에 의지하여 쌓은 형식을 산탁이라고도 함 ㄱㅍ. 해자 : 성의 바깥에 성벽을 따라 둘러 판 도랑. 도랑에 물이 채워지거나 없는 경우에 따라 호칭이 다양함.(해자, 호, 황) ㄱㅎ. 협축(겹축) : 성곽에서 내․외벽 모두를 석재로 쌓아 올린 형식 ㄴㄱ. 확석 : 초석 상면 중앙에 구멍을 파서 문의 장부가 끼이도록 한 초석 ㄴㄴ. 회곽로 : 성곽을 따라 돌 수 있는 통로
조정	1520 석성 1. 일반사항 ㄱ. 성곽의 수리는 기존 성돌이 유실 또는 풍화 부식되어 교체를 요하거나 붕괴 우려가 있어 성곽 보존상 불가피한 부분에 한하여 수리한다. ㄴ. 성곽의 수리는 축성기법이 다양하므로 사전조사 및 해체조사 과정에서 원형고증한 결과에 따라 수리한다. ㄷ. 성곽 수리시 전통장비를 사용하되, 시공여건상 불가피한 경우에는 공사의 효율성, 안전성을 고려하여 담당원의 승인을 받아 현대적인 장비를 사용할 수 있다. ㄹ. 축성기법은 기존 유구형식대로 하되, 붕괴가 예상되는 경우에는 보강방법을 강구하여 수리한다.	1520 석성 1. 일반사항 ㄱ. 성곽의 수리는 기존 성돌이 유실 또는 풍화 부식되어 교체를 요하거나 붕괴 우려가 있어 성곽 보존상 불가피한 부분에 한하여 수리한다. ㄴ. 성곽은 축성기법이 다양하므로 사전조사 및 해체조사 과정에서 원형고증한 결과에 따라 수리한다. ㄷ. 성곽 수리시 전통장비를 사용하되, 시공여건상 불가피한 경우에는 공사의 효율성, 안전성을 고려하여 담당원의 승인을 받아 현대적인 장비를 사용할 수 있다. ㄹ. 축성기법은 기존 유구형식대로 하되, 붕괴가 예상되는 경우에는 보강방법을 강구하여 수리한다.
조정	3. 조사 3.1 사전조사 ㄱ. 기존 성곽의 특징을 조사하여 수리시에 반영 ㄴ. 성곽 조사시 보존부분, 해체 정비부분, 유실보충부분을 구분하여 조사 ㄷ. 성벽의 기울기는 구간마다 각기 다를 수 있으므로 지형여건이 변화는 구간은 추가로 기울기를 조사 ㄹ. 성벽 위와 인접지에 성벽 보존상 영향을 주는 지장물(수목)을 조사 ㅁ. 설계도서 확인 : 현장조사 내용과 설계도서상의 차이점 등을 확인 ㅂ. 석재조사 : 새로 보충할 석재의 석산 또는 석공장을 현장답사하여 기존 석재와 재질, 색상 등이 유사한 것을 선별	3. 조사 3.1 사전조사 ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다. ① 기존 성곽의 특징을 조사하여 수리시에 반영 ② 성곽 조사시 보존부분, 해체 정비부분, 유실보충부분을 구분하여 조사 ③ 성벽의 기울기는 구간마다 각기 다를 수 있으므로 지형여건이 변하는 구간은 추가로 기울기를 조사 ④ 성벽 위와 인접지에 성벽 보존상 영향을 주는 지장물(수목) 등 조사 ⑤ 설계도서 확인 : 현장조사 내용과 설계도서상의 차이점 등을 확인 ⑥ 석재조사 : 새로 보충할 석재의 석산 또는 석공장을 현장답사하여 기존 석재와 재질, 색상 등이 유사한 것을 선별
조정	3.2 해체조사 ㄱ. 성곽의 축성기법, 기울기 등을 조사하고 사진촬영과 상세도를 작성 ㄴ. 기존 부재의 재질, 색상, 크기, 가공법 등을 조사 ㄷ. 면석의 뒤뿌리 형태와 길이를 조사하고 면석과 채움석의 물린 상태, 면석과 채움석의 크기를 비교․조사 ㄹ. 수리시 기초 자료로 활용할 수 있도록 도면에 표시할 수 없는 작은 석재를 구간마다 사진을 촬영하여 기록 ㅁ. 회곽로 바닥의 마감방법과 우수처리방법을 조사 ㅂ. 성곽의 훼손 원인을 규명하고 분석하여 수리시 보강대책을 강구 ㅅ. 부재의 풍화ㆍ마모상태를 조사하여 보충 여부를 판단	3.2 해체조사 ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다. ① 성곽의 축성기법, 기울기 등을 조사하고 사진촬영과 상세도를 작성 ② 기존 부재의 재질, 색상, 크기, 가공법 등을 조사 ③ 면석의 뒤뿌리 형태와 길이를 조사하고 면석과 채움석의 물린 상태, 면석과 채움석의 크기를 비교․조사 ④ 수리시 기초 자료로 활용할 수 있도록 구간마다 사진을 촬영하여 기록 ⑤ 회곽로 바닥의 마감방법과 우수처리방법을 조사 ⑥ 성곽의 훼손 원인을 규명하고 분석하여 수리시 보강대책을 강구 ⑦ 부재의 풍화ㆍ마모상태를 조사하여 보충 여부를 판단
조정	4. 해체 ㄱ. 해체 범위와 순서를 정하고 해체 작업을 실시한다. ㄴ. 면석은 해체 전에 번호표를 부착하여 수리시 기존 위치에 놓여지도록 한다. ㄷ. 성벽이 붕괴, 매몰된 곳은 지대석 등 성벽 기초의 안전성을 확인한 후 성벽을 해체한다. ㄹ. 가설비계를 설치하고 작업시 안전관리를 철저하게 하며, 해체 부재는 재사용재와 불용재로 구분하여 보관한다.	4. 해체 ㄱ. 해체 범위와 순서를 정하고 해체 작업을 실시한다. ㄴ. 면석은 해체 전에 번호표를 부착하여 수리시 기존 위치에 놓여지도록 한다. ㄷ. 성벽이 붕괴, 매몰된 곳은 지대석 등 성벽 기초의 안전성을 확인한 후 성벽을 해체한다. ㄹ. 가설비계를 설치하고 작업시 안전관리를 철저하게 한다. ㅁ. 여장은 줄눈을 제거하고 옥개석을 해체한 후 여장석과 속채움을 해체한다. ㅂ. 도괴의 우려가 있는 경우, 보호조치 후 해체한다. ㅅ. 해체재료의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 재료관리 - 5. 해체재료 - 5.1 재사용재 및 불용재로 구분되는 경우에 따른다.
조정	5. 시공 5.4 면석쌓기 ㄱ. 면석의 일부가 붕괴된 경우 안전여부를 조사하여 해체 범위를 정한다. ㄴ. 면석은 뒤뿌리가 짧고 긴 것을 적절하게 섞어 구조적으로 안정되게 쌓는다. ㄷ. 성곽수리에 사용되는 재료는 기존 부재를 최대한 재활용하고, 보충 석재는 담당원의 승인을 받아 신재로 보충한다. ㄹ. 성곽의 축성기법은 축성 시기와 위치 등에 따라 다르므로 그 특성을 살리도록 한다. ㅁ. 성 내측으로 배수가 잘 되도록 경사를 두어 우수가 성벽으로 유입되지 않도록 한다.	5. 시공 5.4 면석쌓기 ㄱ. 면석의 일부가 붕괴된 경우 안전여부를 조사하여 해체 범위를 정한다. ㄴ. 면석은 뒤뿌리가 짧고 긴 것을 적절하게 섞어 구조적으로 안정되게 쌓는다. ㄷ. 성곽수리에 사용되는 재료는 기존 부재를 최대한 재활용하고, 보충 석재는 담당원의 승인을 받아 신재로 보충한다. ㄹ. 성곽의 축성기법은 축성 시기와 위치 등에 따라 다르므로 그 특성을 살리도록 한다. ㅁ. 성 상부는 우수가 성벽으로 유입되지 않도록 성 내측으로 경사지게 한다.
조정	5.6 미석설치 미석설치는 기존 미석형식과 같게 설치하며, 원형고증이 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 설치한다.	5.6 미석설치 미석은 크기, 질감, 색상이 기존과 같은 종류의 돌을 사용하고, 기존 미석형식과 같게 설치한다.
조정	5.7 여장설치 5.7.3 조사 1) 사전조사 ㄱ. 여장의 기울기, 균열, 이완상태 등을 조사 ㄴ. 여장의 규모(길이, 높이, 폭) 조사 ㄷ. 여장의 총안, 타구 조사 ㄹ. 여장의 옥개형식 조사 ㅁ. 여장의 면석 크기와 배치 ㅂ. 여장의 내부 채움 재료와 형식 ㅅ. 미석 조사 ㅇ. 경사지의 여장은 층단 및 경사처리여부를 조사 ㅈ. 여장의 재료에 대하여 재질, 크기, 풍화정도를 조사 ㅊ. 하부 성벽의 부실로 인한 여장의 보존에 미치는 영향을 조사 2) 해체조사 ㄱ. 설계도를 기본으로 하여 위에서부터 아래로 해체하면서 조사를 병행 ㄴ. 여장 재료의 크기, 재질, 풍화상태, 원총안과 근총안의 유무 및 그 규모, 총안의 크기를 조사 ㄷ. 해체 과정은 사진촬영과 실측을 병행하여 조사하고, 축성기법(채움, 미석설치 등)을 조사	5.7 여장설치 5.7.3 조사 1) 사전조사 항목은 다음과 같다. ㄱ. 여장의 규모(길이, 높이, 폭) 조사 ㄴ. 여장의 총안, 타구 조사 ㄷ. 여장의 옥개형식 조사 ㄹ. 여장의 면석 크기와 배치 ㅁ. 여장의 내부 채움 재료와 형식 ㅂ. 미석 조사 ㅅ. 경사지의 여장은 층단 및 경사처리여부를 조사 ㅇ. 여장의 재료에 대하여 재질, 크기, 풍화정도를 조사 ㅈ. 하부 성벽의 부실로 인한 여장의 보존에 미치는 영향을 조사 2) 해체조사 항목은 다음과 같다. ㄱ. 설계도를 기본으로 하여 위에서부터 아래로 해체하면서 조사를 병행 ㄴ. 여장 재료의 크기, 재질, 풍화상태, 원총안과 근총안의 유무 및 그 규모, 총안의 크기를 조사 ㄷ. 해체 과정은 사진촬영과 실측을 병행하여 조사하고, 축성기법(채움, 미석설치 등)을 조사
조정	5.7.4 설치 여장은 기존 유구형식으로 쌓되, 원형고증이 불가한 경우에는 담당 원과 협의하여 쌓는다.	5.7.4 설치 여장은 크기, 질감, 색상이 기존과 같은 종류의 재료를 사용하고, 기존 여장형식과 같게 설치한다.
조정	3. 조사 ㄱ. 주요 유구(건물지, 문지, 우물, 연지 등)와 유물 등을 조사 ㄴ. 성의 기저부를 보호하기 위해 축조한 보축의 유무를 조사 ㄷ. 성의 기저부를 조사하여 기존 성의 위치를 확인 ㄹ. 성의 단면 및 기울기를 조사 ㅁ. 기존 성의 흙의 재질을 조사하고 혼합비율을 분석 ㅂ. 배수로 및 배수처리 계통을 조사 ㅅ. 성에 인접된 해자 등의 유구를 조사	3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 주요 유구(건물지, 문지, 우물, 연지 등)와 유물 등을 조사 ② 성의 기저부를 보호하기 위해 축조한 보축의 유무를 조사 ③ 성의 기저부를 조사하여 기존 성의 위치를 확인 ④ 성의 단면 및 기울기를 조사 ⑤ 기존 성의 흙의 재질을 조사하고 혼합비율을 분석 ⑥ 배수로 및 배수처리 계통을 조사 ⑦ 성에 인접된 해자 등의 유구를 조사
조정	1540 전축성 3. 조사 ㄱ. 설계도서를 기준으로 하여 수리대상 성벽의 균열, 기울기, 전돌의 이완, 풍화, 마모상태를 비교․조사 ㄴ. 기울기를 실측하여 성체의 안전도를 조사 ㄷ. 성벽 하부의 지반침하상태를 조사 ㄹ. 성벽 주변의 배수상태를 조사 ㅁ. 전돌쌓기기법과 전돌의 두께, 폭, 길이와 줄눈의 두께를 조사	1540 전축성 3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 설계도서를 기준으로 하여 수리대상 성벽의 균열, 기울기, 전돌의 이완, 풍화, 마모상태를 비교․조사 ② 기울기를 실측하여 성체의 안전도를 조사 ③ 성벽 하부의 지반침하상태를 조사 ④ 성벽 주변의 배수상태를 조사 ⑤ 전돌쌓기기법과 전돌의 두께, 폭, 길이와 줄눈의 두께를 조사
조정	1550 성문 1. 조사 ㄱ. 성문의 개구부형식 조사 - 개거식, 평거식, 홍예식 ㄴ. 성문 육축의 형식 및 무사석 크기 등 조사 ㄷ. 문루의 형식 조사 - 초루식, 누문식 ㄹ. 문루의 규모 및 지붕형식 조사 ㅁ. 여장 및 협문 설치 여부 조사 ㅂ. 옹성 및 적대 조사 및 육축과의 높이차 등을 조사 ㅅ. 등성계단 조사 ㅇ. 초석의 종류 및 크기 조사 ㅈ. 문짝의 상태(철엽의 부식상태, 확돌, 확쇠, 신쇠, 문고리, 판문목재의 부식, 휨, 뒤틀림, 처짐, 상하 장부 등) 조사 ㅊ. 통로바닥형식 및 통로 경사지 처리방법 조사 ㅋ. 통로상부구조 조사 및 별화 조사 ㅌ. 수구 조사	1550 성문 1. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 성문의 개구부형식 조사 - 개거식, 평거식, 홍예식 ② 성문 육축의 형식 및 무사석 크기 등 조사 ③ 문루의 형식 조사 - 초루식, 누문식 ④ 문루의 규모 및 지붕형식 조사 ⑤ 여장 및 협문 설치 여부 조사 ⑥ 옹성 및 적대 조사 및 육축과의 높이차 등을 조사 ⑦ 등성계단 조사 ⑧ 초석의 종류 및 크기 조사 ⑨ 문짝의 상태(철엽의 부식상태, 확돌, 확쇠, 신쇠, 문고리, 판문목재의 부식, 휨, 뒤틀림, 처짐, 상하 장부 등) 조사 ⑩ 통로바닥형식 및 통로 경사지 처리방법 조사 ⑪ 통로상부구조 조사 및 별화 조사 ⑫ 수구 조사
조정	2. 시공 2.2 문짝설치 ㄱ. 문짝은 완전히 고정하기 전에 상하좌우를 조정하면서 소정의 위치에 가설치한다. ㄴ. 문짝을 닫아 놓았을 때는 문짝이 서로 맞닿고 뒤틀림이 없어야 하고, 열어 놓았을 때는 처지지 않아야 하며 여닫이 작동이 원활하도록 설치한다. ㄷ. 장군목은 육축에 끼어져 제기능을 할 수 있도록 한다. ㄹ. 문장부는 무쇠로 만든 신쇠를 밑에 대고 위는 장부쇠를 끼운다. ㅁ. 밑장부가 끼이는 구멍을 판 확돌 위에 확쇠를 설치한다. ㅂ. 윗장부구멍 주위에는 둥근 외테를 끼워 둔테목의 장부구멍이 닳아 부서지지 않도록 한다. ㅅ. 성문널의 바깥쪽에는 일반적으로 철엽을 겹쳐대고 광두정으로 고정한다. ㅇ. 각종 철물은 문을 설치하기 전에 방부처리하고 재사용이 불가한 경우에는 새로 제작하여 설치한다. ㅈ. 철엽은 기존의 것을 재사용하거나 기존 것과 같게 제작하여 설치한다. ㅊ. 문을 닫았을 때 문과 문사이의 중심에 받침돌(원산석)을 설치하여 문이 처지지 않게 하고, 열었을 때는 받침목으로 받쳐 변형되지 않도록 한다.	2. 시공 2.2 문짝설치 ㄱ. 문짝은 완전히 고정하기 전에 상하좌우를 조정하면서 소정의 위치에 가설치한다. ㄴ. 문짝을 닫아 놓았을 때는 문짝이 서로 맞닿고 뒤틀림이 없어야 하고, 열어 놓았을 때는 처지지 않아야 하며 여닫이 작동이 원활하도록 설치한다. ㄷ. 장군목은 육축에 끼어져 제기능을 할 수 있도록 한다. ㄹ. 문장부는 무쇠로 만든 신쇠를 밑에 대고 위는 장부쇠를 끼운다. ㅁ. 밑장부가 끼이는 구멍을 판 확돌 위에 확쇠를 설치한다. ㅂ. 윗장부구멍 주위에는 둥근 쇠테를 끼워 둔테목의 장부구멍이 닳아 부서지지 않도록 한다. ㅅ. 성문널의 바깥쪽에는 일반적으로 철엽을 겹쳐대고 광두정으로 고정한다. ㅇ. 각종 철물은 문을 설치하기 전에 방부처리하고 재사용이 불가한 경우에는 새로 제작하여 설치한다. ㅈ. 철엽은 기존의 것을 재사용하거나 기존 것과 같게 제작하여 설치한다. ㅊ. 문을 닫았을 때 문과 문사이의 중심에 받침돌(원산석)을 설치하여 문이 처지지 않게 하고, 열었을 때는 받침목으로 받쳐 변형되지 않도록 한다.

1600 단청공사

조정, 신설, 삭제

구분

당초

개정안

비고

조정

1610 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 단청공사에 적용한다.

ㄴ. 단청공사라 함은 단청문양, 별화, 벽화 등을 채색하기 위한 모든 작업을 말한다.

ㄷ. 다음 사항은 단청기술자가 담당한다.

① 단청문양의 퇴락 상태와 기존 문양조사를 위한 현장조사

② 단청문양의 초본도, 모사도 및 견본도 작성

③ 출초

④ 조채 및 접착제의 조합

⑤ 벽화, 별화의 채색

ㄹ. 단청시공자는 착공 전에 단청기술자 및 기능자의 동원계획과 작업구분, 순서, 일정 등에 대한 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

1610 일반사항

1. 적용범위

ㄱ. 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사 중 단청공사에 적용한다.

ㄴ. 단청공사라 함은 단청문양, 별화, 벽화 등을 채색하기 위한 모든 작업을 말한다.

ㄷ. 다음 사항은 단청기술자가 담당한다.

① 단청문양의 퇴락 상태와 기존 문양조사를 위한 현장조사

② 단청문양의 초본도, 모사도 및 견본도 작성

③ 출초

④ 조채 및 접착제의 조합

⑤ 벽화, 별화의 도안

조정

2. 단청의 분류

ㄱ. 단청은 일반적으로 가칠단청, 긋기단청, 모로단청, 금모로단청, 금단청, 갖은금단청, 고색단청, 고색부분단청, 별화, 벽화 등으로 구분한다.

ㄴ. 가칠단청은 뇌록, 석간주, 백색, 육색 등의 단일색으로 특정 부재를 채색하는 단청이다.

ㄷ. 긋기단청은 먹긋기, 분긋기, 색긋기 등으로 선을 그리는 단청이다.

ㄹ. 모로단청은 머리초 문양을 간략한 문양(반주화, 주화, 녹하 등)으로 하고, 계풍(중간부분)에 긋기 등을 사용한 단청이다.

ㅁ. 금모로단청은 모로단청보다는 복잡하고 금단청보다는 간략한 문양(연화머리초, 겹녹하초 등)으로 하고, 계풍에 색긋기 등을 주로 사용한 단청이다.

ㅂ. 금단청은 화려한 문양(연화머리초, 병머리초, 장구머리초, 겹장구머리초 등)으로 하고, 계풍에 금문, 별화 등을 사용한 단청이다.

ㅅ. 갖은금단청은 머리초 문양을 장구머리초로, 휘를 바자휘로, 빛을 3빛으로 한 단청을 말한다. 또한 녹하에 번엽과 부분적으로 칠보문양을 사용하기도 한다.

ㅇ. 고색단청은 기존 단청 색상에 맞춰 채색한 단청이다.

ㅈ. 고색부분단청은 수리 후 교체된 신부재를 구부재의 단청문양과 색상에 맞춰 채색한 단청이다.

표1600.1 단청분류 예시도

2. 단청의 분류

ㄱ. 단청은 일반적으로 가칠단청, 긋기단청, 모로단청, 금모로단청, 금단청, 갖은금단청 등으로 구분하고 고색단청, 별화, 벽화를 포함한다.

ㄴ. 가칠단청은 선이나 문양을 그리지 않고 뇌록, 석간주, 백색, 황토, 육색, 고색 등 단일색을 칠하는 단청이다.

ㄷ. 긋기단청은 가칠된 바탕면에 먹긋기, 분긋기, 색긋기 방식으로 선을 그리는 단청이다.

ㅁ. 모로단청은 부재의 한 쪽 또는 양 쪽에 머리초문양(반머리초, 온머리초 등)을 그리고, 머리초문양 사이의 계풍에는 긋기 등을 채색하는 단청이다.

ㅂ. 금모로단청은 부재의 한 쪽 또는 양 쪽에  복잡한 머리초문양(온머리초, 병머리초 등)을 그리고, 계풍에는 색긋기를 하고, 단색가칠, 찍음질(초접기하지 않은 무늬, 단순한 별화 등) 하는 단청이다.

ㅅ. 금단청은 부재의 한 쪽 또는 양 쪽에 복잡한 머리초문양(온머리초, 병머리초, 장구머리초, 겹장구머리초 등)을 그리고, 계풍에는 색긋기를 하고, 초접기한 금문, 복잡한 별화 등을 채색하는 단청이다.

ㅇ. 갖은금단청은 부재의 한 쪽 또는 양 쪽에 복잡한 머리초문양(온머리초, 병머리초, 장구머리초, 겹장구머리초 등)을 그리고, 계풍에는 색긋기를 하고, 초접기한 금문을 그린 후 금문 중앙에 안상 등 구획을 만들고 복잡한 별화 등을 채색하는 단청이다.

ㅇ. 고색단청은 해당 문화재의 일부 부재 및 부위를 기존 단청 색상에 맞춰 채색하는 단청이다.

표1600.1 단청분류 예시도

모로단청

금모로단청

금단청

갖은금단청

표1600.2 단청문양의 분류

표1600.2 단청문양의 분류

조정

3. 쓰임말정리

ㄱ. 가칠 : 단청 부재의 바탕칠로, 육색․석간주․뇌록 등의 단일색으로 전체를 칠하는 일

ㄴ. 채색(도채) : 타초된 문양을 칠하는 일, 또는 칠한 것

ㄷ. 초내기(출초) : 각 부재에 맞추어 오린 초지에 머리초, 금초, 휘 등의 단청문양을 목탄 및 연필 등으로 그리는 일

ㄹ. 조채 : 각종 색안료를 혼합하여 물, 기타 용액에 묽게 섞는 일

ㅁ. 천초 : 출초된 초지본에 바늘로 구멍을 뚫는 일

ㅂ. 문양초본도 : 기존 단청문양을 있는 원형대로 그린 문양도

ㅅ. 문양모사도 : 기존 단청문양을 있는 원형대로 그리고 채색한 문양도

ㅌ. 문양견본도 : 시공시 단청문양을 미리 그려 견본으로 사용하는 문양도

ㅈ. 초지본 : 단청문양의 초안을 그린 것

ㅊ. 타초본 : 초지본을 천초한 것

ㅇ. 타분(타초) : 천초된 타초본을 단청할 부재면에 대고 분주머니를 두들겨 문양의 윤곽선을 나타내는 것

ㅋ. 포수 : 목재면, 헝겊, 종이 등에 아교 등의 접착제를 발라 그 내부까지 침투시키는 일

ㅍ. 초접기 : 대칭 또는 연속되는 문양을 천초하기 위해 초내기한 초지본을 접는 일

ㅎ. 수비 : 안료, 보토 등의 원료를 물속에서 휘저어 보드라운 잔가루 만을 가려내는 것

3. 쓰임말정리

ㄱ. 가칠 : 뇌록, 석간주, 백색, 황토, 육색, 고색 등 단일색을 사용하여 바탕색을 칠하는 일

ㄴ. 채색(도채) : 타초된 문양에 여러 가지 색을 칠하는 일, 또는 그 칠

ㄷ. 출초(초내기) : 단청의 유형과 부재의 크기를 고려하여 초지에 단청문양을 그리거나 바탕면에 초안을 그리는 일

ㄹ. 조채 : 안료에 접착제를 섞어 개는 일

ㅁ. 천초 : 초지에 출초된 문양을 촛바늘로 뚫는 일

ㅂ. 문양초본도 : 기존 단청문양, 별화, 벽화의 원형을 선으로 전사한 문양도

ㅅ. 문양모사도 : 기존 단청문양, 별화, 벽화를 전사한 초본도에 원형대로 채색한 문양도

ㅇ. 문양견본도 : 시공 전 단청문양, 별화, 벽화를 미리 그려 단청시공 시 견본으로 사용하는 문양도

ㅈ. 초지(초지본) : 단청문양의 초안을 그린 것

ㅊ. 타초본 : 초지본을 천초한 것

ㅋ. 타분(타초) : 천초된 초지를 단청할 부재면에 대고 타분주머니로 두드려 문양의 윤곽선을 나타내는 일

ㅌ. 분줄치기 : 긴 선이나 타초 기준선을 분줄로 표시하는 일

ㅍ. 포수 : 목재면, 헝겊, 종이 등 단청할 바탕면에 아교 등의 접착제를 바르는 일

ㅎ. 초접기 : 대칭 또는 연속되는 문양을 천초하기 위해 초내기한 초지본을 접는 일

ㄱㄱ. 수비 : 안료, 보토 등의 채색 원료를 물에 섞고 휘저어 입자의 크기별로 가려내는 것

ㄱㄴ. 찍음질 : 초접기하지 않은 무늬, 단순한 별화 등을 밑그림 없이 그리는 일

ㄱㄷ. 별화(단순) : 사군자, 화조 등을  단색으로 그린 것

ㄱㄹ. 별화(복잡) : 산수, 용, 비천, 불상 등을 그린 것

ㄱㅁ. 벽화(단순) : 사군자, 화조 등을 단색으로 그린 것

ㄱㅂ. 벽화(복잡) : 산수, 용, 비천, 불상 등을 그린 것

조정

4. 연장

ㄱ. 체 : 각종 안료의 가루를 곱게 치거나 거르는데 이용하는 도구

ㄴ. 분쇄기 : 광물성 안료를 부수는 도구

ㄷ. 탕비기 : 안료, 아교, 부레풀 등을 끓이는 도구

ㄹ. 주걱 : 안료를 떠서 물에 풀거나 조색하는 도구

ㅁ. 채기 : 조채한 채료를 담아 채색할 때 사용하는 도구

ㅂ. 달로(타래) : 채기를 끼워 매달아 채색할 때 사용하는 도구

ㅅ. 장척 : 긋기 및 섬세한 채색할 때 달로와 함께 사용하는 도구

ㅇ. 붓

① 평필 : 문양을 채색할 때에 주로 사용하는 것으로 문양의 넓이에 맞게 크기도 다양하다.

② 통필 : 문양 2빛과 바림할 때 사용하는 붓

③ 세필 : 가는 선을 그릴 때 사용하는 붓으로 면상필을 주로 사용한다.

④ 가칠붓 : 바탕칠(뇌록, 석간주, 백색 등) 할 때 사용하는 큰 붓

ㅈ. 촛바늘 : 천초시에 사용하는 바늘

ㅊ. 타분주머니 : 헝겊으로 주머니를 만들어 그 속에 호분을 넣고 두드려서 분가루가 스며 나오게 한 주머니

4. 연장(도구)

ㄱ. 체 : 각종 안료의 가루를 곱게 치거나 거르는데 이용하는 도구

ㄴ. 막자사발(절구) : 광물성 안료를 부수는 도구

ㄷ. 채도(주걱) : 안료를 떠서 물에 풀거나 조색하는 도구

ㄹ. 채기 : 조채한 안료 등을 담는 그릇

ㅁ. 달로(타래) : 채기를 끼워 매달아 채색할 때 사용하는 도구

ㅂ. 장척 : 긋기 및 섬세한 채색할 때 사용하는 긴 막대

ㅅ. 붓

① 평필 : 문양을 채색할 때에 주로 사용하는 납작한 붓, 문양의 크기에 맞게 붓 넓이가 다양함

② 통필 : 문양 2빛과 바림할 때 사용하는 붓

③ 세필 : 가는 선을 그릴 때 사용하는 붓

④ 가칠붓 : 바탕칠(뇌록, 석간주, 백색 등) 할 때 사용하는 큰 붓

ㅇ. 촛바늘 : 천초시에 사용하는 바늘

ㅈ. 타분주머니 : 헝겊으로 주머니를 만들어 그 속에 호분을 넣고 두드려서 분가루가 세어 나오게 한 주머니

ㅊ. 분줄 : 긴 선이나 타초 기준선을 표시하기 위해 만든 도구

분줄

조정

1620 재료

1. 안료

ㄱ. 안료는 전통방법에 의해 생산된 안료와 이 시방에 제시된 안료를 사용한다.

ㄴ. 단청안료는 이 시방에 지정하는 안료로서 색번호가 확실한 것을 사용한다.

ㄹ. 단청에 사용하는 안료, 접착제 등은 지정된 것을 사용하고, 지정이 없는 것은 견본품을 담당원에게 제출하여 승인을 받은 후 사용한다.

ㄷ. 조색은 색상에 따라 원색을 혼합하여 사용한다.

ㅁ. 설계도서에 정한 바가 없거나 담당원의 지시가 없는 경우 단청안료는 다음 표를 기준으로 한다.

1620 재료

1. 안료

ㄱ. 안료는 기존의 단청에 사용된 원래의 것과 동일한 안료를 선정하여 사용하되, 부득이 수급이 불가한 경우는 동일 성분의 것이나 가장 유사한 색상의 것을 사용한다.

ㄴ. 안료는 전통방법에 의해 생산된 안료 또는 이 시방에 제시된 안료를 사용한다.

ㄷ. 시방서에 지정되지 않은 안료는 담당원과 협의하여 사용한다.

ㄹ. 조채는 단일안료로 만든 순색(원색)을 위주로 하되 색상에 따라 원색들을 조합한 혼색을 사용할 수 있다.

ㅁ. 설계도서에 정한 바가 없거나 담당원의 지시가 없는 경우 단청안료는 다음 표를 기준으로 한다.

표 1600.3 단청안료

색계	색명		형상	등급	비고
	단청명	유사명
적색계	장단 주홍 석간주 다자	長丹, 光明丹 朱紅 石澗朱 朱土 多紫	이채(분상) ʺ ʺ ʺ	상급품 ʺ ʺ ʺ	장단육색=장단+백분 주홍육색=주홍+백분 다자=석간주+墨
황색계	황토 석황	黃土, 酸化黃土 石黃, 黃, 黃鉛	ʺ ʺ	ʺ ʺ	ʺ
초록계	뇌록 삼록 녹청	磊錄 洋錄 錄靑, 石錄	ʺ ʺ ʺ	ʺ ʺ ʺ	삼록=양록+백분 하엽=양록+먹
청색계	군청 양청	群靑 ultramarine 洋靑 cobalt blue	ʺ ʺ	ʺ ʺ	삼청=양청+백분 적회색=보라(진보라, 연보라)+양청+주홍+백분
백색계	호분 아연화 연백 티탄백 백토	胡紛(貝灰) 白紛 亞鉛華 Zinc white 鉛白 Lead white 酸化티탄 Titanium 白土	ʺ ʺ ʺ ʺ ʺ	ʺ ʺ ʺ ʺ ʺ	일반석회분말과 화학 성분은 같다. 공사시방서에 정한 경우 외에는 단청에 사용하지 아니한다.
흑색계	유연 카본블랙	油煙 Lamp black Carbon black	ʺ ʺ	ʺ ʺ	수묵(水墨)은 유연을 물에 갠 것

표 1600.4 단청안료 배합표

단청 색명	조채색명	성분	C.I.No.	단청 색명	조채색명	성분	C.I.No.
황 (석황)	permanent yellow chrome yellow G350 (아교)	유기 무기	11680 77600	패분 (호분)	패분(호분) acryl emulsion 물	무기
육색	permanent orange G lead red titanium dioxide R 760 (아교)	유기 무기 무기	21110 77578 77891	양록 (녹청)	emerald green acryl emulsion 물	무기	77410
장단	permanent orange G lead red 아교	유기 무기	21110 77578	하엽	emerald green chrome oxide green permanent black PR.colonyl acryl emulsion 물	무기 무기 유기	77410 77288
주홍	toluidine red (아교)	유기	12120	양청 (군청)	cobalt blue ultramarine blue acryl emulsoin 물	무기 무기	77346 77007
석간주	iron oxide red (아교)	무기	77491	삼청	cobalt blue titanium dioxide R.760 acryl emulsion 물	무기 무기	77346 77891
다자	iron oxide red permanent black PR.colonyl (아교)	무기	77491	백분 (지당)	titanium dioxide R760 acryl emulsion 물	무기	77891
뇌록	cyanine green ultramarine blue titanium dioxide R760 iron oxide yellow 패분(호분) acryl emulsion (아교)	유기 무기 무기 무기 무기	74260 77007 77891 77492	먹 (물먹)	permanent black PR.colonyl acryl emulsion 물	유기
양록	cyanine green permanent yellow chrome yellow G350 titanium dioxide R760 호분 아교	유기 유기 무기 무기 무기	74260 11680 77600 77891	들기름	들기름(안볶은 것) vanqulsh 20(방부제)

조정

2. 접착제

ㄱ. 접착제는 아교, 어교, 밀풀, 합성수지 등을 사용한다. 단, 합성수지 접착제는 담당원의 승인을 받아 사용할 수 있다.

ㄴ. 아교는 외관이 맑고 투명한 담황색의 최상품을 사용한다.

ㄷ. 아교는 일정 비율로 끓여서 사용하고 아교풀에 불순물, 찌꺼기 등이 있을 때는 체나 헝겊으로 걸러서 사용한다.

ㄹ. 여름에는 아교가 부패하기 쉬우므로 1일 사용량만을 끓여서 사용하고, 남은 것이 있으면 찬 곳에 두어 변질되지 않게 보관한다.

2. 접착제

ㄱ. 접착제는 아교, 어교, 밀풀, 찹쌀풀, 옻칠, 합성수지 등을 사용한다. 단, 합성수지 접착제는 담당원과 협의하여 사용할 수 있다.

ㄴ. 아교는 물에 불려 적정한 농도로 중탕하여 사용하고 불순물, 찌꺼기 등이 있을 때는 체나 헝겊으로 걸러서 사용한다.

ㄷ. 아교는 상하기 쉬우므로 보관에 유의한다.

조정

3. 모사 및 타초 용품

ㄱ. 단청문양을 모사하기 위한 투사지는 화선지, 트레싱지, 기름종이 등을 사용한다.

ㄴ. 문양도는 한지 또는 모조지 등을 사용한다.

ㄷ. 초지본은 두꺼운 한지 또는 이와 유사한 재료를 사용한다.

3. 모사 및 타초 용품

ㄱ. 단청문양을 모사하기 위한 투사지는 화선지, 기름종이 등을 사용한다.

ㄴ. 모사도는 한지 등을 사용한다.

ㄷ. 초지(초지본)는 두꺼운 한지 또는 이와 유사한 재료를 사용한다.

4. 충전재

ㄱ. 충전재는 기존 충전재와 동일한 재료를 사용하며, 새로 충전하는 경우 충전재료는 한지, 진흙 등을 사용한다.

조정

1630 조사

ㄴ. 기존의 문헌, 사진 등을 조사하여 변형된 문양 및 기존 문양을 분석

ㄱ. 각 부재별 규격, 문양형식 등

ㅁ. 적심재 등의 기존 부재에서 발견된 단청문양 조사(부재는 별도 보관)

ㄷ. 재단청되었다고 판단되는 문양은 담당원과 협의하여 문양 일부를 제거한 후 기존 단청의 유무 조사

ㄹ. 단청문양이 퇴색되어 육안으로 단청문양의 원형을 식별하기 어려운 경우에는 적외선 촬영, X-Ray 촬영 등을 하여 기존 문양과 성분조사

1630 조사

사전조사

ㄱ. 단청문양조사는 해체 전 실시한다.

ㄴ. 문헌, 사진 등을 조사하여 기존 문양 및 변형된 문양을 분석한다.

ㄷ. 단청의 변색과 박락 등의 현황을 조사하여 기록한다.

ㄷ. 단청의 세부조사사항은 다음과 같다.

① 각 부재별 단청문양의 규격, 문양형식, 문양의 위치, 계풍의 길이, 긋기의 위치

② 필요시 안료와 접착제, 충전재 등의 재료

해체조사

ㄱ. 해체 중 적심재 등의 기존 부재에서 발견된 단청 등 새로 드러난 단청의 양식과 규격 등을 조사하고 기록한다.(부재는 별도 보관)

ㄴ. 벽체의 해체시 단청 가칠, 벽화의 유무 등을 조사한다.

ㄷ. 도배지 제거 시 단청의 유무 등을 조사한다.

ㄹ. 재단청 되었다고 판단되는 문양은 담당원과 협의하여 문양 일부를 제거한 후 기존 단청의 유무와 양식을 조사한다.

ㅁ. 단청문양이 퇴색되어 육안으로 식별하기 어려운 경우에는 과학적 장비 등을 이용하여 기존 문양을 조사한다.

ㅂ. 필요시 안료와 접착제, 충전재 등의 성분분석을 실시한다.

ㅅ. 해체부재나 적심재 등은 단청이 훼손되지 않도록 한지 등으로 보양한 후 해체한다.

조정

1640 시공

1. 일반사항

ㄱ. 단청 채색은 작업시 온도가 5℃ 이하일 경우에는 공사를 중단한다. 단, 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 보온 조치 후 단청을 시행할 수 있다.

ㄴ. 단청을 시행한 직후에는 강렬한 직사광선을 피하도록 조치하여 단청면의 급속한 건조로 균열 등이 생기지 않게 보양한다.

ㄷ. 다음사항은 담당원의 승인을 받아 시행한다.

① 문양모사

② 조채

③ 면닦기(기존 문양의 면닦기는 부재가 손상되지 않는 범위 내에서 기존 단청을 지우는 것이므로 신중을 기하도록 함)

ㄹ. 면닦기는 단청문양도 작성 후 담당원의 승인을 받아 시행한다.

ㅁ. 단청채색순서는 다음과 같다.

[주기] ① 작업 순서는 다음과 같다.

문양초본도 작성 → 문양모사도 작성 → 문양견본도 작성

→ 출초 → 천초 → 면닦기 → 바탕면 만들기 →

아교포수 → 조채

② ( )는 건물에 적용되는 문양에 따라 다르며 생략할 수

있다.

1640 시공

1. 일반사항

ㄱ. 단청 채색은 작업시 온도가 5℃ 이하일 경우에는 공사를 중단한다. 단, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 보온 조치 후 단청을 시행할 수 있다.

ㄴ. 다음사항은 담당원과 협의하여 시행한다.

① 문양모사

② 면닦기

ㄷ. 단청채색순서는 다음과 같다.

[주기] ① 선행작업 순서는 다음과 같다.

문양초본도 작성 → 문양모사도 작성 → 문양견본도 작성

→ 출초 → 천초 → 면닦기 → 바탕면 만들기 →

아교포수 → 조채

② ( )는 건물에 적용되는 문양에 따라 다르며 생략할 수

있다.

조정

2. 문양도 작성

ㄱ. 단청공사를 위한 문양도는 설계도서 및 담당원의 지시에 따라 문양초본도, 문양모사도, 문양견본도를 작성한다.

ㄴ. 문양모사는 기존 문양 중 색채의 보존 상태가 양호하고 원형이 잘 남아 있는 것을 선정하여 모사한다.

ㄷ. 문양모사는 기존 문양과 크기, 형태, 선의 굵기, 간격, 색채 등을 같게 모사한다.

ㄹ. 문양모사시 부재의 갈램, 파손부위 등의 표현이 필요한 경우에는 담당원이 시공자로 하여금 부재의 갈램, 파손부위 등을 표현하여 모사하게 할 수 있다.

ㅁ. 문양견본도 작성시 인멸, 오손된 부분은 고증에 최선을 다하고, 미흡한 경우에는 건립시기, 양식, 기능(용도), 소재지역 등 유사한 건조물의 문양을 참고하여 작성한다.

ㅂ. 문양이 남아있지 않거나 변경 또는 신축하는 건조물의 문양견본도는 담당원과 협의하여 작성한다.

ㅅ. 문양도(초본도, 모사도, 견본도)에는 작성자(단청기술자), 문양의 종류, 부재의 명칭․위치․규격 등을 명기하고, 기존 문양 사진을 첨부하여 발주자에게 제출한다.

ㅇ. 문양모사도와 문양견본도는 서로 비교가 가능하도록 작성한다.

ㅈ. 작성된 문양견본도는 담당원의 승인을 받아 단청공사를 완료할 때까지 현장에 비치하고, 완료 후 발주자에게 제출한다.

2. 문양도 작성

ㄱ. 단청공사를 위한 문양도는 설계도서 및 담당원의 지시에 따라 문양초본도, 문양모사도, 문양견본도를 작성한다.

ㄴ. 문양모사는 기존 문양 중 색채의 보존 상태가 양호하고 원형이 잘 남아 있는 것을 선정하여 모사한다.

ㄷ. 문양모사는 기존 문양과 크기, 형태, 선의 굵기, 간격, 색채 등을 같게 모사한다.

ㄹ. 문양모사시 부재의 갈램, 파손부위 등의 표현이 필요한 경우에는 담당원이 시공자로 하여금 부재의 갈램, 파손부위 등을 표현하여 모사하게 할 수 있다.

ㅁ. 문양견본도 작성시 인멸, 오손된 부분은 고증에 최선을 다하고, 신축의 경우에는 건립시기, 양식, 기능(용도), 소재지역 등 유사한 건조물의 문양을 참고하여 작성한다.

ㅂ. 문양이 남아있지 않거나 변경 또는 신축하는 건조물의 문양견본도는 담당원과 협의하여 작성한다.

ㅅ. 문양도(초본도, 모사도, 견본도)에는 작성자(단청기술자), 문양의 종류, 부재의 명칭․위치․규격 등을 명기하고, 기존 문양 사진을 첨부하여 발주자에게 제출한다.

ㅇ. 문양모사도와 문양견본도는 서로 비교가 가능하도록 작성한다.

ㅈ. 작성된 문양견본도는 담당원의 승인을 받아 단청공사를 완료할 때까지 현장에 비치하고, 완료 후 발주자에게 제출한다.

조정

4. 면닦기

ㄱ. 채색할 바탕면은 보존해야 할 부분만 제외하고 모두 면닦기한다.

ㄷ. 목부에는 물씻기, 약물씻기(비눗물, 잿물, 염산액 포함)를 하지 않는다. 단, 기존 안료제거는 부재가 손상되지 않는 범위 내에서 하되, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 물씻기, 약물씻기를 할 수 있으며, 특히 약물씻기 후에는 중화시킨다.

ㄹ. 물씻기, 약물씻기 한 목재는 완전 건조 후 채색한다.

ㄴ. 면닦기시에는 목부가 패이거나 긁히는 등의 손상이 있어서는 아니 된다.

4. 면닦기

ㄱ. 기존 단청의 면닦기 여부 및 범위는 담당원과 협의한다.

ㄴ. 기존 단청은 필요시 문양모사하여 기록한다.

ㄷ. 아교를 사용한 채색층은 담당원과의 협의하여 물씻기 할 수 있다.

ㄹ. 합성수지접착제를 사용한 채색층 제거 시 채색층 하부의 단청이나 바탕면이 손상되지 않도록 유의한다.

ㅁ. 면닦기 후 안료가루, 먼지 등을 부드러운 붓 등으로 털어낸다.

표 1600.4 면닦기 구분

보존할 채색층 없음	고재 (古材)	바탕면 손상에 유의하여 기존 단청 채색층 및 먼지, 이물질 등 오염물 제거
	신재 (新材)	표면의 먼지나 이물질 등 오염물 제거

ㅂ. 면닦기 시 분진이 비산되지 않도록 유의한다.

조정

5. 바탕면 만들기

ㄱ. 채색할 바탕면은 대패질 자국이나 엇결, 옹이 등의 부분은 연마지로 닦아 평활하게 하고 충분히 말려 먼지 등을 제거한다.

ㄴ. 단청할 부분의 갈라진 곳, 틈새, 벌레구멍은 나무조각, 톱밥, 기타의 재료로 메운다.

ㄷ. 목재면의 갈라짐이 미세한 부분은 목재의 특성대로 남겨 놓고, 갈라짐이 심한 부분은 담당원과 협의하여 조치한다.

ㄹ. 철재면의 녹은 제거하고 연마지로 깨끗이 닦아 낸 다음 청소하고 녹막이칠을 한 후 도포한다.

5. 바탕면 만들기

ㄱ. 채색할 바탕면은 충분히 건조시킨다.

ㄴ. 채색할 바탕면의 갈라진 곳, 틈새, 벌레구멍 등의 충전은 기존 충전재와 동일한 재료와 기법으로 한다.

ㄷ. 목재면의 갈라짐이 미세한 부분은 목재의 특성대로 남겨 놓고, 송진 등은 제거한다.

ㄹ. 철재면은 녹을 제거하고 녹막이한다.

조정

6. 아교포수

ㄱ. 단청을 채색하는 모든 바탕면은 아교를 2회 이상 충분히 포수한다. 단, 담당원과 협의하여 아크릴에멀션 등 합성수지접착제를 사용할 수 있다.

ㄴ. 포수용 접착제의 접착력은 조색용보다 강하게 한다. 단, 처음 포수할 때는 바탕면에 침투가 잘 되도록 약간 묽게 하여 사용한다.

ㄷ. 접착제는 1회 도포하고 완전히 건조한 후 재도포한다. 도포 후 24시간 이내에는 물을 묻히지 않는다.

ㄹ. 목부나 회바름벽에는 아교 또는 아크릴에멀션으로 포수하고, 금박, 금니 칠하는 곳에는 어교로 포수한다.

6. 아교포수

ㄱ. 기존 단청이 남아 있는 경우에는 채색층의 보존에 유의하여 아교포수한다.

표 1600.5 기존단청 보존방법

보존할 채색층 있음	채색층중첩 있음	1. 표층의 문양이 불량하거나 표하층의 문양을 보존 및 조사할 필요가 있을 시 채색층 분리를 목적으로 표층만 제거 2. 중첩된 채색층 손상에 유의하여 표층의 먼지나 이물질 등 오염물 제거
	채색층 중첩 없음	기존 단청 채색층 손상에 유의하여 먼지나 이물질 등 오염물 제거

ㄴ. 단청을 채색하는 모든 바탕면은 아교를 2회 이상 충분히 포수한다. 단, 담당원과 협의하여 아크릴에멀션 등 합성수지접착제를 사용할 수 있다.

ㄷ. 포수용 접착제의 접착력은 조색용보다 강하게 한다. 단, 처음 포수할 때는 바탕면에 침투가 잘 되도록 약간 묽게 하여 사용한다.

ㄹ. 접착제는 1회 도포하고 완전히 건조한 후 재도포한다. 도포 후 24시간 이내에는 물을 묻히지 않는다.

ㅁ. 목부나 회바름벽에는 아교 또는 아크릴에멀션으로 포수하고, 금박을 붙이는 곳이나, 금니 칠하는 곳에는 어교, 옻 등을 사용한다.

조정

7. 조채

ㄱ. 단청재료의 배합은 담당원의 입회 하에 단청기술자가 직접한다.

ㄴ. 안료는 농도가 균일한 농액으로 만든 접착제를 써서 충분히 희석하여 사용한다.

ㄷ. 단청안료의 배합비율은 설계도서에 따르되, 단청할 건물의 바탕색과 채색하는 단청문양의 색상에 따라 배합비율을 조정하여 조채할 수 있다.

7. 조채

ㄱ. 조채와 조색은 단청문양 견본도를 기준으로 한다.

ㄴ. 안료의 배합은 기존단청 기법대로 하되, 바탕색과 문양의 색상에 따라 배합비율을 조정하여 조채할 수 있다.

조정

8. 채색

8.1 가칠

ㄱ. 모든 단청 채색 바탕면은 뇌록 및 석간주 등으로 가칠한다.

ㄴ. 가칠은 건조 후 나타나는 실금현상을 방지하기 위하여 피막을 두껍지 않게 도포한다.

ㄷ. 백골집 또는 단청이 없는 부분에는 설계도서에 따라 고색내기를 하거나 치자물, 토분, 들기름 등을 칠한다.

8. 채색

8.1 가칠

ㄱ. 기존단청의 가칠방식 대로 가칠을 하되 신축의 경우 지역 및 용도 등을 고려하여 가칠색 및 기법을 선정한다.

ㄴ. 가칠은 박락 방지를 위해 고르게 칠한다.

조정

8.2 타분(타초)

ㄱ. 타초본을 각 부재면에 정확히 대고 타분한다.

ㄴ. 긋기, 매화점 등 간단한 문양은 거리, 간격, 폭 등을 표시하고 타분을 생략할 수 있다.

ㄷ. 직선형의 황실, 녹실, 먹당기 등은 나비와 위치만 표시하고 천초와 타분을 생략할 수 있다.

ㄹ. 타분이 완료되면 타초본을 제거하고 부재면에 문양에 따라 분선이 나타나는 지를 확인하여 선명하지 않은 경우 재타분한다.

ㅁ. 분주머니는 풀 먹이지 않은 천을 사용하고, 분가루는 호분을 사용한다.

8.2 타분(타초)

ㄱ. 타초본을 기존 단청문양의 위치에 정확히 맞춰 타분한다.

ㄴ. 긋기, 매화점 등 간단한 문양은 거리, 간격, 폭 등을 표시하고 타분을 생략할 수 있다.

ㄷ. 직선형의 황실, 녹실, 먹당기 등은 나비와 위치만 표시하고 천초와 타분을 생략할 수 있다.

ㄹ. 타분이 완료되면 타초본을 제거하고 부재면에 문양에 따라 분선이 나타나는 지를 확인하여 선명하지 않은 경우 재타분한다.

ㅁ. 분주머니는  풀 먹이지 않은 천을 사용하고, 분가루는 호분을 사용한다.

ㅂ. 문양이 긴 경우에는 분줄치기하여 기준선을 표시하고 타분한다.

조정

8.6 들기름칠

ㄱ. 들기름칠을 하는 부재는 설계도서에 따른다.

ㄴ. 들기름칠은 원액에 송유(테레빈유)를 섞어서 칠하며, 습기가 많은 곳에는 가급적 칠하지 않는다.

ㄷ. 들기름은 칠을 하지 않는 부위에 흘러내리거나 묻지 않도록 한다.

ㄹ. 들기름칠은 양질의 들깨를 볶지 않은 상태에서 착유한 들기름을 사용한다.

ㅁ. 우기시에는 들기름칠을 하지 않는다.

8.6 들기름칠

ㄱ. 들기름칠을 하는 부위는 설계도서에 따른다.

ㄴ. 들기름칠은 바탕면이 충분히 건조된 상태에서 칠한다.

ㄷ. 들기름은 칠을 하지 않는 부위에 흘러내리거나 묻지 않도록 한다.

ㄹ. 들기름칠은 생들기름을 사용한다.

조정

9. 고색단청

ㄱ. 고색단청 및 고색부분단청은 설계도서에 따른다.

ㄴ. 조채 및 시공기법은 이 시방에 따른다.

ㄷ. 고색단청 및 고색부분단청의 문양도는 기존 단청의 문양 및 색상과 같게 한다.

ㄹ. 고색단청시 기본 단청 위에 물흘림 자국 및 기타 오염 등이 있는 경우에는 이의 상태는 고려하지 아니한다. 즉, 기본 단청만을 고색처리한다.

ㅁ. 고색단청, 고색부분단청에 들기름칠을 할 경우에는 담당원의 승인을 받는다.

9. 고색단청

ㄱ. 고색단청은 설계도서에 따른다.

ㄴ. 조채 및 시공기법은 이 시방에 따른다.

ㄷ. 고색단청의 문양도는 기존 단청의 문양 및 색상과 같게 한다.

ㄹ. 고색단청시 기본 단청 위에 물흘림 자국 및 기타 오염 등이 있는 경우에는 이의 상태는 고려하지 아니한다. 즉, 기본 단청만을 고색처리한다.

1600 단청공사

1700 유구정비공사

1700 유구정비공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	1730 조사 ㄱ. 공사시 추가로 발견되는 유구와 유물은 담당원의 지시에 따라 처리 ㄴ. 유구정비공사는 설계도서에 따르며, 공사로 인한 유구의 변형 및 훼손을 막기 위하여 현장유구를 확인	1730 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 공사시 추가로 발견되는 유구와 유물은 담당원의 지시에 따라 처리 ② 유구정비공사는 설계도서에 따르며, 공사로 인한 유구의 변형 및 훼손을 막기 위하여 현장유구를 확인

1800 조경공사

1800 조경공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	1810 일반사항 1. 적용범위 ㄱ. 이 시방은 문화재 및 이에 준하는 지역의 조경공사에 적용한다. ㄴ. 조경공사라 함은 기반조성, 정자, 화계, 연못, 조산, 포장, 수목식재 및 관리, 괴석 등을 설치하는 것을 말한다. ㄷ. 이 시방에 기재되지 않은 일반적인 사항은 ‘건설교통부 제정 조경 공사표준시방서’에 준한다.	1810 일반사항 1. 적용범위 ㄱ. 이 시방은 문화재 및 이에 준하는 지역의 조경공사에 적용한다. ㄴ. 조경공사라 함은 기반조성, 정자, 화계, 연못, 조산, 포장, 수목식재 및 관리, 괴석 등을 설치하는 것을 말한다. ㄷ. 이 시방에 기재되지 않은 일반적인 사항은 ‘국토교통부 제정 조경 공사표준시방서’에 준한다.
조정	1830 조사 ㄱ. 착공 전에 해당 지역의 건물, 배수로, 축대 등 기존 시설물에 대한 현황을 조사하여 설계도서와 비교․검토 ㄴ. 기존의 석조물, 조경시설물 배치 및 지형 변형 등의 현황조사 ㄷ. 기존 수목 및 지피식물의 현황, 생육상태, 주변 환경 등 조사 ㄹ. 수목식재지역 등 터파기 할 조경지역은 사전에 매장유구의 존재 유무 등 조사 ㅁ. 기존 수목 중 존치수목 및 제거수목, 이식수목 등 조사 표식 ㅂ. 문헌기록과 설계도서가 다를 경우에는 담당원과 협의하여 설계도서 수정	1830 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 착공 전에 해당 지역의 건물, 배수로, 축대 등 기존 시설물에 대한 현황을 조사하여 설계도서와 비교․검토 ② 기존의 석조물, 조경시설물 배치 및 지형 변형 등의 현황조사 ③ 기존 수목 및 지피식물의 현황, 생육상태, 주변 환경 등 조사 ④ 수목식재지역 등 터파기 할 조경지역은 사전에 매장유구의 존재 유무 등 조사 ⑤ 기존 수목 중 존치수목 및 제거수목, 이식수목 등 조사 표식 ⑥ 문헌기록과 설계도서가 다를 경우에는 담당원과 협의하여 설계도서 수정
조정	2.6.1 작업순서 작업은 다음과 같은 원칙에 따라야 하며, 원줄기나 원가지를 절단 하여 수형을 변형시키지 않도록 한다. ㄱ. 고사지, 병든 가지, 부러진 가지, 서로 교차하는 가지, 맹아지는 제거한다. ㄴ. 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다. ㄷ. 수목 고유의 수형이나 이식 전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.	2.6.1 작업순서 ㄱ. 작업은 다음과 같은 원칙에 따라야 하며, 원줄기나 원가지를 절단 하여 수형을 변형시키지 않도록 한다. ① 고사지, 병든 가지, 부러진 가지, 서로 교차하는 가지, 맹아지는 제거한다. ② 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다. ③ 수목 고유의 수형이나 이식 전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.
조정	2.7 식재 2.7.1 식재순서 ① 식재할 구덩이를 뿌리분 크기의 1.5배 이상으로 판다. ② 잘게 부순 양질의 흙을 구덩이에 넣는다. ③ 수목의 뿌리분이 깨지지 않도록 구덩이에 넣고 수형을 살펴 수목의 방향을 조정한다. ④ 잘게 부순 흙을 3/4 정도로 채워 다진다. ⑤ 뿌리분 결속재 중 부식되지 않는 고무바 등은 반드시 제거한 후 식재한다. ⑥ 물을 충분히 붓고 각목이나 삽으로 휘저어 섞어 흙이 뿌리분에 밀착되도록 한다. ⑦ 나머지 흙을 채운 다음 밟아 다져 공기가 유통되지 않도록 한다. ⑧ 지면을 고른 후 수관폭의 1/3 정도 위치에 높이 100㎜의 물받이를 만든 다음 주변을 정리한다.	2.7 식재 2.7.1 식재순서 ㄱ. 식재할 구덩이를 뿌리분 크기의 1.5배 이상으로 판다. ㄴ. 잘게 부순 양질의 흙을 구덩이에 넣는다. ㄷ. 수목의 뿌리분이 깨지지 않도록 구덩이에 넣고 수형을 살펴 수목의 방향을 조정한다. ㄹ. 잘게 부순 흙을 3/4 정도로 채워 다진다. ㅁ. 뿌리분 결속재 중 부식되지 않는 고무바 등은 반드시 제거한 후 식재한다. ㅅ. 물을 충분히 붓고 각목이나 삽으로 휘저어 섞어 흙이 뿌리분에 밀착되도록 한다. ㅇ. 나머지 흙을 채운 다음 밟아 다져 공기가 유통되지 않도록 한다. ㅈ. 지면을 고른 후 수관폭의 1/3 정도 위치에 높이 100㎜의 물받이를 만든 다음 주변을 정리한다.

1900 식물보호공사

1900 식물보호공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	1920 병해충 방제 3. 조사 ㄱ. 병해충의 종류, 발생정도 및 피해범위 등 ㄴ. 주민들의 의견청취 등을 통하여 병해충 발생원인 등 ㄷ. 약제 살포 후 해충의 고사 또는 잔류상태 등	1920 병해충 방제 3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 병해충의 종류, 발생정도 및 피해범위 등 ② 주민들의 의견청취 등을 통하여 병해충 발생원인 등 ③ 약제 살포 후 해충의 고사 또는 잔류상태 등
조정	3. 조사 ㄱ. 수목의 생육상태, 주변 환경, 상처발생원인 등 ㄴ. 해당사업으로 인하여 수목 생육이 미치는 영향여부 조사 ㄷ. 상처의 상태를 세밀하게 점검하고 설계도서와 비교 검토 ㄹ. 실제 조사내용과 설계도서가 다를 경우 담당원과 협의하여 설계 도서를 수정	3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 수목의 생육상태, 주변 환경, 상처발생원인 등 ② 해당사업으로 인하여 수목 생육이 미치는 영향여부 조사 ③ 상처의 상태를 세밀하게 점검하고 설계도서와 비교 검토 ④ 실제 조사내용과 설계도서가 다를 경우 담당원과 협의하여 설계 도서를 수정
조정	3. 조사 ㄱ. 토양의 단면조사로 복토 범위 및 토양 성질 등 확인 ㄴ. 답압의 원인이 되는 주변 환경, 활용도 등을 조사 ㄷ. 뿌리의 상태 등 설계도서와 비교 검토 ㄹ. 조사내용과 설계도서가 다를 경우 담당원과 협의하여 설계도서 수정	3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 토양조사로 복토 범위 및 토양 성질 등 확인 ② 답압의 원인이 되는 주변 환경, 활용도 등을 조사 ③ 뿌리의 상태 등 설계도서와 비교 검토 ④ 조사내용과 설계도서가 다를 경우 담당원과 협의하여 설계도서 수정
조정	3. 조사 ㄱ. 고사지 등 불량가지 발생원인 등 ㄴ. 작업 중 발생가능 한 각종 안전사고 예방 등	3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 고사지 등 불량가지 발생원인 등 ② 작업 중 발생가능 한 각종 안전사고 예방 등
조정	3. 조사 ㄱ. 분기된 가지의 매몰여부, 줄기의 방향각도 부식 등 구조적 안정성 여부 ㄴ. 지지시스템 설치로 인한 경관 변화 등	3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 분기된 가지의 매몰여부, 줄기의 방향각도 부식 등 구조적 안정성 여부 ② 지지시스템 설치로 인한 경관 변화 등
조정	3. 조사 토양 산도 및 경도조사, 잎을 통한 영양도 조사 등	3. 조사 토양 산도 및 경도조사, 잎을 통한 영양도 조사 등을 조사한다.

2000 기타공사

2000 기타공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	2010 담장공사 3. 조사 ㄱ. 담장은 기울기, 균열, 붕괴위험, 풍화상태 등을 조사하고 설계도서와 비교․검토하여 수리범위 결정 ㄴ. 수리구간 내 기초부분 및 뒤채움기법 ㄷ. 사용재료의 종류, 형태, 규격 등 ㄹ. 담장 하부 및 주변의 배수상태 ㅁ. 담장의 장식 문양 등 ㅂ. 담장기와 쌓기기법, 형태, 규격 등	2010 담장공사 3. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 담장은 기울기, 균열, 붕괴위험, 풍화상태 등을 조사하고 설계도서와 비교․검토하여 수리범위 결정 ② 수리구간 내 기초부분 및 뒤채움기법 ③ 사용재료의 종류, 형태, 규격 등 ④ 담장 하부 및 주변의 배수상태 ⑤ 담장의 장식 문양 등 ⑥ 담장기와 쌓기기법, 형태, 규격 등
조정	4. 해체 ㄱ. 해체 부재 중 담당원이 지정하는 주요부재는 번호표를 부착하여 해체한다. ㄴ. 해체시 쌓기기법, 부재의 재질․형태․규격, 풍화상태, 뒤채움기법 등을 조사한다. ㄷ. 사진촬영은 해체 전, 해체 및 조사과정에 대한 전경 촬영 및 주요부분에 대한 상세 촬영을 한다. ㄹ. 해체시 매 켜마다 기준선을 설치하여 높이, 부재규격 등을 기록한다. ㅁ. 해체시 부재의 손상이 우려되는 경우에는 보양한 후 해체하고, 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다. ㅂ. 담장에 인접한 배수로를 정비하여 습기가 담에 침투하지 않도록 한다. ㅅ. 해체 부재에 붙어있는 이물질은 제거하고, 풍화, 파손되어 재사용이 불가한 부재는 지정장소에 보관한다.	4. 해체 4.1 일반사항 ㄱ. 해체 부재 중 담당원이 지정하는 주요부재는 번호표를 부착하여 해체한다. ㄴ. 해체시 쌓기기법, 부재의 재질․형태․규격, 풍화상태, 뒤채움기법 등을 조사한다. ㄷ. 사진촬영은 해체 전, 해체 및 조사과정에 대한 전경 촬영 및 주요부분에 대한 상세 촬영을 한다. ㄹ. 해체시 매 켜마다 부재규격 등을 기록한다. ㅁ. 해체시 부재의 손상이 우려되는 경우에는 보양한 후 해체하고, 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다. ㅂ. 담장에 인접한 배수로를 정비하여 습기가 담에 침투하지 않도록 한다. ㅅ. 해체 부재에 붙어있는 이물질은 제거하고, 풍화, 파손되어 재사용이 불가한 부재는 지정장소에 보관한다. ㅇ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 내린다.
조정	5. 쌓기 5.1 돌담쌓기 5.1.1 일반사항 ㄱ. 돌담은 자연석담쌓기, 사괴석담쌓기, 돌각담쌓기 등으로 구분한다. ㄴ. 수리구간 내 각기 다른 형식의 담이 있는 경우에는 원형고증한 결과에 따라 수리하고, 임의로 변형되어 역사적 가치가 없는 부분은 담당원과 협의하여 수리한다. ㄷ. 하부에는 큰돌을 사용하고 상부로 올라가면서 점차 작은돌을 사용하며, 담의 경사는 기존대로 한다. ㄹ. 뒤채움은 잡석, 와편, 진흙을 밀실하게 넣되, 진흙으로 잡석과 와편의 공극이 없도록 채운다. ㅁ. 면석의 뒤뿌리는 긴 것과 짧은 것이 교차되도록 한다. ㅂ. 담이 목재에 닿는 부분에는 용지판을 끼어 목재의 부식을 방지한다. ㅅ. 담의 정면과 측면이 곡으로 이어지는 곳은 층단이 같게 한다. ㅇ. 외부요인에 의한 진동 등 시공여건의 변화로 인하여 기존 구조가 취약한 경우에는 담당원의 승인을 받아 진흙에 생석회를 배합하여 사용할 수 있다. ㅈ. 줄눈은 설계도서에 따라 시공한다. 줄눈은 선과 면이 고르게 바르고 바른 후에는 돌 표면을 깨끗이 청소한다.	5. 쌓기 5.1 돌담쌓기 5.1.1 일반사항 ㄱ. 돌담은 거친돌담쌓기, 사괴석담쌓기, 돌각담쌓기 등으로 구분한다. ㄴ. 수리구간 내 각기 다른 형식의 담이 있는 경우에는 원형고증한 결과에 따라 수리하고, 임의로 변형되어 역사적 가치가 없는 부분은 담당원과 협의하여 수리한다. ㄷ. 담장 높이와 폭에 맞춰 규준틀을 설치하고 기준실을 띄운다. ㄹ. 하부에는 큰돌을 사용하고 상부로 올라가면서 점차 작은돌을 사용하며, 담의 경사는 기존대로 한다. ㅁ. 속채움은 잡석, 와편, 진흙을 밀실하게 넣되, 진흙으로 잡석과 와편의 공극이 없도록 채운다. ㅂ. 담장석의 뒤뿌리는 긴 것과 짧은 것이 교차되도록 한다. ㅅ. 담이 목재에 닿는 부분에는 용지판을 끼어 목재의 부식을 방지한다. ㅇ. 담의 정면과 측면이 곡으로 이어지는 곳은 층단이 같게 한다. ㅈ. 외부요인에 의한 진동 등 시공여건의 변화로 인하여 기존 구조가 취약한 경우에는 담당원의 승인을 받아 진흙에 생석회를 배합하여 사용할 수 있다. ㅊ. 줄눈은 설계도서에 따라 시공한다. 줄눈은 선과 면이 고르게 바르고 바른 후에는 돌 표면을 깨끗이 청소한다.
조정	5.1.2 자연석담쌓기 ㄱ. 자연석은 기존과 같은 것을 사용하되, 산돌을 사용한다. ㄴ. 강돌은 민가 또는 사찰의 담에 제한적으로 사용하되, 담당원의 승인을 받는다. ㄷ. 모서리 돌은 면석보다 크고 뒤뿌리가 큰 것을 사용한다. ㄹ. 기초 위에 자연석지대석을 설치하고 위에 담장을 쌓는다. ㅁ. 담장 위에 기와를 잇지 않은 경우 상부를 잘 마무리하여 빗물이 들어가지 않도록 한다. ㅂ. 담 밑에 인접한 배수로를 정비하여 습기가 담장에 침투되지 않도록 한다.	5.1.2 거친돌담쌓기 ㄱ. 거친돌은 기존과 같은 것을 사용하되, 산돌을 사용한다. ㄴ. 강돌은 제한적으로 사용하되, 담당원의 승인을 받는다. ㄷ. 모서리 돌은 면석보다 크고 뒤뿌리가 큰 것을 사용한다. ㄹ. 기초 위에 거친돌지대석을 설치하고 위에 담장을 쌓는다. ㅁ. 담장 위에 지붕을 설치하지 않을 경우 상부를 잘 마무리하여 빗물이 들어가지 않도록 한다. ㅂ. 담 밑에 인접한 배수로를 정비하여 습기가 담장에 침투되지 않도록 한다.
조정	5.4 와편담쌓기 ㄱ. 진흙과 기와편을 이용하여 토석담의 구조와 유사하게 쌓는다. ㄴ. 와편만으로 쌓은 것과 꽃무늬, 완자무늬, 길상무늬 등을 조합하여 쌓는다. ㄷ. 암키와편을 옆으로 길게 펼쳐 기와층을 만든 다음 그 위에 진흙을 놓고 윗기와편으로 눌러다져 쌓는다. ㄹ. 무늬는 기와편으로 다양하게 만든다. 와편담 1 와편담 2	5.4 와편담쌓기 ㄱ. 문양 있는 와편담은 쌓기 전 문양부분에 현촌도를 작성한다. ㄴ. 담 규격과 문양에 맞게 와편을 가공한다. ㄷ. 진흙과 기와편을 이용하여 한 켜씩 쌓는다. ㄹ. 줄눈은 평균 2～3㎝ 내외로 한다. ㅁ. 담장면을 정리하여 마감한다. ㅂ. 와편만으로 쌓은 것과 꽃무늬, 완자무늬, 길상무늬 등을 조합하여 쌓는다. ㅅ. 암키와편을 옆으로 길게 펼쳐 기와층을 만든 다음 그 위에 진흙을 놓고 윗기와편으로 눌러다져 쌓는다. ㅇ. 무늬는 기와편으로 다양하게 만든다. 와편담(문양없음) 와편담(문양있음)
조정	2040 문화재보호책 설치 ㄱ. 문화재보호책은 문화재의 종별, 높이, 면적 등에 따라 철재, 목재, 석재 등의 재료 중 당해 문화재와 조화되는 것을 사용한다. ㄴ. 설치위치는 당해 문화재 보존에 지장이 없고, 관람 및 사진촬영 등에 지장이 없는 위치에 한다. ㄷ. 보호책의 높이는 당해 문화재를 위압하지 않고 관람시야를 차폐하지 않도록 가장 낮게 설치한다. ㄹ. 보호책의 마감색은 당해 문화재 및 그 주변 경관과 조화되는 것으로 한다. ㅁ. 같은 지역 내에 여러 문화재가 있을 경우에는 각각 설치하지 않고 종합적으로 넓게 설치한다. ㅂ. 기초터파기시 유구, 유물 등이 발견될 경우에는 즉시 공사를 중지하고 담당원에게 보고한 후 지시에 따른다.	2040 문화재보호책 설치 ㄱ. 문화재보호책은 문화재의 종별, 높이, 면적 등에 따라 철재, 목재, 석재 등의 재료 중 당해 문화재와 조화되는 것을 사용한다. ㄴ. 설치위치는 당해 문화재 보존에 지장이 없고, 관람 및 사진촬영 등에 지장이 없는 위치에 한다. ㄷ. 보호책의 높이는 당해 문화재를 위압하지 않고 관람시야를 차폐하지 않도록 가장 낮게 설치한다. ㄹ. 보호책의 마감색은 해당 문화재 및 그 주변 경관과 조화되는 것으로 한다. ㅁ. 같은 지역 내에 여러 문화재가 있을 경우에는 각각 설치하지 않고 종합적으로 넓게 설치한다. ㅂ. 기초터파기시 유구, 유물 등이 발견될 경우에는 즉시 공사를 중지하고 담당원에게 보고한 후 지시에 따른다.

2100 보존처리공사

2100 보존처리공사

조정, 신설, 삭제
구분	당초	개정안	비고
조정	2120 목재보존처리 1. 조사 ㄱ. 기존에 보존처리한 경우 처리시기, 사용약품, 현재의 상태 등 ㄴ. 육안, 실측, 문헌, 적외선 촬영, X-ray 촬영 등으로 목재의 재질, 수종, 크기 및 원형, 묵서 등을 확인 ㄷ. 건조물의 수리현황 및 파손정도 등 ㄹ. 누수, 미생물, 흰개미 등의 오염인자와 목재의 부식ㆍ손상 원인 등	2120 목재보존처리 1. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 기존에 보존처리한 경우 처리시기, 사용약품, 현재의 상태 등 ② 육안, 실측, 문헌, 적외선 촬영, X-ray 촬영 등으로 목재의 재질, 수종, 크기 및 원형, 묵서 등을 확인 ③ 건조물의 수리현황 및 파손정도 등 ④ 누수, 미생물, 흰개미 등의 오염인자와 목재의 부식ㆍ손상 원인 등
조정	2. 보존처리 2.2 방부방충처리법 2.2.1 일반사항 ㄱ. 방부방충처리는 담당원의 승인을 받아 실시한다. ㄴ. 공사에 의해 오손 및 훼손의 우려가 있을 경우에는 보호조치 후 시공한다. ㄷ. 방부방충처리는 먼지를 제거한 후 다음 공정에 착수한다. ㄹ. 도포는 섭씨 7℃ 이상에서 실시하고 우기 및 우천시에는 도포하지 않는다. ㅁ. 도포횟수는 설계도서에 따른다. ㅂ. 도포순서는 상부에서 하부로 한다. 단, 같은 높이와 종류의 부재는 반드시 동시에 도포한다. ㅅ. 부재 표면에 흔적이 나타나지 않도록 약제를 도포한다. ㅇ. 약제를 재도포할 경우에는 매회 도포 종료 후 완전히 건조한 다음 실시한다. ㅈ. 도포 중 또는 도포 후 기존 단청 및 벽화가 변질되거나 변색되지 않도록 주의한다.	2. 보존처리 2.2 방부방충처리법 2.2.1 일반사항 ㄱ. 방부방충처리는 담당원의 승인을 받아 실시한다. ㄴ. 공사에 의해 오손 및 훼손의 우려가 있을 경우에는 보호조치 후 시공한다. ㄷ. 방부방충처리는 먼지를 제거한 후 다음 공정에 착수한다. ㄹ. 도포는 섭씨 7℃ 이상에서 실시하고 우기 및 우천시에는 도포하지 않는다. ㅁ. 도포횟수는 설계도서에 따른다. ㅂ. 도포순서는 상부에서 하부로 한다. 단, 같은 높이와 종류의 부재는 반드시 동시에 도포한다. ㅅ. 부재 표면에 흔적이 나타나지 않도록 약제를 도포한다. ㅇ. 약제를 재도포할 경우에는 매회 도포 종료 후 완전히 건조한 다음 실시한다.
조정	2.2.2 재료 ㄱ. 목재 방부․방충제의 종류․용제 및 농도는 설계도서에 따른다. ㄴ. 약제의 종류 및 사용환경은 KS M 1701(목재방부제)에 준한다. ㄷ. 약제의 성능기준은 KS M 1701(목재방부제)에 적합한 것을 사용한다.	2.2.2 재료 ㄱ. 목재 방부․방충제의 종류․용제 및 농도는 설계도서에 따른다. ㄴ. 약제는 다음 항목에 대하여 한국임업진흥원 표준시험법(표면처리)에 따른 성능기준에 적합한 것을 사용한다. ① 방부효력 ② 방미효력 ③ 방의효력 ④ 철부식성 ⑤ 흡습성 ㄷ. 약제는 국립환경과학원으로부터 살생물제품 승인을 받은 제품이어야 한다. 단, 사용하려는 제품 내 살생물물질에 대하여 국립환경과학원에 기존살생물물질 신고를 완료하고, 승인유예를 받은 제품에 한하여 국립환경과학원에서 고시한 살생물물질 승인유예기간까지 사용가능하다
조정	2.2.4 청소 ㄱ. 방부방충처리부분은 먼지를 제거한다. ㄴ. 먼지 제거시 단청부분은 탈락되지 않도록 주의한다. ㄷ. 청소 완료 후 약제도포 전에는 반드시 담당원의 승인을 받아 다음 공정에 착수한다.	2.2.4 청소 ㄱ. 방부방충처리부분은 먼지를 제거한다. ㄴ. 청소 완료 후 약제도포 전에는 반드시 담당원의 승인을 받아 다음 공정에 착수한다.
조정	2120 목재보존처리 2.4 2.4.3 처리법 4) 훈증효과판정 ㄱ. 살충‧살균 유무는 훈증시설물 내부에 설치한 공시충 등 시료병을 훈증완료 후 수거하여 살충‧살균 효과를 판정한다. ㄴ. 살균효과는 멸균반응지를 사용하여 훈증처리 후 시양 색상의 변화유무로 판정한다.	2120 목재보존처리 2.4 2.4.3 처리법 4) 훈증효과판정 ㄱ. 훈증소독 효과 확인을 위해 훈증대상물 내부(상, 중, 하)에 공시균(검은곰팡이, Aspergillus niger)을 설치하고 훈증소독이 완료된 후 수거하여 공시균의 살균효과를 판정한다.
조정	4.3 벽화분리 ㄱ. 벽화는 건물의 해체순서에 따라 하고, 건물보다 벽화를 먼저 해체할 경우 담당원과 협의하여 시행한다. ㄴ. 벽화해체시 목부재에 연결되어 있는 중깃 및 외가지 등을 부재로부터 분리하여 벽화의 해체를 용이하게 한다. ㄷ. 절단시 절단도구 등으로 인한 무리한 충격이 벽화에 전달되지 않도록 한다. ㄹ. 목부재로부터 분리된 벽화는 실내․외 방향으로 기울여 안전하게 분리한 후 운반한다. ㅁ. 부재로부터 분리된 벽화는 구조적으로 매우 취약한 상태이므로 가장자리 등 취약부위를 보강한다.	4.3 벽화분리 ㄱ. 벽화는 건물의 해체순서에 따라 해체하고, 건물보다 벽화를 먼저 해체할 경우 담당원과 협의하여 시행한다. ㄴ. 벽화해체시 목부재에 연결되어 있는 중깃 및 외가지 등을 부재로부터 분리하여 벽화의 해체를 용이하게 한다. ㄷ. 절단시 절단도구 등으로 인한 무리한 충격이 벽화에 전달되지 않도록 한다. ㄹ. 목부재로부터 분리된 벽화는 실내․외 방향으로 기울여 안전하게 분리한 후 운반한다. ㅁ. 부재로부터 분리된 벽화는 구조적으로 매우 취약한 상태이므로 가장자리 등 취약부위를 보강한다.
	2150 토양처리 1. 일반사항 ㄱ. 토양처리는 건축물을 충해로부터 보호하기 위한 조치로 기존의 오염된 흙의 표면에 약제를 살포하는 방법과 기존의 흙과 약제를 혼합하는 방법 등을 사용한다. ㄴ. 약제처리는 토양 및 환경오염의 우려가 있으므로 담당원과 협의하여 시행한다. ㄷ. 약제는 관련법에 적합한 것을 사용한다.	2150 토양처리 1. 일반사항 ㄱ. 토양처리는 건축물을 충해로부터 보호하기 위한 조치로 기존의 오염된 흙의 표면에 약제를 살포하는 방법과 기존의 흙과 약제를 혼합하는 방법 등을 사용한다. ㄴ. 약제처리는 토양 및 환경오염의 우려가 있으므로 담당원과 협의하여 시행한다. ㄷ. 약제는 한국임업진흥원 표준시험법에 따른 흰개미 기피시험의 성능기준에 적합한 것을 사용한다. ㄹ. 약제는 관련법에 적합한 것을 사용한다.
조정	2150 토양처리 2. 조사 ㄱ. 토양환경 및 토양의 성분과 토질 등 ㄴ. 토양 내 미생물의 분포와 당해 문화재의 피해 정도 등	2150 토양처리 2. 조사 ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다. ① 토양환경 및 토양의 성분과 토질 등 ② 토양 내 미생물의 분포와 당해 문화재의 피해 정도 등