□ 문화재수리 표준시방서 일부 개정

당    초

개    정

비    고

0100 일반공통사항

0140 재료관리

5. 해체재료의 보관

5.2 재사용재, 보관부재 및 폐자재로 구분되는 경우

ㅁ. 해체재는 ~ 반출할 수 있다.

ㅅ. 해체재료에 ~ 적용한다.

0100 일반공통사항

0140 재료관리

5. 해체재료의 보관

5.2 재사용재, 보관부재 및 폐자재로 구분되는 경우

ㅁ. 해체재는 ~ 반출할 수 있다.

ㅂ. 해체재료에 ~ 적용한다.

ㅇ항목 구분 기호 수정

0400 기단공사

0450 시공

1. 기단설치

1.1 일반사항

ㄱ. 규준틀의 ~ 확인·점검한다.

ㄴ. 반입 자재의 ~ 주의한다.

ㄷ. 석재 가공의 ~ 같게 한다.

ㅁ. 기단에 ~ 제작한다.

ㅂ. 기단기초부가 ~ 판단한다.

ㅅ. 기존 부재를 ~ 판단한다.

0400 기단공사

0450 시공

1. 기단설치

1.1 일반사항

ㄱ. 규준틀의 ~ 확인·점검한다.

ㄴ. 반입 자재의 ~ 주의한다.

ㄷ. 석재 가공의 ~ 같게 한다.

ㄹ. 기단에 ~ 제작한다.

ㅁ. 기단기초부가 ~ 판단한다.

ㅂ. 기존 부재를 ~ 판단한다.

ㅇ항목 구분 기호 수정

0500 목공사

0510 일반사항

2. 쓰임말정리

ㄱㄴ. 소매걷이 : 기둥에 ~ 깎는 기법

0500 목공사

0510 일반사항

2. 쓰임말정리

ㄱㄱ. 소매걷이 : 기둥에 ~ 깎는 기법

ㅇ항목 구분 기호 수정

0500 목공사

0520 재료

2. 재료의 품질

표 0500.2 국내산 수종의 강도

수종	종압축강도 (kgf/㎠)	종인장강도 (kgf/㎠)	휨 강도 (kgf/㎠)	전단강도(kgf/㎠)
				방사	접선
소나무	430	885	747	97	104
느티나무	382	1,123	959	158	151
참나무	625	1,371	1,270	214	199

0500 목공사

0520 재료

2. 재료의 품질

표 0500.2 국내산 수종의 강도

수종	종압축강도 (MPa)	종인장강도 (MPa)	휨 강도 (MPa)	전단강도(MPa)
				방사	접선
소나무	42.17	86.79	73.26	9.51	10.20
느티나무	37.46	110.13	94.05	15.49	14.81
참나무	61.29	134.45	124.54	20.99	19.52

ㅇ단위 수정(국제표준)

0500 목공사

0550 치목

2. 부재별 치목

2.7. 서까래

2.7.4. 서까래 치목 좌판기

ㅇ.서까래밑마구리에 해당하는 원을 그려 넣고 약간의 소매걷이를 두어 치목하고 대패로 마름질한다.

0500 목공사

0550 치목

2. 부재별 치목

2.7. 서까래

2.7.4. 서까래 치목 좌판기

ㅇ.서까래밑마구리에 해당하는 원을 그려 넣고 약간의 후리기를 두어 치목하고 대패로 마름질한다.

ㅇ소매걷이→후리기

(용어 혼란 방지)

0600 지붕공사

0620 기와지붕공사

3. 재료

3.1. 기와

3.1.3. 제작방법 및 품질

1) 수제전통한식기와[전통가마]

ㄷ.기와의 휨파괴 하중은 150kgf 이상으로 하고, 흡수율은 16% 이하로 한다.

3) 전통한식기와[현대가마]

ㄹ.기와의 휨파괴 하중은 280kgf 이상으로 하고, 흡수율은 9% 이하로 한다.

3.1.4. 검사방법

3) 휨강도검사

ㄴ.기와의 휨강도검사는 다음의 순서로 실시한다.

③ 시험체의 받침대 중앙부에 가력봉을 놓고 약 5kgf/sec의 하중을 균일하게 증가시킨다.

0600 지붕공사

0620 기와지붕공사

3. 재료

3.1. 기와

3.1.3. 제작방법 및 품질

1) 수제전통한식기와[전통가마]

ㄷ.기와의 휨파괴 하중은 1,471N 이상으로 하고, 흡수율은 16% 이하로 한다.

3) 전통한식기와[현대가마]

ㄹ.기와의 휨파괴 하중은 2,746N 이상으로 하고, 흡수율은 9% 이하로 한다.

3.1.4. 검사방법

3) 휨강도검사

ㄴ.기와의 휨강도검사는 다음의 순서로 실시한다.

③ 시험체의 받침대 중앙부에 가력봉을 놓고 약 49N/sec의 하중을 균일하게 증가시킨다.

ㅇ단위 수정(국제표준)

ㅇ단위 수정(국제표준)

0700 전돌공사

0720 재료

1. 전돌

1.4. 전돌의 품질

표 0700.3 수제전통한식전돌(전통가마, 현대가마) 품질기준

흡수율(%)	압축강도 (kgf/㎠)	허용오차(㎜)
		길이	나비	두께
16 이하	150 이상	±5.0	±3.0	±3.0

표 0700.4 전통한식전돌(현대가마) 품질기준

흡수율(%)	압축강도 (kgf/㎠)	허용오차(㎜)
		길이	나비	두께
10 이하	210 이상	±5.0	±3.0	±2.5

0700 전돌공사

0720 재료

1. 전돌

1.4. 전돌의 품질

표 0700.3 수제전통한식전돌(전통가마, 현대가마) 품질기준

흡수율(%)	압축강도 (MPa)	허용오차(㎜)
		길이	나비	두께
16 이하	14.71 이상	±5.0	±3.0	±3.0

표 0700.4 전통한식전돌(현대가마) 품질기준

흡수율(%)	압축강도 (MPa)	허용오차(㎜)
		길이	나비	두께
10 이하	20.59 이상	±5.0	±3.0	±2.5

ㅇ단위 수정(국제표준)

0700 전돌공사

0720 재료

1. 전돌

1.5. 검사방법

1.5.3. 압축강도검사

ㄱ. 시료는 ~ 방랭한다. 전돌의 ~ 구한다. 가압면에는 ~ 가압한다. 가압속도는 매초 5~10kgf/㎠로 하여, 시료가 파괴되었을 때의 최대 하중을 측정한다.

ㄴ. 압축강도는 다음 식에 의해 산출한다.

압축강도(kgf/㎠) =	최대하중(kgf)
	가압면적(㎠)

0700 전돌공사

0720 재료

1. 전돌

1.5. 검사방법

1.5.3. 압축강도검사

ㄱ. 시료는 ~ 방랭한다. 전돌의 ~ 구한다. 가압면에는 ~ 가압한다. 가압속도는 매초 0.49~0.98MPa로 하여, 시료가 파괴되었을 때의 최대 하중을 측정한다.

ㄴ. 압축강도는 다음 식에 의해 산출한다.

압축강도(MPa) =	최대하중(N)	×106
	가압면적(㎡)

ㅇ단위 수정(국제표준)

1600 단청공사

1610 일반사항

2. 단청의 분류

ㄱ. 단청은 ~ 포함한다.

ㄴ. 가칠단청은 ~ 단청이다.

ㄷ. 긋기단청은 ~ 단청이다.

ㅁ. 모로단청은 ~ 단청이다.

ㅂ. 금모로단청은 ~ 단청이다.

ㅅ. 금단청은 ~ 단청이다.

ㅇ. 갖은금단청은 ~ 단청이다.

ㅇ. 고색단청은 ~ 단청이다.

표 1600.2 단청문양의 분류

구분		그림	내용	비고
휘	바자휘	-	휘중에서는 가장 아름답고 짜임새가 있다. 방사형으로 뻗어나간 휘가 다른 휘와 서로 교차될 때 각 휘를 엇걸어서 바자문양이 나타나는 휘

1600 단청공사

1610 일반사항

2. 단청의 분류

ㄱ. 단청은 ~ 포함한다.

ㄴ. 가칠단청은 ~ 단청이다.

ㄷ. 긋기단청은 ~ 단청이다.

ㄹ. 모로단청은 ~ 단청이다.

ㅁ. 금모로단청은 ~ 단청이다.

ㅂ. 금단청은 ~ 단청이다.

ㅅ. 갖은금단청은 ~ 단청이다.

ㅇ. 고색단청은 ~ 단청이다.

표 1600.2 단청문양의 분류

구분		그림	내용	비고
휘	바자휘	-	방사형으로 뻗어나간 휘가 다른 휘와 서로 교차될 때 각 휘를 엇걸어서 바자문양이 나타나는 휘

ㅇ항목 구분 기호 수정

ㅇ주관적
표현 삭제

1800 조경공사

1850 시공

2. 수목식재

2.7 식재

2.7.1. 식재순서

ㄱ. 식재할 구덩이를 ~ 판다.

ㄴ. 잘게 부순 양질의 흙을 구덩이에 넣는다.

ㄷ. 수목의 ~ 방향을 조정한다.

ㄹ. 잘게 부순 흙을 3/4 정도로 채워 다진다.

ㅁ. 뿌리분 결속재 ~ 식재한다.

ㅅ. 물을 충분히 ~ 밀착되도록 한다.

ㅇ. 나머지 흙을 ~ 않도록 한다.

ㅈ. 지면을 고른 후 ~ 정리한다.

1800 조경공사

1850 시공

2. 수목식재

2.7 식재

2.71. 식재순서

ㄱ. 식재할 구덩이를 ~ 판다.

ㄴ. 잘게 부순 양질의 흙을 구덩이에 넣는다.

ㄷ. 수목의 ~ 방향을 조정한다.

ㄹ. 잘게 부순 흙을 3/4 정도로 채워 다진다.

ㅁ. 뿌리분 결속재 ~ 식재한다.

ㅂ. 물을 충분히 ~ 밀착되도록 한다.

ㅅ. 나머지 흙을 ~ 않도록 한다.

ㅇ. 지면을 고른 후 ~ 정리한다.

ㅇ항목 구분 기호 수정

부속서 1. 전통소재단청 시방서

003 시공

1. 일반사항

ㄱ. 전통소재단청 작업 시 ~ 발생될 수 있다.

ㄴ. 단청수리 전 ~ 실시한다.

ㄷ. 다음 사항은 ~ 시행한다.

ㄹ. 면닦기의 시행 여부와 ~ 시행한다.

ㅁ. 전통소재단청 시공 전 ~ 기록한다.

사. 가칠 및 문양 채색 시에는 ~ 칠한다.

3. 조채

ㄱ. 안료와 교착제의 배합은 ~ 담당한다.

ㄴ. 안료는 ~ 사용한다.

ㄹ. 조채 시 색상은 ~ 조채할 수 있다.

부속서 1. 전통소재단청 시방서

003 시공

1. 일반사항

ㄱ. 전통소재단청 작업 시 ~ 발생될 수 있다.

ㄴ. 단청수리 전 ~ 실시한다.

ㄷ. 다음 사항은 ~ 시행한다.

ㄹ. 면닦기의 시행 여부와 ~ 시행한다.

ㅁ. 전통소재단청 시공 전 ~ 기록한다.

ㅂ. 가칠 및 문양 채색 시에는 ~ 칠한다.

3. 조채

ㄱ. 안료와 교착제의 배합은 ~ 담당한다.

ㄴ. 안료는 ~ 사용한다.

ㄷ. 조채 시 색상은 ~ 조채할 수 있다.

ㅇ항목 구분 기호 수정